| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (Проект RU, окончательная редакция) |

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Общие технические условия

(EN 13956:2012, Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Национальным кровельным союзом (НКС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 	от			       №	                    )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений стандарта EN 13956:2012 «Материалы листовые гибкие гидроизоляционные. Материалы листовые кровельные и гидроизоляционные, полимерные и эластомерные. Определения и характеристики» («Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics», NEQ).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения...................................................................................................

2 Нормативные ссылки...................................................................................................

3 Термины и определения..............................................................................................

4 Технические требования…………………………………………………………..…………

5 Правила приемки……………………………………………………..…………………...

6 Методы испытаний ……………………………………………………………………………

7 Транспортирование и хранение ……………………………………………………………

8 Указания по эксплуатации...........................................................................................

9 Гарантии изготовителя..................................................................................................

Приложение А (обязательное) Показатели, определяемые в зависимости от способа укладки, наличия и типа защитного слоя……………………………………………………..……

Приложение Б (справочное) Информация о стойкости материалов к воздействию жидких химических сред, содержащих воду................

Приложение В (рекомендуемое) Маркировка полимерных материалов в зависимости от назначения материала.......................

Приложение Г (справочное) Виды и состав материалов, типы и строение крыш ….

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_____________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 
(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Общие технические условия

Roofing flexible polymeric (thermoplastic or elastomer) materials. General specifications

_____________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы (далее – материалы), предназначенные для устройства водоизоляционного слоя крыш.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2678 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 30444 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

ГОСТ 31897 (EN 12691:2006) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию

ГОСТ 31899-2 (EN 12311-2:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения деформативно-прочностных свойств

ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды

ГОСТ 32318 (EN 1931:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости

ГОСТ 32319 (EN 13948:2007) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения стойкости к прониканию корней

ГОСТ 35268 (EN 13583:2012) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию града

ГОСТ EN 495-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах

ГОСТ EN 1107-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров

ГОСТ EN 1849-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади

ГОСТ EN 1850-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов

ГОСТ EN 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ EN 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию

ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

ГОСТ EN 1848-2  Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Методы определения длины, ширины, прямолинейности и плоскостности (шифр темы: 1.13.144-2.360.23)

ГОСТ ХХХХ (EN 12310-2:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения сопротивления разрыву (шифр 1.13.144-2.361.23)

ГОСТ ХХХХ (EN 12316-2:2013) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Методы определения сопротивления раздиру сварного и клеевого соединения(шифр 13.144-2.362.23)

ГОСТ EN 1847 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию жидких химических сред, содержащих воду (шифр 13.144-2.363.23)

ГОСТ ХХХХ (EN 12317-2:2010) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений (шифр темы 1.13.144-2.364.23)

ГОСТ EN 1548 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию битума

ГОСТ EN 1844 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию озона

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32805, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 водоизоляция: Предотвращение проникания воды в гидроизолируемое пространство (объем).

3.2 водоизоляционный ковер: Система для водоизоляции крыш, обладающая определенными эксплуатационными характеристиками и рассматриваемая как единое целое.

3.3 текстура поверхности: Рельефный узор на одной или обеих поверхностях рулонного материала, создающий разницу между эффективной и общей толщиной, не превышающую 0,1 мм.

3.4 профиль поверхности (структура поверхности): Выпуклая часть на поверхности материала, создающая разницу между эффективной и общей толщиной, превышающую 0,1 мм, или дублирующий слой с поверхностной плотностью более 80 г/м2.

3.5 общая толщина; d: Толщина материала без учета профиля поверхности.

3.6 эффективная толщина deff: Толщина материала, при которой выполняется функция водоизоляции, с учетом текстуры поверхности и дублирующего слоя с поверхностной плотностью менее 80 г/м2, но без учета профиля поверхности и дублирующего слоя с поверхностной плотностью более 80 г/м2.

3.7 склеивание: Процесс соединения поверхностей кровельных материалов, при котором на соединяемые поверхности наносят клей или клейкую ленту, а затем прижимают друг к другу.

3.8 горячее склеивание: Процесс соединения поверхностей кровельных материалов способом вулканизации невулканизированной резиновой ленты при воздействии тепла и давления.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.1.2 В том случае, если предельные отклонения характеристик установлены в настоящем стандарте, производитель может не декларировать эти предельные отклонения.

4.1.3 Характеристики, определяемые для материалов конкретных видов в зависимости от их назначения, приведены в приложении A.

4.2 Требования к техническим характеристикам

4.2.1 Видимые дефекты

Полотно материала не должно иметь видимых дефектов.

4.2.2 Линейные размеры, предельные отклонения, масса на единицу площади и эффективная толщина

Среднее значение изменений линейных размеров по длине ΔL и ширине ΔT должно быть не более ПЗП.

Длина, ширина, прямолинейность и плоскостность полотна материала в рулоне должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. Значения прямолинейности и плоскостности определяют только для материалов, поставляемых в рулонах, и не применяют к сложенным полотнам.

Таблица 1 – Требования к длине, ширине, прямолинейности и плоскостности

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Длина | Значение длины, полученное в результате измерений, должно быть не ниже ДЗП. Предельные отклонения ДЗП составляют – от 0 % до + 5 % |
| Ширина | Значение ширины, полученное в результате измерений, должно быть не ниже ДЗП. Предельные отклонения ДЗП составляют от 0,5 % до + 1 % |
| Прямолинейность | Отклонение от прямолинейности g не должно превышать 50 мм |
| Плоскостность | Отклонение от плоскостности p не должно превышать 10 мм |

Эффективная толщина и масса материала на единицу площади должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Требования к эффективной толщине и массе на единицу площади

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Эффективная толщина | Значение эффективной толщины, полученное в результате измерений, должно быть не ниже ДЗП. Предельные отклонения от ДЗП должны составлять – от - 5 % до + 10 %. Значение измерения должно быть не ниже ДЗП. Предельные отклонения от ДЗП составляют ±10%. |
| Масса на единицу площади | Значение массы на единицу площади, полученное в результате измерений, должно быть не ниже ДЗП. Предельные отклонения от ДЗП должны составлять – от - 5 % до + 10 %. |

4.2.3 Водонепроницаемость

Материалы должны быть водонепроницаемы при давлении воды 10 кПа.

4.2.4 Стойкость к воздействию жидких химических сред, содержащих воду

Испытание на водонепроницаемость после воздействия химических веществ проводят по требованию заказчика. Сведения о стойкости кровельных полимерных материалов к воздействию жидких химических сред, содержащих воду приведены в приложении Б. Материал должен быть водонепроницаем после воздействия химических веществ.

4.2.5 Показатели пожарной опасности

Для  материалов определяют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести,

- группа распространения пламени,

- группа воспламеняемости.

4.2.6 Стойкость к воздействию града

Значение стойкости к воздействию града должно быть не ниже ПЗП.

4.2.7 Прочность сварного и клеевого соединений

Значение сопротивления раздиру сварного и клеевого соединений, а также значение прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений должны быть не ниже ПЗП.

4.2.8 Паропроницаемость

Коэффициент сопротивления паропроницанию μ должен соответствовать ДЗП с допускаемым предельным отклонением ± 30 %.

4.2.9 Деформативно-прочностные характеристики

Значение максимальной силы растяжения либо значение условной прочности полотна кровельного полимерного материала в продольном и поперечном направлениях должно быть не менее ПЗП.

Среднее значение относительного удлинения при максимальной силе растяжения или среднее значение относительного удлинения при разрыве в продольном и поперечном направлениях должно быть не менее ПЗП.

4.2.10 Сопротивление динамическому продавливанию

Значение сопротивления динамическому продавливанию должно быть не менее ПЗП.

4.2.11 Сопротивление статическому продавливанию

Сопротивление статическому продавливанию определяют по требованию заказчика. Значение сопротивления статическому продавливанию должно быть не менее ПЗП.

4.2.12 Сопротивление разрыву по надрезу

Сопротивление разрыву полотна по надрезу кровельного полимерного материала в продольном и поперечном направлениях определяют для безосновных термопластичных материалов, укладываемых с механической фиксацией. Среднее значение характеристики (максимальная сила растяжения предварительно надрезанных образцов) должно быть не ниже ПЗП.

4.2.13 Стойкость к прониканию корней

Стойкость к прониканию корней определяют только для материалов, применяемых при устройстве озелененных крыш. Материал должен быть устойчив к прорастанию корней.

4.2.14 Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре

Гибкость материала (фальцовка) при пониженной температуре должна быть не выше ПЗП.

4.2.15 Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды

Материал должен быть устойчив к старению после воздействия УФ-излучения, повышенной температуры и воды: характеристики должны соответствовать ПЗП. Перечень характеристик для контроля после старения устанавливают в нормативных или технических документах на материалы конкретных видов.

4.2.16 Стойкость к воздействию озона

Испытания по определению стойкости к воздействию озона проводят только для эластомерных материалов. После проведения испытаний на поверхности материала не должно образовываться трещин.

4.2.17 Стойкость к воздействию битума

Материалы считают совместимыми с битумом, если:

a) потеря массы в процентах составляет не более 5% - для материалов с основой или дублирующим слоем;

б) изменение модуля Юнга составляет не более 50% - для материалов без основы или дублирующего слоя.

Результаты, полученные с помощью данного метода испытаний для материалов без основы или дублирующего слоя, могут быть применимы к материалам с таким же химическим составом, но имеющим основу или дублирующий слой. Результаты испытаний материалов определенной толщины могут быть применимы к материалам с таким же химическим составом, но большей толщины. Полимерные материалы с нетканым дублирующим слоем с поверхностной плотностью не менее 150 г/м2, который полностью предотвращает контакт кровельного материала с битумом, и уложенные в соответствии с рекомендациями производителя материала, считают совместимыми с битумом, что может быть декларировано производителем.

4.2.18 Водопоглощение

Значение водопоглощения должно быть не более ПЗП.

4.3 Требования к сырью

4.3.1 Материалы, используемые при изготовлении кровельных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов, должны соответствовать нормативно-технической документации производителя.

4.3.2 Допускается применение вторичных ресурсов, объем и характеристики которых не должны приводить к ухудшению показателей кровельных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов до значений ниже ПЗП.

4.4 Маркировка

Каждый рулон и (или) сопроводительная техническая или коммерческая документация должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

a) дата изготовления и (или) номер партии;

б) наименование и юридический адрес производителя;

в) торговое наименование материала;

г) длина и ширина полотна материала в рулоне (полотне);

д) толщина и (или) масса на единицу площади.

В приложении В приведена дополнительная информация, которая должна быть указана при маркировке полимерных материалов в зависимости от способа укладки, наличия и типа защитного слоя.

4.5 Упаковка

Упаковка должна обеспечивать защиту материалов от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении.

5 Правила приемки

5.1 Общие требования к правилам приемки

5.1.1 Приемку готовой продукции (по результатам оценки соответствия материалов требованиям настоящего стандарта и заявленным значениям показателей) осуществляет служба контроля качества (ОТК) изготовителя.

Приемку готовой продукции осуществляют партиями. Партией считается совокупность продукции одного вида, изготовленной из одного и того же сырья, по одной и той же технологии, в течение срока, установленного изготовителем.

5.1.2 Для проведения испытаний полимерные материалы могут быть сгруппированы, если предполагается, что результаты по одной или нескольким характеристикам одного материала в пределах одной группы являются репрезентативными для всех материалов в пределах этой группы (материалы могут быть включены в разные группы для определения различных характеристик).

5.1.3 Испытания материалов для определения показателей, указанных в настоящем стандарте, проводимые с любой целью, кроме контроля готовой продукции на предприятии, должны быть начаты не позднее одного месяца после отгрузки продукции с предприятия. В течение этого срока материал должен храниться в соответствии с требованиями производителя по условиям хранения.

5.2 Производственный контроль

6.2.1 Для проверки соответствия готовой продукции требованиям настоящего стандарта проводят квалификационные, приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

6.2.2 Квалификационные и типовые испытания проводят для показателей, перечисленных в разделе 4 для материалов конкретных видов.

6.2.3 Периодичность испытаний, а также перечень показателей приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Частота проведения испытаний готовой продукции

| Наименование показателя | Испытания |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо- сдаточные | Периоди- ческие | испытаний |
| Видимые дефекты | + | - | Каждая партия, а также при смене технологии и/или сырья |
| Ширина | + | - |  |
| Прямолинейность | + | - |  |
| Плоскостность | + | - |  |
| Эффективная толщина или масса на единицу площади | + | - |  |
| Прочность в продольном / поперечном направлении | +а) | - |  |
| Относительное удлинение | +а) | - |  |
| Сопротивление разрыву по надрезу | - | + | Не реже одного раза в год, а также при смене технологии и/или сырьяа) |
| Изменение линейных размеров | - | + | Не реже одного раза в год, а также при смене технологии и/или сырьяб) |
| Примечание - Знак "+" означает, что испытания проводят, знак "-" - не проводят. a) Если производитель постоянно производит разные материалы, которые имеют один и тот же внутренний слой (одного типа и массы) и один и тот же тип покрытия, частота проведения этих испытаний, зависящих главным образом от внутреннего слоя, может распространяться на все материалы с таким же слоем. б) Не требуется для материалов с основой из нетканого стеклохолста или армирующим слоем из композитного материала, содержащего стекло. |  |  |  |

6 Методы испытаний

6.1 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416. Для оценки соответствия продукции требованиям настоящего стандарта должно быть проведено не менее одного испытания для определения всех контролируемых показателей для данного типа материала.

6.2 Испытания технических характеристик

6.2.1 Определение видимых дефектов

Видимые дефекты определяют согласно ГОСТ EN 1850-2.

6.2.2 Определение линейных размеров, предельных отклонений, массы на единицу площади и эффективной толщины

Испытание на определение изменения линейных размеров проводят по ГОСТ EN 1107-2.

Длину, ширину, прямолинейность и плоскостность полотна кровельного полимерного материала в рулоне определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1848-2 (шифр 1.13.144-2.360.23).

Эффективную толщину и массу материала на единицу площади определяют в соответствии с ГОСТ EN 1849-2. Для материалов, структура поверхности которых сформирована наличием основы, следует применять механическое устройство для измерения толщины.

6.2.3 Испытание на водонепроницаемость

Водонепроницаемость кровельных полимерных материалов определяют по ГОСТ EN 1928 (метод В) при давлении воды 10 кПа.

6.2.4 Испытание на стойкость к воздействию жидких химических сред, содержащих воду

Испытания проводят по требованию заказчика по ГОСТ EN 1847 (шифр 13.144-2.363.23) при температуре 23°С в течение 28 сут.

6.2.5 Определение показателей пожарной опасности

Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444, группу воспламеняемости - по ГОСТ 30402.

6.2.6  Испытание на стойкость к воздействию града

Испытание на стойкость к воздействию града проводят по ГОСТ 35268.

6.2.7 Испытание на прочность сварного и клеевого соединений

Испытание на сопротивление раздиру сварного и клеевого соединений проводят в соответствии с требованиями ГОСТ ХХХХ (EN 12316-2:2013) (шифр 13.144-2.362.23).

Испытание на прочность на сдвиг сварного и клеевого соединений проводят по ГОСТ ХХХХ (EN 12317-2:2010) (шифр темы 1.13.144-2.364.23). Если не удается достичь результата испытания вследствие большого относительного удлинения материала (выходящего за пределы возможностей испытательного оборудования для достижения разрыва образца), то допускается уменьшить расстояние между зажимами разрывной машины.

6.2.8 Испытание на паропроницаемость

Коэффициент сопротивления паропроницанию μ определяют по ГОСТ 32318 (метод B).

6.2.9 Определение деформативно-прочностных характеристик

Деформативно-прочностные характеристики кровельных полимерных материалов без основы и материалов с основой из нетканых материалов (например, из стеклохолста) с поверхностной плотностью не более 80 г/м2 определяют по ГОСТ 31899-2 (метод B). Для всех остальных кровельных полимерных материалов деформативно-прочностные характеристики определяют по ГОСТ 31899-2 (метод A).

6.2.10 Испытание на сопротивление динамическому продавливанию

Испытание на сопротивление динамическому продавливанию проводят по ГОСТ 31897.

6.2.11 Испытание на сопротивление статическому продавливанию

Испытание на сопротивление статическому продавливанию проводят по ГОСТ EN 12730 (метод A или метод B). При проведении испытаний по методу A глубина вдавливания продавливающего устройства не должна превышать 10 мм.

6.2.12 Испытание на сопротивление разрыву по надрезу

Испытание на сопротивление разрыву полотна по надрезу проводят по ГОСТ ХХХХ (EN 12310-2:2000) (шифр 1.13.144-2.361.23).

6.2.13 Испытание на стойкость к прониканию корней

Стойкость к прониканию корней определяют по ГОСТ 32319.

6.2.14 Испытание на гибкость (фальцовку) при пониженной температуре

Испытание на гибкость кровельного полимерного материала (фальцовку) проводят только для верхней (лицевой) стороны полотна материала в соответствии с требованиями ГОСТ EN 495-5.

6.2.15 Испытание на стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды

При проведении испытаний по ГОСТ 32317 продолжительность испытания на воздействие УФ-излучения должна составлять: 2500 ч - для материалов, используемых для водоизоляционного ковра без пригружающего защитного слоя; 1000 ч - для материалов, используемых для водоизоляционного ковра с пригружающим защитным слоем.

Визуальный осмотр материала после проведения испытаний проводят в соответствии с ГОСТ 32317 (приложение B). Трещины на поверхности образцов оценивают в соответствии с критериями, приведенными в ГОСТ 32317-2012 (таблица B.1). Образцы материалов, трещины на поверхности которых соответствуют степеням разрушения 0,1 и 2, считают прошедшими испытания по результатам визуального осмотра. Образцы материалов, трещины на поверхности которых соответствуют степени разрушения 3, считают не прошедшими испытания по результатам визуального осмотра.

Испытание по ГОСТ 32317 проводят с целью оценки поведения кровельных полимерных материалов при долговременном старении. Результаты данных испытаний не соответствуют поведению материалов в реальных условиях эксплуатации. Результаты испытаний должны быть использованы только для сравнения материалов аналогичной толщины, строения и состава и не могут быть использованы для общей классификации материалов по их долговечности. Продолжительность испытания для определения стойкости к старению материалов под воздействием искусственных климатических факторов, которую выбирают в соответствии с ГОСТ 32317, не соответствует реальной долговечности испытуемых материалов.

6.2.16 Испытание на стойкость к воздействию озона

Испытания по определению стойкости к воздействию озона проводят только для эластомерных материалов по ГОСТ EN 1844.

6.2.17 Испытание на стойкость к воздействию битума

Испытание по определению стойкости полимерных материалов к возможному воздействию битума проводят по ГОСТ EN 1548.

5.2.18 Водопоглощение

Водопоглощение кровельных полимерных материалов определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 2678 в течение не менее 24 ч.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение материалов осуществляют в соответствии с требованиями и указаниями производителя.

7.2 Транспортирование

8.2.1 Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность рулонных материалов.

7.2.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку рулонных материалов производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.3 Хранение

7.3.1 Рулонные материалы хранят в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца, рассортированными по маркам.

7.3.2 Запрещено хранить материалы вблизи отопительных приборов и источников открытого огня.

8 Указания по эксплуатации

Указания по эксплуатации приведены в приложении Г.

9. Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие материалов требованиям настоящего стандарта в течение гарантийного срока хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения указывает изготовитель для конкретного типа материала.

Приложение А

(обязательное)

Показатели, определяемые в зависимости от способа укладки, наличия и типа защитного слоя

Таблица A.1 – Показатели, определяемые в зависимости от способа укладки, наличия и типа защитного слоя

| Пункт настоя-щего стан-дарта | Определяемый показатель | Материалы для водоизоляционного ковра без пригружающего защитного слоя (гравия, плит и др.) |  | Материалы для водоизоляционного ковра с пригружающим защитным слоем в виде: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приклеиваемые | механически закрепляемые | гравия | озеленения, проезжей, пешеходной части и т.п. |
| 4.2.1 | Видимые дефекты | + | + | + | + |
| 4.2.2 | Длина | + | + | + | + |
| 4.2.2 | Ширина | + | + | + | + |
| 4.2.2 | Прямолинейность | ± | ± | ± | ± |
| 4.2.2 | Плоскостность | ± | ± | ± | ± |
| 4.2.2 | Масса на единицу площади | + | + | + | + |
| 4.2.2 | Эффективная толщина | + | + | + | + |
| 4.2.3 | Водонепроницаемость | + | + | + | + |
| 4.2.5 | Показатели пожарной опасности | +а) | +а) | +а) | +а) |
| 4.2.7 | Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединений | ± | + | − | − |
| 4.2.7 | Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединений | + | + | + | + |
| 4.2.9 | Прочность в продольном / поперечном направлении | + | + | + | + |
| 4.2.9 | Относительное удлинение | + | + | + | + |
| 4.2.10 | Сопротивление динамическому продавливанию | + | + | + | + |
| 4.2.11 | Сопротивление статическому продавливанию | − | − | + | + |

Окончание таблицы A.1

| Пункт настоящего стандарта | Определяемый показатель | Материалы для водоизоляционного ковра без пригружающего защитного слоя (гравия, плит и др.) |  | Материалы для водоизоляционного ковра с пригружающим защитным слоем в виде: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приклеиваемые | механически закрепляемые | гравия | озеленения, проезжей, пешеходной части и т.п. |
| 4.2.12 | Сопротивление разрыву по надрезу | − | + | − | − |
| 4.2.13 | Стойкость к прониканию корней | − | − | − | +б) |
| 4.2.14 | Изменение линейных размеров | + | + | + | + |
| 4.2.15 | Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре | + | + | + | + |
| 4.2.16 | Воздействие УФ-излучения (1000 ч) Воздействие УФ-излучения (2500 ч) | - + | - + | + − | + − |
| 4.2.4 | Стойкость к воздействию жидких химических сред, содержащих воду | ± | ± | ± | ± |
| 4.2.6 | Стойкость к воздействию града | ± | ± | − | − |
| 4.2.8 | Паропроницаемость | ± | ± | ± | ± |
| 4.2.17 | Стойкость к воздействию озона | +в) | +в) | +в) | +в) |
| 4.2.18 | Стойкость к воздействию битума | ± | ± | ± | ± |
| 4.2.19 | Водопоглощение | + | + | + | + |
| + применяют; − не применяют; ± применяют в зависимости от типа кровельной системы, типа полимера, климатических условий или нормативных требований. При отсутствии требования к характеристике, приведенной в технической документации производителя, он вправе не определять и не декларировать эту характеристику. а) в соответствии с действующим национальным законодательством; б) для материалов, применяемых в качестве барьеров прониканию корней при устройстве крыш с озеленением в) только для эластомерных материалов |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(справочное)

Информация о стойкости материалов к воздействию жидких химических сред, содержащих воду

Оценка долгосрочной эксплуатационной пригодности кровельных полотен при химическом воздействии основана на практическом опыте. В таблице Б.1 приведена информация о стойкости кровельных полимерных материалов к воздействию наиболее часто встречаемых химических веществ (исходя из предположения об одинаковом поведении всех существующих на рынке кровельных полимерных материалов при воздействии этих веществ). Оценка основана на изменении механических свойств материалов, но при этом изменение цвета в расчет не принимают. Приведенная информация действительна для испытаний, проводимых при комнатной температуре (23°С). Обычная продолжительность испытаний составляет 28 сут. Своевременное информирование пользователя о химической стойкости является ответственностью производителя.

Таблица Б.1 – Химическая стойкость термопластичных и эластомерных материалов

| Вещество | Концентрация, % | Стойкость |
| --- | --- | --- |
| Неорганические кислоты |  |  |
| Серная кислота | ≤ 25 | + |
|  | > 25 и ≤ 98 | Δ |
|  | > 98 | − |
| Сернистая кислота | ≤ 6 | + |
| Олеум |  | − |
| Азотная кислота | ≤ 5 | + |
|  | > 5 и ≤ 50 | Δ |
|  | > 50 | − |
| Соляная кислота | ≤ 10 | + |
|  | > 10 | Δ |
| Вещество | Концентрация, % | Стойкость |
| Органические кислоты |  |  |
| Бензойная кислота | ≤ 25 | + |

Окончание таблицы Б.1

| Вещество | Концентрация, % | Стойкость |
| --- | --- | --- |
| Масляная кислота |  | Δ |
| Уксусная кислота | ≤ 10 | + |
|  | > 10 | Δ |
| Олеиновая кислота |  | Δ |
| Щавелевая кислота |  | + |
| Фенолы |  | Δ |
| Фталевая кислота |  | + |
| Винная кислота, водный раствор |  | + |
| Лимонная кислота, водный раствор |  | + |
| Неорганические основания |  |  |
| Аммония гидроксид, водный раствор |  | Δ |
| Калия гидроксид, водный раствор |  | Δ |
| Натрия гидроксид | ≤ 10 | + |
|  | > 10 и ≤ 50 | Δ |
|  | > 50 | − |
| Органические основания |  |  |
| Пиридин и его производные |  | Δ |
| Триэтаноламин |  | Δ |
| Растворы солей |  |  |
| Хлориды |  | + |
| Нитраты |  | + |
| Сульфаты |  | + |
| Другие среды |  |  |
| Питьевая вода |  | + |
| Пиво |  | + |
| Гликоль |  | Δ |
| Мыльный раствор |  | + |
| Жидкие удобрения |  | Δ |
| Условные обозначения + Все полимерные материалы стойкие Δ Не во всех случаях стойкие (см. литературу или необходимо провести испытания) − Все полимерные материалы нестойкие |  |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Маркировка полимерных материалов в зависимости от назначения материала

Информация, которая должна быть указана при маркировке полимерных материалов, приведена в таблице В.1.

Таблица В.1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Показатели пожарной опасности (группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени) | ПЗП; для всех материалов |
| Водонепроницаемость | Для всех материалов |
| Деформативно-прочностные характеристики | ПЗП; для всех материалов |
| Стойкость к прониканию корней | Для материалов, применяемых в качестве барьеров прониканию корней при устройстве крыш с озеленением |
| Сопротивление статическому продавливанию | ПЗП; для материалов, используемых для водоизоляционного ковра с пригружающим защитным слоем |
| Сопротивление динамическому продавливанию | ПЗП; для материалов, используемых для водоизоляционного ковра с пригружающим защитным слоем |
| Сопротивление разрыву по надрезу | ПЗП; для безосновных термопластичных механически закрепляемых материалов |
| Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединений | ПЗП |
| УФ-излучение (1000 ч) | Для материалов, используемых для водоизоляционного ковра с пригружающим защитным слоем |
| УФ-излучение (2500 ч) | Для материалов, используемых для водоизоляционного ковра без пригружающего защитного слоя |
| Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре | ПЗП; для всех материалов |
| Выделение вредных веществ | В соответствии с действующим национальным законодательством |

На рисунке В.1 показан пример информации, которая должна быть указана при маркировке полимерных материалов.

| 01.02.2015 | Дата изготовления и (или) номер партии Наименование и юридический адрес производителя Торговое наименование материала |
| --- | --- |
| C-RU.ПБ37.В.01115 | Номер сертификата соответствия |
| ГОСТ P 00000-0000 (EN 13956:2012) | Нормативный документ производителя, по которому производится выпуск продукции и (или) номер стандарта, по которому изготовлен материал |
| 2 м⨯30 м⨯1,2 мм ПВХ с основой из тканого волокна из синтетических волокон Масса рулона (полотна): Область применения: механически закрепленные материалы для водоизоляционного ковра без пригружающего защитного слоя Показатели пожарной опасности: группа горючести: Г1 группа воспламеняемости: В2 группа распространения пламени: РП1 |  |
| Водонепроницаемость: выдержал испытание Прочность в продольном направлении: 1000 Н/50 мм Прочность в поперечном направлении: 900 Н/50 мм Относительное удлинение: 15% Сопротивление статическому продавливанию: 20 кг Сопротивление динамическому продавливанию: 400 мм Сопротивление разрыву по надрезу: 180 Н Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединения: 400 Н/50 мм Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединения: 600 Н/50 мм УФ-излучение (2500 ч): выдержал испытание Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре: минус 30°С | Описание материала и информация о регламентированных характеристиках |
| Рисунок В.1 - Пример информации, которая должна быть указана при маркировке полимерных материалов |  |

Приложение Г

(справочное)

Виды и состав материалов, типы и строение крыш

Г.1 Основные виды материалов

Г.1.1 Общие положения

Для производства кровельных гибких полимерных материалов применяют, главным образом, три группы полимеров: термопласты, эластомеры и термопластичные эластомеры.

В пределах этих групп существуют различные материалы, которые могут сильно отличаться по природе и способу изготовления. Далее приведены некоторые из наиболее часто встречающихся материалов каждой группы. Так как настоящий стандарт не должен представлять собой препятствие для дальнейшего развития, то допускается использование других материалов. Некоторые материалы поступают на рынок со специально разработанными аббревиатурами, которые отличаются от стандартных обозначений.

Г.1.2 Термопласты

| CSM или PE-CS | - хлорсульфированный полиэтилен (хлорсульфонилполиэтилен); |
| --- | --- |
| EEA | - сополимер этилена и этилакрилата, термополимер этилена и этилакрилата (пишется полностью); |
| EBA | - сополимер этилена и бутилакрилата; |
| ECB или EBT | - смесь битума и сополимеров этилена; |
| EVAC | - сополимер этилена и винилацетата; |
| FPO или PO-F | - эластичный полиолефин; |
| FPP или PP-F | - эластичный полипропилен; |
| PE | - полиэтилен; |
| PE-C | - хлорированный полиэтилен; |
| PIB | - полиизобутилен; |
| PP | - полипропилен; |
| PVC | - поливинилхлорид. |

Г.1.3 Эластомеры

| BR | - бутадиеновый каучук; |
| --- | --- |
| CR | - хлоропреновый каучук; |
| CSM | - каучук на основе хлорсульфонилполиэтилена; |
| EPDM | - тройной сополимер на основе этилена, пропилена и диенового мономера с остаточной ненасыщенностью диена в боковой цепи; |
| IIR | - изобутилен-изопреновый каучук (бутилкаучук); |
| NBR | - акрилонитриловый бутадиеновый каучук (нитрильный каучук). |

Г.1.4 Термопластичные эластомеры

| EA | - эластомерные смеси; |
| --- | --- |
| MPR | - литьевые эластомеры; |
| SEBS | - стирол-этилен-бутилен-стирольный сополимер; |
| TPE | - термопластичный эластомер, несшитый; |
| TPE-V | - термопластичный эластомер, сшитый; |
| TPS или TPS-SEBS | - полистирольный термоэластопласт или полистирольный термоэластопласт из стиролэтиленбутенстирольного блок-сополимера |
| TPV | - вулканизованный термопластичный каучук. |

Г.2 Укладка

Кровельные полимерные материалы, как правило, укладывают в один слой. Полотна материалов укладывают внахлест и соединяют с помощью горячего воздуха или склеивают с помощью растворителей. Для соединения полотен допускается использовать клеящие вещества или клейкие ленты. Для эластомеров допускается применять способ горячего склеивания. В любом случае необходимо использовать метод соединения полотен, рекомендованный производителем.

Полотна кровельных полимерных материалов закрепляют на основании способом механического крепления, балластным или клеевым способом. В зависимости от способа укладки к материалам предъявляют различные требования. Производитель материала должен указывать подходящий способ укладки.

Для устройства различных примыканий используются специальные металлические элементы, которые часто покрывают материалами, совместимыми с кровельными материалами. Это обеспечивает простое и герметичное соединение материалов в примыканиях.

При укладке кровельных полимерных материалов необходимо учитывать ветровую нагрузку. При механическом способе крепления материалов количество требуемого крепежа определяют расчетом в зависимости от местной ветровой нагрузки.

При балластном способе укладки свободно уложенные полотна полимерных материалов закрепляют к основанию только по периметру крыши. При этом необходимо учитывать воздействие ветровой нагрузки. Массу балласта (например, гравия или бетонных плит) определяют в зависимости от местной ветровой нагрузки. Кровельные материалы должны быть совместимы с материалами смежных слоев. При несовместимости материалов необходимо предусмотреть между ними устройство разделительного слоя, обеспечивающего сохранение их физико-механических характеристик на протяжения всего срока эксплуатации (рисунок Г.1).

1 - гравий, не менее 50 мм; 2 - водоизоляционный материал; 6 - разделительный слой (при необходимости); 10 - теплоизоляционный слой; 11 - пароизоляционный слой; 12 - несущее основание

Рисунок Г.1 – Балластная крыша

В балластных крышах теплоизоляционные материалы допускается укладывать на водоизоляционный слой. В этом случае не требуется устройство пароизоляционного слоя, а также дополнительной защиты водоизоляционного слоя от механических повреждений. В таких крышах, называемых инверсионными, как правило предусматривают отдельный фильтрующий слой над теплоизоляционным слоем, который задерживает мелкие частицы балласта и не позволяет им механически повредить водоизоляционный слой (рисунок Г.2).

1 - гравий, 50 мм; 2 - водоизоляционный материал; 6 - разделительный слой (при необходимости); 7 - фильтрующий слой; 9 - защитный слой; 10 - теплоизоляционный слой; 12 - несущее основание
Рисунок Г.2 – Балластная инверсионная крыша

При механическом креплении полотна кровельных материалов крепят к основанию с помощью специальных крепежных элементов. Крепежные элементы устанавливают в местах нахлеста смежных полотен (рисунок Г.3) или в любом месте полотна в случае применения дополнительного слоя из кровельного материала, герметично закрывающего место установки крепления.

2 - водоизоляционный материал; 6 - разделительный слой (при необходимости); 10 - теплоизоляционный слой; 11 - пароизоляционный слой; 12 - несущее основание
 Рисунок Г.3 - Крыша с механическим креплением водоизоляционного слоя

Кровельные полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы допускается использовать при устройстве водоизоляционного слоя крыш с озеленением (рисунок Г.4).

2 - водоизоляционный материал; 5 - растительный субстрат; 6 - разделительный слой (при необходимости); 7 - фильтрующий слой; 8 - дренажный слой и накопление воды; 9 - защитный слой; 10 - теплоизоляционный слой; 11 - пароизоляционный слой; 12 - несущее основание
 Рисунок Г.4 - Крыша с системой озеленения

При клеевом способе укладки часто используют полимерные материалы с дублирующим слоем (например, из полиэстера), чтобы устранить неровности основания под водоизоляционный слой, а также обеспечить достаточные сцепление и подвижность (рисунок Г.5). Полимерные материалы с дублирующим слоем могут укладываться также поверх старого водоизоляционного слоя из битумных материалов при ремонте кровель (рисунок Г.6).

- водоизоляционный материал с дублирующим слоем; 10 - теплоизоляционный слой; 11 - пароизоляционный слой; 12 - несущее основание
 Рисунок Г.5 - Крыша с приклеенным водоизоляционным слоем

3 - водоизоляционный материал с дублирующим слоем; 4 - битумный кровельный материал; 10 - теплоизоляционный слой; 11 - пароизоляционный слой; 12 - несущее основание
 Рисунок Г.6 - Крыша с приклеенным водоизоляционным слоем - ремонт

Г.3 Основные типы крыш

На рисунках Г.1–Г.6 показаны наиболее часто встречающиеся типы крыш с водоизоляционным слоем из полимерных материалов.

УДК 691.8:006.354 МКС 91.100.50 NEQ Ключевые слова: кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, технические требования, контроль производственного процесса

Руководитель разработки:

Заместитель исполнительного директора

Национального кровельного союза 		                   А.А. Молчанова