| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы лакокрасочные Методы определения содержания металлов Часть 1 Определение содержания «растворенного» свинца МЕТОД ПЛАМЕННОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИТИЗОНА |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе ISO 3856/1:1984 Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Часть 1: Определение содержания «растворенного» свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с использованием дитизона.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные Методы определения содержания металлов Часть 1 Определение содержания «растворенного» свинца МЕТОД ПЛАМЕННОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИТИЗОНА Paints and varnishes. Determination of «soluble» metal content. Part 1: Determination of lead content. Flame atomic absorption spectrometric method and dithizone spectrophotometric method

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает два метода определения содержания свинца в испытуемых растворах, полученных в соответствии с ISO 6713 или другими, пригодными для этой цели, международными стандартами.

Указанные методы предназначены для лакокрасочных материалов с содержанием «растворенного» свинца от 0,05 до 5% (по массе).

В качестве арбитражного метода в случае разногласий необходимо использовать метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) (раздел 3). По согласованию между заинтересованными сторонами можно использовать и другие методы. Если согласован спектрофотометрический метод, то следует пользоваться спектрофотометрическим методом с применением дитизона (раздел 4).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и/или классификаторы:

ISO 385/1 Посуда лабораторная стеклянная - Бюретки - Часть 1: Общие требования. 1)

ISO 648, Посуда лабораторная стеклянная - Пипетки с одной меткой.

ISO 1042, Посуда лабораторная стеклянная - Мерные колбы с одной меткой.

ISO 3696, Вода для лабораторного анализа - Технические условия. 2)

ISO 4800, Посуда лабораторная стеклянная - Воронки делительные и капельные.

ISO 6713, Краски и лаки - Приготовление кислотных экстрактов из жидких и порошковых красок.

1) В настоящее время находится на стадии разработки. (Частичный пересмотр ISO/R 385-1964.)

2) В настоящее время находится на стадии разработки.

Проект, первая редакция

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

3.1 Сущность метода

Испытуемый раствор всасывают в пламя воздушно-ацетиленовой горелки. Измеряют поглощение выбранной спектральной линии, испускаемой со свинцовым полым катодом или свинцовой разрядной лампой при длине волны 283,3 нм.

3.2 Реактивы и материалы

Во время испытания используют только реактивы известной аналитической квалификации и воду с чистотой не ниже 3 уровня по ISO 3696.

3.2.1 Кислота соляная, c(HCI) = 0,07 моль/л.

Используют соляную кислоту, идентичную используемой для получения анализируемых растворов по ISO 6713 (См. п. 3.4.2).

3.2.2 Ацетилен, в стальном баллоне, технический.

3.2.3 Воздух сжатый.

3.2.4 Свинец, стандартный основной раствор, содержащий 1 г свинца на литр.

Готовят следующим образом

a) содержимое ампулы со стандартным раствором свинца, содержащим точно 1 г Pb, переливают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки соляной кислотой (3.2.1) и тщательно перемешивают;

или

b) взвешивают с погрешностью не более 1 мг 1,598 г нитрата свинца [Pb(N03)2] (предварительно высушенного в течение 2 ч при температуре 105 °С), разбавляют в соляной кислоте (3.2.1) в мерной колбе вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки таким же раствором соляной кислоты и тщательно перемешивают.

1 мл этого стандартного основного раствора содержит 1 мг Pb.

3.2.5 Свинец, стандартный раствор, содержащий 100 мг/л Pb.

Раствор готовят в день использования.

100 мл стандартного основного раствора свинца (3.2.4) вводят пипеткой в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки раствором соляной кислоты (3.2.1) и тщательно перемешивают.

1 мл стандартного раствора содержит 100 мкг Pb.

3.3 Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также

3.3.1 Спектрометр пламенный атомно-абсорбционный, работающий при длине волны 283,3 нм, снабженный горелкой с воздушно-ацетиленовым пламенем.

3.3.2 Лампа со свинцовым полым катодом или свинцовая разрядная лампа.

3.3.3 Бюретка вместимостью 50 мл по ISO 385/1.

3.3.4 Колбы мерные с одной меткой вместимостью 100 мл п ISO 1042.

3.4 Проведение испытания

3.4.1 Построение калибровочного графика

3.4.1.1 Приготовление стандартных калибровочных растворов

Растворы готовят в день применения.

В каждую из шести мерных колб вместимостью 100 мл (3.3.4) бюреткой (3.3.3) вводят стандартный раствор свинца (3.2.5) в объемах, указанных в таблице ниже, разбавляют каждый до метки раствором соляной кислоты (3.2.1) и тщательно перемешивают.

| Номер стандартного калибровочного раствора | Объем стандартного раствора свинца (3.2.5) | Концентрация свинца в стандартном калибровочном растворе |
| --- | --- | --- |
|  | мл | мкг/мл |
| 0* | 0 | 0 |
| 1 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 10 | 10 |
| 4 | 20 | 20 |
| 5 | 30 | 30 |

* Контрольный раствор.

3.4.1.2 Спектрометрические измерения

Устанавливают лампу со свинцовым спектральным источником (3.3.2) в спектрометре (3.3.1) и оптимизируют условия для определения свинца. Настраивают прибор в соответствии с инструкцией изготовителя и настраивают монохроматор в области длины волны 283,3 нм для получения максимума поглощения.

Устанавливают поток ацетилена (3.2.2) и воздуха (3.2.3) в соответствии с характеристиками всасывающей горелки и зажигают пламя. Устанавливают развертку шкалы, если таковая имеется, так, чтобы стандартный калибровочный раствор № 5 (см. таблицу) дал почти полное отклонение на шкале.

Всасывают в пламя каждый из стандартных калибровочных растворов (см. 3.4.1.1) в порядке увеличения степени концентрации и повторяют со стандартным раствором № 4 для подтверждения стабильной работы прибора. После каждого измерения через горелку всасывают воду; следят за тем, чтобы скорость всасывания оставалась постоянной.

3.4.1.3 Построение калибровочного графика

Строят график, откладывая на оси абсцисс массу свинца (мкг), содержащуюся в 1 мл стандартных калибровочных растворов, а на оси ординат - разность соответствующей величины поглощения и величины поглощения при контрольном опыте.

3.4.2 Испытуемые растворы

3.4.2.1 Пигментная часть жидкой краски и порошковая краска

Используют растворы, полученные по ISO 6713 в п. 8.2.3 или 8.3.2.

3.4.2.2 Жидкая часть краски

Используют растворы, полученные по ISO 6713 п. 9.3.

3.4.2.3 Другие испытуемые растворы

Используют растворы, полученные другим установленным или согласованным методом (например, методом по п. 8.3.1.4 ISO 6713).

3.4.3 Определение

Сначала измеряют поглощение соляной кислоты (3.2.1) в спектрометре (3.3.1) после его настройки в соответствии с п. 3.4.1.2. Затем измеряют поглощение каждого испытуемого раствора (3.4.2) три раза и снова поглощение соляной кислоты. Наконец снова определяют поглощение калибровочного раствора № 4 (см. 3.4.1.1) для того, чтобы убедиться, что настройка прибора не изменилась. Если поглощение испытуемого раствора выше, чем стандартного калибровочного раствора с самым высоким содержанием свинца, разбавляют испытуемый раствор соответственно (коэффициент разбавления F) известным объемом соляной кислоты (3.2.1).

3.5 Обработка результатов

3.5.1 Расчеты

3.5.1.1 Пигментная часть жидкой краски

Массу «растворенного» свинца в экстракте соляной кислоты, полученном в соответствии с методом, приведенным в п. 8.2.3 или 8.3.2 ISO 6713, вычисляют по формуле

где

aQ - концентрация свинца в контрольном испытуемом растворе, полученном по п. 8.4 ISO 6713, мкг/мл;

a1 - концентрация свинца в испытуемом растворе, полученная по калибровочному графику, мкг/мл;

F1 - коэффициент разбавления (п. 3.4.3).

m0 - масса «растворенного» свинца в экстракте соляной кислоты, г;

V1 - объем в миллилитрах соляной кислоты и этанола, используемый для экстрагирования, описанной в пп. 8.2.3 или 8.3.2.4 ISO 6713 (предположительно 77 мл или 502 мл, соответственно).

Содержание «растворенного» свинца в пигментной части краски вычисляют по формуле

где

cPbl - «растворенное» содержание свинца в пигментной части краски, выраженное в процентах по массе краски;

m1 - масса испытуемой пробы, взятой для получения раствора по ISO 6713, пп. 8.2.3 или 8.3.2.4, г;

P - содержание пигмента в жидкой краске, полученное по ISO 6713, раздел 6, % (по массе).

3.5.1.2 Жидкая часть краски

Массу свинца в растворе (экстракте), полученного методом, описанным в п. 9.3 стандарта ISO 6713, вычисляют по формуле

где

bQ - концентрация свинца в контрольном испытуемом растворе, полученном по п. 6.5 ISO 6713, мкг/мл;

b1 - концентрация свинца в испытуемом растворе, рассчитанная по калибровочному графику, мкг/мл;

F2 - коэффициент разбавления (п. 3.4.3).

m2 - масса свинца в жидкой части краски, г;

V2 - объем раствора, полученного по п. 9.3 ISO 6713, мл (=100 мл);

Содержание свинца в жидкой части краски вычисляют по формуле

где

cPt,2 - содержание свинца в жидкой части краски, выраженное в процентах от массы краски;

m3 - общая масса краски, составляющая «комплект», как определено в п. 6.4 ISO 6713, г.

3.5.1.3 Жидкая краска

Содержание общего «растворенного» свинца в жидкой краске вычисляют как сумму результатов, полученных по пп. 3.5.1.1 и 3.5.1.2

где

сРЬз - общее содержание «растворенного» свинца в краске, выраженное в процентах по массе.

3.5.1.4 Порошковая краска

Содержание общего «растворенного» свинца в порошковой краске рассчитывают при соответствующей модификации расчетов по п. 3.5.1.1.

3.5.1.5 Другие испытуемые растворы

Если испытуемые растворы были получены методами, отличающимися от приведенных в ISO 6713 (п. 3.4.2.3), необходимо модифицировать формулы расчета содержания свинца, приведенные в пп. 3.5.1.1 и 3.5.1.2.

3.5.2 Точность расчета

Данные отсутствуют.

4 Спектрофотометрический метод с использованием дитизона

4.1 Сущность метода

Проводят экстрагирование свинца из испытуемого раствора раствором дитизона в 1,1,1-трихлорэтане. Осуществляют спектрофотометрические измерения дитизоната свинца красного цвета при длине волны ~520 нм.

4.2 Реактивы

Во время проведения испытаний следует пользоваться только реактивами известной аналитической квалификации и водой с чистотой не ниже 3 уровня по     ISO 3696.

4.2.1 Кислота соляная, c(HCI) = 0,07 моль/л.

Используют соляную кислоту, идентичную кислоте, используемой для приготовления испытуемых растворов по ISO 6713 (п.4.4.2).

4.2.2 Буферный раствор

3 г цианида калия, 6 г метабисульфита натрия и 5 г цитрата аммония растворяют в 200 мл воды, добавляют 325 мл раствора аммония (Q ~0,880 г/мл) и разбавляют водой до 1 л.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — Следует обратить внимание на сильную токсичность цианида калия и его растворов.

4.2.3 Хлорид гидроксиламмония, 20%-ный раствор (по массе).

Растворяют 20 г хлорида гидроксиламмония примерно в 75 мл воды и разбавляют до 100 мл.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — Хлорид гидроксиламмония является токсичным отравляющим веществом, вызывающим коррозию аппаратуры. Избегать попадания на кожу и в глаза.

4.2.4 1,1,1-трихлорэтан, не содержащий ингибиторов.

4.2.5 Дитизон, основной раствор.

Растворяют 40 мг дитизона в 100 мл 1,1,1-трихлорэтана (4.2.4).

Хранят в холодильнике при температуре 4 °С или ниже. Через семь дней после получения раствор следует вылить.

4.2.6 Дитизон, рабочий раствор.

Раствор готовят в день применения.

Разбавляют 10 мл основного раствора дитизона (4.2.5) до 100 мл 1,1,1-трихлорэтаном (4.2.4).

4.2.7 Свинец, стандартный основной раствор 1 г/л, готовят:

a) переливают содержимое ампулы со стандартным раствором свинца, содержащим точно 1 г Pb, в мерную колбу вместимостью 1000 мл с одной меткой, разбавляют до метки соляной кислотой (4.2.1) и тщательно перемешивают;

или

b) взвешивают с погрешностью не более 1 мг 1,598 нитрата свинца [Pb(NО3)2], предварительно высушенного в течение 2 ч при температуре 105 °С, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл и растворяют в соляной кислоте (4.2.1), а затем разбавляют до метки тем же раствором соляной кислоты и тщательно перемешивают.

1 мл данного стандартного основного раствора содержит 1 мг Pb.

4.2.8 Свинец, стандартный раствор с содержанием Pb 10 мг/л.

Раствор готовят в день использования.

10 мл стандартного основного раствора свинца (4.2.7) пипеткой переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл, разбавляют до метки соляной кислотой (4.2.1) и тщательно перемешивают.

1 мл стандартного раствора содержит 10 мкг Pb.

4.3 Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также

4.3.1 Спектрофотометр, обеспечивающий измерение при длине волны около 520 нм, снабженный кюветами с рабочей длиной 5 мм.

4.3.2 Воронки делительные вместимостью 50 мл по ISO 4800.

4.3.3 Пипетка вместимостью 10 мл по ISO 648.

4.3.4 Бюретка вместимостью 10 мл по ISO 385/1.

4.3.5 Колбы мерные с одной меткой вместимостью 100 мл по 1042.

4.4 Процедура

4.4.1 Построение калибровочного графика

4.4.1.1 Приготовление стандартных колориметрических растворов

Данные растворы готовят в день применения.

Наливают 15 мл буферного раствора (4.2.2) в каждую из шести делительных воронок вместимостью 50 мл (4.3.2), затем добавляют 1 мл раствора хлорида гидроксиламмония (4.2.3) и 5 мл раствора дитизона (4.2.6). Закрывают воронки и энергично встряхивают в течение 30 с. Дают возможность отстояться до разделения слоев, а затем нижние слои сливают в отходы. Высушивают внутреннюю часть воронок полосками фильтровальной бумаги.

В шесть делительных воронок вводят из бюретки на 10 мл (4.3.4) соответствующие объемы стандартного раствора свинца (4.2.8), указанные в таблице ниже. Затем из пипетки (4.3.3) добавляют по 10 мл 1,1,1-трихлорэтана (4.2.4). Закрывают воронки и энергично встряхивают в течение 30 с. Дают слоям разделиться и сливают нижние слои через небольшие воронки с фильтрами для поглощения капель воды, собирая растворы в отдельные спектрофотометрические кюветы (4.3.1).

| Номер стандартного колориметрического раствора | Объем стандартного раствора свинца (4.2.8) | Концентрация свинца в стандартном колориметрическом растворе |
| --- | --- | --- |
|  | мл | мкг/мл |
| 0 * | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |

* Компенсационный раствор.

4.4.1.2 Спектрофотометрические измерения

Измеряют величины поглощения стандартных колориметрических растворов (4.4.1.1) при помощи спектрофотометра (4.3.1) при длине волны максимального поглощения (около 520 нм) по сравнению с 1,1,1-трихлорэтаном (4.2.4) в кювете сравнения. Перед каждым измерением промывают кюветы стандартным колориметрическим раствором. Вычитают величину поглощения компенсационного раствора из величины поглощений других стандартных колориметрических растворов.

4.4.1.3 Построение калибровочного графика

Строят график, откладывая на оси абсцисс массу свинца (мкг), содержащуюся в 1 мл стандартного колориметрического раствора, а на оси ординат - соответствующие величины поглощений. При выполнении всех требований указанной методики калибровочный график будет иметь форму прямой линии.

4.4.2 Испытуемые растворы

4.4.2.1 Пигменты в жидкой краске и порошковая краска

Используют растворы, полученные по ISO 6713, пп. 8.2.3 или 8.3.2.

4.4.2.2 Жидкая часть краски

Используют раствор, полученный по п. 9.3 ISO 6713.

4.4.2.3 Другие испытуемые растворы

Используют растворы, полученные другими установленными или согласованными методами (например, по п. 8.3.1.4 ISO 6713).

4.4.3 Проведение испытания

Переливают 15 мл буферного раствора (4.2.2) и 1 мл хлорида гидроксиламмония (4.2.3) в делительную воронку вместимостью 50 мл (4.3.2) и экстрагируют 5 мл раствора дитизона (4.2.6), как описано в п.4.4.1.1. Переливают при помощи бюретки вместимостью 10 мл (4.3.4) объем испытуемого раствора (4.4.2), содержащего от 10 до 50 мкг Pb, в делительную воронку, содержащую предварительно экстрагированный раствор реагентов.

Если 1 мл испытуемого раствора содержит большие количества свинца, разбавляют испытуемый раствор (4.4.2) известным объемом (коэффициенты разбавления F1 или F2) соляной кислоты (4.2.1) и переливают аликвотную долю разбавленного испытуемого раствора при помощи бюретки вместимостью 10 мл (4.3.4) в делительную воронку, содержащую предварительно экстрагированный раствор реагентов.

Размешивают содержимое делительной воронки и дают отстояться в течение нескольких минут. Затем из пипетки (4.3.3) добавляют 10 мл 1,1,1-трихлорэтана (4.2.4). Закрывают воронку и встряхивают энергично в течение 30 с. Дают возможность слоям разделиться и сливают нижний слой через малую воронку с сухим фильтром, чтобы собрать капли воды, а раствор заливают в кювету спектрофотометра (4.3.1).

Измеряют поглощение в соответствии с п. 4.4.1.2.

4.5 Обработка результатов

4.5.1 Расчет

4.5.1.1 Пигментная часть жидкой краски

Массу «растворенного» свинца в экстракте соляной кислоты, полученном по ISO 6713, пп. 8.2.3 или 8.3.2, вычисляют по формуле

где

a0, a1, m0 и V1 - см. п. 3.5.1.1;

F1 - коэффициент разбавления, см. п. 4.4.3;

V3 - объем аликвотной доли соляной кислоты и экстракта этанола, взятых для испытания, мл;

Содержание «растворенного» свинца в пигментной части краски вычисляют по формуле

где

сРЬ1, m1 и P - см. п. 3.5.1.1.

4.5.1.2 Жидкая часть краски

Массу свинца в растворе (экстракте), полученном по п. 9.3 ISO 6713 вычисляют по формуле

где

b0, by, m2 и V2 - см. п. 3.5.1.2;

F2 - коэффициент разбавления, см. п. 4.4.3;

V 4 - объем аликвотной доли раствора, взятого для испытания, мл.

Содержание свинца в жидкой части краски вычисляют по формуле

где

cPb2 и m3 - см. п. 3.5.1.2.

4.5.1.3 Жидкая краска

Содержание общего «растворенного» свинца в жидкой краске вычисляют как сумму результатов, полученных в соответствии с требованиями пп. 4.5.1.1 и 4.5.1.2

где

cPb3 - см. п. 3.5.1.3.

4.5.1.4 Порошковая краска

Содержание общего «растворенного» свинца в порошковой краске определяют соответствующей модификацией расчетов по п. 4.5.1.1.

4.5.1.5 Другие испытуемые растворы

Если испытуемый раствор был подготовлен другими методами, отличающимися от приведенных в ISO 6713 (п. 4.4.2.3), необходимо модифицировать формулы расчета содержания свинца, приведенные в пп. 4.5.1.1 и 4.5.1.2.

4.5.2 Точность

Сведения в настоящее время отсутствуют.

5 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

a) тип и наименование испытуемого продукта;

b) ссылку на настоящий международный стандарт (ISO 3856/1);

c) метод отделения твердой фракции испытуемого продукта в соответствии с ISO 6713, раздел 6 (метод А, Б или В)  );

d) тип растворителя или смеси растворителей, используемых для экстрагирования 1);

e) метод определения (ААС или спектрофотометрический с использованием дитизона);

f) результаты испытаний, выраженные в процентах (по массе):

- содержание «растворенного» свинца в пигментной части краски и содержание общего "растворенного" свинца в жидкой краске

или

- содержание общего «растворенного» свинца в порошковой краске;

g) любое отклонение от определенного метода;

h) дату испытания.

________________________________________________________________________

МКС 13.200 (IDT)

Ключевые слова: метод определения содержания свинца в испытуемых растворах, лакокрасочные материалы, «растворенный» свинец, метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии, спектрофотометрический метод

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

МКС 13.200 (IDT)

Ключевые слова: метод определения содержания свинца в испытуемых растворах, лакокрасочные материалы, «растворенный» свинец, метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии, спектрофотометрический метод

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника	Е. Кулешова

Центра стандартизации

Главный специалист

Центра стандартизации						С. Кайликперова