| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |  |

ОБУВЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращённое наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

ОБУВЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Общие технические условия Shoes of mechanical production. General technical conditions

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт распространяется на обувь механического производства (далее – обувь) с верхом из хромовых, искусственных и синтетических кож, текстильных материалов, а также комбинированную из вышеперечисленных материалов и устанавливает общие технические требования к её изготовлению.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

### ГОСТ 485 Юфть для верха обуви. Технические условия

### ГОСТ 939 Кожа для верха обуви. Технические условия

### ГОСТ 940 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

### ГОСТ 1838 Кожа из спилка. Общие технические условия

### ГОСТ 1903 Кожа для низа обуви. Вороткии полы. Технические условия

### ГОСТ 3717 Замша. Технические условия

### ГОСТ 3927 Колодки обувные. Общие технические условия

### ГОСТ 4661 Овчина меховая выделанная. Технические условия

### ГОСТ 7065 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия

### ГОСТ 7296 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

### ГОСТ 9134 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа

### ГОСТ 9135 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

### ГОСТ 9136 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

### ГОСТ 9182 Кожа для рантов. Технические условия

### ГОСТ 9289 Обувь. Правила приемки

### ГОСТ 9290 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединений деталей верха

### ГОСТ 9292 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

### ГОСТ 9542 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

### ГОСТ 9705 Кожа лаковая обувная. Технические условия

### ГОСТ 9718 Обувь. Метод определения гибкости

### ____________________________________________________________

### Проект, KZ, первая редакция

### ГОСТ10124 Пластины и детали резиновые не пористые для низа обуви. Технические условия

### ГОСТ 11373 Обувь. Размеры

### ГОСТ 12632 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия

### ГОСТ 14226 Обувь. Нормы гибкости

### ГОСТ 19196 Ткани обувные. Общие технические условия

### ГОСТ 21463 Обувь. Нормы прочности

### ГОСТ 23251 Обувь. Термины и определения

### ГОСТ 26165 Обувь детская. Общие технические условия

### ГОСТ 27438 Обувь. Термины и определения пороков

### ГОСТ 28371 Обувь. Определение со

### ГОСТ 28735 Обувь. Метод определения массы

### ГОСТ 28143 Винилискожа-НТ обувная. Общие технические условия

### ГОСТ 28144 Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия

### ГОСТ 29277 Кожа для низа обуви. Технические условия

### ГОСТ 29298 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

### ГОСТ 30678 Обувь. Детали и заготовки верха. Технические условия

### ГОСТ 33225 Обувь. Методы определения линейных размеров

### ГОСТ 34482 Полотно ворсовое трикотажное. Общие технические условия

### П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или

### на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по [1], [2], ГОСТ 23251, ГОСТ 27438, а также следующий термин с соответствующим определением.

3.2 композиционная кожа: Листовой или рулонный материал на основе натуральной кожи, ее частей или кожевенных волокон, полученный механическим и (или) химическим способом, с применением или без применения связующего агента.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Обувь по половозрастным группам подразделяют на:

- мужскую;

- женскую;

- мальчиковую;

- девичью;

- для школьников-мальчиков;

- для школьников-девочек;

- дошкольную;

- малодетскую;

- для ясельного возраста.

4.2. Обувь по виду, конструкции, назначению и применяемым материалам должна соответствовать ГОСТ 23251 и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Обувь по размерам и полнотам должна соответствовать требованиям      ГОСТ 11373, ГОСТ 3927.

Допускается изготавливать одной полноты:

- обувь литьевого, в том числе строчечно-литьевого, клеевого, в том числе строчечно-клеевого методов крепления, и метода прессовой вулканизации, в том числе строчечно-прессовой вулканизации;

- мокасины.

4.3 Обувь должна изготавливаться на низком, среднем, высоком и особо высоком каблуках.

Высота каблука определяется подгруппой колодки по высоте приподнятости ее пяточной части по ГОСТ 3927

Обувь детская должна изготавливаться на низком каблуке. Допускается изготавливать девичью и мальчиковую обувь на среднем каблуке.

Значение высоты каблука детской обуви по ГОСТ 26165.

4.4 Линейные размеры обуви и ее деталей — в соответствии с приложением А.

5 Общие технические требования

5.1 Общие положения

5.1.1 Обувь должна соответствовать требованиям [1], [2], настоящего стандарта, а также технических описаний или другого технического документа на конкретную продукцию (при необходимости), образцам-эталонам и изготавливаться по технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

5.1.2 Обувь должна соответствовать образцам-эталонам по моделям, подгруппам колодки и фасонам каблука, материалам и цветам материалов верха и низа обуви, применяемой фурнитуре, способам обработки и отделки деталей верха и низа обуви, маркировке.

5.1.3 Техническое описание или другой технический документ на конкретную продукцию должны содержать следующую информацию:

- наименование изделия (вид);

- модель;

- артикул (при наличии);

- половозрастную группу;

- метод крепления;

- размер, полноту, высоту обуви и задника;

- подгруппу колодки;

- фасон и высоту каблука;

- материал и толщину деталей верха и низа обуви;

- способы обработки и отделки деталей верха и низа обуви;

- конструктивные особенности;

- другие требования, не регламентированные настоящим стандартом.

5.2. Технические требования

5.2.1 Обувь должна изготавливаться на колодках по ГОСТ 3927 или другим нормативным документам, действующим на территории государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт, или на колодках импортного производства, соответствующих техническим требованиям изготовителя.

5.2.2 Обувь должна изготавливаться методами крепления по ГОСТ 23251. Не допускается изготовлять зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления.

5.2.3 В зимней обуви подошва из полиуретана должна иметь рифление на ходовой поверхности для предотвращения скольжения.

5.2.5 В обуви для детей ясельного возраста (кроме летней и весенне-осенней обуви с подкладкой из натуральных материалов, а также пляжной обуви и обуви для бассейна) в качестве материала верха не допускается применять искусственные, и (или) синтетические, и (или) композиционные кожи.

5.2.6 Толщины деталей верха из натуральной кожи — в соответствии с ГОСТ 30678 или другим нормативным документом, действующим на территории государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт. Толщины деталей верха из искусственных, композиционных и синтетических кож, текстильных материалов и деталей низа должны соответствовать требованиям нормативных документов на применяемые материалы, действующих на территории государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт.

5.2.7 Подкладка из искусственных и синтетических кож по образцам, согласованным с потребителем, допускается в следующих видах обуви на подошве из искусственных материалов: всех видах летних туфель с верхом из хромовых, искусственных и синтетических кож, в пяточной части сандалет, в бесподкладочной обуви.

5.2.8 В школьной, детской, малодетской и ясельного возраста обуви применять подкладку из искусственных и синтетических кож не допускается.

5.2.9 В обуви ремешкового типа с верхом из искусственной кожи подкладкой может служить материал верха, края которого с внутренней стороны ремешков выполнены встык.

5.2.10 В утепленной обуви подкладка, подкладка под язычки должна быть из натурального меха по ГОСТ 4661, искусственного меха, шерстяных и полушерстяных тканей и других материалов, по внешнему виду и физико-механическим показателям не уступающих указанным выше.

5.2.11 Применять искусственный мех в малодетской и для ясельного возраста обуви не допускается. В детской обуви допускается применять искусственный мех без пропитки.

5.2.12 Прочность крепления деталей обуви – по ГОСТ 21463

5.2.13 Величина деформации подноска и задника – по ГОСТ 21463

5.2.14 Нормы гибкости обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 14226.

5.2.15 Нормы массы обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 28735.

5.2.16 Обувь должна быть чистой, без пятен, складок, морщин. Готовая обувь должна быть парной. Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам, цвету и рисунку мереи.

Обувь должна быть устойчива в геленочной части.

5.2.17 Блочки, крючки, пуговицы, шнурки, нитки и другая фурнитура должна гармонировать с материалом верха или отделкой обуви.

5.2.18 Шнурки в обуви должны быть шелковые, полушелковые, хлопчатобумажные, из тесьмы и другие по согласованию с потребителем.

5.2.19 В готовой обуви не допускаются: мягкие носки и задники; местная неприклейка подошв; плохое формование пяточной и носочной части и деформация верха; порванная подкладка и не разглаженные складки внутри обуви; сквозные повреждения деталей обуви, осыпание красителей.

5.2.20 Индекс токсичности, определяемый в водной среде, должен быть от 70 % до 120 % включ., в воздушной среде - от 80 % до 120 % включ. для домашней, летней и пляжной обуви, а также внутренних   поверхностей   обуви   в   иных   видах   обуви, или   должно   отсутствовать   местное   кожно- раздражающее действие.

5.2.21 Масса обуви исходного размера должна быть не более массы образца-эталона, умноженной на коэффициент 1,08.

5.2.22 Интенсивность запаха обуви не должна превышать в естественных условиях 2 баллов.

5.2.23 Обувь по показателям химической (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в модельную среду) и биологической (устойчивость окраски) безопасности должна соответствовать требованиям [1] и (или) нормативных документов, действующих на территории государств-участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт.

5.2.24 Допустимый уровень напряженности электростатического поля на поверхности обуви не должен превышать 15 кВ/м.

5.2.25 Готовая обувь должна быть парной. Все одинаковые детали в паре должны быть одинаковым по плотности, толщине, форме,

5.2.26 Обувь не подразделяют на сорта. Оценка качества обуви по внешнему виду по ГОСТ 28371.

Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам и цвету и рисунку мереи.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Перечень материалов, применяемых для изготовления деталей обуви, — в соответствии с приложением Б.

5.3.2 Для изготовления обуви должны применяться сырье и материалы, соответствующие требованиям [1], [2], и (или) нормативным документам, действующим на территории государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт.

5.3.3 Детали верха бесподкладочной детской обуви, изготовленные из кожи, должны иметь чистую отделанную бахтарму, устанавливаемую по образцу.

5.3.4 В детской обуви не допускается подкладка из следующих материалов:

- из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в закрытой обуви всех половозрастных групп;

- из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 % для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

- из искусственного меха (кроме искусственного меха с вложением шерстяного волокна в ворсе не менее 80 %) и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста.

5.3.5 В детской обуви не допускается вкладная стелька из следующих материалов:

- из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 % для детей ясельного возраста и малодетской обуви.

5.3.6 Материалы для обуви по показателям химической безопасности (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в модельную среду) должны соответствовать требованиям [1], [2] и (или) нормативных документов, действующих на территории государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт.

6 Правила приемки

6.1 Приемка осуществляется по ГОСТ 9289, со следующим дополнением.

6.1.1	Документ, удостоверяющий качество обуви (документ о качестве), должен содержать:

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;

- наименование изделия;

- модель;

- артикул (при наличии);

- вид и половозрастную группу;

- гарантийный срок обуви;

- дату изготовления (месяц, год);

- номер и дату оформления документа о качестве;

- штамп ОТК или подпись лица, ответственного за приемку продукции;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Каждая партия сырья и материалов, применяемая для изготовления обуви по контролируется при входном контроле.

6.3 Проверке качества внешнего вида обуви, правильности упаковки и маркировки подвергается каждая пара обуви.

6.4 Прочность крепления деталей обуви, деформация подноска и задника, гибкость, масса, линейные размеры проверяются периодически не реже одного раза в квартал.

7 Методы испытаний

7.1 Отбор образцов для испытаний по ГОСТ 9289.

7.2 Определение линейных размеров по ГОСТ 33225.

7.3 Определение деформации подноска и задника по ГОСТ 9135.

7.4 Определение прочности крепления каблука по ГОСТ 9136.

7.5 Определение прочности швов заготовки по ГОСТ 9290.

7.6 Определение гибкости по ГОСТ 9718.

7.7 Определение массы обуви по ГОСТ 28735.

7.8 Определение прочности крепления деталей низа по ГОСТ 9134 и ГОСТ 9292.

7.9 Методы контроля показателей, приведенных в 5.2.20, 5.2.21, 5.22, — по методикам, включенным в [2] или нормативным документам, действующим на территории государств - участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт.

Контроль миграции вредных веществ из домашней, летней и пляжной обуви, а также из материалов, контактирующих с кожей человека (внутренняя поверхность обуви), проводится в водной среде, из остальных видов обуви и материалов - в воздушной среде.

7.10 Определение допустимого уровня напряженности электростатического поля на поверхности обуви — по [3].

7.11 Размер пороков проводят металлической линейкой по ГОСТ 427 или другими средствами измерения с погрешностью измерения, не превышающей ±1 мм.

7.12 Соответствие внешнего вида (в том числе образцу-эталону), упаковки и маркировки определяют визуальным осмотром.

8. Маркировка и упаковка

8.1 Маркировка и упаковка обуви по ГОСТ 7296, с учетом требований [1], [2] и (или) нормативных документов, действующих на территории государств - участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт.

8.2 Для обуви дополнительная информация должна содержать:

- модель и (или) артикул изделия;

- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви;

- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).
           8.3 Обувь должна сопровождаться вкладышем-инструкцией по выбору, уходу и эксплуатации обуви (см. приложение В)

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение – по ГОСТ 7296

10 Указания по эксплуатации

При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- не снимать обувь, наступая на пяточную часть (задник);

- не следует тянуть обувь за ремни и резинки.  Необходимо бережно обращаться с застежкой- молнией и шнурками, при надевании использовать обувной рожок;

- избегать воздействия на обувь щелочей, кислот, активных растворителей и т. п.;

- обувь весенне-осеннего периода эксплуатации не рекомендуется носить при температуре ниже минус 5 °С, а зимние - не ниже минус 15 °С.

За обувью необходим следующий уход:

-	рекомендуется очищать обувь от грязи и пыли мягкой влажной тканью или щеткой;

-	необходимо просушивать обувь при комнатной температуре. Не допускается просушивание обуви на нагревательных поверхностях (батареях парового отопления, электро-, электромасляных радиаторах и др.).

11 Гарантии изготовителя

11.1	Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2	Гарантийный срок обуви — не менее 30 дней с даты продажи через розничную торговую сеть или начала сезона.
                                                               Приложение А

(справочное)

Линейные размеры обуви и ее деталей

А.1 Параметры деталей обуви исходных размеров установлены в таблице А.1

Т а б л и ц а  А.1 Параметры деталей обуви исходных размеров

| Половозрастная группа обуви | Исходный размер по ГОСТ 11373 | Высота обуви, мм, не менее |  |  |  |  | Высота задника, мм не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сапог (сапожек) | полусапог (полусапожек) | ботинок | полуботинок туфель | сапожек, полуса- пожек |  | Ботинок, п/ботинок, туфель |
| 1.Мужская | 270 | 215 | 180 | 126 | 66 | 56 |  | 48 |
| 2. Женская | 240 | 210 | 180 | 156 | 61 | 52 |  | 44 |
| 3. Мальчиковая | 265 | 210 | 175 | 124 | 65 | 56 |  | 48 |
| 4. Девичья | 235 | 190 | 160 | 143 | 61 | 52 |  | 44 |
| 5.Для школьников: - мальчиков - девочек | 230 225 | 184 180 | 150 145 | 144 139 | 60 59 | 50 50 |  | 42 42 |
| 6 Малодетская | 155 | 126 | - | 106 | 45 | 40 |  | 32 |
| 7. Для ясельного возраста | 130 | 110 | - | 80 | 41 | 36 |  | 28 |

А.2 Разница по высоте в смежных размерах обуви должна быть, мм, не более:

- 4 — для сапог (сапожек);

- 3 — для полусапог (полусапожек);

- 2 — для ботинок;

- 1 — для полуботинок и туфель.

А.3 Разница по высоте в смежных размерах задников должна быть не более 2 мм.

А.4 При наличии втачной стельки высота обуви и задника должна быть на 4–5 мм, меньше указанной в таблице А.1.

А.5 Высота обуви с открытой пяточной частью должна быть на 5–6 мм, больше указанной в таблице А.1.

А.6 Во всех полнотах высота обуви и задников не меняется.

А.7 Допускается изменять высоту обуви в зависимости от конструкции моделей.

Приложение Б

(справочное)

Перечень материалов, применяемых для изготовления деталей обуви

Т а б л и ц а Б.1 — Перечень материалов, применяемых для изготовления обуви

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативного документа, по которому они изготавливаются |
| --- | --- |
| 1 Наружные детали верха |  |
| 1.1 Перед, голенище, союзка, берцы, носок, задинка, наружный ремень, обтяжка, язычок, овальная вставка, прошва, окантовочная деталь | Кожа для верха обуви по ГОСТ 939, ГОСТ 9705 (лак.), ГОСТ 3717 (замша), ГОСТ 1838 (из бахтармяного спилка), кожи эластичные, с волосяным покровом, из бахтармяного спилка с полиуретановым покрытием, куски кожевенные, композиционные кожи по техническим документам. Юфть сандальная по ГОСТ 485. Искожа-НТ обувная с подкладкой, уретанискожа-Т обувная, винилискожа-Т обувная, винилискожа-Т замшевая обувная, винилуретанискожа-ТР обувная, кожа искусственная обувная дублированная, замша искусственная обувная электростатического производства, материал дублированный многослойный обувной, кораблинский шелк, дублированный с малимо и шотландкой, полотно нетканое холстопрошивное обувное по техническим документам. Синтетическая кожа обувная (марки 1,2), синтетическая кожа велюр по ГОСТ 28144, кожа синтетическая мягкая НТ, синтетическая кожа МСК по техническим документам. Искусственные кожи, дублированные поролоном импортного производства. Ткани хлопчатобумажные, шерстяные и полушерстяные по ГОСТ 19196. Нетканые и дублированные материалы, материал текстильный обувной с полимерной пропиткой, обувной тонкошерстный войлок, фетр, капроновая сетка, импортного производства материалы (лицевой слой — трикотажное полотно или ткань из искусственных волокон; подкладка — трикотажное полотно), трикотажное полотно по техническим документам |
| 2 Внутренние детали верха |  |
| 2.1 Подкладка | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, ГОСТ 1838 (из бахтарманого спилка). Ткани хлопчатобумажные, шерстяные, полушерстяные по ГОСТ 19196. Натуральный мех по ГОСТ 4661. Искусственный мех по техническим документам. Полотно ворсовое трикотажное по ГОСТ 34482. Термопластические материалы, кожа синтетическая подкладочная СК-4, эластоискожа-Т подкладочная по техническим документам. Текстильные нетканые материалы по техническим документам |
| 2.2 Задний внутренний ремень, в т.ч. уширенный, зимней и весенне-осенней обуви по утв. образцу, штаферка, подблочник | Кожа по 1 и 2.1 настоящего приложения. Синтетическая и искусственная кожа по 1 и 2.1 настоящего приложения |

Продолжение таблицы Б.1

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативного документа, по которому они изготавливаются |
| --- | --- |
| 2.3 Вкладная и втачная стельки, полустельки, подпяточник, подносочник, обтяжка стельки | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, ГОСТ 1838 (из бахтармяного спилка), кожа для верха обуви по ГОСТ 939. Шпальт кож для низа обуви по техническим документам. Ткани хлопчатобумажные по ГОСТ 19196. Кожа искусственная по ГОСТ 28143. Уретанискожа-НТ обувная стелечная пористая, винилискожа-ТР обувная стелечная пористая, винилискожа-ТР, дублированная нату ральным материалом (хлопок + вискоза), материал дублированный обувной для стелек, полотно полиэфирное обувное, эластоискожа-НТ, уретанискожа-НТ обувная (при наличии вкладной стельки из натуральной кожи) по техническим документам. Пробка, пробковая крошка по техническим документам |
| 2.3.1 Вкладная комбинированная стелька, первый слой: - в зимней и осенне- весенней обуви | Натуральный мех по ГОСТ 4661. Полотно ворсовое трикотажное по ГОСТ 34482. Нетканые материалы, в том числе искусственный мех, по техниче ским документам. Шерстяные и полушерстяные ткани по ГОСТ 19196. Войлок по техническим документам. |
| - в осенне-весенней обуви с кожаной подкладкой | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, кожа для подкладки и верха обуви по ГОСТ 1838 (из бахтармяного спилка) |
| 2.3.2 Вкладная комбини рованная стелька, второй слой | Картон обувной по ГОСТ 9542. Кожа для низа обуви из бахтармяного спилка по техническим документам. Шпальт кож для низа обуви по техническим документам |
| 2.4 Клапан под застежку-молнию | Кожа, в том числе искусственная и синтетическая, по 1 и 2.1 настоящего приложения. Натуральный мех по ГОСТ 4661 |
| 3 Промежуточные детали верха |  |
| 3.1 Боковинка, межпод- блочник, межподкрючеч- ник | Ткани по ГОСТ 19196. Кожи по ГОСТ 939, ГОСТ 940, ГОСТ 1838. Синтетические и искусственные кожи по нормативным документам |
| 3.2 Межподкладка | Ткани по ГОСТ 19196. Полотно холстопрошивное, полотно клееное для межподкладки обуви, термопластические материалы по техническим документам |
| 3.3 Подносок | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, ГОСТ 939 (отходы основного и дополнительного кроя). Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065. Эластичные и термопластические материалы по техническим документам. Синтетические нетканые материалы по техническим документам |
| 3.4 Задник | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903. Картон обувной по ГОСТ 9542. Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065. Термопластические материалы по техническим документам. Синтетические нетканые материалы по техническим документам |

Продолжение таблицы Б.1

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативного документа, по которому они изготавливаются |
| --- | --- |
| 4 Наружные детали низа |  |
| 4.1 Подошва | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы). Резина непористая по ГОСТ 10124. Резина пористая по ГОСТ 12632. Резины «кожволон» (кроме зимней обуви) и «стиронип», формованные подошвы, пластины резиновые пористые облегченные «Талка», облегченная пористая резина «Новопора», пористая резина — мипора, формованные подошвы из пористой резины «Школьник», резина «Малыш», формованные подошвы из пори- стой резины ДМ-1, ДМ-1 ф. 311220 ВД (зимняя), подошвы формованные эластичные, полиуретан, в том числе из монолитных ком- позиций, ТЭП-, ПВХ-формованные подошвы, в том числе в сочетании с натуральным каучуком, по техническим документам. Войлок, фетр, нетканый иглопробивной материал по техдокументам. Резиновые облегченные пластины «Эвапора» по техническим документам |
| 4.2 Накладка | Резина с рифленой поверхностью по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и техническим документам |
| 4.3 Рант | Кожа по ГОСТ 9182, ГОСТ 1903. Поливинилхлорид, кожа искусственная по техническим документам |
| 4.4 Каблук | Резина по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и по техническим документам. Синтетические материалы, пластмасса по техническим документам |
| 4.5 Набойка | Резина по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и по техническим документам. Синтетические материалы, пластмасса по техническим документам |
| 5 Внутренние детали низа |  |
| 5.1 Стелька основная | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы), кожа для низа обуви из бахтармяного спилка по техническим документам. Шпальт кож для низа обуви. Картон обувной марок СОП-1, СОП-2, СОП-3 по ГОСТ 9542, тексон по техническим документам. Уретанискожа-НТ, стелечные искусственные материалы по техническим документам. Войлок обувной тонкошерстный, нетканый материал и драп, сукно, байка (для комбинированной стельки) по техническим документам. Синтетические и нетканые иглопробивные материалы с пропиткой по техническим документам |
| 5.2 Полустелька (взамен основной стельки) | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы), кожа для низа обуви из бахтармяного спилка по техническим документам. Шпальт кож для низа обуви. Картон обувной по ГОСТ 9542. Синтетические материалы по техническим документам. Картон обувной повышенной жесткости по техническим документам |
| 6 Промежуточные детали низа |  |
| 6.1 Подложка | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы), кожа для низа обуви из бахтармяного спилка по техническим документам. Шпальт кож для низа обуви. Нетканый иглопробивной материал, войлок по техническим документам. Резина пористая и непористая по техническим документам. Синтетические материалы с пропиткой по техническим документам |

Окончание таблицы Б.1

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативного документа, по которому они изготавливаются |
| --- | --- |
| 6.2 Платформа | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы), кожа для низа обуви из бахтармяного спилка по техническим документам. Шпальт кож для низа обуви. Синтетические материалы, нетканый материал, войлок, пробка, пробковая крошка по техническим документам |
| 6.3 Полустелька (для укрепления пяточно- геленочного узла) | Картон обувной по ГОСТ 9542. Картон обувной повышенной жесткости по техническим документам |
| 6.4 Геленок | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277. Картон обувной по ГОСТ 9542. Металл, синтетические материалы, пластмассы по техническим документам |
| 6.5 Полустелька (взамен геленка) | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы). Картон обувной по ГОСТ 9542. Картон повышенной жесткости по техническим документам |
| 6.6 Флик | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы) |
| 6.7 Подпяточник жесткий | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (воротки и полы). Картон обувной по ГОСТ 9542. Картон повышенной жесткости по техническим документам |
| 6.8 Подпяточник мягкий в обуви с открытой пяточной частью и по образцу в другой обуви, подкладка | Пенополиуретан, войлок, ватин и другие мягкие материалы по техническим документам |
| 6.9 Простилка | Войлок, текстильные материалы. Отходы кож, войлока, текстильных материалов; картон, береста, нетканые материалы, ватин; резиновая и кожаная пыль в смеси с вяжущей массой, шпальт резины |
| 6.10 Отделка, декоративные детали | Синтетическая кожа по ГОСТ 28144, марки 2 (малоответственные детали). Винилуретанискожа-ТР (мягкий кант, подкладка под берцы), уретанискожа-Т, терморезина обувная (мягкий кант, подкладка под берцы), винилискожа-Т (обтяжка платформы) по техническим документам |
| П р и м е ч а н и е — Допускается применять аналогичные материалы при условии соблюдения соответ ствия обуви требованиям настоящего стандарта. |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Вкладыш-инструкция по выбору, уходу и эксплуатации обуви

При выборе и эксплуатации обуви рекомендуется соблюдать следующие условия:

- правильно подбирать обувь по размеру и объему (полноте) стопы: стопа в обуви не должна быть сжата;

- не снимать обувь, наступая на задник;

- не следует тянуть обувь за ремни и резинки. Необходимо бережно обращаться с застежкой молнией и шнурками; при надевании обуви использовать рожок;

- избегать воздействия на обувь щелочей, кислот, активных растворителей и т. п.;

- обувь зимнего периода эксплуатации, изготовленную из синтетических и искусственных кож, не рекомендуется носить при температуре ниже минус 10 ºС;

- обувь весенне-осеннего периода эксплуатации не рекомендуется носить при температуре ниже минус 5º С, это может привести к образованию трещин в местах изгиба подошвы.

За обувью необходим уход:

- обувь из натуральной кожи рекомендуется чистить щеткой с применением обувных кремов, из замши и велюра — специальной щеткой или специальными препаратами, из лаковой кожи — специальной жидкостью для чистки лаковых кож, из синтетической и искусственной кожи — мягкой влажной тканью;

- просушивать обувь при комнатной температуре. Не допускать просушивания обуви на нагревательных поверхностях (батареях парового отопления, электро-, электромасляных радиаторах и др.).

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации обуви, а также на детали, требующие мелкого ремонта или подлежащие периодической замене: набойки, шнурки, вкладные стельки, фурнитуру и т. д., гарантия не распространяется.

Библиография

[1] ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности

[2] ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков

[3] Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797

УДК 685.31.02 (075.3) МКС 61.060 Ключевые слова: обувь, размер, вид, модель, полнота, метод крепления, каблук, колодка, стелька, подкладка

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | Е.Амирханова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Руководитель отдела стандартизации филиала по г.Алматы и Алматинской области |  | Л.Алексеева |