ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                              ГОСТ

СТАНДАРТ                                                            12248.7-хххх

ГРУНТЫ

Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом

доработанная редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») - Научно-исследовательским проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова

Руководители разработки: И.В. Колыбин, канд.техн.наук,

А.Г. Алексеев, канд.техн.наук,

Исполнители: Г.И. Бондаренко, канд.техн.наук,  А.А. Чапаев, инженер

- ВНЕСЕН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

- ПРИНЯТ межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от …….201…г. №…)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                   №       -ст

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 УТВЕРЖДЕН  И  ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ  Приказом  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от……..201  г.           №

5 ВЗАМЕН РАЗДЕЛА  6.1 ГОСТ 12248-2010

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в информационном указателе «Национальные стандарты».  Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологи

Содержание

1 Область применения  ……………………………………………………………..……...... 1

2  Нормативные ссылки  …………………………………………………………....………...  1

3  Термины и определения ……………………………………………………………….….. 2

4  Общие положения ………………………………………………………………………….. 2

5  Сущность метода …………………………………………………………………………… 3

6  Оборудование и приборы…………………………………………………………….……. 4

7  Подготовка образцов грунта к испытанию …………………………………………….   6

8  Проведение испытания……………………………………………………………….……. 7

9  Обработка результатов …………………………………………………….…….……….  8

Приложение А  (рекомендуемое). Журнал испытаний мерзлого грунта

шариковым штампом .......................................................................................................10

Приложение Б  (рекомендуемое) Принципиальная схема установки для определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления мерзлого грунта...………12

Приложение В  (рекомендуемое)  Схема формы для приготовления образца мерзлого грунта  нарушенной структуры……………………………………………………….13

III

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й    С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

ГРУНТЫ

Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом

Soils. Determination of the characteristics of strength and deformability of frozen soils by the method of ball stamping

Дата введения – 201х-хх-хх

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод испытания мерзлого грунта шариковым штампом для определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления ceq мелких и пылеватых песков (кроме сыпучемерзлых) и глинистых грунтов с включениями размером не более 5 мм и с содержанием органического вещества для указанных видов грунтов не более 10 % при их исследовании для инженерного освоения районов распространения многолетнемерзлых и сезонномерзлых грунтов.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение  образцов

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного  определения  гранулометрического  (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государств по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1января текущего года, и по соответствующим информационным указателя, опубликованным  в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3   Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100, ГОСТ 30416, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ползучесть: Процесс развития деформации грунта во времени при действии постоянного напряжения.

3.2 бытовое давление: Вертикальное эффективное напряжение в массиве грунта на данной глубине от веса вышележащих слоев грунта..

3.3 абсолютная вертикальная деформация образца грунта: Величина осадки штампа, выраженная в абсолютных единицах измерений.

4 Общие положения

4.1. Настоящий стандарт устанавливает требования к методу лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом.

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию и приборам, лабораторным помещениям, способам изготовления образцов приведены в ГОСТ 30416.

4.3. Способы отбора монолитов мерзлого грунта и  подготовки образцов для испытаний должны обеспечить полное сохранение их структуры, влажности и плотности в соответствии с ГОСТ 12071 и 30416.

4.4 Для испытываемых грунтов должны быть определены следующие физические характеристики по ГОСТ 5180: суммарная  влажность  для  мерзлого  грунта, плотность,

плотность частиц, влажность оттаивающего грунта, гранулометрический и микроагрегатный  составы  грунтов  по ГОСТ 12536 (при необходимости), а также должны быть вычислены коэффициент пористости, степень заполнения объема пор льдом и незамерзшей водой, коэффициент водонасыщения, влажность на границе текучести и раскатывания, число пластичности и показатель текучести.

4.5 В процессе испытаний грунтов ведут журнал по форме, приведенной в приложении А.

4.6 Протокол испытания составляется в соответствии с ГОСТ 17025 и включает в себя следующую информацию:

- идентификацию образца (номер испытания, номер буровой скважины, номер пробы, глубину отбора и т.п.);

- метод подготовки образца (ненарушенного или нарушенного сложения);

- температура испытаний;

- размеры образца;

- физические характеристики грунта;

- режим нагружения;

- числовое значение полученных результатов.

В протоколе испытания при необходимости отмечают характерные особенности образца грунта (текстура, слоистость, наличие включений и т.п.).

5 Сущность метода

5.1. Испытания мерзлого грунта методом шарикового штампа проводят для определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления сeq.

5.2. Данную характеристику определяют по глубине погружения шарикового штампа в образец грунта от заданной постоянной нагрузки при заданной температуре испытаний: для незасоленных грунтов от Т=Тbf + минус 0,3°С до минус 5°С; для засоленных от Т=Тbf + минус 1,0°С °С до минус 8 °С, где Тbf - температура начала замерзания грунта.

5.3 Испытания проводят на образцах грунта ненарушенного сложения с естественной влажностью и плотностью или на искусственно приготовленных образцах с заданными плотностью и влажностью, значения которых устанавливают в программе испытаний.

5.4 Образцы грунта нарушенного сложения (с заданными физическими свойствами)

замораживают  в  холодильных  камерах  при  заданной  температуре в специальных формах из нетеплопроводного материала, обеспечивающих требуемое направление теплопотока  и формирование криогенной текстуры грунта.

5.5 Все операции по изготовлению, подготовке  и испытанию образцов мерзлого грунта выполняют в помещениях с постоянной отрицательной температурой (морозильных камерах или подземных лабораториях, расположенных в толще многолетнемерзлых грунтов).Температура воздуха в помещении для подготовки образцов ненарушенного сложения и изготовления образцов нарушенного сложения должна приниматься в соответствии с техническим заданием или моделированием природного состояния. Рекомендуется подготовку образцов проводить в помещении при температуре ниже температуры испытания на 1-2 °С.

5.6  В помещении для проведения испытаний должна поддерживаться заданная программой испытаний температура воздуха, отклонения от которой не должны превышать минус 0,1°С, ±0,2°С и ±0,3°С при температуре испытаний соответственно от 0°С до минус 1°С; ниже минус 2°С до минус 5°С и ниже минус 5°С. Измерения, контроль и запись значений температуры в морозильных камерах осуществляется автоматически с помощью устройства контроля температуры.

5.7 Для  испытаний  используют  образцы  мерзлого  грунта  ненарушенного  сложения  с  природной плотностью и влажностью – льдистостью или образцы нарушенного сложения с заданными  значениями  плотности и влажности. Толщина прослоек льда  в образце должна быть не более 2 мм, а льдистость  Ii0,4. Образцы  должны  иметь  форму  цилиндра   диаметром не менее 70 мм и высотой не менее 35 мм. Максимальный размер фракций грунта (включений, агрегатов) в образце должен быть не более 1/7 высоты образца.

6  Оборудование и приборы

6.1 В состав установки для испытаний мерзлого грунта шариковым штампом входят

- стержень с шариковым штампом диаметром (22 ± 0,2) мм;

- опорная плита с подвижным столиком;

- плоский штамп для предварительного обжатия образца грунта;

- рабочее кольцо для отбора грунта;

- механизм для вертикального нагружения образца грунта;

- устройство для измерения глубины погружения шарикового штампа.

Принципиальная схема установки для проведения испытаний шариковым штампом приведена в Приложении Б.

П р и м е ч а н и е - Могут применяться другие установки, позволяющие проводить испытания мерзлого грунта с обеспечением задания вертикальной нагрузки и замера деформаций с точностью , соответствующей ГОСТ 30416, в частности прибор с прямым одноштоковым загружением.

6.2 В комплект оборудования для подготовки образцов мерзлого грунта к испытаниям шариковым штампом входят:

- винтовой пресс-станок;

- кольца-пробоотборники из нержавеющей стали с режущим краем, заостренным под углом 45о, внутренним диаметром, соответствующим диаметру образца грунта и высотой, на 3-5 мм превышающей высоту образца, предназначенного для испытаний;

- выталкиватель диаметром, равным  диаметру образца  грунта;

- пила (по дереву и металлу);

- нож из нержавеющей стали с прямым  лезвием;

- эксикатор (со льдом или снегом на дне);

- аналитические весы;

- изопаролента (или полиэтиленовая пленка, пакеты).

6.3 Для изготовления  образцов мерзлого грунта нарушенного сложения дополнительно к  6.2 входят:

- формы для замораживания грунта;

- уплотнитель.

6.4 Формы, в которых проводится замораживание грунта, изготовляют из нетеплопроводного материала (органическое стекло и др.) со  стенками  толщиной  не  менее 20 мм и обеспечивать возможность промораживания в заданном направлении, а также исключать возможность отжатия воды или утечки ее из грунта во время промораживания.

6.5 Схема  формы для приготовления образца мерзлого грунта нарушенной структуры приведена в приложении В.

7. Подготовка образцов грунта к испытанию

7.1 Образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной влажностью, плотностью и льдистостью  вырезают из монолита так, чтобы  при  последующем  испытании образец имел по отношению к нагрузке ориентировку, соответствующую природному залеганию.

7.2  При изготовлении образцов грунта из монолита предварительно выпиливают заготовки в виде  призм, размеры  основания  и  высота  которых   должны  на  0,5-1 см   превышать   заданные размеры образцов.

7.3 Перед изготовлением образцов мерзлого грунта кольца-проботборники нумеруют, взвешивают, измеряют  их  высоту  и  внутренний  диаметр. Кольцо-проботборник  смазывают  с внутренней стороны тонким слоем технического вазелина и устанавливают режущим краем на зачищенную поверхность основания призмы (или керна).

7.4 При  помощи  пресса  кольцо-пробоотборник  слегка  вдавливают  в мерзлый грунт и острым ножом начинают срезать  грунт. Постепенно  надвигают  кольцо  на  образующийся  грунтовый цилиндр до полного его заполнения. Штангенциркулем измеряют высоту образца не менее чем в четырех различных точках, расположенных по диаметру образца в двух взаимно перпендикулярных направлениях, проверяют взаимную параллельность оснований образца с погрешностью  0,1 мм. Из  кольца-проботборника  образец  грунта перемещают в рабочие кольца. Образец грунта вместе с рабочим кольцом взвешивают с погрешностью не более 0,01 г.

7.5 Для испытуемых образцов грунта дополнительно к физическим характеристикам, указанным в 4.4, должны быть определены тип криогенной текстуры и льдистость по ГОСТ 25100.

7.6 Образцы грунта нарушенного сложения изготавливают из талого грунта заданного состава, влажности и плотности. Требуемая плотность достигается уплотнением грунта при заполнении рабочих колец.

7.7 Замораживание грунта производят в специальных формах из оргстекла, крышку формы устанавливают в зависимости от заданных условий промораживания: при помещении крышки снизу – промораживание сверху; при помещении крышки сверху – промораживание снизу. В случае всестороннего промораживания используют металлические рабочие кольца. Форму  с  образцом  помещают  в  помещение  или морозильный шкаф с заданной отрицательной температурой воздуха.

7.8 Во время  промораживания  измеряют  температуру  контрольного  образца

грунта, в центр которого помещают термодатчик. Промораживание заканчивают, когда температура контрольного образца достигнет заданного значения. После этого образец извлекают из формы, герметизируют и сохраняют в эксикаторах (со льдом или снегом) до испытаний. Время хранения образцов не более пяти суток.

8  Проведение испытания

8.1 После выдерживания образца грунта в рабочем кольце при температуре испытания в течение 12 ч проводят обжатие образца в течение 15 сек., плоским штампом на который передают давление, равное напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца (бытовое давление). После обжатия образец разгружают.

8.2  Проводят следующие операции:

- покрывают образец защитным кружком из глянцевой парафинированной бумаги или полиэтиленовой пленки, в котором вырезают отверстие диаметром, равным диаметру шарикового штампа;

- устанавливают на образец грунта шариковый штамп и центрируют его, фиксируя момент касания шариком поверхности грунта по показаниям устройств для измерения деформаций образца грунта;

- закрепляют нагрузочный стержень штампа стопорным винтом;

- записывают начальные показания устройств или включают автоматическую запись.

8.3 К образцу грунта плавно, не допуская удара, прикладывают вертикальную нагрузку, поддерживаемую постоянной в течение всего опыта. Ориентировочную нагрузку принимают в зависимости от состояния грунта в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Вид грунта | Состояние мерзлого грунта | Нагрузка, Н |
| --- | --- | --- |
| Мелкие пески и супеси | Пластичномерзлый | 40 |
|  | Твердомерзлый | 50 |
| Глины и суглинки | Пластичномерзлый | 20 |
|  | Твердомерзлый | 30 |

8.4 Значение нагрузки на шариковый штамп уточняют из условия

0,005db < S15 < 0,05db,                                                       (8.1)

где db - диаметр шарикового штампа, см;

S15 - глубина погружения шарикового штампа в образец грунта через 15 мин после приложения нагрузки, см.

При несоблюдении условия (8.1) следует провести корректировку нагрузки с учетом значений физических характеристик грунта (плотность, влажность) и температуры испытаний. Если осадка превышает рекомендуемое значение или не достигает его, то нагрузку следует соответственно уменьшить или увеличить и опыт повторить заново с учетом 8.7.

8.5  Показания приборов для измерения вертикальной деформации образца снимают через 1; 5; 10; 15; 20; 30 и 60 мин после приложения нагрузки, затем не реже чем через 2 ч - в течение 8 ч, далее при длительном испытании - два раза в сутки (в начале и конце рабочего дня) до условной стабилизации деформации и записывают в журнал или ведется автоматическая запись с интервалами не реже чем вышеперечисленные. Испытание заканчивают при достижении условной стабилизации погружения шарикового штампа. За критерий условной стабилизации деформации принимают приращение вертикальной деформации, не превышающее 0,01 мм за 12 ч.

8.6 Для каждого вида грунта рекомендуется провести серию, состоящую не менее чем из шести испытаний. Возможно проведение ускоренных испытаний длительностью 8 часов.

8.7 Повторные испытания на одном образце могут быть проведены при соблюдении следующего условия: центр места нового погружения шарикового штампа должен отстоять от границ предыдущих отпечатков шарика и края образца не менее чем на половину диаметра шарика.

9  Обработка результатов

9.1 По показаниям устройств для измерения деформаций определяют глубину погружения шарикового штампа в грунт в конце испытания (по достижении условной стабилизации деформации или через 8 ч при ускоренном режиме испытания).

9.2 Предельно длительное значение эквивалентного сцепления мерзлого грунта ceq, МПа, определяют с точностью 0,01 МПа по формуле

ceq=0,06кпFdbSb                                                       (9.1)

где F - нагрузка на шариковый штамп, кН;

db - диаметр шарикового штампа, см;

Sb - глубина погружения в грунт шарикового штампа в конце испытания, см;

Kп - безразмерный коэффициент, равный 1 при испытаниях до условной стабилизации деформации.

9.3 Для расчетов предельно длительного значения эквивалентного сцепления по данным восьмичасовых испытаний допускается в формуле пользоваться безразмерным переходным коэффициентом Kп, получаемым из соотношения

Kп=ceqдлceq8                                                                              (9.2)

где ceqдл  - предельно длительное значение эквивалентного сцепления, полученное по результатам длительных испытаний;

ceq8 - значение эквивалентного сцепления, полученное по результатам восьмичасовых испытаний.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма первой страницы журнала

Организация _____________________________________________________________________________

Журнал испытаний мерзлого грунта шариковым штампом

Объект (пункт)____________________________________________________________________________

Сооружение______________________________________________________________________________

Дата испытания __________________________________________________________________________

Шурф (скважина) №_______________________________________________________________________

Глубина отбора образца, м_________________________________________________________________

Лабораторный номер образца_______________________________________________________________

Наименование грунта______________________________________________________________________

Прибор (тип, номер) для измерения нагрузки___________________________________________________ Прибор (тип, номер) для измерения деформаций_______________________________________________

Температура испытаний ____________________________________________________________________

Параметры образца:

Высота, мм_______________________________________________________________________________

Диаметр, мм______________________________________________________________________________

Плотность мерзлого грунта, г/см3_____________________________________________________________

Влажность мерзлого грунта, д.е. _____________________________________________________________

Журнал испытания мерзлого грунта шариковым штампом

Форма второй страницы журнала

| Дата испытаний | Время снятия отсчета ti, час | Время от начала опыта, час | Нагрузка F, кН | Отсчет по датчику деформаций мм | Глубина погружения шарикового штампа, S, мм | Восьмичасовое значение эквивалентного сцепления ceq8 , МПа | Предельно длительное значение эквивалентного сцепления ceqдл, МПа | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

Руководитель ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Исполнитель  ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение  Б

(рекомендуемое)

Принципиальная схема установки для определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления мерзлого грунта

1 - шариковый штамп; 2 - подвижной стержень с держателем шарика;

3 - ручка стопорного винта; 4 - стойки; 5 - рычажный пресс; 6 - опорная плита; 7 - подвижной столик; 8 - уравнительные винты; 9 - контргруз; 10 - гири; 11 - индикатор деформаций; 12 - образец грунта в рабочем кольце

Рисунок Б1

Приложение  В

(рекомендуемое)

Схема формы для приготовления образца мерзлого грунта нарушенной структуры

1 - рабочее кольцо; 2 - грунт;  3 – съёмная крышка формы; 4 - защитное кольцо формы;

5 - опорное кольцо формы

Рисунок В1

УДК 624.131.4.001.4:006.354 МКС 93.020                                                                     Ж39

Ключевые слова: метод лабораторного определения предельно длительного значения эквивалентного сцепления мерзлого грунта, мерзлый грунт, шариковый штамп

Директор  НИИОСП

им.  Н.М. Герсеванова

АО  «НИЦ «Строительство», к.т.н.                                                                  И.В. Колыбин

Руководитель разработки

Руководитель

Центра геокриологических и геотехнических исследований

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

АО «НИЦ «Строительство»

к.т.н.		                                                                                                         А.Г. Алексеев

Ответственный исполнитель

Ведущий инженер

Сектора лабораторных исследований мерзлых грунтов

Центра геокриологических и геотехнических исследований

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

АО «НИЦ «Строительство»	                                                                          А.А. Чапаев