
	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: ]
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
	ГОСТ 11209-202Х 
(проект, RU, первая редакция)





Ткани верха для специальной одежды
Общие технические требования и методы испытаний





Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия




Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202

ГОСТ 11209-202Х (проект, RU, первая редакция)
ГОСТ ISO 13938-1-2021

IV
3
Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская текстильная компания» (ООО «Чайковская текстильная компания»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )
За принятие проголосовали: 
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование 
национального органа 
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 11209-2014 
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»











































Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТКАНИ ВЕРХА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Общие технические условия
Методы испытаний
Fabrics for upper protective clothing. Ceneral specificftion and test metods
	
Дата введения –


1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани, предназначенные для применения в качестве материала верха (в том числе накладок) при изготовлении специальной одежды для защиты от общих производственных загрязнений, механический воздействий (истирания, проколов, порезов, нетоксичной пыли, воды), биологических факторов (микроорганизмов, насекомых и паукообразных), повышенных температур, пониженных температур, химических факторов (нефти и нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей), воздействия статического электричества и специальной одежды повышенной видимости (далее – ткани). 
Стандарт не распространяется на многослойные ткани с покрытиями и для изготовления ведомственной одежды. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты.
ГОСТ ИСО 1833 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон
ГОСТ ИСО 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон
ГОСТ ISO 6330 Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний
ГОСТ ISO 15025 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени
ГОСТ 8.423 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 12.4.280 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования 
ГОСТ 12.4.310 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
ГОСТ 161 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности
ГОСТ 187 Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3811 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3812 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса
ГОСТ 3813 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении 
ГОСТ ISO 13934-1 Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски
ГОСТ 7000 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 8737 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка 
ГОСТ 9205 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Ширины  
ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ ISO 105-B02-2025 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B02. Устойчивость окраски к искусственному свету. Метод испытания на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ ISO 105-E01-2015 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к воздействию воды
ГОСТ ISO 105-E04-2023 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту
ГОСТ 9733.13 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
ГОСТ ISO 105-X12-2023 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х12. Метод определения устойчивости окраски к трению 
ГОСТ 9965 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия 
ГОСТ 10681 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения 
ГОСТ ISO 139-2014 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний
ГОСТ 13784 Волокна и нити текстильные. Термины и определения
ГОСТ 18054 Материалы текстильные. Метод определения белизны
ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию 
ГОСТ 19616 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления
ГОСТ 20566 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб 
ГОСТ 23932 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования 
ГОСТ 29104.12 Ткани технические. Метод определения стойкости к нефтепродуктам 
ГОСТ 30084 Материалы текстильные. Первичная маркировка
ГОСТ ISO 5077 Материалы и изделия текстильные. Метод определения изменения размеров после стирки и сушки
ГОСТ ISO 4920 Материалы текстильные. Определение устойчивости к поверхностному смачиванию (метод испытания разбрызгиванием)
ГОСТ ISO 14419 Материалы и изделия текстильные. Метод определения маслоотталкивания (шифр темы: RU.1.056-2026, 1.8.442-2.339.26)  
ГОСТ ISO 20645 Изделия текстильные. Определение антибактериальной активности. Диффузное испытание в чашках с агаровой средой
ГОСТ ISO 3175-1 Материалы и изделия текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая чистка текстильных материалов и предметов одежды. Часть 1. Оценка эксплуатационных характеристик после чистки и отделки
ГОСТ ISO 6530 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ. Метод определения стойкости материалов к прониканию жидких химических веществ
ГОСТ ISO 3758 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
ГОСТ 12.4.281 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ ЕN 1149-3 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 3. Методы измерения убывания зарядов
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ISO 15025, ГОСТ ISO 14116, ГОСТ ISO 14419, ГОСТ ISO 6530, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 нефтеотталкивание: Способность ткани удерживать на поверхности капли нефти, не впитывая её.
3.2 стойкость к нефтепродуктам: Способность ткани сохранять прочностные свойства после воздействия нефти и нефтепродуктов. 
3.3 ткань: Однослойный тканый материал без покрытия.

4 Характеристики
4.1 Ткани должны быть изготовлены по техническому документу, конкретизирующему требования настоящего стандарта. 
4.2  В техническом документе на один артикул ткани, конкретную заправку готовой ткани должны устанавливаться нормативные величины следующих показателей: состав сырья, переплетение, поверхностная плотность, ширина, разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, изменение размеров после стирки и сушки (или химической чистки), вид отделки, показатели защитных свойств, содержание количества свободного формальдегида. Технический документ должен содержать образец продукции размером не менее 10*10 см.
По согласованию с потребителем технический документ может содержать дополнительные требования, не предусмотренные настоящим стандартом
4.3 Ткани для изготовления спецодежды должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта. 
4.4 По согласованию с потребителем на готовые ткани возможно оформление образцов-эталонов, утвержденным в установленном порядке. 
Допускается изготовление тканей в соответствии с согласованным с заказчиком дизайном, в том числе по уровню белизны.

5 Технические требования
5.1 Ткани могут быть изготовлены с наличием одной или нескольких защитных отделок
5.2 Сортность готовых тканей должна соответствовать требованиям ГОСТ 161, ГОСТ 187.
5.3 Номинальная ширина готовых тканей с кромками и допускаемые
отклонения (по ширине) должны соответствовать требованиям ГОСТ 9205. 
5.3.1 Ткани могут быть изготовлены другой ширины по согласованию с потребителем.
5.3.2 Ширина двух кромок тканей должна быть не более:
3,0 см – для тканей, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках; 
1,5 см – для остальных видов тканей. 
5.3.3 Ткани, различающиеся шириной, вырабатывают по одному техническому документу.
5.4 Для отбеленных тканей показатель белизны должен быть не менее 80 %, если иное не имеет согласования с заказчиком. 
5.5 Устойчивость окраски тканей должна соответствовать нормативным значениям, указанным в таблице 1. 
           Таблица 1 — Устойчивость окраски тканей
	Наименование вида
физико-химического воздействия
	Минимальный уровень устойчивости, балл
	Метод испытания
	Вид специальной одежды

	
	
	
	

	Сухое трение*
	
	Закрашивание: 4 по серой шкале
	ГОСТ ISO 105-X12-2023
	для всех видов ткани для специальной одежды

	Свет**
	Изменение окраски: 4 по синей шкале
	
	ГОСТ ISO 105-B02-2025 (метод 1)
	

	«Пот»
	Изменение окраски: 4 по серой шкале

	Закрашивание: 4 по серой шкале
	ГОСТ ISO 105-E04-2023
	

	Стирка
	Изменение окраски: 4-5 по серой шкале


	Закрашивание: 4 по серой шкале
	Домашняя стирка: 
ГОСТ ISO 105-C06-2026*** или промышленная: 
ГОСТ ISO 105-C06-2026***, номер испытания E2S
	

	Сухая чистка
	Изменение окраски: 4 по серой шкале
	Закрашивание: 4 по серой шкале
	ГОСТ ISO 105-D01-2023 
	

	Отбеливание гипохлоритом
	Изменение окраски: 4 по серой шкале
	
	ГОСТ ISO 105-N01-2021 
	только для тканей верха для специальной одежды повышенной видимости

	Примечание
*Допускается снижение на 2 балла – для темных цветов (черный, темно-серый, синего, красного, бордо), за исключением тканей верха для специальной одежды повышенной видимости.
**Допускается снижение на 2 балла  – для арамидных, из смеси арамидных и химических волокон, а так же тканей содержащих модакриловые волокна, за исключением тканей верха для специальной одежды повышенной видимости. 
***Согласно рекомендациям по уходу (см. ГОСТ ISO 3758).


5.6 Ткани по показателям физико-механических свойств должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 2. 
Таблица 2 — Нормативные значения показателей физико-механических свойств тканей.
	№
п/п
	Группа
ткани
(по сырьевому составу)
	Наименование показателя, единица измерения

	
	
	Номи-нальная поверх-ностная плотность,
 г/м2
	Разрывная нагрузка, 
Н,
не менее
	Раздирающая нагрузка, 
Н,
не менее
	Стойкость к истиранию,
цикл,
не менее

	
	
	
	основа
	уток
	основа
	уток
	

	1
	Ткани хлопчатобумажные*
	130-199
200-250
251-300
св. 301
	500
600
700
800
	350
400
500
600
	-
20
25
30
	-
25
30
35
	1300
2500**
3000**
3500**

	2
	Ткани хлопчатобумажные типа «молескин» 
	св. 250
	400

	600
	20

	30

	2000

	3
	Ткани из смеси хлопковых и синтетических волокон (от 6 до 20 %)
	130-199
200-250
251-300
св. 301
	550
650
800
900
	400
500
600
700
	-
25
30
35
	-
25
30
40
	2000**
3000**
4000**
5000**

	4
	Ткани из смеси хлопковых и синтетических волокон (от 21 % до 50 %)
	130-179
180-220
св. 221
	600
700
900
	350
400
700
	-
30
35
	-
30
35 
	2000
3500
4500

	5
	Ткани из смеси хлопковых и синтетических волокон (от 51 %
до 80 %)
	130-179
180-220
св. 221
	750
900
1000
	400
600
700
	-
30
40
	-
30
40
	2000
4500
5000

	6
	Ткани из смеси хлопковых и модакриловых волокон (от 51 %
до 80 %)
	180-220
св.220
	900
1000
	600
700
	80
90
	80
90
	3000
3500

	7
	Ткани из смеси вискозных и синтетических волокон (от 51 % до 80 %)* 
	130-179
180-220
св. 221
	700
900
1000
	400
600
700
	-
30
40
	-
30
40
	2000
4500
5000

	8
	Ткани, содержащие полиэфирные, полиамидные нити в основе и х/б или смешанные – в утке
	180-200
201-250
св. 251
	700
1000
1300
	500
500
500
	45
50
55
	25
35
35
	4500
5000
6000

	9
	Ткани из арамидных волокон
	150-179
180-200
201-250
св. 251
	800
900
1000
1200
	500
600
900
1200
	50
60
70
80
	60
70
80
100
	4000
5000
6000
8000

	10
	Ткани из смеси арамидных и химических волокон
	150-179
180-200
201-250
св. 251
	700
800
900
1100
	400
500
700
1100
	30
40
50
60
	30
40
50
60
	3500
4500
5000
6000

	Примечание — Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать ткани с физико-механическими показателями, отличными от приведенных в данной таблице.
*В том числе с вложениями иных волокон до 5 %. 
** Допускается снижение для тканей с огнезащитной заключительной отделкой на 25%.



5.6.1 Ткани, которые по сырьевому составу, не входят ни в одну группу по таблице 1, должны иметь следующий минимальный уровень по прочности и износоустойчивости:
- разрывная нагрузка не менее 400 Н (по основе) и 250 Н (по утку);
- стойкость к истиранию не менее 1300 циклов.
5.6.2 Ткани должны иметь изменение размеров после пяти циклов чистки не более ± 3 %. Допускается не более ± 3,5 % для хлопчатобумажных тканей.
5.7 Отклонение фактической поверхностной плотности для партии тканей должно соответствовать требованиям ГОСТ 10641. Отклонение фактической поверхностной плотности единичных образцов продукции (тканей) может превышать отклонение, допустимое для партии продукции, не более чем на ±2 %.
5.8 Допускаемое отклонение массовой доли каждого компонента волокна в сырьевом составе смесовой ткани не должно превышать ±5 %, от указанного в техническом документе. 
5.9 Ткани, вырабатываемые с отделками, по показателям свойств должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3 — Нормативные значения показателей свойств тканей с соответствующими отделками
	Вид отделки
	Наименование
показателя, единица измерения

	Нормативное значение показателя ткани

	
	
	в исходном виде
	после воздействия 
пятикратной мокрой обработки или 
пятикратной химической чистки

	Водоотталкивающая (ВО)
	Водоотталкивание, усл.ед , 
не менее 
	4
	3

	Маслоотталкивающая (МВО)
	Маслоотталкивание, балл, 
не менее
	5
	4

	Нефтеотталкивающая
(Нс, Нл, Нм, Нж) 
	Нефтеотталкивание, балл, 
не менее
	5
	4

	
	Стойкость к нефтепродуктам, %, не менее
	85
	85

	От кислот концентрации:
- не более 50 % (по серной кислоте
50 %) (К50);
- не более 80 % (по серной кислоте
80 %) (К80)
	Стойкость материалов к проникновению жидких химических веществ:
- коэффициент проникания, %, не менее;
- коэффициент отталкивания, %, не менее
	



1

 95










	



1

 95











	От растворов щелочей концентрации:
-  до 20 % (по гидроокиси
натрия 20 %) (Щ20);
- выше 20 % (по гидроокиси натрия 40 %) (Щ40)
	
	
	

	Антибактериальная (АБ)
	Антимикробная активность, оценка, не ниже
	-
	Предел эффективности

	Огнестойкая 
(То)
	Огнестойкость после 5 стирок *: 
- распространение пламени
- горящие остатки
- тление
- остаточное горение
- наличие отверстий 
	-
	ГОСТ ISO 14116 п.7.3

	Примечание:
* Допускается определять после воздействия 50-кратной мокрой обработки по методике, приведенной в приложении А.



5.10 Для изготовления антиэлектростатической спецодежды, предназначенной для исключения искровых разрядов, должны использоваться ткани, обеспечивающие выполнение требований: 
а) удельное поверхностное электрическое сопротивление должно быть не более 107 Ом или
б) полупериод затухания t 50 – менее 4c или коэффициент экранирования S – более 0,2.
Для материала, содержащего проводящие нити (проводящие волокна по поверхности и сквозь сердечник) в виде полос или сетки, расстояние между проводящими нитями в одном направлении не должно превышать 10 мм в любой части материала.
Величина показателя антистатических свойств должна сохраняться без изменения после воздействия пятикратной мокрой обработки.
5.11 Для изготовления тканей для одежды сигнальной повышенной видимости необходима соблюдать требования согласно ГОСТ 12.4.281 приложение ДА.
5.12 Допускается изготовление текстильных материалов с содержанием количества свободного формальдегида не более 300 мкг/г.
 
6 Правила приемки
Приемка готовых тканей – по ГОСТ 20566.

7 Методы контроля
7.1 Отбор проб тканей (точечная проба №1) - по ГОСТ 20566. 
Точечную пробу № 1 используют для подготовки точечных проб № 2 и № 3, а также для проведения испытаний ткани по показателям всех свойств в исходном виде.
Точечные пробы № 2 подготавливают по 7.22 для проведения испытаний ткани по показателям свойств после химических чисток и по 7.23 – для проведения испытаний ткани по показателям свойств после мокрых обработок.
Точечную пробу № 3 подготавливают по 7.24 для проведения испытаний устойчивости огнестойких свойств ткани после воздействия 50-тикратной мокрой обработки. 
7.2 Определение вида и массовой доли волокон – по ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088.
7.3 Определение линейных размеров – по ГОСТ 3811.
7.4 Определение поверхностной плотности – по ГОСТ 3811.
7.5 Определение плотности нитей ткани по основе и утку – по ГОСТ 3812.
7.6 Стандарты на методы испытаний для оценки устойчивости окраски тканей указаны в таблице 1.
7.7 Определение разрывной нагрузки – по ГОСТ ISO 13934-1 или ГОСТ 3813 (в качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 13934-1).
7.8 Определение раздирающей нагрузки – по ГОСТ 3813. 
7.9 Определение стойкости к истиранию – по ГОСТ 18976. 
7.10 Определение изменения линейных размеров после чистки - по ГОСТ ISO 5077 (после стирки и сушки) и ГОСТ ISO 3175-1 (после сухой чистки). Один образец должен быть подвергнут пяти циклам чистки. Если допускается как промышленная, так и домашняя стирка, то проводят только промышленную стирку. Если изготовитель включает инструкции по стирке или стирке и сухой чистке, то предмет одежды подвергают только стирке при испытании. Если допускается только сухая чистка, ткань должна быть подвергнута сухой чистке.
7.11 Определение количества свободного формальдегида – по ГОСТ 25617 раздел 18.
7.12 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления – по ГОСТ 19616.
7.13 Определение белизны – по ГОСТ 18054.
7.14 Определение водоотталкивания  – по ГОСТ ISO 4920.
7.15 Определение стойкости материалов к проникновению жидких химических веществ - по ГОСТ ISO 6530.
7.16 Определение полупериода затухания заряда, коэффициента экранирования – ГОСТ ЕN 1149-3.
7.17 Определение маслоотталкивания - ГОСТ ISO 14419 (RU.1.056-2026, 1.8.442-2.339.26).  
7.18 Определение нефтеотталкивания. 
7.18.1 Аппаратура и реактивы. 
Пипетка с отверстием диаметром 2 мм – по ГОСТ 23932.
Линейка металлическая – по ГОСТ 427.
Секундомер – по ГОСТ 8.423.
Стандартный образец состава и свойств нефти (плотность, вязкость, сера), входящий в государственный реестр утвержденных типов стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.
Примечание – Для испытания подходит стандартный образец состава и свойств нефти (СС-ТН-ПА-1, ГСО 11380-2019). Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта. Может быть использована аналогичная продукция, если установлено, что ее использование приводит к тем же результатам.
7.18.2 Подготовка к проведению испытаний. 
Размеры испытуемой пробы: ширина – по всей ширине ткани; длина – 15 см в направлении основы.
Пробу выдерживают не менее 24 ч в стандартных атмосферных условиях по ГОСТ 10681, ГОСТ ISO 139.
Пробу размещают на ровной и гладкой горизонтальной поверхности лицевой стороной вверх. 
7.18.3 Проведение испытаний
На поверхность ткани пипеткой осторожно наносят по три капли нефти в трёх местах по ширине ткани.
Диаметр капли порядка 5 мм (или объемом около 0,05 мл).
Время нахождения капель нефти на поверхности ткани – 30 с.
По истечении 30 с визуально, под углом 45º, определяют внешний вид капли нефти, наличие проникания нефти на изнаночную сторону ткани.
Нефтеотталкивание оценивают, используя критерии визуальной оценки, приведенные в таблице 5.
Таблица 5 — Оценка степени нефтеотталкивания
	Нефтеотталкивание, балл
	Критерии визуальной оценки 

	5
	- капли нефти остаются на поверхности ткани; 
- капли нефти имеют правильную форму;
- отсутствует проникание нефти на изнаночную сторону ткани

	4
	- капли нефти остаются на поверхности ткани; 
- капли нефти имеют округленную форму с пограничным растеканием;
- отсутствует проникание нефти на изнаночную сторону ткани

	3
	- капли нефти остаются на поверхности ткани; 
- капли нефти имеют приплюснутую форму с частичным увлажнением ткани;
- отсутствует проникание нефти на изнаночную сторону ткани

	2
	- полное растекание капель нефти по поверхности ткани;
- имеет место проникание нефти на изнаночную сторону ткани

	1
	- мгновенное впитывание капель нефти



7.18.4 Идентификация степени нефтеотталкивания. 
Идентификацию степени нефтеотталкивания материала проводят в  соответствии с критериями  визуальной оценки по 7.20.3. 
7.18.5 Показателем нефтеотталкивания является величина, оцениваемая в баллах, при которой ткань не смачивается в течение 30 с.  
Если показатели нефтеотталкивания разных участков элементарной пробы имеют различные значения, то за окончательный результат принимают наихудшее значение нефтеотталкивания.
7.19 Определение антимикробной активности – по ГОСТ ISO 20645.
7.20 Определение и оценка огнестойкости – по ГОСТ ISO 15025, метод А.
Определение огнестойкости проводят на образцах ткани, подготовленных с помощью пяти циклов стирки по ГОСТ ISO 6330 или сухой химчистки по ГОСТ ISO 3175-1, если другое число циклов не установлено особыми требованиями.
Время воздействия пламени от источника горения – 10 с.
7.21 Определение стойкости к нефтепродуктам – ГОСТ 12.4.310 п.6.18 
7.22 Определение устойчивости защитных свойств к сухой химической чистке – по ГОСТ ISO 3175-1 со следующими дополнениями:
- от точечной пробы № 1 отрезают точечную пробу № 2 длиной 30 см в направлении основы по всей ширине ткани. Точечную пробу № 2 маркируют, а края обрабатывают зигзагообразной или краеобметочной строчкой;
- точечную пробу подвергают пятикратной химической чистке.
7.23 Определение устойчивости защитных свойств тканей к мокрым обработкам (стиркам) – по ГОСТ ISO 6330 со следующими дополнениями:
- режимы стирки выбирают в зависимости от рекомендаций производителя ткани и/или характеристик испытуемой ткани с учетом соответствующих видов отделок (при наличии).  Если не установлены специальные требования по максимальному количеству циклов стирки, то пробу подвергают пяти циклам.
- глажение пробы проводят непосредственно после отжима с использованием электрического утюга массой 2,5 кг с терморегулятором или гладильного пресса с давлением, соответствующим по величине создаваемому электрическим утюгом массой 2,5 кг. Необходимо провести глажение пробы с лицевой и изнаночной сторон. 
- температура глажения ткани должна соответствовать виду используемого сырьевого состава и устанавливается с помощью терморегулятора электрического утюга.
- после заданного количества циклов стирки образец ткани испытывают по показателям защитных свойств.
7.24 Определение огнестойкости тканей после воздействия 50-кратной мокрой обработки.
7.24.1 Для подготовки точечной пробы № 3 отрезают по всей ширине кусок ткани в направлении основы длиной 30 см. Пробу маркируют, а края обрабатывают зигзагообразной или краеобметочной строчкой.
7.24.2 Мокрую обработку проводят в соответствии с приложением А.
7.24.3 Определение огнестойкости тканей проводят по 7.20.

8 Требования безопасности
8.1 Ткани, на которые распространяется настоящий стандарт, должны обеспечивать отсутствие недопустимого воздействия на человека и окружающую среду, соответствовать требованиям, изложенным в [1]. 

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
9.1 Первичная маркировка ткани – по ГОСТ 30084. 
9.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 7000.
9.3 Первичная упаковка – по ГОСТ 8737.
9.4 Упаковка для транспортирования и хранения – по ГОСТ 7000.
9.5 Транспортирование и хранение – по ГОСТ 7000.

10 Указания по эксплуатации
В эксплуатационной документации на ткани для спецодежды должны быть указаны гарантийный срок хранения с учетом правил хранения (особенно для тканей со специальными отделками, способными терять защитные свойства в процессе хранения) и представлены все необходимые сведения об особенностях продукции и способах ухода. 

11 Гарантии изготовителя
11.1 Изготовитель ткани гарантирует его соответствие требованиям технического документа на продукцию при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и рекомендаций по уходу.
11.2 Гарантийный срок устанавливает изготовитель согласно техническому документу на продукцию с учетом сохранения защитных свойств в процессе транспортирования и хранения по ГОСТ 7000. 
11.3 По истечении гарантийного срока ткань может быть использована по назначению только после подтверждения ее физико-механических показателей на соответствие требованиям технической документации на продукцию.












































Приложение А

(справочное)
Методика 
проведения 50-кратной мокрой обработки тканей

А.1  Аппаратура для проведения испытаний:
- стиральная машина автоматическая бытовая с фронтальной загрузкой с горизонтальным расположением барабана, обеспечивающая проведение процесса и параметров стирки по ГОСТ ISO 6330;
- сушильная машина, обеспечивающая требования ГОСТ ISO 6330;
- утюг электрический весом от 2,0 до 2,5 кг с терморегулятором (или гладильный пресс с давлением, соответствующим по величине создаваемому электрическим утюгом весом 2,5 кг); 
- доска гладильная деревянная размерами не менее 400х400 мм, обтянутая шерстяной грубосуконной тканью («серошинельным» сукном) или «шлихтовальной» фланелью в три слоя. 
А.2 Материалы для проведения мокрых обработок: 
- стиральный порошок универсальный, с соблюдением требований по ГОСТ ISO 6330;
- балласт (материалы балласта по сырьевому составу и размерам должны быть аналогичны или близки по составу испытуемым тканям). 
А.3 Подготовка к проведению испытаний 
Для подготовки точечной пробы отрезают полосу ткани длиной 30 см в направлении основы по всей ширине. Пробу маркируют, стороны с незакреплёнными краями обрабатывают обметочным швом. 
Подготавливают необходимое количество балласта (для обеспечения необходимого модуля ванны). 
А.4 Проведение мокрой обработки 
В рабочую емкость (бак) стиральной машины загружают точечную пробу ткани, подготовленную по А.3, и балласт.
Заправляют автоматическую стиральную машину стиральным порошком.
Основные параметры стирки (мокрой обработки) в соответствии с ГОСТ ISO 6330 приложение В таблица 1 процедура № 4М.
А.5 Высушивание проб (сушка) 
А.5.1 После каждого цикла мокрой обработки проводят высушивание точечной пробы в сушильной машине барабанного типа согласно ГОСТ ISO 6330 п.п10.4.1 процедура F. 
А.5.2 После завершения 50-го цикла стирки высушивание пробы проводят в соответствии с п.п.10.2.4 процедура C.
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