91

| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 25239-1— 202 (проект, RU, первая редакция) |

СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ. АЛЮМИНИЙ

Часть 1

Словарь

(ISO 25239-1:2020, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 72 «Сварка и родственные процессы»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                            №               )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 25239-1:2020 «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. Часть 1: Словарь» («Friction stir welding — Aluminium — Part 1: Vocabulary», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 7 «Обозначения и термины» Технического комитета ISO/TC 44 «Сварка и родственные процессы» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 25239-1—2020

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 25239-1— 202 (проект, RU, первая редакция) |

СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ. АЛЮМИНИЙ

Часть 1

Словарь

(ISO 25239-1:2020, IDT)

Издание официальное

Москва

Российский институт стандартизации

202

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 72 «Сварка и родственные процессы»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                            №             )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                        №                межгосударственный стандарт  ГОСТ ISO 25239-1—202    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 25239-1:2020 «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. Часть 1. Словарь» («Friction stir welding — Aluminium — Part 1: Vocabulary», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 7 «Обозначения и термины» Технического комитета ISO/TC 44 «Сварка и родственные процессы» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 25239-1—2020

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2020

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Термины и определения

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных

стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 25239 состоит из следующих частей под общим наименованием «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий»:

- часть 1. Словарь;

- часть 2. Конструкция сварных соединений;

- часть 3. Аттестация сварщиков-операторов;

- часть 4. Технические требования и аттестация процедур сварки;

- часть 5. Требования к качеству и контролю.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ. АЛЮМИНИЙ

Часть 1

Словарь

Friction stir welding. Aluminium. Part 1. Vocabulary

Дата введения — 202   —00—00

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области сварки трением с перемешиванием.

В настоящем стандарте термин «алюминий» относится к алюминию и его сплавам.

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO/TR 25901 (all parts), Welding and allied processes — Vocabulary (Сварка и родственные процессы. Словарь).

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO/TR 25901 (все части).

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp;

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1 инструмент с регулируемым наконечником (adjustable tool probe): Инструмент у которого длина, скорость и направление вращения наконечника регулируются. Скорость и направление вращения наконечника могут отличаться от скорости и направления вращения заплечика во время сварки

Примечание 1 — См. рисунок 1.

Примечание 2 — Инструмент позволяет выполнить соединение без образования избыточного грата в начале сварки и в выходном отверстии.

1 – заплечик; 2 – свариваемая заготовка; 3 – наконечник; 4 – наконечник, движущийся вниз; 5 – сваренная заготовка; 6 – наконечник в положении для сварки; 7 – наконечник, движущийся вверх; a – направление вращения наконечника;
b – направление вращения заплечика; c – направление сварки

Рисунок 1 – Инструмент с регулируемым наконечником

3.2 сторона набегания (advancing side): Сторона сварного шва на которой направление вращения инструмента и направление сварки совпадают

Примечание 1 — См. рисунок 2.

1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – заплечик; 4 – наконечник; 5 – лицевая сторона шва; 6 – сторона отставания шва; 7 – сторона набегания шва; 8 – выходное 
отверстие; a – направление вращения инструмента; b – движение инструмента вниз; c – осевое усилие; d – направление сварки; e – движение инструмента вверх

Примечание — Показано вращение по часовой стрелке.

Рисунок 2 — Основной принцип сварки трением с перемешиванием

3.3 осевое усилие (axial force): Усилие, прилагаемое к заготовке вдоль оси вращения инструмента

Примечание 1 — См. рисунок 2.

3.4 инструмент с двумя заплечиками (bobbin tool): Инструмент с двумя заплечиками, разделенными наконечником с фиксированной или с регулируемой длиной

Примечание 1 — Саморегулируемый инструмент с двумя заплечиками позволяет заплечикам автоматически поддерживать контакт с заготовкой.

Примечание 2 — См. рисунок 3.

3.5 время выдержки в конце сварного шва (dwell time at end of weld): Интервал времени от остановки вращающегося инструмента после его линейного перемещения до начала выхода вращающегося инструмента из сварного шва

Примечание 1 — См. t5 на рисунке 4.

3.6 время выдержки в начале сварного шва (dwell time at start of weld): Интервал времени между моментом достижения инструментом максимальной глубины в основном материале и началом его линейного движения

Примечание 1 — См. t3 на рисунке 4.

3.7 выходное отверстие (exit hole): Отверстие, остающееся в конце сварного шва после извлечения инструмента

Примечание 1 — См. рисунок 2.

а) вид в изометрии                                     b) проекция

1 – заготовка; 2 – верхняя часть инструмента; 3 – верхний заплечик; 4 – наконечник; 5 – нижняя часть инструмента; 6 – нижний заплечик; a – направление вращения 
инструмента; b – направление сварки; c – сила действия на верхний заплечик; 
d – сила действия на нижний заплечик

Рисунок 3 – Инструмент с двумя заплечиками

Fа – осевое усилие (штрихпунктирная линия); n – частота вращения инструмента (штриховая линия); t – время; t1 – время движения инструмента к заготовке; t2 – время фазы погружения; t3 – время выдержки в начале сварки; t4 – время перемещения инструмента; t5 – время выдержки в конце шва; t6 – время движения инструмента вверх от заготовки; 1 – начало вращения; 2 – касание инструментом заготовки; 
3 – касание заплечником заготовки; 4 – начало линейного движения; 5 – остановка линейного движения; 6 – движение инструмента от шва; 7 – остановка вращения;  
8 – возрастание  осевого усилия; 9 – постоянное осевое усилие

Примечание — На схеме представлен основной процесс. Отдельные параметры могут изменяться в ходе процесса.

Рисунок 4 – Графическая схема процесса сварки трением с перемешиванием, 
представленного ​​на рисунке 2

3.8 сопрягаемая поверхность (faying surface): Поверхность одной детали, которая предназначена для соединения с поверхностью другой детали для формирования соединения [ISO 17659:2002, 3.4].

3.9 фиксированный наконечник (fixed probe): Наконечник, выступающий из 
заплечика на фиксированную длину, направление и скорость вращения которого совпадает с направлением и скоростью вращения заплечика.

3.10 контроль усилия (force control): Метод поддержания требуемого усилия на инструменте во время сварки .

3.11 деформация в области соединения (joint area deformation): Деформация, возникающая во время сварки в области соединения с одной или обеих сторон сварного шва

Примечание 1 — См. рисунок 5.

h – глубина деформация в области соединения; t – толщина

Рисунок 5 – Деформация в области соединения

3.12 сварка трением с перемешиванием; FSW (friction stir welding; FSW): Процесс соединения в результате которого сварной шов выполняется путем нагрева трением и перемешивания материала в пластифицированном состоянии, вызванном вращением инструмента, который движется вдоль свариваемых деталей

Примечание 1 — См. рисунки 2 и 4.

3.13 пятка (heel): Часть заплечика инструмента, расположенная в его задней части относительно движения

Примечание 1 — См. рисунок 6.

3.14 глубина погружения пятки (heel plunge depth): Расстояние, на которое пятка входит в металл шва

Примечание 1 — См. рисунок 6.

а) вид сбоку стыкового соединения                b) вид сбоку соединения внахлест

1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – пятка; a – глубина погружения пятки; b – направление вращения инструмента; c – угол наклона; d – направление сварки; e – угол 
бокового наклона

Рисунок 6 – Пятка, глубина погружения пятки и угол наклона

3.15 «крюк» (hook): Разделенные и изогнутые сопрягаемые поверхности на стороне набегания или на стороне отставания сварного шва нахлесточного соединения

Примечание 1 — Крюк может быть направлен вверх или вниз. На рисунке 7 c) показан крюк, который направлен вверх.

3.16 боковое смещение (lateral offset): Расстояние от оси инструмента до сопрягаемой поверхности

Примечание 1 — См. рисунок 9.

а) перед сваркой     b) во время сварки                          c) после сварки

w – ширина шва; t – исходная толщина верхней заготовки; t1 – размер крюка на стороне отставания; t2 – размер крюка на стороне набегания; 1 – верхняя заготовка; 
2 – нижняя заготовка; 3 – крюк на стороне отставания (верхняя заготовка); 4 – крюк на стороне набегания (верхняя заготовка); 5 – инструмент; a – направление вращения инструмента; b – направление сварки; c – зазор между сопрягаемыми поверхностями

Рисунок 7 – Поперечное сечение сварного шва нахлесточного соединения, выполненного сваркой трением с перемешиванием, демонстрирующее крюк

а) до сварки

b) после сварки

| c) непровар части соединения | d) заваренная часть соединения |
| --- | --- |

1 – заготовка; 2 – шов; a – соединение (сопрягаемые поверхности)

Рисунок 8 – Поперечное сечение стыкового сварного шва на всю толщину соединения с примерами дефектов в корне шва

3.17 многошпиндельная система (multiple spindles): Система сварки трением с перемешиванием с двумя или более шпинделями.

3.18 оператор (operator): Лицо, выполняющее автоматическую сварку трением с перемешиванием и не имеющее прямого влияния на качество сварного соединения

Примечание 1 — Оператору не требуется квалификация в соответствии с ISO 25239-3.

Примечание 2 — Для сварщиков-операторов см. 3.37.

3.19 фаза погружения (plunge phase): Последовательность погружения инструмента, начиная с контакта наконечника и до запрограммированного значения, например на определенную глубину погружения или с заданным осевым усилием

3.20 контроль положения (position control): Метод поддержания требуемого положения инструмента во время сварки.

3.21 наконечник (probe): Часть инструмента, погружаемая в основной материал для выполнения сварного шва

Примечание 1 — Наконечник может быть фиксированным и регулируемым, см. рисунки 1, 2 и 10.

3.22 испытание образца сварной продукции (production sample welding test): Испытание сварного изделия, отобранного из производства.

3.23 сторона отставания (retreating side): Сторона сварного шва, где направление вращения инструмента противоположно направлению сварки

Примечание 1 — См. рисунок 2.

3.24 дефект в корне (root flaw): Область в корне сварного шва с недостаточным перемешиванием

Примечание 1 — См. рисунок 8.

3.25 заплечик (shoulder): Часть инструмента, соприкасающаяся с поверхностью заготовки во время сварки

Примечание 1 — Скорость вращения и/или направление вращения могут отличаться от скорости вращения наконечника.

Примечание 2 — См. рисунок 10.

3.26 угол бокового наклона (side tilt angle): Угол между осевой линией инструмента и линией, перпендикулярной поверхности заготовки, измеренный в плоскости, перпендикулярной направлению сварки

Примечание 1 — См. рисунок 6.

1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – наконечник; 4 – лицевая сторона шва; а – направление вращения инструмента; b – направление сварки; c – соединение (сопрягаемые поверхности); d – боковое смещение; e – положение соединения до сварки; f  – осевая линия инструмента

Рисунок 9 – Боковое смещение, показывающее, что осевая линию инструмента не совпадает с центром соединения

1 – инструмент; 2 – заплечик; 3 – наконечник

Рисунок 10 – Пример инструмента для сварки трением с перемешиванием

3.27 одношпиндельная система (single spindle): Система для сварки трением с перемешиванием с одним шпинделем.

3.28 стандартное испытание сварки (standard welding test): Сварка и испытание стандартного образца для испытаний с целью аттестации сварщиков-операторов.

3.29 инструмент с неподвижным заплечиком (stationary shoulder tool): Инструмент с заплечиком, который перемещается вместе с наконечником, но не вращается.

3.30 зона перемешивания (stirred zone): Область овальной формы в центре сварного шва для которой характерна микроструктура с мелкими равноосными зернами.

3.31 контроль температуры (temperature control): Метод поддержания требуемой температуры во время сварки.

3.32 угол наклона (tilt angle): Угол между осевой линией инструмента, противоположной направлению сварки, и линией перпендикулярной поверхности заготовки

Примечание 1 — См. рисунок 6.

Примечание 2 — Как правило углы наклона составляют 0°–5°.

3.33 грат (toe flash): Дефект, представляющий собой излишек металла, выступающий над поверхностью шва или материала, выбрасываемый вдоль границы шва в процессе сварки

Примечание 1 — См. рисунок 11.

1 – заготовка; 2 – грат; 3 – поверхность сварного шва

Рисунок 11 – Грат

3.34 инструмент (tool): Вращающийся узел, состоящий из заплечика и наконечника

Примечание 1 — Инструмент как правило имеет заплечик и наконечник, но может иметь более одного заплечика или наконечника. Инструмент может не иметь заплечика или наконечника.

Примечание 2 — См. рисунок 10.

3.35 неполное заполнение (underfill): Углубление, возникающее когда поверхность сварного шва оказывается ниже прилегающей поверхности основного материала

Примечание 1 — См. рисунок 12.

Примечание 2 — Это общая характеристика процесса сварки трением с перемешиванием.

h – глубина неполного заполнения; t – толщина

Рисунок 12 – Неполное заполнение

3.36 зона перекрытия сварного шва; WOA (weld overlap area; WOA): Зона в которой конец сварного шва перекрывает его начало

Примечание 1 — При сварке труб WOA является распространенным явлением, при котором конец сварного шва перекрывает его начало.

3.37 сварщик-оператор (welding operator): Лицо, выполняющее полностью механизированную или автоматическую сварку трением с перемешиванием и оказывающее непосредственное влияние на качество сварного соединения

Примечание 1 — Сварщик-оператор должен иметь квалификацию в соответствии с ISO 25239-3.

3.38 технические требования к процедуре сварки; WPS (welding procedure specification; WPS): Документ, содержащий аттестованную процедуру сварки.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/TR 25901 (все части) | – | *1) |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 6520-1 | Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic materials — Part 1: Fusion welding |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 10042 | Welding — Arc-welded joints in aluminium and its alloys — Quality levels for imperfections |
| [3] | ISO 15607 | Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules |
| [4] | ISO 17637 | Non-destructive testing of welds — Visual testing of fusion-welded joints |
| [5] | ISO 17659: 2002 | Welding — Multilingual terms for welded joints with illustrations |
| [6] | ISO 18785 (all parts) | Friction stir spot welding — Aluminium |
| [7] | ISO 25239 (all parts) | Friction stir welding — Aluminium |

| УДК 621.791:006.354 | МКС 25.160.10 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: сварка, словарь, сварка трением с перемешиванием, сварка алюминия |  |  |

| Руководитель организации-разработчика: Генеральный директор СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» | _________________ | А.И. Прилуцкий |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: Начальник Управления технического регулирования и стандартизации СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» | _________________ | С.М. Чупрак |

1) В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 58904-2020/ISO/TR 25901-1:2016 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины», ГОСТ Р 58905-2020/ISO/TR 25901-3:2016 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 3. Сварочные процессы», ГОСТ Р 58906-2020/ISO/TR 25901-4:2016 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 4. Дуговая сварка».