| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-13 (проект KZ, первая редакция) |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 13 Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона) (ISO 1833-13:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO1833-13:2019 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone) («Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/ТК 38, Текстиль.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-13-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………… |  |
| 4 | Принцип проведения испытания………………………………………… |  |
| 4 | Реактивы…………………………………………………………................. |  |
| 5 | Аппаратура …………………………………………..……………………... |  |
| 7 | Метод проведения испытаний………………………………………….. |  |
| 8 | Расчет и оформление результатов испытаний……………………….. |  |
| 10 | Прецизионность…………………………………………………………….. |  |
| Библиография……………………………………………………………………….…… |  |  |

Введение

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 1833-13:2006), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название было изменено с «Изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)» на «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- в разделе 1:

- добавлено несколько оставшихся волокон;

- добавлены ссылки на другие методы, используемые для анализа смесей, содержащих поливинилхлоридные волокна;

- в пп.5.2 добавлено «минимум 92% по объему» к этанолу;

- в разделе 7 добавлен специальный коэффициент d для меламина и полиакрилата;

- в разделе 8 добавлен «процентный пункт» во избежание путаницы.

Список всех частей серии ISO 1833 можно найти на веб-сайте ISO.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 13 Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, использующий сероуглерод/ацетон для определения процентного содержания поливинилхлоридных волокон после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из смесей

- поливинилхлоридных волокон

и

- шерсти, животных волокон, шёлка, волокон из хлопка, вискозных, медно-аммиачных, высокомодульных, из лиоцелла, полиамидных, полиэстерных, полипропиленовых, эластомультиэстерных, эластолефиновых, меламиновых, двухкомпонентных полипропиленовых/полиамидных, полиакрилатовых волокон или стекловолокон.

Также можно анализировать смеси, содержащие хлорфибровые волокна, используя методы испытаний, описанные в ISO 1833-17 или ISO 1833-21.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 1833-1 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General rinciples of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

ISO 1833-4 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)

ISO 1833-7 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO доступна на https: //www .iso .org/obp

4 Принцип проведения испытания

Поливинилхлоридные волокна из смеси с известной массой растворяют в азеотропной смеси сероуглерода и ацетона. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно сухой массы смеси. Процентное содержание поливинилхлоридного волокна определяют по разности.

Перед проведением анализа необходимо проверить растворимость поливинилхлоридных волокон в реагенте.

Если содержание шерсти или шелка в смеси превышает 25%, следует использовать метод, описанный в ISO 1833-4.

Если содержание полиамида в смеси превышает 25%, следует использовать метод, описанный в ISO 1833-7.

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реактивами, указанными в 5.1 и 5.2.

5.1 Азеотропная смесь сероуглерода и ацетона. Смешивают 555 мл сероуглерода с 445 мл ацетона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать осторожность при его использовании.

5.2 Этиловый спирт (минимум 92% по объему).

6 Аппаратура

Используют аппаратуру, описанную в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 6.1 - 6.3.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Механический встряхиватель.

6.3 Небольшое часовое стекло.

7 Метод проведения испытаний

К образцу, помещенному в коническую колбу, добавляют реактив сероуглерод/ацетон (5.1) из расчета 100 мл раствора на 1 г образца. Плотно закрывают колбу пробкой и встряхивают колбу на механическом встряхивателе в течение 20±1 мин, приоткрывая в начале процесса пробку один или два раза, чтобы сбросить избыточное давление.

Сливают над осадочную жидкость через взвешенный фильтрующий тигель.

Повторяют такую обработку, добавив дополнительно 100 мл свежеприготовленного реактива.

Продолжают этот цикл процедур, пока капля экстрагирующей жидкости не перестанет оставлять след (осадок поливинилхлорида) при испарении с часового стекла.

Переносят остаток из колбы в фильтровальный тигель, используя дополнительное количество реактива, отсасывают жидкость с помощью вакуума и промывают тигель и остаток три раза 20 мл спирта (5.2) и затем три раза водой. Отсасывание не используют до тех пор, пока каждая промывочная жидкость сама не стечет через фильтровальный тигель под действием силы тяжести.

Отсасывают жидкость из тигля с помощью вакуума, сушат тигель и остаток, затем охлаждают и взвешивают их.

П р и м е ч а н и е – Для некоторых смесей с высоким содержанием поливинилхлоридных волокон может иметь место существенная усадка образца в процессе сушки, в результате чего будет замедляться растворение поливинилхлоридных волокон растворителем. Однако это не будет влиять на конечный результат растворения поливинилхлоридных волокон в реактиве.

8 Расчет и оформление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта     ISO 1833-1.

Значение d равно 1,00, за исключением меламина и полиакрилата, для которых «d» = 1,01.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ±1% при уровне доверительной вероятности 95%.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний |
| ISO 1833-4 | IDT | ГОСТ ISO 1833-4-2011 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита |
| ISO 1833-7 | IDT | ГОСТ ISO 1833-7-2011. Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты) |

Библиография

| [1] [2] | ISO 1833-17, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты) ISO 1833-21, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона) |
| --- | --- |

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации	 С. Карибжанова

Ведущий специалист

Департамента стандартизации					К. Жаппарова