| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-21 (проект KZ, первая редакция) |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 21 Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона) (ISO 1833-21:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO  1833-21:2019 Textiles —Quantitative chemical analysis — Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone) («Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, некоторых модакриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/ТК 38, Текстиль.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-21-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Принцип проведения испытания………………………………………… |  |
| 4 | Реактивы…………………………………………………………................. |  |
| 5 | Аппаратура …………………………………………..……………………... |  |
| 6 | Подготовка образцов для испытаний…………………………………... |  |
| 7 | Метод проведения испытаний………………………………………….. |  |
| 9 | Расчет результатов испытаний………………………………………….. |  |
| 10 | Прецизионность…………………………………………………………….. |  |
| Приложение А (справочное) Аппарат для горячей экстракции |  |  |
| Библиография……………………………………………………………………….…… |  |  |

Введение

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 1833-21:2006), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название было изменено с «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона» на «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, некоторых модакриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- в разделе 1 добавлены некоторые волокна;

- добавлен обязательный раздел 3 «Термины и определения», нумерация последующих пунктов изменена;

- в разделе 7 (прежний раздел 6) добавлены допуски к температуре стирки;

- в разделе 8 (прежний раздел 7) добавлен специальный коэффициент d для меламина и полиакрилата;

- в разделе 9 (прежний раздел 8) добавлен «процентный пункт» во избежание путаницы.

Список всех частей серии ISO 1833 можно найти на веб-сайте ISO.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 21 Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone)

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, использующий циклогексанон для определения процентного содержания поливинилхлоридных, модакриловых, эластановых, ацетатных и триацетатных волокон после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из смесей  ацетатных, триацетатных, поливинилхлоридных, модакриловых и эластановых волокон и шерстяных, из животного волоса, шелковых, хлопковых, медно-аммиачных, высокомодульных, вискозных, из лиоцелла, полиамидных, меламиновых, акриловых и стеклянных волокон.

Смеси, содержащие поливинилхлоридные волокна, можно также анализировать с помощью методов испытаний, описанных в стандартах ISO 1833-13 и ISO 1833-17.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 1833-1 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General rinciples of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO доступна на https: //www .iso .org/obp

4 Принцип проведения испытания

Ацетатные и триацетатные волокна, поливинилхлоридные волокна, некоторые модакриловые и эластановые волокна из пробы с известной сухой массой растворяют в циклогексаноне при температуре, близкой к точке кипения. Нерастворившийся остаток собирают, промывают, высушивают и взвешивают. Его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно сухой массы смеси. Процентное содержание поливинилхлоридных, модакриловых, эластановых, ацетатных и триацетатных волокон определяют по разности сухой массы смеси и массы нерастворимого остатка, выраженных в процентах.

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реактивами, указанными в 5.1 и 5.2.

5.1 Циклогексанон с температурой кипения 156 °С.

5.2 Этиловый спирт, 50% по объему.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - Циклогексанон является горючим и токсичным. При его применении должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности.

6 Аппаратура

Используют аппаратуру, описанную в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 6.1 - 6.5.

6.1 Аппарат для горячей экстракции (см. приложение А).

Примечание: Это вариант устройства, описанного в ссылке [5].

6.2 Фильтровальный тигель, вмещающий образец.

6.3 Пористый экран (степень пористости 1), плоская круглая пробка из стекла со стеклянным фильтром посередине.

Пробку помещают на стеклянный фильтровальный тигель.

6.4 Обратный холодильник-дефлегматор, который может быть присоединен к перегонной колбе.

6.5 Нагревательное устройство, подходящее для аппарата горячей экстракции (6.1) и определения точки кипения циклогексанона (5.1).

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

При присутствии модакриловых и эластановых волокон, необходимо провести предварительный тест, чтобы определить, полностью ли растворимо волокно в реагенте.

Наливают в перегонную колбу циклогексанон (5.1) из расчета 100 мл на 1 г материала.

Медленно под наклоном вдвигают в перегонную колбу экстракционный контейнер, в который предварительно помещены фильтровальный тигель (6.2),

содержащий образец для испытаний, и пористый экран (6.3). Присоединяют обратный холодильник (дефлегматор) (6.4). Доводят до кипения и продолжают проводить экстракцию в течение 60 мин с минимальной скоростью 12 циклов в час.

После экстракции и охлаждения вынимают экстракционный контейнер, достают из него фильтровальный тигель и снимают пористый экран.

Промывают содержимое фильтровального тигля три или четыре раза 50% этиловым спиртом, нагретым приблизительно до (60±2)°С, а затем 1 л воды при (60±2)°С.

В течение или между процедурами промывки отсасывание не применяют. Дают возможность жидкости стечь под действием силы тяжести, а только затем начинают отсасывать.

Высушивают тигель (6.2) с остатком, затем охлаждают и взвешивают его.

8 Расчет результатов испытаний

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта     ISO 1833-1.

Значение d составляет 1,00 за следующими исключениями:

- d = 1,01 - для шелкового и меламинового волокна;

- d = 1,02 - для полиакрилового волокна

- d = 0,98 - для акрилового волокна.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ±1% при уровне доверительной вероятности 95%.

Приложение А

(справочное)

Аппарат для горячей экстракции

1 - пористая перегородка; 2 - фильтровальный тигель

Рисунок А.1 - Аппарат для горячей экстракции

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний |

Библиография

| [1] [2] [3] [4] [5] | ISO 1833-13, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона) ISO 1833-17, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты) ISO 2076, Материалы текстильные. Химические волокна. Общие наименования ISO 6938, Материалы текстильные. Волокна натуральные. Общие наименования и определения Melliand Textilberichte, 56, 1975, стр. 643-645 |
| --- | --- |

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации	 С. Карибжанова

Главный специалист

Департамента стандартизации					Е. Кулешова