ГОСТ 12.4.266 (проект), окончательная редакция
ГОСТ 12.4.266 (проект), окончательная редакция

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ
	ГОСТ 12.4.266


Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НЕВЕНТИЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 

Требования и методы испытаний
(EN 1073-2:2002, Protective clothing against radioactive contamination – Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination, NEQ)
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
	Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202


Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ООО «МОНИТОРИНГ») на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен ООО «МОНИТОРИНГ»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   ) 

За принятие проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК 

(ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование 

национального органа 

по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта EN 1073-2:2002 «Защитная одежда от радиоактивного загрязнения. Часть 2. Требования и методы испытаний невентилируемой одежды для защиты от загрязнения радиоактивными аэрозолями» («Protective clothing against radioactive contamination – Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination», MOD), при этом термины приведены в соответствие с терминами, установленными в межгосударственных стандартах на одежду для защиты от химических веществ, а также ссылочные международные и европейские стандарты заменены на ссылочные гармонизированные межгосударственные стандарты. Внесены изменения в требования и методы испытаний специальной одежды с целью повышения безопасности при ее применении.  
5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.266–2022 (EN 1073-2:2002)
6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1
Область применения


2
Нормативные ссылки


3
Термины и определения
 

4
Технические требования


4.1 Конструкция


4.2 Материалы


4.3 Требования к защите от аэрозолей


4.4 Швы


5
Методы испытаний


5.1 Подготовка к испытаниям


5.2 Практические эксплуатационные испытания


5.3 Определение номинального коэффициента защиты


5.4 Определение устойчивости к воспламенению


6
Маркировка


7
Указания по эксплуатации


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НЕВЕНТИЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ. 

Требования и методы испытаний  
Occupational safety standards system. Additional non-ventilated protective clothing against radioactive aerosols for protection. Requirements and test methods


Дата введения −
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для одноразовой невентилируемой дополнительной специальной одежды (далее – дополнительная специальная одежда), изготавливаемой из нетканых материалов, которая используется только совместно с основной специальной одеждой для дополнительной защиты от загрязнения радиоактивными аэрозолями. Такая дополнительная специальная одежда надевается поверх основной специальной одежды и предназначена для защиты тела, рук и ног пользователя (за исключением органов дыхания, лица, головы, кистей рук и стоп), а также основной специальной одежды. Допускается ее одновременное использование с другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), например, средствами индивидуальной защиты ног (далее – СИЗ ног), средствами индивидуальной защиты рук (далее – СИЗ рук), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД). Требования к СИЗ рук, СИЗ ног, СИЗОД и другим СИЗ установлены в стандартах на такие изделия.
Настоящий стандарт не распространяется на дополнительную специальную одежду из изолирующих материалов по ГОСТ 12.4.243.

Настоящий стандарт не распространяется на СИЗ, предназначенные для защиты от ионизирующих излучений и радиоактивного загрязнения при диагностике и/или терапии пациентов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ ISO 6529 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Метод определения стойкости материалов к проникновению жидких и газообразных химических веществ

ГОСТ ISO 6941 Материалы и изделия текстильные. Характеристики горения. Метод определения способности распространения пламени на вертикальноориентированных испытуемых пробах

ГОСТ ISO 9073-3 Материалы нетканые. Методы испытаний. Часть 3. Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения при разрыве методом полоски

ГОСТ ISO 9073-4 Материалы нетканые. Методы испытаний. Часть 4. Определение сопротивления раздиру трапецеидальным методом

ГОСТ ISO 12947-2 Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения

ГОСТ ISO 13688 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования

ГОСТ ISO 13935-2 Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата

ГОСТ ISO 13982-2 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от твердых аэрозолей. Часть 2. Метод определения проникания высокодисперсных аэрозолей
ГОСТ ISO 13996 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от механических воздействий. Метод определения стойкости к проколу
ГОСТ ISO 17491-4 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к проникновению распыляемой жидкости (метод распыления)
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 12.4.218 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах

ГОСТ 12.4.279-2023 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация по уровню эксплуатационных свойств и методы испытаний материалов, швов, соединений и креплений специальной одежды для защиты от химических веществ

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ISO 13688, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 невентилируемая дополнительная специальная одежда для защиты от загрязнения радиоактивными аэрозолями (additional non-ventilated protective clothing against radioactive aerosols contamination): Одноразовая дополнительная специальная одежда, используемая поверх основной специальной одежды и предназначенная для защиты тела пользователя (за исключением органов дыхания, лица, головы, кистей рук или стоп) от радиоактивного загрязнения аэрозолями, и во внутреннее пространство которой не осуществляется подача воздуха для вентиляции и создания положительного давления. Такая дополнительная специальная одежда не включает в себя специальную дополнительную одежду, изготавливаемую из изолирующих материалов по ГОСТ 12.4.243.
П р и м е ч а н и е – Допускается использовать специальную одежду с другими средствами индивидуальной защиты, которые обеспечивают дополнительную защиту частей тела пользователя (например, СИЗ ног, СИЗ рук, СИЗОД).

3.2 основная специальная одежда (protective clothing): Специальная одежда, изготавливаемая из текстильных материалов, надеваемая непосредственно на тело пользователя (поверх нательного белья) и предназначенная для защиты кожных покровов при проведении работ в условиях возможного загрязнения радиоактивными веществами.
3.3 общее проникание, % (total inward leakage (TIL)): Отношение, выраженное в процентах, концентрации тест-аэрозоля во внутреннем пространстве дополнительной специальной одежды и концентрации тест-аэрозоля в испытательной камере. 

П р и м е ч а н и е – Концентрация тест-аэрозоля в испытательной камере соответствует                  100 %. 

3.4 номинальный коэффициент защиты (100 % / общее проникание в %) (nominal protection factor (100:TIL)): Отношение концентрации тест-аэрозоля в испытательной камере к концентрации тест-аэрозоля во внутреннем пространстве дополнительной специальной одежды.
П р и м е ч а н и е – Номинальный коэффициент защиты является обратной величиной от проникания (см. п. 3.3), выраженного в долях.

3.5 загрязнение радиоактивными аэрозолями (radioactive contamination): Присутствие радиоактивных веществ в форме аэрозоля в материале или на материале, либо в месте, в котором их присутствие является непреднамеренным или нежелательным.

4 Технические требования
Конструкция и материалы дополнительной специальной одежды для защиты от загрязнения радиоактивными аэрозолями должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

4.1 Конструкция

4.1.1 Дополнительная специальная одежда должна соответствовать общим требованиям, установленным в ГОСТ ISO 13688.
4.1.2 Конструкция дополнительной специальной одежды должна обеспечивать минимальный риск загрязнения при ее надевании или снимании и минимизировать физиологическую нагрузку. Оценку проводят в ходе практических эксплуатационных испытаний (см. 5.2).

Соединения дополнительной специальной одежды (застежка, соединение между предметами, соединение с другими СИЗ (при наличии) и т.п.) должны быть надежными независимо от конструкции (молния, текстильная застежка, клейкая лента и т.п.). Оценку проводят в ходе практических эксплуатационных испытаний (см. 5.2), а также посредством подтверждения соответствия требованиям 4.3.

4.1.3 Дополнительная специальная одежда предназначена только для одноразового использования поверх основной специальной одежды.

4.1.4 Дополнительная специальная одежда может состоять из одного или нескольких предметов одежды, предназначенных для совместного ношения.

Дополнительная специальная одежда может применяться совместно с другими СИЗ (например, СИЗ рук, СИЗ ног, СИЗОД) или без них. 
В соответствующих случаях эксплуатационные свойства дополнительной специальной одежды проверяют с использованием других СИЗ в соответствии с информацией, предоставляемой изготовителем.
Необходимость применения других СИЗ регламентируется конкретными условиями проведения работ для обеспечения нужного уровня защиты. В этом случае выбор и применение других СИЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя.
4.2 Материалы

Материалы, используемые для изготовления дополнительной специальной одежды, должны соответствовать требованиям таблицы 1 после кондиционирования в соответствии с 5.1.2.

Таблица 1 – Требования к материалам

	Наименование показателя
	Значение показателя
	Метод испытания

	Разрывная нагрузка 
(при испытуемой пробе шириной 50 мм):
	
	ГОСТ ISO 9073-3

	- в продольном направлении
	не менее 100 Н
	

	- в поперечном направлении
	не менее 45 Н
	

	Сопротивление раздиру
	не менее 10 Н
	ГОСТ ISO 9073-4

	Стойкость к истиранию
	не менее 100 циклов
	ГОСТ ISO 12947-2 *

	Стойкость к проколу
	не менее 8 Н
	ГОСТ ISO 13996

	Устойчивость к воспламенению
	материал не должен воспламеняться или гореть более 5 с после извлечения из пламени
	5.4

	* При размещении испытуемых проб на столике для абразивного материала, а абразивного материала в держателе для испытуемых проб, при давлении 9 кПа, с использованием абразивного материала в соответствии с ГОСТ 12.4.279-2023, приложение В.


Окончание таблицы 1

	Наименование показателя
	Значение показателя
	Метод испытания

	Стойкость материалов к проникновению жидких химических веществ:

- серная кислота 30 % (масс.)

- гидроокись натрия 10 % (масс.)
	не менее 30 мин
	ГОСТ ISO 6529 *

	* Допускается проводить испытания по ГОСТ 12.4.218.


4.3 Требования к защите от аэрозолей

4.3.1 Требования к защите от аэрозолей с твердой дисперсной фазой

Дополнительную специальную одежду классифицируют по номинальному коэффициенту защиты в соответствии с таблицей 2. Испытания проводят в соответствии с 5.3.
Таблица 2 – Требования к общему прониканию

	Класс защиты
	Среднее значение общего проникания для трех точек отбора проб из внутреннего пространства между дополнительной и основной специальной одеждой во время выполнения действия, не более
	Номинальный коэффициент защиты **, 
не менее

	
	для одного действия (TILE), %
	для всех действий (TILA), %
	

	Класс 3
	0,3
	0,2
	500

	Класс 2
	3
	2
	50

	Класс 1
	30
	20
	5

	** Номинальный коэффициент защиты = 100:TILA.


4.3.2 Требования к защите от аэрозолей с жидкой дисперсной фазой
Дополнительная специальная одежда должна быть стойкой к прониканию распыляемой жидкости с низкой интенсивностью распыления при испытании в соответствии с ГОСТ ISO 17491-4 (Метод А).

4.4 Швы 

Швы дополнительной специальной одежды должны быть дополнительно герметизированы, например, при помощи клейкой ленты.
4.4.1 Прочность швов
Прочность швов дополнительной специальной одежды должна быть                    не менее 40 Н. 

Образцы каждого вида шва, отобранные на прямолинейных участках шва, испытывают в соответствии с ГОСТ ISO 13935-2 (при постоянной скорости перемещения). Испытывают три образца каждого типа шва и рассчитывают среднее значение для каждого набора из трех образцов. За результат принимают наименьшее значение для всех типов швов. 
П р и м е ч а н и е - Метод испытания, установленный в ГОСТ ISO 13935-2, применим только к прямым швам, соединяющим две части материала.
4.4.2 Стойкость швов к проникновению жидких химических веществ

Требования к стойкости к проникновению жидких химических веществ для швов аналогичны требованиям к стойкости материалов дополнительной специальной одежды, установленным в таблице 1.
5 Методы испытаний
5.1 Подготовка к испытаниям

5.1.1 Визуальный осмотр

Испытательная лаборатория проводит визуальный осмотр дополнительной специальной одежды до начала лабораторных или практических эксплуатационных испытаний. В ходе визуального осмотра может потребоваться произвести демонтаж некоторых элементов дополнительной специальной одежды в соответствии с указаниями изготовителя по техническому обслуживанию.

Визуальный осмотр проводят невооруженным глазом в рассеянном естественном или искусственном свете при освещенности не менее 300 люкс для оценки внешнего вида образцов до и после испытаний, в т.ч. для оценки целостности материалов, швов, застежек и соединений, а также для оценки маркировки и указаний по эксплуатации.

При визуальном осмотре образцов не должно быть отмечено разрывов, нарушения целостности швов и других дефектов, а также должна быть подтверждена работоспособность застежек и соединений.
Маркировка и указания по эксплуатации должны соответствовать требованиям разделов 6, 7.

5.1.2 Кондиционирование

Все образцы дополнительной специальной одежды и материалов выдерживают при температуре плюс (20 ± 2) °C и относительной влажности                (65 ± 5) % в течение не менее 24 ч. Испытания по показателям, установленным в 4.2, 4.3 и 4.4, начинают в течение 5 мин после удаления из атмосферы, в которой проводилось кондиционирование.
5.1.3 Предварительное кондиционирование перед практическими эксплуатационными испытаниями
Дополнительную специальную одежду в упаковке подвергают воздействию:
а) температуры минус (30 ± 3) °C в течение 4 ч с последующим возвратом к условиям окружающей среды, затем

б) температуры плюс (60 ± 3) °C в течение 4 ч при относительной влажности              95 % с последующим возвратом к условиям окружающей среды.

Предварительное кондиционирование проводят с использованием оборудования, обеспечивающего заданные выше условия кондиционирования.

5.2 Практические эксплуатационные испытания

5.2.1 Общие положения

Испытания проводят с использованием испытательного оборудования и средств измерений, обеспечивающих заданные условия испытания. Требования к испытательному оборудованию (включая определение точностных характеристик испытательного воздействия) и средствам измерений, применяемым при испытаниях, установлены в технических регламентах, нормативно-правовых актах, нормативных документах, документах по стандартизации или иных документах в соответствии с действующим законодательством.
Испытания проводят при температуре плюс (20 ± 5) °C и относительной влажности воздуха менее 60 % с участием трех испытателей и с использованием основной специальной одеждой для каждого испытателя. В ходе испытания регистрируют температуру и относительную влажность воздуха. Испытания проводят на трех образцах дополнительной специальной одежды после предварительного кондционирования в соответствии с 5.1.3, каждый из которых испытывают на одном испытателе. Если дополнительная специальная одежда имеет более одного размера, испытания проводят на трех образцах разных размеров.
П р и м е ч а н и е – Отбор образцов основной специальной одежды осуществляет эксперт по сертификации.
Для испытания выбирают испытателей, которые знакомы с использованием такой или аналогичной специальной одежды. Испытателей выбирают из числа лиц, прошедших медицинское обследование и допущенных к участию в испытании. При проведении испытания с участием испытателей необходимо учитывать требования законодательства, касающиеся врачебной тайны, медицинского обследования или наблюдения за испытателями.

Перед испытанием необходимо осмотреть дополнительную специальную одежду и убедиться, что она находится в рабочем состоянии и ее можно безопасно использовать (не нарушена целостность материала, швов, застежек и других элементов одежды). Если дополнительная специальная одежда имеет более одного размера, испытатели выбирают дополнительную специальную одежду подходящего размера в соответствии с инструкциями изготовителя. 

После подбора и надевания дополнительной специальной одежды каждому испытателю задают вопрос «Подходит ли дополнительная специальная одежда по размеру?». Если ответ «Да», то приступают к испытанию. Если ответ отрицательный, то заменяют образец дополнительной специальной одежды на новый или заменяют испытателя и отмечают данный факт в протоколе испытаний.
5.2.2 Процедура выполнения испытания

В ходе данного испытания выполняют следующие действия, моделирующие применение дополнительной специальной одежды:
а) ходьба по горизонтальной поверхности с постоянной скоростью                     (5,0 ± 0,5) км/ч в течение 5 мин;

б) заполнение небольшой емкости с объемом (8±1) дм3 (см. рисунок 1) щебнем из плотных горных пород фракции от 10 до 15 мм (например, щебень по ГОСТ 8267-93) или другим подходящим материалом из контейнера высотой 1,5 м с отверстием внизу для подачи содержимого совком и отверстием наверху, куда щебень может быть возвращен.  Испытатель наклоняется или становится при необходимости на колени и наполняет емкость щебнем. Затем он поднимает емкость и высыпает содержимое обратно в контейнер. Действие повторяют от 15 до 20 раз за 10 мин.
[image: image2.png]



Рисунок 1 – Контейнер и емкость

5.2.3 Информация, указываемая в протоколе испытаний

Во время практических эксплуатационных испытаний испытатель субъективно оценивает дополнительную специальную одежду, при этом в протоколе отмечают следующее:

а) надежность соединений (застежек, соединений между предметами дополнительной специальной одежды, соединений с другими СИЗ (при наличии) и т.п.);
б) легкость передвижения;

в) физиологический комфорт (тепловое состояние, влагоотдача);

г) любые другие комментарии, оставленные испытателем;

д) любые видимые дефекты.

5.3 Определение номинального коэффициента защиты

Номинальный коэффициент защиты определяют путем определения общего проникания тест-аэрозоля во внутреннее пространство между дополнительной и основной специальной одеждой в соответствии с ГОСТ ISO 13982-2 с другими СИЗ, указанными изготовителем и установленными в соответствии с инструкциями для них.

Шесть образцов новой дополнительной специальной одежды испытывают на трех испытателях, по два образца дополнительной специальной одежды на каждого испытателя.

Для классификации в соответствии с таблицей 2 используют среднее значение общего проникания для каждого упражнения (TILE, см. ГОСТ ISO 13982-2) и для всех значений (TILA, см. ГОСТ ISO 13982-2), полученных для шести образцов дополнительной специальной одежды.
5.4 Определение устойчивости к воспламенению

5.4.1 Сущность метода

Во время испытания элементарную пробу устанавливают на держателе таким образом, чтобы она описывала в горизонтальной плоскости круг и проходила со скоростью (60±5) мм/с через пламя пропановой горелки температурой (800±50) °C.
5.4.2 Испытательное оборудование

Типовая схема испытательного оборудования приведена на рисунке 2. Для испытаний применяется горелка в соответствии с ГОСТ ISO 6941. Чистота пропана должна быть не менее 95 %.

5.4.3 Методика проведения испытаний

Испытаниям подвергают два образца дополнительной специальной одежды без предварительной подготовки. Воздействию пламени подвергают только наружные стороны материала и всех конструктивных элементов дополнительной специальной одежды (швов, карманов, соединений и других элементов). Для проведения испытаний рекомендуется вырезать элементарные пробы для закрепления в держателе. Элементарные пробы материала и конструктивных элементов подвергают воздействию пламени только один раз.
Устанавливают элементарную пробу в держателе таким образом, чтобы ее наружные части находились в непосредственном контакте с пламенем при движении над горелкой. Регулируют высоту так, чтобы расстояние между верхом горелки и самой нижней частью элементарной пробы составляло (20±2) мм.

Регулируют скорость двигателя таким образом, чтобы линейная скорость движения элементарной пробы, измеряемая у горелки, составляла (60±5) мм/с.

Удаляют элементарную пробу из зоны горелки, зажигают горелку и клапаном регулировки подачи пропана регулируют высоту пламени таким образом, чтобы она составляла (40±4) мм. Температура пламени должна составлять (800±50) °C на высоте (20±2) мм над верхом горелки. Для получения необходимой температуры может потребоваться регулировка расхода подаваемого газа и защита пламени и горелки от воздействия внешних воздушных потоков.
Элементарную пробу материала (шва, кармана, соединения или другого элемента) проводят один раз через пламя. Испытание повторяют, закрепив элементарную пробу, вырезанную из второго образца дополнительной специальной одежды, в другом положении так, чтобы обеспечить воздействие пламени на все материалы и конструктивные элементы наружной поверхности дополнительной специальной одежды. Важно, чтобы ни одна из элементарных проб не проходила через пламя более одного раза.
После прохождение через пламя проводят визуальный осмотр элементарной пробы и регистрируют в протоколе испытаний: воспламеняется ли элементарная проба и продолжает ли она гореть после прохождения через пламя. Если элементарная проба продолжает гореть после прохождения через пламя, то регистрируют время остаточного горения в секундах. Повторяют испытание для других элементарных проб.
Критерий оценки прохождения испытания: элементарные пробы не должны воспламеняться и нsе должны продолжать гореть более 5 с после извлечения из пламени.
[image: image3.png]w0

/V\)

Pasweps: & MAnMMeTDax





1 - двигатель и привод вращения (с держателем элементарных проб); 2 - горелка; 3 - термопара (диаметр 1,5 мм); 4 - средство измерения температуры

Рисунок 2 - Типовая схема испытательного оборудования для проведения испытания элементарных проб в движении с использованием одной горелки

6 Маркировка
Дополнительная специальная одежда должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ ISO 13688. Маркировка дополнительной специальной одежды должна быть трудноудаляемой, четко видимой и разборчивой в течение всего срока эксплуатации, и содержать как минимум следующую информацию:

а) наименование, торговую марку или другие обозначения изготовителя;

б) обозначение настоящего стандарта, а также класс защиты, соответствующий общему прониканию;

в) дату изготовления (месяц, год);
г) обозначение вида продукции, идентификационный номер или номер модели дополнительной специальной одежды;

д) диапазон размеров, установленный в ГОСТ ISO 13688;

е) пиктограмму, указанную на рисунке 3.

[image: image4.emf]
Рисунок 3 – Пиктограмма
7 Указания по эксплуатации
Указания по эксплуатации должны быть составлены на официальном(-ых) языке(-ах) страны или региона назначения.

Указания по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ ISO 13688.

Предупреждения (при необходимости) должны быть направлены на устранение потенциальных рисков, связанных с физической нагрузкой, параметрами окружающей среды (например, тепловой удар) и другими факторами.

Изготовитель в указаниях по эксплуатации дополнительно предоставляет следующую информацию:

- об ограничениях по использованию (классификация, температурный диапазон и т. д.);

- предупреждение, что дополнительная специальная одежда не подлежит повторному применению;

- рекомендуемые изготовителем условия хранения (температура и влажность);

- инструкции по надеванию, подгонке и снятию;

- о проверках, которые должны быть проведены пользователем перед применением (при необходимости);

- инструкции по надлежащему использованию;

- требования к утилизации;

- о других СИЗ, с которыми может или должна использоваться дополнительная специальная одежда, и разъяснения, как они должны соединяться, чтобы обеспечивать требуемый уровень защиты. 
______________________________________________________________________

УДК 678.5:006.354


     МКС 13.340.10                                 MOD
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, одежда специальная, невентилируемая дополнительная специальная одежда, защита от радиоактивных аэрозолей, технические требования, методы испытаний, маркировка
Руководитель организации - разработчика

Генеральный директор 

ООО «МОНИТОРИНГ»                                              ________________ И.А. Малышева
Руководитель разработки 

Руководитель испытательной лаборатории СИЗ

           ________________ И.В. Курчин
Исполнитель
Заместитель руководителя испытательной 
лаборатории СИЗ по стандартизации                     ________________ А.А. Молчанов
Проект, окончательная редакция                                                                                    
20
19

