| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

- ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ

- Определение винилхлорида в модельных средах, имитирующих пищевые продукты

- Газохроматографический метод

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом аттестованной и зарегистрированной в реестре ГСИ РК методики выполнения измерений «Методика выполнения измерений. Изделия из материалов на основе винилхлорида. Определение винилхлорида в модельных средах газохроматографическим методом»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки |  |  |
|  | Требования к показателям точности измерений |  |  |
|  | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам |  |  |
|  | Метод измерений |  |  |
|  | Требования безопасности, охраны окружающей среды |  |  |
|  | Требования к квалификации операторов |  |  |
|  | Требования к условиям измерений |  |  |
|  | Подготовка к выполнению измерений |  |  |
|  | Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений |  |  |
|  | Форма представления результатов измерений |  |  |
|  | Контроль точности результатов измерений |  |  |
| Приложение А (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей винилхлорида в метаноле |  |  |  |
| Приложение Б (справочное) Подготовка проб образцов к испытаниям |  |  |  |
| Библиография |  | …………………………………………………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ - Определение винилхлорида в модельных средах, имитирующих пищевые продукты - Газохроматографический метод

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает газохроматографический метод определения винилхлорида в модельных средах.

Настоящий стандарт предназначен для измерений показателей безопасности продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в технических регламентах Евразийского экономического союза [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия.Часть1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 11882-73 ГСП. Воздух для питания пневматических приборов и средств автоматизации. Технические требования и методы испытания

ГОСТ 12026-78 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29225-91 Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение винилхлорида в модельных средах газохроматографическим методом с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 –Показатели качества методики выполнения измерений

| Диапазон измерений массовой концентрации винилхлорида, мг/дм3 | Предел повторяемости для n результатов параллельных определений, rn, % | Предел внутри-лабораторной прецизионности, Rл, % | Показатель точности* (при доверительной вероятности Р = 0,95), ± Δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,005 до 1,0 включ. мг/м3 в воздушной среде | 5 | 10 | 13 |
| П р о д о л ж е н и е Т а б л и ц ы 1 |  |  |  |
| От 0,01 до 2,0 включ. мг/дм3 в водной среде | 11 | 12 | 14 |
| *Соответствует расширенной неопределенности Uотн. (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k = 2. |  |  |  |

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

4.1.1 Средства измерений:

Хроматограф газовый, оснащенный пламенно-ионизационным детектором (ПИД) с линейным динамическим диапазоном не менее 107 и пределом допускаемого значения относительного среднеквадратичного отклонения выходного сигнала не более 2 %, дозатором равновесного пара (ДРП).

Кварцевые капиллярные колонки:

колонка длиной 60 м, внутренним диаметром 0,53 мм, со слоем неподвижной жидкой фазы - карбовакс 20М, толщиной 1,0 мкм (например, ZB-Wax)2) или другие аналогичные колонки.

Весы аналитические лабораторные, НПВ 200 г и с абсолютной погрешностью ±0,0001 г, по ГОСТ OIML R 76-1.

Гигрометр психрометрический, диапазон измерений температуры от 16 ºС               до 40 ºС, влажности (20 – 90) %, Δ: ±0,2 ˚С, от ±5 % до ± 7 %.

Лабораторная посуда: колбы мерные 2-100-2; цилиндры мерные 1-1000-2, 1-2000-2 по ГОСТ 1770, пипетки 1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-1-2-10 по ГОСТ 29227.

4.1.2 Вспомогательные устройства, материалы

Виалы вместимостью 20 см3.

Обжимные или винтовые крышки с прокладками для парофазных виал.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

4.1.3 Реактивы:

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Метанол по ГОСТ 6995.

Хлористый винил (ХВ), винилхлорид.

Государственный стандартный образец или реактив винилхлорида, производства «Supelco», США. Приготовление аттестованных смесей винилхлорида согласно [2], приведено в приложении А.

Азот по ГОСТ 9293.

Водород, марка А, по ГОСТ 3022.

Воздух сжатый ГОСТ 11882 или подаваемый компрессором с устройством для его обезвоживания.

4.2 Допускается применение других типов средств измерений, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

5 Метод измерений

5.1 Настоящий стандарт устанавливает газохроматографический метод определения винилхлорида в модельных средах.

5.2 Метод определения массовых концентраций винилхлорида, выделившегося из образца исследуемой продукции в водную среду, основан на хроматографировании водной вытяжки на хроматографе с капиллярной колонкой с пламенно-ионизационным детектором (ПИД). Количественное определение веществ проводится по методу абсолютной градуировки.

5.3 Метод определения массовых концентраций винилхлорида, выделившегося из образца исследуемой продукции в воздушную среду, основан на концентрировании при нагревании пробы в замкнутом объеме, анализе равновесной паровой фазы методом газовой хроматографии на хроматографе с кварцевой капиллярной колонкой, идентификации винилхлорида по его времени удерживания на пламенно-ионизационном детекторе (ПИД) и количественном определении методом абсолютной градуировки.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности:

− в области охраны труда – ГОСТ 12.1.007, действующих общих санитарно-гигиенических требований - ГОСТ 12.1.005;

− в области пожарной безопасности ‒ ГОСТ 12.1.004;

− в области защиты от внешних воздействий: требования безопасности к изоляции токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению –                           ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861; по способу защиты от поражения электрическим током – ГОСТ 12.2.007.0; обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала – ГОСТ 12.1.019 и 12.2.003.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

8 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие общие условия:

| - температура окружающего воздуха | (20 ± 5)оС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха | от 40 % до 75 %; |
| - напряжение питающей сети | (220  10) В; |
| - частота переменного тока в сети питания. | (50  1) Гц. |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка посуды. Посуда, используемая для анализа, тщательно моется моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества. Затем посуда замачивается на 3 - 4 ч в свежеприготовленном 3 %-ном растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (3 г двухромовокислого калия на      100 см3 концентрированной серной кислоты) и отмывается в проточной водопроводной воде с последующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушивается в сушильном шкафу при температуре 150 °С. Высушенную посуду закрывают притертыми крышками.

9.2 Отбор проб проводят по ГОСТ 18321, подготовку проб образцов по ГОСТ 22648 или приложению Б.

9.3 Приготовление растворов винилхлорида как образцов для оценивания в виде аттестованных смесей (далее - ОО в виде АС или АС) проводится в соответствии с приложением А.

9.4 Установление градуировочных характеристик. Градуировочные характеристики, выражающие зависимость площади (высоты) хроматографического пика от массовой концентрации каждого определяемого вещества в растворе, устанавливают по трем сериям из шести растворов.

Для установления градуировочных характеристик используют программное обеспечение прибора (ПО). Градуировочные графики описываются линейной зависимостью вида Y = bх площади (высоты) пика от массовой концентрации определяемого вещества в диапазонах массовых концентраций.

Градуировку проводят раз в три месяца, а также после ремонта хроматографа. Проверку стабильности времени удерживания определяемых веществ и стабильности градуировочного графика проводят перед началом каждой серии анализов при периодической работе либо после 20 анализов при непрерывной работе хроматографа.

10 Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений

10.1 Подготовка средств измерений, вспомогательного оборудования. Подготовку хроматографа проводят согласно инструкции по эксплуатации.

Кварцевую капиллярную колонку предварительно кондиционируют, не соединяя выходные концы колонки с детектором, в термостате хроматографа с расходом газа-носителя 3-5 см3/мин, с программированием температуры от 50 °С до 230 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживая в течение 2 ч при 230 °С. Вход в детектор при этом заглушают графитовой прокладкой. После охлаждения термостата колонки хроматографа выходные концы колонки подсоединяют к ПИД. Устанавливают необходимый режим работы хроматографа. При использовании колонки наиболее подходящими являются следующие режимные параметры хроматографа:

- условия работы дозатора равновесного пара:

- время термостатирования виалы с пробой - 30 мин;

- температура термостата виалы с пробой - 00 °С;

- время наддува виалы - 5 мин;

- избыточное давление в виале - 0,07 МПа;

- температура крана-дозатора - 135 °С;

- время отбора пробы - 10 с;

- объем вводимой дозы равновесного пара - 1-3 см3

- условия проведения газохроматографического анализа:

- температура детектора (ПИД) - 250 °С;

- температура испарителя - 250 °С;

- условия работы для капиллярных колонок:

- температура первого изотермического участка - 45 °С;

- длительность первого изотермического участка - 7 мин;

- скорость программирования температуры - 5 °С/мин;

- температура второго изотермического участка - 100 °С;

- длительность второго изотермического участка - 0 мин;

- скорость программирования температуры - 30 °С;

- температура третьего изотермического участка - 220 °С;

- длительность третьего изотермического участка - 3 мин;

- давление на входе в капиллярную колонку - 52,6 кПа;

- сброс газа-носителя - 8 см3/мин;

- расход газа-носителя на поддув детектора - 40 см3/мин;

- расход водорода - 40 см3/мин;

- расход воздуха - 400 см3/мин;

- общее время анализа - 25 мин.

Допускается проведение анализа в других условиях хроматографирования, обеспечивающих разделение определяемого вещества. Контролируют шум и дрейф нулевой линии на соответствие инструкции по эксплуатации прибора.

10.2 Идентификация пиков анализируемых веществ по времени удерживания при хроматографировании градировочных растворов. Время удерживания указывают с точностью до трех знаков после запятой, окно поиска не должно превышать ± 1 %.

10.3 Определение массовой концентрации винилхлорида, содержащегося в водной вытяжке. После приготовления испытуемых вытяжек согласно                     ГОСТ 22648 или приложения Б и выхода хроматографа на режим, проводятся измерения. Для этого 5 см3 вытяжки переносят в виалу, герметизируют специальной крышкой и проводят измерения при условиях, приведенных в 9.1. Предварительно проводят анализ контрольной пробы дистиллированной воды.

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию по времени удерживания и вычисление массовой концентрации винилхлорида.

10.4 Определение массовой концентрации винилхлорида, содержащегося в воздушной вытяжке.

Содержимое каждого поглотительного прибора анализируют отдельно. Для этого 5 см3 поглотительного раствора переносят в виалу, содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизируют специальной крышкой, помещают виалу в термостат автосамплера на 30 минут при 100оС.  Затем производят встряхивание виалы в течении 10 минут и делают вкол вытяжки в инжектор хроматографа. Предварительно проводят анализ контрольной пробы атмосферного воздуха.

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию по времени удерживания и вычисление массовой концентрации винилхлорида.

10.5 Массовую концентрацию винилхлорида, содержащегося в водных и воздушных вытяжках, рассчитывают с помощью системы обработки данных.

11 Форма представления результатов измерений

Результаты измерений оформляют в виде протокола, принятого в лаборатории предприятия и представляют в виде:

X±Δ(U), Р = 0,95	,					(1)

где Х – значение результата измерений;

Δ (U) – значение показателя точности (пределов прецизионности или расширенной неопределенности) результатов измерений, приведенное в таблице 1 настоящего стандарта.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивают посредством очередных поверок, применяемых средств измерений и проведения внутреннего оперативного контроля качества (ВОК) измерений с использованием процедуры контроля точности в соответствии с [3], [4].

12.2 ВОК повторяемости проводят с использованием рабочих проб.

Результат контрольной процедуры rk  рассчитывают по формуле (2):

rk=Cmax−Cmin,						(2)

где Сmах – максимальный результат из n – параллельных определений,

Сmin – минимальный результат из n – параллельных определений.

Повторяемость признают удовлетворительной, если:,

где r – норматив ВОК повторяемости (допускаемое расхождение параллельных определений) приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.3 ВОК внутрилабораторной прецизионности проводят с использованием рабочих проб или образцов для оценивания в виде аттестованных смесей или стандартных образцов (далее ОО в виде АС или СО) проводится согласно [3]. Анализ проводят в точном соответствии с регламентированной методикой, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Работу выполняют два аналитика.

При проведении ВОК внутрилабораторной прецизионности с использованием рабочих проб результат контрольной процедуры Rk рассчитывают по формуле (3):

(3)

где С1 – результат первичного анализа пробы;

С2 – результат повторного анализа пробы.

Внутрилабораторную прецизионность признают удовлетворительной, если

где R  предел внутрилабораторной прецизионности для двух результатов анализа приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.4 ВОК точности проводят с использованием АС или СО.

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле (4):

(4)

где  – результат анализа АС или СО;

Сат – аттестованное значение АС или СО.

Точность признают удовлетворительной, если

где К – норматив ВОК точности результатов измерений приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.5 ВОК измерений проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене реактивов, растворов, после длительного перерыва в работе. При превышении нормативов точности анализ повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Приложение А

(справочное)

- Методика приготовления аттестованных смесей винилхлорида в метаноле

А.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

А.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации винилхлорида в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р = 0,95 указаны в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/дм3 | Характеристика погрешности, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 0,005 | 0,00002 |
| АС-2 | 0,01 | 0,00006 |
| АС-3 | 0,02 | 0,00018 |
| АС-4 | 0,03 | 0,00033 |
| АС-5 | 0,05 | 0,00071 |
| АС-6 | 0,1 | 0,00020 |

А.3	Средства измерений, реактивы и материалы

А.3.1	Сведения о применяемых реактивах

Винилхлорид, производства Supelco, США.

Метанол по ГОСТ 6995.

АС готовят на основе реактива винилхлорида, где относительная погрешность винилхлорида C2H3Cl рассчитывается как:

| Элемент | Атомная масса IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 2 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 3 |
| Cl | 35,45 | 35,446 - 35,457 | 35,457−35,44623=0,003179 | 1 |

При расчете берут атомные массы из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса C2H3Cl =2 × 12,011 + 3 × 1,008 + 1 × 35,45 = 62,476

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C2H3Cl)=2×0,001852+3×0,00007792+1×0,0031792=0,0041194

Δвинилхл=uc(С2Н3Cl)×23=0,0041194×2×3=0,014253

А.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице А.2.

Т а б л и ц а А.2

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Весы аналитические лабораторные: тип AZ 214210 г | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | 0,0001 г (0,1 мг) |
| Колба мерная 1-100-2 1-200-2 | ГОСТ 1770 | ± 0,010 ± 0,015 |
| Пипетки градуированные: 1-1-2-1 1-1-2-2 1-1-2-5 1-2-2-10 | ГОСТ 29227 | ± 0,01 ± 0,02 ± 0,05 ± 0,1 |
| Микрошприц 0,01 см3 (10 мкл или мм3) | - | ± 0,0002 см3 (0,2 мкл или мм3) |

А.4	Процедура приготовления

Приготовление АС основного стандартного раствора винилхлорида в метаноле концентрацией 1 мг/см3. 100 мг винилхлорида взвешивают на весах с точностью 0,0001 г, помещают в мерную колбу на 100 см3 и разводят метиловым спиртом до метки.

А.4.2 Из основного стандартного раствора винилхлорида в метаноле готовят рабочие растворы АС-1  - АС 6  с концентрацией:

АС-1 (0,005 мг/дм3): микрошприцом отбирают 0,5 мм3 основного раствора АС, вносят в колбу на 100 см3 и доводят до метки метиловым спиртом.

АС-2 (0,01 мг/дм3): микрошприцом отбирают 1,0 мм3 основного раствора АС, вносят в колбу на 100 см3 и доводят до метки метиловым спиртом.

АС-3 (0,02 мг/дм3): микрошприцом отбирают 2,0 мм3 основного раствора АС, вносят в колбу на 100 см3 и доводят до метки метиловым спиртом.

АС-4 (0,03 мг/дм3): микрошприцом отбирают 3,0 мм3 основного раствора АС, вносят в колбу на 100 см3 и доводят до метки метиловым спиртом.

АС-5 (0,05 мг/дм3): микрошприцом отбирают 5,0 мм3 основного раствора АС, вносят в колбу на 100 см3 и доводят до метки метиловым спиртом.

АС-6 (0,1 мг/дм3): микрошприцом отбирают 10,0 мм3 основного раствора АС, вносят в колбу на 100 см3 и доводят до метки метиловым спиртом.

Примечание - Из рабочих растворов отбирают 0,001 см3 (1 мкл) и вводят в инжектор хроматографа.

При определении веществ в воздушной среде по 5 см3 каждого градуировочного раствора помещают в виалу, содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизируют специальной крышкой, помещают виалу в термостат автосамплера и проводят анализ при условиях, приведенных в пункте 9.1.

Т а б л и ц а А.3

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного раствора, мг/дм3 | Объем аликвотной части, см3 | Массовая концентрация приготовленного раствора, мг/дм3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС стандартный раствор винилхлорида в метаноле | 1,0 | 0,5 | 0,005 | АС-1 |
|  |  | 1,0 | 0,01 | АС-2 |
|  |  | 2,0 | 0,02 | АС-3 |
|  |  | 3,0 | 0,03 | АС-4 |
|  |  | 5,0 | 0,05 | АС-5 |
|  |  | 10,0 | 0,1 | АС-6 |

А.5	Расчет метрологических характеристик

А.5.1 	Относительную погрешность Δотн массовой концентрации стандартного раствора винилхлорида в метаноле в АС рассчитывают по формуле (А.1):

Δотн=(ΔVвинилхл×100VММвинилхл)2+(ΔVB×100VB)2+(ΔVk×100Vk)2,       (А.1)

где VМмвинилхлор – молярная масса винилхлорида, 62,476

ΔVвинилхлорид – значение погрешности винилхлорида 0,014253;

Vв – масса навески винилхлорида, 0,1 г;

ΔVв – значение погрешности весов, на котором проводят взвешивание навески, 0,0001 г;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 200 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                     0,015 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора винилхлорида в метаноле:

АС

Δвинилхл.отн=(0,014253×10062,476)2+(0,0001×1000,1)2+(0,015×100200)2=0,102843=0,10

А.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций  винилхлорида в метаноле в АС рассчитывают по формуле (А.2):

Δотн=Δвинилхл.отн2+(ΔVk×100Vk)2+(ΔVП×100VП)2,                   (А.2)

где Vk  – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                      0,10 см3.

Vмш –  объем микрошприца, которым отбирается аликвота, 0,01 см3 (10 мкл или мм3);

ΔVмш – цена деления микрошприца, с помощью которого отбирают аликвоту,                          ± 0,0002 см3 (0,2 мкл или мм3).

Относительные значения погрешности приготовленных АС-1  - АС 6:

АС-1

Δотн=0,12+(0,10×100100)2+0,510×(0,2×10010)2=0,469

АС-2

Δотн=0,12+(0,10×100100)2+1,010×(0,2×10010)2=0,648

АС-3

Δотн=0,12+(0,10×100100)2+2,010×(0,2×10010)2=0,906

АС-4

Δотн=0,12+(0,10×100100)2+3,010×(0,2×10010)2=1,105

АС-5

Δотн=0,12+(0,10×100100)2+5,010×(0,2×10010)2=1,421

АС-6

Δотн=0,12+(0,10×100100)2+10,010×(0,2×10010)2=2,005

А.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации винилхлорида в метанолев АС рассчитывают по формуле (А.3):

Δ0=C×i=1NΔотн100,						(А.3)

где С – концентрация АС, мг/дм3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации винилхлорида в метаноле  составит:

АС-1	Δ0 = 0,005×0,469/100 = 0,00002 мг/дм3

АС-2	Δ0 = 0,01×0,648/100 = 0,00006 мг/дм3

АС-3	Δ0 = 0,02×0,906/100 = 0,00018 мг/дм3

АС-4	Δ0 = 0,03×1,105/100 = 0,00033 мг/дм3

АС-5	Δ0 = 0,05×1,421/100 = 0,00071 мг/дм3

АС-6	Δ0 = 0,1×2,005/100 = 0,0020 мг/дм3

А.6	Требования безопасности

А.6.1	По степени воздействия на организм человека винилхлорид относится к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

А.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

А.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора винилхлорида в метаноле допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

А.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

А.9	Условия хранения

А.9.1	АС-1 – АС-6 – применяют свежеприготовленными.

А.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

атмосферное давление 84,0-106,7 кПа;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

А.9.3	АС-1 – АС-6 хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

А.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение Б

(справочное)

Подготовка проб образцов к испытаниям

Б.1.1 Образцы проб до проведения исследований выдерживают в открытом виде (без упаковки) при комнатной температуре и естественном воздухообмене не менее 48 часов.

Б.1.2 Образцы проб из полимерных материалов и резины до проведения исследований тщательно промывают водой при температуре 37 оС (без механической обработки, применения мыл или синтетических моющих средств), прополаскивают дистиллированной водой и просушивают при комнатной температуре.

Резиновые, полипеноуретановые, пенолатексные и пластизольные пробы, из которых изготовлены образцы перед просушиванием необходимо тщательно отживать ручным способом средним усилием до последней капли.

Б.1.3 Условия моделирования для определения санитарно-химических показателей необходимо проводить в водной модельной среде в соответствии с таблицей Б.1.

Б.1.3.1 При проведении исследований в водной среде исследуемый образец помещают в закрытую емкость с дистиллированной водой ГОСТ 6709 «Вода дистиллированная. Технические условия».

Т а б л и ц а Б.1 - Условия моделирования при определении показателей в водной среде *

| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины, силиконовые | Дистиллированная вода | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 5 см3 | 37 ± 2 | 3 |
| Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные для детей |  |  |  |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из пластмассы, стекла, металла, керамики, фаянса, майоликовая |  |  |  |  |
| Щетки зубные, массажеры для десен, предназначенные для детей |  |  |  |  |
| Коляски, велосипеды для детей |  |  |  |  |
| Школьно-письменные принадлежности |  |  |  |  |
| Все виды игрушек |  |  |  |  |
| П р о д о л ж е н и е Т а б л и ц ы Б.1 |  |  |  |  |
| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| Упаковка и укупорочные средства металлические, полимерные, стеклянные, из комбинированных материалов, деревянные, керамические |  |  |  |  |
| Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы, пеленки) для детей |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | 37 ± 2 |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из бумаги и картона |  |  |  |  |
| Игрушки для купания в ванне, формующиеся массы, карандаши, фломастеры, мелки и пр., карнавальные изделия маски, аксессуары и т.п. для детей |  |  |  |  |
| Упаковка бумажная и картонная, из текстильных материалов |  |  |  |  |
| Игрушки для игр на воде |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | 22 ± 2 |  |
| *При сложных конфигурациях образцов продукции и невозможности подсчитать их площадь, определение следует проводить при соотношении 1 г на 10 см3. |  |  |  |  |

Б.2.1 Условия моделирования для определения санитарно-химических показателей необходимо проводить в воздушной модельной среде в соответствии с требованиями приведенными ниже.

При использовании стеклянной емкости (эксикатора) из крышки эксикатора удаляют вакуумный кран и вставляют резиновую пробку, в которую помещают две стеклянные отводные трубки. Трубки размещают таким образом, чтобы одна трубка немного не доходила до дна эксикатора, в вторая оканчивалась под пробкой, с таким расчетом, чтобы при отборе пробы воздуха протягиваемый воздух проходил через емкость.

Отводные трубки закрывают подходящими заглушками для предотвращения воздухообмена. Образец помещают в стеклянную емкость (эксикатор). Соотношение общей площади всех поверхностей образца и фактической вместимости стеклянной емкости (эксикатора) определяют по пункту 2.3. Фактическую вместимость стеклянной емкости (эксикатора) определяют путем заполнения и при необходимости применяемой крышки водой с помощью мерных цилиндров соответствующей вместимости с последующим суммированием полученных объемов воды.

Продолжительность контакта испытуемого образца, а также температурный режим устанавливается в соответствии с требованиями нормативных документов на данный вид продукции.

Для проведения испытаний используются две пробы одного образца, которые помещают в разные стеклянные емкости (эксикаторы).

После соответствующей экспозиции открывают заглушки и через емкость с образцом аспирируют воздух автоматическим пробоотборником воздуха с объемным расходом 0,5 дм3/мин через два последовательно соединенных поглотительных прибора с пористой пластиной, содержащие по 5 см3 дистиллированной воды каждый.

Количество протягиваемого воздуха должно быть в 2 раза больше фактической вместимости стеклянной емкости (эксикатора).

Контрольную пробу воздуха отбирают автоматическим пробоотборником воздуха из стеклянной емкости (эксикатора) без образца, выдержанной в аналогичных с испытуемыми образцами условиях.

Б.2.2 При проведении исследований в воздушной среде образец помещают в стеклянную емкость (эксикатор) объемом не менее 50 дм3.

Б.2.3 Размер образца для проведения исследований в воздушной среде определяют в зависимости от реальной «насыщенности», объема стеклянной емкости (эксикатора) и рассчитывают по формуле Б.1:

S=V×H,                                                  (Б.1)

где S – размер образца (м2, г);

V – объем стеклянной емкости (эксикатора) (м3);

H - реальная «насыщенность» (г/м3, м2/м3).

Реальную «насыщенность» (H) определяют по формуле Б.2:

H=S120м3          				 (Б.2)

где S1 – площадь поверхности образца, контактирующая с воздушной средой (м2), которую рассчитывают по обычным геометрическим формулам с известным приближением;

20 м3 – минимально допустимый объем помещения.

Примечание - При получении расчетной реальной «насыщенности» менее 0,1 м2/м3, ее значение принимают равным 0,1 м2/м3.

Библиография

| [1] | ТР ТС 007/2011 | О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 797 |
| --- | --- | --- |
| [2] | РМГ 60-2003 | Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке |
| [3] | РМГ 76-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [4] | РМГ 61-2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |

УДК МКС 19.020 Ключевые слова: газохроматографический метод, винилхлорид, модельные среды, водная среда, воздушная среда, воздушная вытяжка

УДК МКС 19.020 Ключевые слова: газохроматографический метод, винилхлорид, модельные среды, водная среда, воздушная среда, воздушная вытяжка

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Хамитов И. В.

Руководитель

Департамента разработки

стандартов 		                                            		Сопбеков А. Н.

Ведущий специалист

Департамента разработки

стандартов 		                                                  		Балдикова С.К.