| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8858-1 (проект, KZ, первая редакция) |

Уголь каменный

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛОТИРУЕМОСТИ

Часть 1

Лабораторные испытания

(ISO 8858-1:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и                            ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                  ISO 8858-1:2019 «Уголь каменный. Определение флотируемости. Часть 1. Лабораторные испытания» («Hard coal - Froth flotation testing - Part 1:Laboratory procedure», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 27, «Твердые минеральные топлива», Подкомитет SC 1, «Подготовка угля: Терминология и характеристики» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН СТРК ИСО 8858-1-2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………….…….. |  |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………….………. |  |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….………… |  |
| 4 | Сущность метода ……………………………………………………………… |  |
| 5 | Реагенты ………………………………………………………………………… |  |
| 6 | Аппаратура ……………………………………………………………………... |  |
| 7 | Отбор проб …………………………………………………………………..…. |  |
| 8 | Условия флотации ………………………………………………………….… |  |
| 8.1 | Рабочая температура…………………………………………………………. |  |
| 8.2 | Вода………………………………………………………………………………. |  |
| 8.3 | Содержание твердых веществ………………………………………………. |  |
| 8.4 | Уровень пульпы………………………………………………………………… |  |
| 8.5 | Собиратель……………………………………………………………………… |  |
| 8.6 | Вспениватель…………………………………………………………………… |  |
| 8.7 | Скорость потока воздуха……………………………………………………… |  |
| 9 | Проведение испытания………………………………………………………. |  |
| 10 | Обработка результатов……………………………………………………….. |  |
| 11 | Протокол испытания…………………………………………………………… |  |
| Приложение A (справочное) Рекомендуемое расположение печатного текста на бланке протокола испытания…………………………………………………….… |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам………………………………………………………………………………… |  |  |
| Библиография………………………………………………………………………..…… |  |  |

Введение

Исследование флотируемости угля методом пенной флотации широко применяется для процессов разделения мелких частиц угля от породы.

Флотируемость угля в процессе пенной флотации вначале оценивается в лабораторных условиях. При схожести принципов, используемых для лабораторных испытаний, типы используемого оборудования и методы значительно отличаются.

В настоящем стандарте подробно излагаются тип используемого оборудования и принимаемые методы лабораторных испытаний на пенную флотацию.

Целью настоящего стандарта является обеспечение лабораторий стандартным методом испытаний, с помощью которого можно сделать предварительную оценку флотационных характеристик угля, что особенно важно для исследовательских программ. Настоящий стандарт также служит в качестве вводного курса для операторов, не знакомых с методом пенной флотации угля в лабораторных условиях.

Приложение A к настоящему стандарту носит исключительно информационный характер.