| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 21227- (RU) |

ЭМАЛИ  МАРОК  ПФ-218

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система  стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №          от             )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН  ГОСТ  21227-93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов  по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета  по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЭМАЛИ  МАРОК  ПФ-218

Технические условия

Enamels PF-218. Specifications

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата введения – 20ХХ-ХХ-ХХ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на эмали марок ПФ-218, предназначенные для окраски судовых помещений, приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности.

Эмали марок ПФ-218 (далее - эмали) представляют собой суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевом лаке с добавлением растворителей.

В зависимости от режима сушки и назначения выпускают эмали двух марок:

- ПФ-218 ХС (холодной сушки) - для окраски внутренних жилых, служебных и специальных помещений судов неограниченного района плавания;

- ПФ-218 ГС (горячей сушки) - для окраски наружной поверхности приборов, механизмов и оборудования, нагревающихся в процессе эксплуатации до температуры не выше 100 °С и устанавливаемых в помещениях, указанных выше.

Допускается применение светло-серой эмали ПФ-218 ГС для окраски внутренних жилых и служебных помещений с режимом холодной сушки.

Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ПФ-218ХС, нанесенной на поверхность, загрунтованную грунтовкой ФЛ-03К или ФЛ-03Ж (ГОСТ 9109), во внутренних помещениях судов сохраняет защитные свойства и декоративный вид в течение 3 лет до балла не более АЗ1 и АД1 по ГОСТ 9.407. Система покрытия, состоящая из трёх слоев эмали ПФ-218ГС, нанесенной на загрунтованную грунтовкой АК-070 (или АК-070М) (ГОСТ 25718) поверхность приборов, сохраняет защитные и декоративные свойства в течение 5 лет до балла не более АЗ1 и АД1 по ГОСТ 9.407 .

______________________________________________________________________

Проект, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии  и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ  9.407  Единая система защиты от коррозии  и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028 Система  стандартов  безопасности  труда.  Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 618 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия

ГОСТ 896 Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска

ГОСТ 1003 Сиккативы нефтенатные жидкие. Технические условия

ГОСТ 1012 Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 3134 Уайт-спирит. Технические условия

ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 5233 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.

ГОСТ 6806 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости

ГОСТ 8832-76 Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9109 Грунтовка ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия

ГОСТ 9980.1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка

ГОСТ 9980.4 Материалы лакокрасочные. Маркировка.

ГОСТ 9980.5 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 13345 Жесть. Технические условия

ГОСТ 13950 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 21743 Масла авиационные. Технические условия

ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 29319 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета

ГОСТ 25718 Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия

ГОСТ 31149 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31939 Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 31973 Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира.

ГОСТ 31993 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия  настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Эмали должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и выпускаться по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Эмали изготавливают следующих цветов: белый, розовый, коричневато-оранжевый, бледно-желтый, светло-зеленовато-желтый, зеленовато-желтый, салатный, светло-голубой, светло-серый.

3.3 Эмали должны соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Значение для эмали |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПФ-218 ХС | ПФ-218 ГС |  |
| 1 Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утверждёнными в установленном порядке |  | По ГОСТ 29319 и 9.2.1 настоящего стандарта |
| белый | Контрольные образцы цвета |  |  |
| розовый коричневато-оранжевый бледно-желтый светло-зеленовато-желтый зеленовато-желтый салатный светло-голубой светло-серый | 56, 64 111,129 207, 213 232, 246 267, 274 371, 372 429, 430 - | - - - - 267, 274 - - 858, 859 |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование показателя | Значение для эмали |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПФ-218 ХС | ПФ-218 ГС |  |
| 2 Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать однородную, матовую, без кратеров, оспин, потёков и морщин поверхность |  | По 9.2.2 |
| 3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с | 120-150 |  | По ГОСТ 8420 |
| 4 Массовая доля нелетучих веществ, % | 68-76 |  | По ГОСТ 31939 и 9.2.3 настоящего стандарта |
| 5 Степень перетира, мкм, не более | 35 |  | По ГОСТ 31973 |
| 6 Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более, для эмалей |  |  | По ГОСТ 8784 раздел 1 |
| белой | 75 | - |  |
| коричневато - оранжевой | 65 | - |  |
| остальных цветов | 70 | 70 |  |
| 7 Время высыхания до степени 3, ч, не более, при температуре (20±2) оС | 24 | 24 | По ГОСТ 19007 и 9.2.4 настоящего стандарта |
| (105±5) оС | - | 4 |  |
| 8 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |  | По ГОСТ 4765 и 9.2.5 настоящего стандарта |
| 9 Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 3 |  | По ГОСТ 6806 |
| 10 Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее | 0,1 | 0,2 | По ГОСТ 5233 |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя | Значение для эмали |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПФ-218 ХС | ПФ-218 ГС |  |
| 11 Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 или 2 | 0 или 1 | По ГОСТ 31149 По ГОСТ 15140 (метод 2) и 9.2.6 настоящего стандарта |
| 12 Блеск покрытия, % | 7-14 |  | По ГОСТ 896 и 9.2.7 настоящего стандарта |
| 13 Стойкость покрытия при температуре (20+2) оС, ч, не менее, к статическому воздействию: -авиационного бензина -авиационного масла | – – | 24 24 | По ГОСТ 9.403 метод А и 9.2.8 настоящего стандарта |
| 14 Влагостойкость покрытия, ч, не менее | – | 240 | По 9.2.9 |
| 15 Длина затухания пламени, мм, не более | 60 |  | По 9.2.10 |
| П р и м е ч а н и я 1 Допускается увеличение нормы условной вязкости при хранении, если эмали после разбавления эмали в количестве не более 12 % от массы до вязкости, указанной для показателя 3 таблицы 1, эмаль отвечает техническим требованиям настоящего стандарта, за исключением показателя 4 таблицы 1. Для разбавления эмалей применяют уайт-спирит (ГОСТ 3134), нефрас - С4-155/200 или ортоксилол. 2 Допускается сушка эмали ПФ-218 ГС при температуре (60+5) оС в течение 7 ч, при температуре (80+5) оС в течение 6 ч. 3 По согласованию с потребителем допускается изготовление эмалей других цветов по согласованным контрольным образцам цвета в соответствии с требованиями настоящего стандарта. |  |  |  |

3.4 Дополнительные характеристики эмалей приведены в приложении А.

4 Требования безопасности

4.1 Эмали являются токсичными, пожароопасными и взрывоопасными материалами, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в их состав.

4.2 Эмали являются легковоспламеняющимися жидкостями. Основные показатели пожарной опасности эмалей по ГОСТ 12.1.044 приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Марка эмали | Температура, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вспышки в закрытом тигле | вспышки в открытом тигле | воспламенения | самовоспламенения |
| ПФ-218 ХС | 34 | 70 | 110 | 444 |
| ПФ-218 ГС | 34 | 42 | 48 | 458 |
| П р и м е ч а н и е – Температуру вспышки эмалей в закрытом тигле контролируют периодически (не реже одного раза в год) в аккредитованных центрах (лабораториях). |  |  |  |  |

4.3 При применении и испытании эмалей в воздушную среду выделяются пары растворителей которые в них содержатся. Растворители могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации.

Данные, характеризующие пожаровзрывоопасность компонентов эмалей, представлены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Наименование компонента | Характеристика пожароопасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, °С |  | Пределы распространения пламени (воспламенения) |  |
|  | вспышки | самовоспламенения | температурные, °С | концентрационные, % по объему |
| Уайт – спирит (нефрас -С4–155/200) | 33 | 270 | Не определены | 1,4-6,0 |
| Ксилол (смесь изомеров) | 29 | 490 | 24-50 | 1,1-6,5 |
| Ортоксилол | 31 | 460 | 27-65 | 1,0-6,7 |

4.4 Эмали должны соответствовать требованиям [1], утвержденным решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года.

Эмали обладают раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Выявлено кожно-резорбтивное, эмбриотропное, гонадотропное и тератогенное действие эмалей, также они могут отрицательно влиять на функцию воспроизводства.

Токсичность эмалей определяется свойствами входящих в их состав компонентов.

Данные, характеризующие токсичность компонентов эмали, представлены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

| Наименование компонента эмали | Характеристика токсичности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агрегатное состояние | Класс опас-ности | ПДК* в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Характер действия на организм при превышении ПДК* |
| Ксилол (смесь изомеров) | п | 3 | 150/50 | Вещество умеренно опасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистых глаз. Длительное воздействие вызывает заболевание нервной системы и кроветворных органов |
| Ортоксилол | п | 3 | 150/50 |  |
| Уайт-спирит (нефрас -С4–155/200) | п | 4 | 300/100 | Обладает наркотическим действием. При попадании на кожу вызывает сухость кожи, а также дерматиты и экземы. |
| Двуокись титана | а | 4 | -/10 | Вещество малоопасное. При длительном вдыхании накапливаясь, может вызвать заболевание лёгких |
| Хлорпарафин | а | 3 | 5 | Вещество малотоксичное. Не оказывает вредного воздействия на организм человека |
| Пигмент сажевый | а | 3 | -/4 | Вещество умеренно опасное. Раздражает кожу и слизистые оболочки дыхательных путей, глаз и полости рта. |
| Пигмент жёлтый железоокисный | а | 4 | -/10 | Вещество малоопасное. Раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей |
| Пигмент красный железоокисный | а | 4 | -/6 | Вещество малоопасное. Действует прижигающе на пищеварительный тракт. Может откладываться в лёгких, вызывая сидероз разновидность пневмокониоза |
| Микротальк | а | 3 | -/4 | Вещество умеренно опасное, фиброгенного действия. |
| * ПДК – предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |

4.5 Хранение, применение и испытание эмалей должны соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности страны - изготовителя.

4.6 Для обеспечения безопасности при испытаниях и применении эмалей должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005 и правила пожарной безопасности страны-изготовителя.

4.7 Все работы, связанные с испытанием и применением эмалей, должны проводиться в помещениях, оборудованных местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, в котором концентрация вредных веществ не должна превышать предельно допустимых значений. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005 по нормам, указанным в гигиенических нормативах страны-изготовителя.

4.8 Работники,  занятые   испытанием   и    применением   эмалей,   должны  быть  обеспечены  спецодеждой, спецобувью  и средствами  защиты  рук  по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, защитными кремами, мазями и пастами и резиновыми перчатками по ГОСТ 20010.

Для   защиты   органов   дыхания  должны  применяться  респираторы  ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.296 или другие средства защиты органов дыхания, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем у указанных респираторов. Для  защиты  глаз  должны применяться очки защитные по ГОСТ 12.4.253.

4.9 Производственные помещения для проведения испытаний и применения эмалей  должны  быть  обеспечены  аварийным  комплектом  противогазов по ГОСТ 12.4.121.

4.10 При испытании и применении эмалей необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

Могут применяться следующие средства пожаротушения: песок, кошма, огнетушители пенные ОХП-10, углекислотные ОУ-2 и ОУ-5, пенные установки, тонкораспыленная вода.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 При применении эмалей образуются твёрдые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды.

5.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов, утверждённых в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

5.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.

5.4 Отходы, образующиеся при испытаниях и применении эмалей, утилизируют в соответствии с действующим законодательством страны-изготовителя.

6 Маркировка

6.1 Маркировка эмалей  - по ГОСТ 9980.4.

6.2 На транспортную тару должно быть нанесено:

- транспортное наименование - КРАСКА;

- знак опасности по ГОСТ 19433 - класс 3, чертёж 3, классификационный шифр 3313;

- № ООН 1263;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «Беречь от солнечных лучей», «Герметичная упаковка».

6.3 Предупредительная маркировка – по ГОСТ 31340 (для продукции, представляющей собой воспламеняющуюся жидкость), класс опасности 3:

- символ опасности – «Пламя»,

- сигнальное слово  - «Осторожно (Warning)»,

- краткая характеристика опасности и меры по предупреждению опасности.

П р и м е ч а н и е  -  Предупредительная маркировка является частью общей маркировки химической продукции, в том числе может быть совмещена с транспортной маркировкой и/или потребительской.

7 Упаковка

7.1 Упаковка эмалей - по ГОСТ 9980.3  (группа 7) и ГОСТ 26319.

П р и м е ч а н и е  -  Допускается упаковывать эмали в стальные бочки со съемным верхним дном по ГОСТ 13950 по согласованию с потребителем, кроме предприятий военно-морского флота.

8 Правила приемки

8.1 Правила приемки – по ГОСТ 9980.1.

8.2 При проведении приёмо-сдаточных  испытаний изготовитель контролирует каждую партии эмалей по показателям 1 – 12, приведенным в таблице 1.

8.3 Показатели 13 и 14, приведенные в таблице 1, изготовитель контролирует периодически один раз в три месяца.

Показатель 15, приведённый в таблице 1, изготовитель контролирует периодически не реже одного раза в год.

8.4 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проверяют каждую партию до получения удовлетворительных результатов подряд не менее, чем на трёх партиях.

9 Методы испытаний

9.1 Подготовка образцов к испытаниям

9.1.1 Отбор проб для испытаний эмалей – по ГОСТ 9980.2.

9.1.2 Подготовка  пластинок  для  нанесения эмалей - по  ГОСТ 8832, раздел 3.

Цвет и внешний вид, время высыхания, прочность при ударе, адгезию, стойкость к статическому воздействию жидкостей и влагостойкость определяют на пластинках размером 70х150 мм из углеродистой стали марок 08 кп или 08 пс толщиной от 0,8 до 0,9 мм по ГОСТ 16523.

При определении влагостойкости пластинки предварительно загрунтовывают двумя слоями грунтовки АК-070 (АК-070М). Сушку каждого слоя грунтовки проводят в течение 2 ч при температуре (20±2) °С. Толщина одного слоя грунтовки должна быть от 8 до 10 мкм.

Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках размером 20х150 мм и толщиной от 0,25 до 0,32 мм из чёрной жести по ГОСТ 13345.

Укрывистость, твёрдость и блеск покрытия определяют на пластинках размером 90х120 мм и толщиной от 1,8 до 2,2 мм из стекла листового бесцветного марки М4 по ГОСТ 111.

Длину затухания пламени определяют на алюминиевой рулонной фольге размером 300х300 мм и толщиной от 0,04 до 0,05 мм по ГОСТ 618. Допускается использовать алюминиевую фольгу размером не менее 100х300 мм, в этом случае эмали наносят одновременно на три образца.

9.1.3 Подготовка эмалей к испытаниям.

9.1.3.1 Испытуемые эмали тщательно перемешивают и определяют условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира.

9.1.3.2 Для определения остальных показателей в эмали вводят один из сиккативов: НФ-1 (ГОСТ 1003), 7640, ЖК-1 или ЖК-12 - в количестве не более 5% от массы эмали или ЖК-11 в количестве не более 2,5% от массы эмали. Затем эмали тщательно перемешивают и разбавляют уайт-спиритом (ГОСТ 3134) или  нефрасом - С4-155/200 или ортоксилолом до рабочей до вязкости от 30 до 35 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, затем фильтруют через сито с сеткой 016-02 (ГОСТ 6613).

9.1.4 Нанесение эмалей.

Испытуемые эмали наносят на подготовленные пластинки методом пневматического распыления.

При определении цвета, внешнего вида и блеска эмали наносят в два слоя.

При определении укрывистости эмали наносят до полного укрытия пластинки.

При определении времени высыхания, прочности при ударе, эластичности, твердости и адгезии эмали наносят в один слой.

При определении стойкости к статическому воздействию жидкостей эмали наносят в два слоя на обе стороны пластинки. Края и незащищённые места пластинок дополнительно окрашивают коррозионностойким лакокрасочным материалом.

При определении влагостойкости покрытия эмали наносят в три слоя. При этом толщина комплексного покрытия должна быть от 75 до 85 мкм.

При определении длины затухания пламени эмали наносят в один-два слоя толщиной от 35 до 45 мкм.

Толщина однослойного покрытия эмалей – от 18 до 23 мкм, двухслойного – от 35 до 45 мкм.

Толщину покрытия определяют по ГОСТ 31993 методом неразрушающего контроля. Используют толщиномеры любого типа с пределом допускаемой погрешности  не  более  +1 мкм  при измерении однослойного покрытия и не более  + 2 мкм – двухслойного и более.

9.1.5 Режимы сушки и выдержки высушенного покрытия.

Каждый слой эмали марки ПФ-218 ХС сушат в течение 24 ч при температуре (20±2) °С, эмаль марки ПФ-218 ГС - в течение 4 ч при температуре (105±5) °С.

При определении прочности покрытия при ударе эмаль марки ПФ-218 ХС сушат 48 ч при температуре (20±2) °С.

При испытании по показателям влагостойкость и стойкость к статическому воздействию жидкостей образцы сушат под углом 45°, при испытании по остальным показателям - в горизонтальном положении.

Перед испытанием по показателю влагостойкость покрытие эмалью марки ПФ-218 ГС выдерживают 5 сут.; по остальным показателям - 3 ч. Выдержка при температуре (23±2) °С и относительной влажности воздуха (55±5)%.

Для всех испытаний используют сушильный шкаф любого типа, обеспечивающий заданную температуру нагрева с допустимым предельным отклонением температуры по объёму камеры не более +5 оС от номинальной.

9.2 Проведение испытаний

9.2.1 Цвет высушенного покрытия эмалей определяют методом визуального сравнения с цветом соответствующих образцов (эталонов) цвета картотеки или контрольных образцов цвета при естественном или искусственном дневном освещении по ГОСТ 29319.

Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии от 300 до 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск покрытия.

9.2.2 Внешний вид высушенного покрытия эмалей определяют визуально при рассеянном естественном дневном свете или искусственном дневном освещении.

Испытуемые образцы должны находиться на расстоянии от 300 до 500 мм от глаз наблюдателя.

При разногласиях в оценке внешнего вида за результат принимают определение, проведённое при естественном дневном рассеянном свете.

9.2.3 Для определения массовой доли нелетучих веществ пробу эмали массой (1,0±0,1) г взвешивают на весах с классом точности I и ценой деления 0,1 мг  помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (140+2) оС в течение 1 ч.

9.2.4 При определении времени высыхания допускается удаление бумаги любым способом, не приводящим к видимым повреждениям покрытия.

9.2.5 При определении прочности покрытия при ударе пластинку помещают покрытием вверх (прямой удар).

9.2.6 При определении адгезии по ГОСТ 31149 решетчатые надрезы делают однолезвиевым инструментом. Для удаления отслоившегося покрытия с площади надрезов осторожно проводят мягкой кистью несколько раз вперед и назад вдоль обеих диагоналей решетки.

При разногласиях в оценке адгезии покрытия  за результат принимают определение по ГОСТ 31149.

В документе о качестве на эмаль  должно быть указано, каким методом проводилось определение адгезии покрытия.

9.2.7 Блеск покрытия определяют по ГОСТ 896 по фотоэлектическому блескомеру под углом 45 о.

9.2.8 Стойкость покрытия к статическому воздействию авиационного бензина (ГОСТ 1012) и авиационного масла (ГОСТ 21743) определяют по ГОСТ 9.403 (метод А). Пластинки помещают в испытуемую жидкость на 2/3 высоты и выдерживают в течение времени, указанного для показателя 13, приведённого в таблице 1.

После  испытания образцы выдерживают на воздухе при температуре (20+2) оС в течение 1 ч и осматривают невооружённым глазом.

Покрытие должно быть без пузырей (вздутий), допускается незначительное посветление или потемнение.

9.2.9 При определении влагостойкости покрытия образцы помещают в камеру тепла и влаги и выдерживают непрерывно при температуре (40±2) °С и относительной влажности (95±3)% в течение 240 ч. При испытании применяют камеру тепла и влаги любого типа, обеспечивающую заданный режим испытания без конденсации влаги на поверхности образца.

Затем образцы вынимают, выдерживают на воздухе непрерывно в течение 12 ч при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)% и осматривают. Покрытие должно быть без пузырей (вздутий) и сыпи.

9.2.10 Определение длины затухания пламени.

Края фольги, с нанесённым и высушенным по 9.1 покрытием эмали, обрезают и из середины вырезают три полосы размером 85х200 мм. Окрашенную полоску фольги захватывают щипцами за один конец, а другой вводят серединой (по длине образца) в пламя спиртовой горелки с высотой пламени 30 мм и выдерживают в нем 10 с. При этом наблюдают, как распространяется пламя по высоте образца, и измеряют сгоревшую часть покрытия эмали (обуглившийся участок).

Длину затухания пламени выражают в миллиметрах сгоревшей части покрытия, за результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех измерений.

10 Транспортирование  и хранение

Транспортирование и хранение эмалей  – по ГОСТ 9980.5.

11 Указания по применению

11.1 Перед  применением  эмали  тщательно  перемешивают, вводят сиккатив в соответствии с 9.1.3.2 и разбавляют уайт-спиритом или нефрасом - С4-155/200 или ортоксилолом, затем фильтруют.

Эмаль разбавляют до рабочей вязкости по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С:

- от 30 до 35 с - при нанесении пневматическим распылением;

- от 50 до 70 с - при нанесении кистью, валиком или безвоздушным распылением.

11.2 Эмали наносят при температуре не ниже 5 °С на чистую, сухую, предварительно загрунтованную поверхность.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах эмали выдерживают в течение 24 ч при температуре (20±2) °С.

11.3  Теоретический расход эмалей при нанесении кистью или валиком составляет от 120 до 140 г/м2, при нанесении методом пневматического распыления - от 150 до 170 г/м2, методом безвоздушного распыления – от 140 до 170 г/м2.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие эмалей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

12.2 Гарантийный срок – 18 месяцев с даты изготовления.

Приложение А

(справочное)

Дополнительные характеристики эмалей

Плотность эмалей от 1,40 до 1,60 г/см3.

Плотность плёнки эмалей - 1,60 г/см3 .

Показатель горючести покрытий эмалями по методике колориметрии –

К =0,358.

Индекс распространения пламени на стальной пластине толщиной 3 мм - 0.

Поверхностная воспламеняемость материала - медленно распространяющий пламя.

Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 |
| --- | --- |

УДК 66.29:678.674:006.354 МКС 87.040 ОКПД2 20.30.12.130 Ключевые слова: эмаль, для окраски судовых помещений

| Руководитель разработки- Директор Ассоциации «Центрлак» |  | Аверьянов Г.В. |
| --- | --- | --- |
| Ответственный разработчик – зам. директора Ассоциации «Центрлак» |  | Шмалько И.А. |