МКС 91.100.10

Изменение № 1 ГОСТ 24640—91 Добавки для цементов. Классификация

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от                            )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                                       [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Из титула стандарта удалить изображение герба СССР и весь текст до строки «Дата введения ……….».

Вставить новый титул стандарта в виде:

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Добавки для цементов

Классификация

Additions for cements. Classification

Первый абзац стандарта после строки «Дата введения ………» исключить. Вместо него вставить следующий текст:

«1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды добавок, применяемых при изготовлении цемента, и устанавливает их классификацию.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 310.2—76 Цементы. Методы определения тонкости помола

ГОСТ 310.3—76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4—81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 310.5—85 Цементы. Метод определения тепловыделения

ГОСТ 310.6—85 Цементы. Метод определения водоотделения

ГОСТ 965—89 Портландцементы белые. Технические условия

ГОСТ 30515 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 30744—2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30515, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 критерий эффективности добавки: Величина показателя (или показателей) основного эффекта действия, характеризующей эффективность добавки.

3.2 оптимальная дозировка добавки: Дозировка добавки, позволяющая получать технологический эффект без снижения (или с допустимым уровнем снижения) других показателей качества цемента.

3.3 стандартная прочность: Прочность на сжатие образцов из стандартного цементного раствора, изготовленных и испытанных в стандартных условиях в максимальные сроки, установленные нормативным документом».

Изменить нумерацию последующих разделов.

В раздел 2 «Добавки  компоненты вещественного состава» перед п. 2.1 добавить: «2.1 «Добавки-компоненты вещественного состава по содержанию в цементе подразделяют на:

- основные;

- вспомогательные»

Изменить нумерацию последующих пунктов.

После перечисления в п.3.3 добавить: «Основные эффекты действия добавок представлены в приложении А.

Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение А

(справочное)

Основной эффект воздействия и критерий эффективности добавки

Таблица А.1

| Вид добавки | Основной эффект воздействия и критерий эффективности добавки | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Компоненты вещественного состава | Снижение доли клинкера в цементе по сравнению с исходной, %: - до 5 включительно – вспомогательные; - 6 и выше – основные | Стандарты на цементы, методы испытаний цементов и добавок |
| Технологические | Интенсификация процесса помола цемента. Сокращение продолжительности помола цемента до заданной дисперсности не менее чем на 10 % | ГОСТ 310.2 ГОСТ 30744 |
| Регуляторы сроков схватывания | Ускорение или замедление схватывания цементов. Изменение сроков схватывания цемента не менее, чем на 30 % по сравнению с бездобавочным | ГОСТ 310.3 ГОСТ 30744 |
| Ускорители твердения | Повышение прочности цементов в ранние сроки твердения не менее чем на 10 % в возрасте 1, 2 или 3 сут | ГОСТ 310.4 ГОСТ 30744 |
| Повышающие прочность | Повышение марочной прочности цементов класса прочности (марки): - 52,5 (500, 550, 600) -–не менее 7 %; - 42,5 (400) – не менее 10 %; - 32,5 (300) – не менее 15 % | ГОСТ 310.4 ГОСТ 30744 |
| Пластификаторы | Снижение нормальной густоты цемента не менее чем на 3 % | ГОСТ 310.4 ГОСТ 30744 |
| Водоудерживающие | Уменьшение водоотделения цементов не менее 10 отн.% | ГОСТ 310.6 |
| Гидрофобизующие | Повышение сохранности цемента, увеличение времени всасывания капли воды, нанесенной на поверхность цемента | ― |

Окончание таблицы А.1

| Вид добавки | Основной эффект воздействия и критерий эффективности добавки | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Регулирующие объемные (линейные) деформации цементного камня | Снижение усадки, расширение цементного камня в заданных пределах при его твердении. Изменение линейных деформаций не менее 50 отн.%. | Любой метод измерения линейных деформаций с точностью 0,1 мм/м |
| Регулирующие тепловыделение | Снижение или повышение тепловыделения при твердении цементов в течение 7 сут не менее 10 отн.% | ГОСТ 310.5 |
| Улучшающие декоративные свойства цементов | Улучшение цвета, повышение сортности цемента путем повышения его белизны | ГОСТ 965 |
| Регулирующие плотность цементного теста | Повышение или снижение плотности цементного раствора в необходимых пределах | ― |
| Регулирующие тампонажно-технические свойства цементов | Обеспечение необходимых тампонажно-технических свойств в соответствии с нормативной документацией | ― |

| Руководитель направления по техническому регулированию и стандартизации Ассоциации «НИИ ПСМ» |  | Е.Н.Фадеева |
| --- | --- | --- |