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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Лесэксперт» (ООО «Лесэксперт»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от	№	)
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	




4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 24294:2021 «Лесоматериалы. Круглые лесоматериалы и пиломатериалы. Словарь» («Timber — Round and sawn timber — Vocabulary», NEQ) и стандарта EN 844:2019 «Круглые лесоматериалы и пиломатериалы. Терминология» («Round and sawn timber – Terminology» (NEQ).
5 ВЗАМЕН ГОСТ 32714–2014
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»









Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Введение

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения понятий, относящихся к свойствам и характеристикам древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов. 
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, синонимы — курсивом.
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	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Термины и определения
Timber. Terms and definitions


Дата введения – 202 – –
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в лесной и деревообрабатывающей отраслях промышленности для свойств и характеристик древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов.
2 Термины и определения
[bookmark: _Hlk234076988]Основные термины
	1 древесина: Твердое лигноцеллюлозное вещество между сердцевиной и корой дерева или кустарника.
	wood

	2 дерево: Многолетнее растение, имеющее главный ствол, несущий крону.
	tree

	3 кустарник: Многолетние древесные растения, не имеющие главного ствола.
	brushwood, scrub

	4 ствол: Часть дерева над землей, кроме сучьев, ветвей и имеющихся на них хвои или листьев.
	stem

	5 крона: Верхняя часть дерева с сучьями, ветвями, хвоей/листьями (может включать в себя часть ствола).
	crown

	6 начало кроны: Часть ствола, где начинают расти нижние ветви кроны.
	spring of the crown

	7 сучья: Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева.
	branches

	8 ветви; ветки: Отходящие от ствола или сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева.
	twigs, branch

	9 листья: Вегетативные придатки ветвей.
	leaves

	10 хвоя: Листья хвойных деревьев и кустарников.
	needle

	11 сердцевина: Зона внутри первого годичного слоя (кольца роста) ствола дерева, состоящая из мягких тканей.
	pith

	12 кора: Наружная часть ствола дерева, сучьев и ветвей, покрывающая древесину.
	bark

	13 пень: Корневая система и часть ствола, оставшиеся в земле и над ее поверхностью после валки дерева.
	stump

	14 корневая система; корень: Осевой подземный вегетативный орган дерева, обеспечивающий закрепление в почве, поглощение и проведение растворенных в воде минеральных веществ к стволу, сучьям, ветвям и листьям или хвое.
	root

	15 валка: Отделение ствола дерева от прикорневой части и приземление в заданном направлении.
	felling

	16 вырванное с корнем дерево, (нрк. выворотень): Поваленное ветром или вывернутое механически дерево, с сохранившимся корневым щитом.
	uprooted tree

	17 корневой щит: Пень и остатки корневой системы у поваленного дерева, вырванного с корнем.
	root ball

	Анатомическое строение древесины
	

	18 волокно: Длинная узкая клетка или группа клеток, из которых состоит древесина.
	fibre, fiber

	19 заболонь: Древесина, расположенная между камбием и ядром.
	sapwood

	20 камбий: Слой клеток, расположенный между древесной частью дерева и лубом, который при делении образует клетки луба в наружном направлении и клетки древесины во внутреннем.
	cambium

	21 луб: Внутренний слой коры, прилегающий к камбию.
	bast

	22 ядро: Внутренняя зона древесины, которая в живом дереве не содержит живых клеток и не проводит питательные вещества.
	heartwood

	23 ложное ядро: Внутренняя зона древесины, которая имеет неестественный цвет, часто у древесных пород, у которых нет ярко выраженного цветового контраста между ядром и заболонью.
	false heartwood

	24 двойная сердцевина: Наличие на торце круглых лесоматериалов или пиломатериалов двух сердцевин с независимыми системами колец роста, окруженными одной периферийной системой, обусловленной раздвоением ствола.
	double pith

	25 кольцо роста; слой роста: Слой древесины, образовавшийся за один вегетационный период.
	growth ring

	26 годичное кольцо; годичный слой: Кольцо роста, соответствующее годовому периоду.
	annual ring

	27 ранняя древесина: Часть кольца роста, которая формируется на ранней стадии вегетационного периода.
	early wood

	28 поздняя древесина: Часть кольца роста, которая формируется на поздней стадии вегетационного периода.
	late wood

	29 показатель прироста: Среднее число колец роста на единицу определенного расстояния.
	rate of growth

	30 текстура; фактура: Визуальная и тактильная характеристика древесины, определяемая ее анатомическим строением, шириной и формой колец роста.
	texture

	31 хрупкое ядро; хрупкая сердцевина: Древесина, характеризующаяся аномальной хрупкостью, обычно расположенная в ядре.
	brittleheart

	32 сухобокость: Внешняя часть круглых лесоматериалов или ствола состоящая из мертвой ткани.
	dry side

	33 закрытая прорость: Продольный шрам, образовавшийся в растущем дереве и проявляющийся в виде буквы «Т» на поперечном сечении круглых лесоматериалов или пиломатериалов.
	T-disease

	34 направление волокон; расположение волокон: Основное направление или физическое расположение волокон в древесине.
	grain

	35 луч; сердцевинный луч; медуллярный луч: Группа клеток в виде ленты, ориентированной радиально относительно колец роста.
	ray, medullary ray, wood ray

	36 сосуд: Поперечное сечение влагопроводящей клетки, видимое на торцовой поверхности древесины.
	pore

	37 муар: Волнистая свилеватость, проявляющееся на поверхности распила в виде упорядоченных, близко расположенных, поперечных полос.
	fiddle back grain

	38 реактивная древесина: Древесина с особыми анатомическими характеристиками, которая обычно образуется в наклонившихся или искривленных частях стволов, когда дерево пытается вернуть вертикальное положение после отклонения.
	reaction wood

	39 креневая древесина; крень: Реактивная древесина, обычно образующаяся в нижней части наклоненных или изогнутых стволов хвойных деревьев.
	compression wood

	40 тяговая древесина: Древесина, образующаяся обычно в верхней части наклоненных или изогнутых стволов лиственных деревьев.
	tension wood

	41 разрушение при сжатии; порок сжатия: Разрыв волокон поперек их направления в результате чрезмерного продольного или торцового сжатия или изгиба.
	compression failure

	Лесоматериалы. Общие термины
	

	42 сучок: Часть ветви, заключенная в древесине.
	knot

	43 здоровый сучок: Сучок без признаков гнили.
	sound knot

	44 гнилой сучок: Сучок, пораженный гнилью.
	unsound knot

	45 внутренняя заболонь: Наличие в ядре полного или неполного кольца роста, имеющего цвет и свойства заболони.
	included sapwood

	46 кармашек: Полость между годичными слоями (кольцами роста), которая образуется во время роста дерева.
	pocket

	47 прорость: Кора, частично или полностью вросшая в древесину кармашка.
	bark pocket

	48 смоляной кармашек: Линзообразная полость в древесине, содержащая или содержавшая смолу.
	resin pocket

	49 спиральный наклон волокон: Направление волокон, следующее по спирали вокруг сердцевины.
	spiral grain

	50 свилеватость: Извилистое или беспорядочное направление волокон.
	curly grain

	51 волнистая свилеватость: Направление волокон в форме упорядоченных волн или завихрений.
	wavy grain

	52 путаная свилеватость: Направление волокон, при котором клетки смежных периодов роста имеют наклон в противоположных направлениях, отличных от направления оси дерева.
	interlocked grain

	53 грубая текстура; грубая фактура: Текстура с относительно большими клетками или широкими неравномерными кольцами роста или их сочетанием.
	coarse texture

	54 умеренно тонкая текстура; умеренно тонкая фактура: Текстура с клетками средних размеров или умеренно широкими равномерными кольцами роста или их сочетанием.
	moderately fine texture

	55 тонкая текстура, тонкая фактура: Текстура с относительно мелкими клетками или относительно узкими равномерными кольцами роста или их сочетанием.
	fine texture

	56 трещина: Продольное разделение волокон.
	fissure, shake

	57 торцовая трещина: Трещина, выходящая на торец.
	end shake

	58 метиковая трещина: Радиальная трещина, идущая от сердцевины через кольца роста к боковой поверхности.
	heart shake

	59 отлупная трещина; кольцевая трещина: Трещина, идущая вдоль кольца роста.
	ring shake

	60 морозная трещина: Радиальная трещина, вызванная воздействием мороза на стоящее дерево, идущая от заболони к сердцевине в продольном направлении.
	frost crack

	61 трещина усушки: Короткая, узкая и неглубокая трещина.
	check

	62 мутовка: Участок ствола, где несколько сучьев или ветвей расположены приблизительно в одной плоскости поперечного сечения.
	branch whorl

	63 фактический размер; действительный размер: Размер лесоматериалов в момент измерения.
	actual size

	Круглые лесоматериалы
	

	64 круглые лесоматериалы, КЛМ: Хлысты и бревна, полученные путем поперечного деления ствола поваленного дерева.
	round timber 

	65 хлыст; деловая часть ствола: Ствол дерева без вершины.
	trunk, tree-length

	66 долготье: Хлыст или часть хлыста с длиной, кратной длине получаемых сортиментов, с припуском на раскряжевку.
	long pole

	67 раскряжевка; поперечный раскрой: Поперечное деление лесоматериалов под прямым углом к продольной оси ствола.
	bucking

	68 метка (поперечного раскроя): Место на боковой поверхности, где планируется поперечное деление круглых лесоматериалов.
	cross-cut point

	69 условная метка (поперечного раскроя): Визуальная метка поперечного раскроя, определенная с целью сортировки круглых лесоматериалов.
	theoretical cross-cut point

	70 поперечное сечение: Сечение под прямым углом к продольной оси лесоматериалов.
	cross-section

	71 припуск на поперечную распиловку: Дополнительное расстояние к номинальной длине для компенсации потери длины при поперечном делении лесоматериалов.
	cross-cut allowance

	72 скос пропила: Отклонение перпендикулярности (наклон) плоскости торца от продольной оси бревна.
	butt trimming

	73 оторцовка; торцовка: Обработка (опиливание, поперечное деление) лесоматериалов для получения торца, перпендикулярного к продольной оси ствола.
	off-cutting, trimming

	74 торец: Плоскость поперечного сечения, перпендикулярная продольной оси лесоматериалов.
	butt end, end grain

	75 верхний торец: Торец, который в стволе дерева находился ближе к вершине.
	top end

	76 нижний торец: Торец, который в стволе дерева находился ближе к корню.
	bottom end

	77 комлевой торец: Нижний торец комлевого бревна.
	butt log bottom end

	78 бревно: Часть ствола дерева определенной длины, полученная при раскряжевке.
	log

	79 комлевое бревно: Бревно, заготовленное из нижней части ствола дерева.
	butt log

	80 вершинное бревно: Бревно, заготовленное из верхней части ствола дерева.
	top end log

	81 срединное бревно: Бревно, заготовленное из части ствола дерева, расположенной между комлевым и вершинным бревнами.
	middle log

	82 круглое бревно: Бревно, имеющее на обоих торцах поперечное сечение в виде правильного круга
	cylindrical log, perfect round log

	83 сортименты; сортимент: Круглые лесоматериалы установленного назначения.
	roundwood log

	84 бревно специального назначения: Круглые лесоматериалы определенной длины и диаметра, для конкретного целевого использования.
	special assortment log

	85 пиловочник: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства пиломатериалов.
	sawlog

	86 фанерный кряж; фанерное бревно: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства лущеного или строганого шпона.
	veneer log

	87 фанерный чурак: Отрезок фанерного кряжа длиной равной ширине листа шпона с припуском на оторцовку.
	plywood chunk

	88 спичечный кряж: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства спичек.
	match log

	89 строительные бревна: Бревна, используемые в строительстве без продольной распиловки или фрезерования.
	construction log

	90 подтоварник: Тонкомерные строительные бревна для вспомогательных и временных построек.
	rickers

	91 бревна для столбов; столб; опора: Круглые лесоматериалы, предназначенные для использования в вертикальном положении.
	pole

	92 рудничная стойка: Круглые лесоматериалы, используемые для крепления горных выработок.
	pit prop

	93 кол: Круглые лесоматериалы небольшого диаметра, обычно заостренные с одного торца.
	stake

	94 шпальное бревно: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства шпал и переводных брусьев рельсовых путей.
	sleeper block

	95 шпалы: Пиломатериалы установленной формы и размеров, применяемые в качестве опор для рельсов железнодорожных путей.
	sleeper

	96 балансы: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства целлюлозы, древесной массы или древесных плит.
	pulpwood

	97 топливная древесина; дрова: Древесное топливо, в котором сохранены природная физическая структура и химический состав древесины.
	energy wood, fuelwood

	98 лесоматериалы: Круглые лесоматериалы и продукция их обработки, сохранившая природную физическую структуру и химический состав древесины.
	timber

	99 порода: Ботаническая категория, классифицирующая группу различных деревьев со значительным уровнем генетического сходства.
	species

	100 группа пород: Совокупность двух или более древесных пород или несколько совокупностей одного и того же вида, объединенных в одну товарную группу на основании схожих свойств, с использованием критериев для предполагаемого конечного использования.
	species group

	101 древесина лиственных пород; лиственная древесина: Древесина деревьев ботанического класса покрытосеменные, подкласса двудольные.
	hardwood

	102 древесина хвойных пород; хвойная древесина: Древесина деревьев ботанического класса голосеменные, подкласса хвойные.
	softwood

	103 обработка: Операция или сочетание операций (за исключением валки) при которых меняется форма лесоматериалов без изменения физической структуры и химического состава древесины.
	processing

	104 переработка: Операция или сочетание операций, при которых изменяется химический состав и физическая структура древесины.
	reprocessing

	105 окорка: Удаление коры с деревьев или круглых лесоматериалов 
	debarking

	106 грубая окорка: Частичное удаление коры.
	rough debarking 

	107 пачковая окорка: Одновременная окорка пачки (партии) круглых лесоматериалов.
	bundle debarking

	108 поштучная окорка: Окорка отдельных круглых лесоматериалов.
	piece-by-piece debarking

	109 пятнистая окорка: Грубая окорка, в результате которой образуются пятна или участки оставшейся коры на поверхности круглых лесоматериалов.
	patch debarking

	110 чистая окорка: Полное удаление коры и любых остатков древесины ветвей и сучьев.
	clean debarking

	111 кольцевая окорка; кольцевая обрезка коры; кольцевание: Удаление узкой полосы коры по окружности ствола живого дерева с целью ослабить его или привести к гибели.
	ring barking

	112 обрезка: Удаление здоровых или сухих ветвей, сучьев или многочисленных побегов у деревьев на корню.
	pruning

	113 бессучковые лесоматериалы: Лесоматериалы, полученные из ствола дерева, у которого нижние сучья были удалены (обрезаны) или отмерли на определенном этапе роста.
	pruned timber

	114 беззаболонные круглые лесоматериалы: Круглые лесоматериалы с полностью удаленной заболонью.
	de-sapped round timber

	115 сортировка: Разделение или группирование лесоматериалов по назначению, породам, внешнему виду, механическим или рабочим характеристикам, размерам или их комбинациям.
	grading

	116 особенность; признак: Физические, морфологические характеристики или характер роста лесоматериалов, которые могут повлиять на их дальнейшее использование.
	feature

	117 порок: Особенность древесины, возникшая в растущем дереве, ухудшающая ее свойства и ограничивающая возможности применения лесоматериалов.
	flaw

	118 дефект: Повреждение, снижающее качество древесины, возникшее после валки.
	defect

	119 инородное тело: Наличие в древесине объектов неорганического происхождения.
	foreign body

	120 закомелистость: Утолщение нижней части ствола (комлевого торца).
	butt swelling

	121 ребристая закомелистость: Ребристое утолщение нижней части ствола.
	buttress

	122 граница: Участок ствола, на котором имеется заметное уменьшение диаметра.
	stop

	123 открытый сучок: Сучок, видимый на боковой поверхности круглых лесоматериалов.
	uncovered knot

	124 заросший сучок: Сучок, не видимый на боковой поверхности круглых лесоматериалов.
	covered knot

	125 след сучка: Участок на боковой поверхности круглых лесоматериалов, вокруг сучка, где ветвь, связанная с ней выпуклость и кора срезаны заподлицо.
	knot surround

	126 стволовой побег; водяной побег: Побочная ветка или след от нее, видимые на боковой поверхности ствола.
	epicormic shoot

	127 каповая древесина; кап: Утолщение (нарост) на боковой поверхности круглых лесоматериалов с путаным расположением волокон.
	burl

	128 вздутие: Выпуклость на боковой поверхности круглых лесоматериалов.
	buckle

	129 роза: Концентрические складки коры на круглых лесоматериалах, указывающие на наличие особенности, обычно – сучка.
	rose

	130 бровка: След на боковой поверхности круглых лесоматериалов лиственных пород в виде тонкой дуги, сформированной как часть овальной кривой, которая указывает на наличие внутренней особенности, обычно – сучка.
	moustache

	131 сувель: Большой древесный нарост у круглых лесоматериалов со свилеватостью, создающей характерный рисунок при распиловке.
	burr

	132 сложная метиковая трещина; лучевая трещина: Две или более метиковых трещин.
	star shake

	133 боковая трещина: Трещина, выходящая на боковую поверхность круглых лесоматериалов.
	crack

	134 сквозная трещина: Трещина на торце, дважды выходящая на боковую поверхность круглых лесоматериалов.
	traversing crack

	135 трещина от удара молнии: Боковая трещина, вызванная ударом молнии в стоящее дерево.
	lightning shake

	136 трещина от валки: Трещина, образовавшаяся при валке на комлевом торце круглых лесоматериалов.
	felling shake

	137 кривизна: Отклонение продольной оси круглых лесоматериалов от прямой линии.
	sweep

	138 простая кривизна: Кривизна, характеризующаяся только одним изгибом.
	simple sweep

	139 сложная кривизна: Кривизна, характеризующаяся двумя или более изгибами в одной или нескольких плоскостях.
	multiple sweep

	140 местная кривизна: Кривизна, возникшая из-за повреждения вершины дерева.
	local sweep

	141 овальность: Характеристика поперечного сечения круглых лесоматериалов, при котором имеется значительная разница между наибольшим и наименьшим диаметрами.
	ovality

	142 сбег: Постепенное уменьшение диаметра ствола по его высоте или круглых лесоматериалов по длине.
	taper

	143 коэффициент сбега: Величина уменьшения диаметра ствола по его высоте или круглых лесоматериалов по длине.
	taper coefficient

	144 смещенная сердцевина: Сердцевина у круглых лесоматериалов, расположенная на значительном расстоянии от геометрического центра поперечного сечения.
	eccentric pith

	145 ребристость: Продольные углубления, гребни или их комбинация на поверхности круглых лесоматериалов.
	fluting

	146 карра: Надрез на стволе живого дерева для добычи смолы (живицы).
	tapping cut

	147 подпил: Клиновидный пропил, видимый на нижнем торце круглых лесоматериалов, сделанный у основания ствола для задания направления валки.
	undercut

	148 вырыв: Рваное углубление на торце круглых лесоматериалов, возникшее при валке или поперечной распиловке.
	shear

	149 обугленность: Древесина, частично обгоревшая в результате удара молнии или пожара.
	carbonized wood

	150 шрам: Поверхностная рана боковой поверхности круглых лесоматериалов, которая полностью или частично заросла при росте дерева.
	scar

	151 повреждение животными: Повреждение ствола животными.
	animal damage

	152 повреждение птицами: Участок с деформированными волокнами, возникший в результате клевания птицами клеток живого дерева.
	bird peck

	153 обдир коры: Повреждение коры деревьев при заготовке или животными.
	bark stripping damage

	154 повреждение коры: Повреждение коры животными или вследствие механического, теплового или химического воздействия.
	peeling damage

	155 бугристость: Серия кольцеобразных утолщений, перпендикулярных продольной оси у круглых лесоматериалов, обусловленных наличием волнистой свилеватости.
	hump

	156 гусеничная текстура: Серия мелких продольных линзовидных углублений, расположенных рядами разного размера на боковой поверхности круглых лесоматериалов.
	caterpillar grain

	157 причудливая текстура: Небольшие продольные углубления в форме ячменных зерен на боковой поверхности круглых лесоматериалов, обычно скрытые под корой.
	blister grain

	158 толстая полоса: Аномально темная зона ядра у некоторых тропических древесных пород, связанная с более высокой плотностью и особенностями анатомического строения.
	thick streak

	159 хрупкое ядро: Дефектная сердцевина у круглых лесоматериалов, отличающаяся повышенной хрупкостью, которая встречается у некоторых тропических лиственных древесных пород.
	brittle heart

	160 объем (бревна): Показатель количества древесины КЛМ, выраженный в кубических метрах.
	volume

	161 поштучный метод определения объема: Метод определения плотного объема КЛМ, основанный на измерении фактических (действительных) размеров каждого бревна или хлыста.
	piece-by-piece measurement of volume

	162 диаметр: Длина перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касательными к боковой поверхности бревна (хлыста) с противоположных сторон, измеренная в направлении, перпендикулярном к продольной оси.
	diameter

	163 верхний диаметр: Диаметр верхнего торца.
	top diameter

	164 нижний диаметр: Диаметр нижнего торца.
	butt diameter, large diameter

	165 срединный диаметр: Диаметр на середине длины бревна.
	mid diameter

	166 с корой: Термин, используемый совместно с другими терминами, указывающий на проведение измерений с учетом объема коры.
	over bark

	167 без коры: Термин, используемый совместно с другими терминами, указывающий на проведение измерений без учета объема коры.
	under bark, inside bark

	168 поправочный коэффициент на кору: Коэффициент пересчета объема круглых лесоматериалов, измеренных с корой, в соответствующий объем без коры.
	bark allowance

	169 длина: Наименьшее расстояние между торцами.
	length

	170 номинальная длина: Установленная длина круглых лесоматериалов, являющаяся точкой начала отсчета припуска на поперечную распиловку и допускаемого предельного отклонения.
	nominal length

	171 полный размер: Результат измерения без учета дробной части единицы измерения.
	full dimension

	172 геометрический метод определения объема (штабеля): Метод определения совокупного объема бревен, уложенных в штабель фиксированной формы, с пересчетом складочного объема в плотный объем.
	geometric measurement of piled volume

	173 штабель: Совокупность круглых лесоматериалов, уложенных в ряд или несколько параллельных рядов.
	pile, stack

	174 штабелевка: Укладка лесоматериалов в штабель.
	piling, stacking

	175 разнокомелица: Штабелевка (формирование) партии (штабеля, пачки, пакета, плота) круглых лесоматериалов с чередованием нижних и верхних торцов.
	butt to top stacking

	176 складочный объем: Объем штабеля круглых лесоматериалов, определяемый по его габаритным размерам, включая пустоты.
	piled volume

	177 плотный объем: Количественный показатель, равный объему древесины, определенному по фактическим (действительным) размерам лесоматериалов.
	solid volume

	178 коэффициент полнодревесности: Отношение объема древесины бревен штабеля к его складочному объему.
	full-wood ratio

	179 весовой метод определения объема: Метод определения объема, основанный на взвешивании круглых лесоматериалов с последующим пересчетом массы в плотный объем.
	mass measurement of volume

	180 весовая мера: Показатель количества круглых лесоматериалов, основанный на их массе.
	weight measure

	181 гидростатический метод определения объема: Метод определения плотного объема, основанный на измерении объема или массы воды, вытесненной при полном погружении круглых лесоматериалов.
	hydrostatic measurement of volume

	182 фотографический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов основанный на расчете размеров и коэффициента полнодревесности на основании фотографического изображения торца штабеля и учета длины.
	photographic determination of volume

	183 электронно-оптический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов с помощью электронных оптических (сканирующих) устройств.
	electro-optical determination of volume

	Пиломатериалы
	

	184 пиломатериалы: Продукция из цельной древесины, полученная путем продольного пиления или фрезерования лесоматериалов, имеющая две или более параллельные плоскости (пласти).
	sawn timber

	185 черновые пиломатериалы: Пиломатериалы без дополнительной обработки.
	rough sawn timber

	186 необрезные пиломатериалы: Пиломатериалы с параллельными пластями, с непропиленными или частично пропиленными кромками.
	unedged timber

	187 связка; буль: Совокупность необрезных пиломатериалов (без горбыля), полученных последовательным продольным пилением из одного бревна и собранных в исходную форму бревна.
	boule

	188 пиломатериалы обрезанные по сбегу: Обрезные пиломатериалы, с кромками, обработанными параллельно боковой поверхности бревна.
	taper-edged timber

	189 обрезные пиломатериалы: Пиломатериалы прямоугольного поперечного сечения.
	square-edged timber

	190 калиброванные сырые пиломатериалы: Сырые пиломатериалы, произведенные с допусками, меньшими чем у черновых пиломатериалов.
	regularized green timber

	191 калиброванные сухие пиломатериалы: Пиломатериалы, высушенные до эксплуатационной влажности, и обработанные до заданного размера с учетом установленных допускаемых отклонений.
	regularized dried timber

	192 готовые пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, произведенные с установленными допускаемыми отклонениями размеров.
	prepared timber, blank

	193 строганые пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, у которых как минимум одна пласть по всей длине и ширине обработана до гладкой поверхности.
	planed timber

	194 профилированные пиломатериалы; профильные пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, обработанные для придания им определенного (не прямоугольного) поперечного сечения.
	profiled timber

	195 балка: Пиломатериалы прямоугольного поперечного сечения шириной не менее 120 мм и толщиной не менее  80 мм.
	baulk

	196 брус: Пиломатериалы квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной и шириной не менее  100 мм.
	cant, squared beam, squared timber

	197 окантованное бревно: Бревно продольно обработанное как минимум с одной стороны.
	balk

	198 двухкантный брус: Бревно продольно обработанное с двух противоположных сторон.
	two-edge cant

	199 трехактный брус: Бревно с тремя продольно обработанными поверхностями.
	three-edge cant

	200 брусок: Пиломатериалы прямоугольного сечения с толщиной менее 100 мм и шириной не более двойной толщины.
	bar, scantling

	201 доска: Пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной не менее двойной толщины.
	board

	202 планка; рейка: Обрезные пиломатериалы в виде тонких и узких полос с малым поперечным сечением.
	lath

	203 оцилиндрованное бревно: Круглые лесоматериалы, обработанные для придания им цилиндрической или конической формы.
	regularized round timber

	204 тангенциальный распил; тангентальный распил: Лесоматериалы распиленные приблизительно параллельно кольцам роста так, что все или некоторые кольца роста образуют угол менее 45° к любой из пластей.
	flat grain

	205 радиальный распил: Лесоматериалы, распиленные приблизительно под прямым углом к кольцам роста так, что они образуют угол не менее 45° к любой из пластей.
	vertical grain, edge grain, rift grain

	206 смешанный распил: Смесь пиломатериалов радиальной и тангентальной распиловки.
	mixed grain

	207 пиломатериалы тангенциальной распиловки: Пиломатериалы у которых пласть параллельна или почти параллельна годичным кольцам (кольцам роста) или перпендикулярна или почти перпендикулярна сердцевинным лучам.
	plain sawn timber, flat-grain sawn timber

	208 пиломатериалы радиальной распиловки: Пиломатериалы у которых пласть перпендикулярна или почти перпендикулярна годичным кольцам (кольцам роста) или параллельна или почти параллельна сердцевинным лучам.
	quarter sawn timber

	209 пиломатериалы полностью радиальной распиловки: Пиломатериалы, у которых угол между годичными кольцам (кольцам роста) и пластью составляет не менее 80° или угол между сердцевинными лучами и пластью составляет не более 10°.
	fully quarter sawn timber

	210 обзол: Видимая боковая поверхность ствола (с корой или без коры) на пласти или на кромке пиломатериалов.
	wane

	211 горбыль: Продольный срез внешней части бревна, полученный при первом распиле, у которого одна сторона имеет пропиленную поверхность, а другая является боковой поверхностью ствола.
	slab

	212 дощатый горбыль: Горбыль с частично пропиленной наружной поверхностью.
	board slab

	213 мшистость: Состояние поверхности пиломатериалов при котором волокна задраны.
	mossiness

	214 волнистость: Волнообразная неровность на поверхности пиломатериалов, вызванная дефектом распиловки.
	snaking 

	215 прямоугольный торец: Торец с плоской поверхностью, расположенной под прямым углом к продольной оси лесоматериалов.
	squared end

	216 покоробленность: Искривление лесоматериалов, возникающее при обработке, сушке, хранении или их сочетании.
	warp

	217 пласть: Любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериалов или любая продольная поверхность пиломатериалов квадратного поперечного сечения.
	face

	218 наружная пласть: Пласть, более удаленная от сердцевины, а также обе пласти сердцевинной доски.
	outside face

	219 внутренняя пласть: Пласть, расположенная ближе к сердцевине.
	inside face

	220 лучшая пласть: Пласть более высокого качества (по определенным правилам сортировки).
	better face

	221 худшая пласть: Пласть более низкого качества (по определенным правилам сортировки).
	worse face

	222 кромка: Любая из противоположных продольных узких поверхностей обрезных пиломатериалов.
	edge

	223 ребро: Линия пересечения пласти и кромки или двух пластей (у пиломатериалов квадратного сечения).
	arris

	224 ребро с обзолом; обзольное ребро: Ребро, содержащее обзол в одном или нескольких местах.
	waney arris

	225 острое ребро: Ребро, с прямым углом между пластью и кромкой (или между пластями) по всей длине лесоматериала (без обзола).
	sharp arris

	226 закругленное ребро: Ребро с закругленную поверхностью.
	eased arris

	227 вершинный излом: Искривление волокон, вызванное повреждением верхушки растущего дерева.
	top rupture, broken tree-tops

	228 направление волокон: Ориентация (физическое расположение) волокон в древесине.
	grain

	229 наклон волокон: Отклонение направления волокон от продольной оси лесоматериалов.
	slope of grain

	230 наклон волокон диагональный; косослой: Отклонение направления волокон от линии, параллельной кромке по толщине.
	diagonal grain

	231 открытая сердцевина: Сердцевина, видимая (частично или по всей длине) на любой пласти или кромке.
	exposed pith

	232 скрытая сердцевина: Сердцевина, видимая на торце, но не выходящая на пласть или кромку.
	boxed heart

	233 бессердцевинные: Пиломатериалы, у которых отсутствует сердцевина.
	free of heart centre

	234 дефект распиловки: Неровность поверхности пиломатериалов, возникшая при пилении.
	sawing defect

	235 риски: Периодически повторяющиеся следы на поверхности пиломатериала, оставленные режущими инструментами.
	tooth marks

	236 задранные волокна; защепистость: Разрыв волокон (разрушение древесины) ниже уровня поверхности обработки, вызванное обрабатывающим инструментом.
	chipped grain

	237 вырванные волокна: Состояние поверхности пиломатериалов при котором волокна вырваны.
	torn grain

	238 щепа: Частицы древесины малых размеров, получаемые в процессе измельчения.
	chips

	239 опилки: Мелкие частицы древесины, образующиеся в процессе пиления.
	sawdust

	240 сердцевинная доска: Доска, содержащая сердцевину.
	heart plank

	241 боковая доска: Доска, полученная из внешней стороны ствола.
	side board

	242 продольная покоробленность по пласти: Покоробленность по длине, в плоскости, перпендикулярной пласти.
	bow

	243 простая продольная покоробленность по пласти: Продольная покоробленность по пласти с одним изгибом.
	simple bow

	244 сложная продольная покоробленность по пласти: Продольная покоробленность с двумя или более изгибами в различных направлениях.
	complex bow

	245 продольная покоробленность по кромке: Покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной кромке.
	spring

	246 простая продольная покоробленность по кромке: Продольная покоробленность по кромке с одним изгибом.
	simple spring

	247 сложная продольная покоробленность по кромке: Продольная покоробленность по кромке с двумя или более изгибами в различных направлениях.
	compound spring

	248 поперечная покоробленность: Покоробленность по ширине пласти.
	cup

	249 крыловатость: Покоробленность в виде продольного спирального искривления.
	twist

	250 ворсистость: Состояние поверхности пиломатериалов, при котором искривление волокон приводит к отслаиванию концов волокон при обработке.
	raised grain

	251 клееные пиломатериалы: Пиломатериалы, состоящие из нескольких склеенных вместе пиломатериалов с приблизительно параллельными волокнами.
	glued laminated timber

	252 массивная древесная плита: Плита, состоящая из пиломатериалов одинаковой толщины, склеенных вместе по кромкам, а для многослойной - и по пластям.
	solid wood panel

	253 пиломатериалы с зубчатым соединением: Пиломатериалы, состоящие не менее чем из двух или более склеенных отрезков одинакового сечения, соединенных концами с клиновидно вырезанными на торцах шипами.
	finger jointed timber

	254 скрытая поверхность: Поверхность пиломатериала, которая после установки в конечную продукцию полностью скрыта другими деталями.
	concealed surface

	255 соединение внахлестку: Соединение по длине, при котором клиновидные торцы пиломатериалов склеиваются между собой образуя единое целое.
	scarf joint

	256 толщина: Расстояние между пластями пиломатериалов в определенном для измерения месте.
	thickness

	257 ширина: Расстояние между кромками пиломатериалов в определенном для измерения месте.
	width

	258 наименьшая ширина: Ширина необрезных пиломатериалов, измеренная в самом узком месте узкой пласти.
	narrowest width

	259 номинальный размер: Установленный размер для пиломатериалов определенной влажности.
	nominal dimension

	260 распиловочный размер: Размер пиломатериала с припуском на погрешности обработки и усушку.
	setting size

	261 специальная партия; размерные пиломатериалы: Партия пиломатериалов, распиленных по заданным размерам для определенного назначения.
	dimension stock

	262 заданный размер: Размер пиломатериалов после обработки, установленный для определенной влажности.
	target size

	263 предельное отклонение: Комбинация верхнего и нижнего предельных отклонений.
	permitted deviation

	264 верхнее предельное отклонение: Разница между верхним допускаемым размером и соответствующим заданным размером.
	upper permitted deviation

	265 нижнее предельное отклонение: Разница между нижним допускаемым размером и соответствующим заданным размером.
	lower permitted deviation

	266 допуск: Алгебраическая разница между верхним предельным отклонением и нижним предельным отклонением.
	tolerance

	267 средняя длина: Среднее арифметическое значение длины всех пиломатериалов партии.
	average length

	268 средняя ширина: Среднее арифметическое значение ширины всех пиломатериалов партии.
	average width

	269 полноразмерные пиломатериалы: Пиломатериалы с размерами, включающими допуски на усушку и дальнейшую обработку.
	full sawn

	270 неполноразмерные пиломатериалы: Пиломатериалы, которые на момент измерения имеют размеры меньше установленных.
	bare sawn, undersize, undersized timber

	271 пластевый сучок: Сучок, выходящий на одну или две пласти.
	face knot

	272 кромочный сучок: Сучок, выходящий на одну или две кромки.
	edge knot

	273 ребровый сучок: Сучок, выходящий на ребро.
	arris knot

	274 круглый сучок: Сучок, выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему не превышает 1,5.
	round knot

	275 овальный сучок: Сучок, выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему более 1,5, но не превышает 4.
	oval knot

	276 продолговатый сучок: Сучок, выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему превышает 4.
	spike knot

	277 ребровый продолговатый сучок: Ребровый сучок выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему на пласти превышает 4.
	splay knot

	278 разветвленный сучок: Два ребровых продолговатых сучка или продолговатых сучка, выходящих на одну пласть и берущих начало приблизительно из одной точки.
	branched knot

	279 сквозной сучок: Сучок, выходящий у пиломатериалов на две противоположные стороны.
	traversing knot

	280 одиночный сучок: Сучок, расположенный таким образом, что между соседними сучками обеспечивает полное восстановление нормального расположения волокон.
	single knot

	281 кластер сучков: Два или более сучка, расположенных так, что направление волокон отклоняется вокруг них.
	knot cluster

	282 групповые сучки: Два или более сучка, расположенных так, что наблюдается частичное восстановление нормального расположения волокон между соседними сучками.
	group knots

	283 булавочный сучок; игольчатый сучок: Круглый сучок, овальный сучок, здоровый сучок, сросшийся сучок или частично сросшийся сучок с максимальным размером не более 5 мм.
	pin knot

	284 черный сучок: Сучок, частично или полностью черный, образовавшийся из отмершей ветви и прироста древесины вокруг него.
	black knot

	285 черный булавочный сучок: Черный сучок с максимальным размером не более 5 мм.
	black pin knot

	286 кошачья лапа: Кластер сучков, состоящий из группы близко расположенных булавочных сучков.
	cat's paw

	287 сросшийся сучок: Сучок, который сросся с окружающей древесиной на протяжении большей части или по всему периметру своего поперечного сечения на рассматриваемой поверхности.
	intergrown knot

	288 частично сросшийся сучок: Сучок, который сросся только с частью окружающей древесины.
	partially intergrown knot

	289 несросшийся сучок: Сучок, который сросся с окружающей древесиной на незначительном участке.
	dead knot

	290 сучок с корой: Сучок который не сросся с окружающей древесиной.
	encased knot

	291 выпадающий сучок: Несросшийся сучок, не имеющий прочной связи с окружающей древесиной.
	loose knot

	292 полый сучок; дуплистый сучок: Здоровый сучок, содержащий отверстие диаметром более 6,4 мм (¼'').
	hollow knot

	293 сучок с выпавшей сердцевиной: Здоровый сучок, содержащий отверстие диаметром не более 6,4 мм (¼'').
	pith knot

	294 смолистая древесина; засмолок: Древесина с аномально высоким содержанием смолы.
	resin wood

	295 смоляные полосы: Четко выраженное скопление смолы в клетках древесины, проявляющееся на поверхности в виде прожилок.
	resin streak, pitch streak

	296 полоса камеди: След, похожий на смоляные полосы, часто встречающийся у древесины лиственных пород с высоким содержанием камеди.
	gum mark

	297 закрытый кармашек: Кармашек, который выходит только на одну поверхность.
	closed pocket

	298 открытый кармашек: Кармашек, который выходит на две противоположные поверхности.
	through pocket

	299 пластевая трещина: Трещина, выходящая на пласть и, возможно, на торец.
	face shake

	300 кромочная трещина: Трещина, выходящая на кромку и, возможно, на торец.
	edge shake

	301 сквозная трещина: Трещина, проходящая от одной поверхности до другой на торце.
	split

	302 прямая трещина: Трещина, примерно параллельная ребру.
	straight shake

	303 наклонная трещина: Трещина, проходящая под углом к ребру, выходящая на пласть, или на кромку, или и то и другое.
	oblique shake

	304 поверхностная трещина усушки: Трещина усушки, выходящая одну пласть или кромку.
	surface check

	305 сквозная трещина усушки: Трещина усушки, проходящая от одной поверхности до противоположной или смежной поверхности.
	through check

	306 блестки: Продольные неравномерные полосы или пятна, образованные при продольном перерезании сердцевинных лучей, появляющиеся на пласти пиломатериалов радиальной распиловки.
	silver figure

	307 рисунок: Узор, видимый на поверхности, образованный структурными особенностями древесины.
	figure

	Влажность
	

	308 влажность: Процентное отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе древесины в абсолютно сухом состоянии.
	moisture content

	309 свободная вода; свободная влага: Вода, содержащаяся в полостях клеток и в межклеточных пространствах древесины.
	free water, free moisture

	310 связанная вода; связанная влага: Вода, содержащаяся в стенках клеток древесины.
	bound water, bound moisture

	311 точка насыщения волокон: Влажность древесины, насыщенной связанной водой, без содержания свободной воды.
	fibre saturation point

	312 предел насыщения клеточных стенок: Состояние древесины, при котором стенки клеток полностью насыщены связанной водой, а полости клеток и межклеточные пространства содержат свободную воду.
	fibre cell wall saturation limit

	313 предел гигроскопичности (древесины): Состояние при котором клеточные стенки поглотили максимум связанной воды из окружающего воздуха, а полости клеток не содержат свободной воды.
	wood hygroscopicity limit

	314 конечная влажность: Влажность в конце процесса сушки.
	final moisture content

	315 равновесная влажность: Состояние, при котором влажность древесины остается неизменной при определенных условиях.
	equilibrium moisture content

	316 эксплуатационная влажность: Влажность древесины, соответствующая условиям эксплуатации.
	end use moisture content 

	317 поверхностная влажность: Влажность на поверхности лесоматериалов.
	surface moisture content

	318 внутренняя влажность: Влажность лесоматериалов в центре поперечного сечения
	core moisture content

	319 сушка: Гидротермическая обработка древесины с целью снижения влажности.
	drying, seasoning

	320 сырые лесоматериалы: Лесоматериалы не подвергавшиеся сушке ниже точки насыщения волокон.
	green timber

	321 лесоматериалы транспортной влажности: Лесоматериалы с влажностью, достаточно низкой для возникновения окрасок, появления плесени и поражения грибами при транспортировании (как правило, менее 25 %).
	shipping dry timber

	322 сухие лесоматериалы: Лесоматериалы с определенной (на момент проведения сортировки) влажностью. 
	dry graded timber

	323 лесоматериалы атмосферной сушки; воздушно-сухие лесоматериалы: Лесоматериалы после сушки на открытом воздухе (без искусственного нагрева) с влажностью приблизительно соответствующей равновесной влажности при естественных атмосферных условиях окружающей среды.
	air-dried timber

	324 лесоматериалы камерной сушки: Лесоматериалы, подвергавшиеся сушке в закрытой камере, в которой требуемая влажность достигается искусственным контролем температуры и влажности.
	kiln-dried timber

	325 абсолютно сухие лесоматериалы: Лесоматериалы в абсолютно сухом состоянии.
	oven-dry timber

	326 абсолютно сухое состояние: Состояние, при котором древесина не содержат ни свободной, ни связанной воды.
	oven-dry state

	327 усушка вдоль волокон: Усушка древесины в направлении, параллельном направлению волокон.
	longitudinal shrinkage

	328 усушка: Уменьшение размеров лесоматериалов в результате снижения влажности древесины ниже точки насыщения волокон.
	shrinkage

	329 полная усушка: Усушка в определенном анатомическом направлении (радиальном, тангенциальном или продольном) при изменении влажности от предела насыщения клеточных стенок до абсолютно сухого состояния, выраженная в процентах от размеров при влажности, соответствующей пределу насыщения клеточных стенок.
	total shrinkage

	330 коэффициент усушки: Величина усушки в определенном анатомическом направлении при снижении влажности на один процент.
	shrinkage value

	331 радиальная усушка: Усушка в направлении, перпендикулярном годичным слоям (кольцам роста) или параллельно сердцевинным лучам.
	radial shrinkage

	332 тангенциальная усушка: Усушка в направлении, параллельном годичным слоям (кольцам роста) или перпендикулярном сердцевинным лучам.
	tangential shrinkage

	333 разбухание: Увеличение размеров лесоматериалов при повышении влажности выше предела насыщения клеточных стенок.
	swelling

	334 полное разбухание: Разбухание в определенном анатомическом направлении, при изменении влажности от абсолютно сухого состояния до предела насыщения клеточных стенок, выраженное в процентах от размеров при абсолютно сухом состоянии.
	total swelling

	335 коэффициент разбухания: Величина разбухания в определенном анатомическом направлении при повышении влажности на один процент.
	swelling value, swelling coefficient

	336 радиальное разбухание: Разбухание (при увеличении связанной влаги) в направлении, перпендикулярном годичным слоям (кольцам роста) или параллельном сердцевинным лучам.
	radial swelling

	337 тангенциальное разбухание: Разбухание (при увеличении связанной влаги) в направлении, параллельном годичным слоям (кольцам роста) или перпендикулярном сердцевинным лучам.
	tangential swelling 

	338 разбухание вдоль волокон: Разбухание (при увеличении связанной влаги) в направлении, параллельном направлению волокон.
	longitudinal swelling

	339 водослой: Участок древесины, сохранивший повышенную влажность после сушки.
	moisture pocket

	340 лесоматериалы с остаточным напряжением: Лесоматериалы, у которых внешние слои подверглись сушке и получили деформацию в результате неоднородного изменения влажности и объема внешних и внутренних слоев древесины.
	case-hardened timber

	341 внутренняя трещиноватость; внутренняя сушильная трещина: Разрыв волокон внутри лесоматериалов, вызванный возникшими при сушке напряжениями, превышающими предел прочности древесины при растяжении поперек волокон. 
	honeycombing

	342 коллапс: Сплющивание или смятие клеточных стенок, вызванное излишне интенсивной сушкой.
	collapse
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	343 биоповреждение: Повреждение внешнего вида или снижение прочности древесины, или и то, и другое, вызванное биологическими агентами.
	biodeterioration

	344 поражение грибами: Биоповреждение, вызванное грибами.
	fungal attack

	345 грибы; гриб: Организм (растение) без хлорофилла, питающиеся органическими веществами.
	fungus

	346 микрогрибы: Грибы, принадлежащие к классу аскомицетов, обладающие мелкими спорами (клетками для размножения).
	microfungus

	347 природная стойкость: Присущая древесине устойчивость к воздействию дереворазрушающих организмов.
	natural durability

	348 защита древесины: Процесс защиты древесины от биоповреждений путем применения антисептиков для древесины.
	wood preservation

	349 обрабатываемость; пропитываемость: Способность древесины к пропитке антисептиками.
	treatability

	350 защитная обработка; антисептирование: Обработка древесины для повышения устойчивости к биоповреждениям.
	preservative treatment

	351 ремонтная обработка; восстановительная обработка: Обработка для устранения и предотвращения дальнейшего развития биоповреждения.
	remedial treatment

	352 окраска: Изменение естественного цвета древесины, не связанное со значительной потерей прочности.
	stain

	353 синева: Окраска, вызванная грибами, при которой изменение цвета варьируется от светло-голубого до черного.
	blue stain

	354 глубокая синева: Синева, которую невозможно устранить путем строгания поверхности.
	deep blue

	355 поверхностная синева: Синева, которую можно устранить путем строгания поверхности.
	surface blue

	356 след от прокладок; прокладочная окраска: Изменение цвета поверхности пиломатериалов в местах соприкосновения с прокладками, помещенными между рядами при хранении или сушке.
	stick mark

	357 коричневая окраска: Поражение, возникающее у деревьев на корню в виде черного пятна на гладких участках коры.
	brown stain

	358 выгорание: Изменение цвета поверхности в результате воздействия солнечного света.
	sunburnt

	359 побурение: Окраска в виде пламеобразных коричневатых пятен, возникающая только после валки.
	brown streak

	360 красное ядро: Красная окраска или коричневая окраска, поражающая центральную часть лесоматериалов пород бука с четко очерченными границами.
	red heart

	361 прожилка; черная полоса: Темная зона вдоль кольца роста у некоторых пород лиственных деревьев.
	black streak

	362 плесень: Шерстистая или порошкообразная грибная поросль, которая может образовываться на поверхности древесины во влажной среде.
	mould

	363 рак: Полость или вздутие на поверхности круглых лесоматериалов, вызванные грибами в растущем дереве.
	canker

	364 гниение: Разложение или распад древесины под воздействием дереворазрушающих грибов.
	rot, verb

	365 гниль: Древесина, распавшаяся или разложившаяся под действием дереворазрушающих грибов.
	rot, noun

	366 явная гниль; вторая стадия гниения: Поздняя стадия гниения, при которой разложение древесины легко распознается.
	advanced rot, advanced decay

	367 загнивание: Начальная стадия гниения, при которой разложение древесины еще не достигло степени, достаточной для легкого распознавания.
	incipient rot, incipient decay

	368 твердое ложное ядро: Гниль в древесине, на стадии загнивания, характеризующаяся красноватой окраской ядра.
	firm red heart, stained heartwood

	369 твердая гниль: Стадия загнивания, характеризующаяся цветными полосами или пятнами в древесине, при этом общая текстура и прочностные свойства остаются относительно неизменными.
	dote

	370 бурая трещиноватая гниль: Гниль, вызванная грибами, которые разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу, оставляя коричневый рыхлый остаток не разрушенного лигнина и снижая прочностные свойства древесины.
	brown rot, cubical rot

	371 белая гниль: Гниль, вызванная грибами, которые разрушают целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин и в целом приводят к осветлению и снижению прочностных свойства древесины.
	white rot

	372 мягкая гниль: Гниль, вызванная грибами, которые проникают в стенки клеток древесины или разрушают их, значительно снижая прочностные свойства древесины.
	soft rot

	373 ситовая гниль: Гниль, при которой поражение ограничено небольшими линзообразными участками или кармашками.
	pocket rot

	374 ядровая гниль: Гниль, преимущественно поражающая ядро.
	heartwood rot, heart rot

	375 заболонная гниль: Гниль, преимущественно поражающая заболонь.
	sapwood rot

	376 твердая красная ядровая гниль (у бука): Красная гниль ядра у бука, проявляющаяся на торце круглого лесоматериала в виде звезды.
	dotu red heart

	377 сердцевинное дупло: Полость в ядре круглых лесоматериалов, вызванная биологическими агентами.
	hollow heart

	378 бурый дуб; коричневый дуб: Биоповреждение, поражающее ядро пород дуба, характеризующееся, на ранней стадии, пламеобразной окраской коричневого цвета.
	brown oak

	379 черное ядро: Аномальное черное или темно-коричневое изменение окраски ядра некоторых пород деревьев.
	black heart

	380 комлевая гниль: Гниль, поражающая комель дерева, которая обычно возникает в еще стоящем дереве.
	butt rot

	381 следы омелы белой: Следы, оставленные в древесине корнями омелы белой.
	mistletoe traces

	382 растение-паразит; паразитное растение: Растение, питающееся от дерева, на котором оно растет.
	parasitic plant

	383 белая точечность: Маленькие белые или коричневые ямки или пятна в древесине растущего дерева, вызванные грибами Phellinus pini.
	white specks

	384 сотовость: Окраска древесины, подобная белой точечности, с более крупными кармашками.
	honeycomb

	385 щербины: Канавки, отверстия или кармашки, встречающиеся в древесине пород кедра или кипариса.
	peck

	386 поражение насекомыми: Биоповреждение, вызванное насекомыми.
	insect attack

	387 взрослое насекомое; имаго: Насекомое, которое достигло конечной стадии развития.
	imago, adult insect

	388 личинка; гусеница: Насекомое во второй стадии развития.
	larva

	389 куколка: Насекомое в третьей стадии развития.
	pupa

	390 жизненный цикл насекомого: Период времени от одной стадии – яйцо, личика, куколка или имаго в одном поколении насекомого, до этой же стадии в следующем поколении.
	insect life cycle

	391 червоточина: Отверстие или ход в древесине, проделанные беспозвоночными, древоточцами или их личинками.
	bore hole, borer hole

	392 мелкая червоточина: Червоточина диаметром менее 2 мм.
	pin hole

	393 отверстие от личинки: Отверстие или ход в древесине диаметром от 10 мм до 50 мм, проделанный личинкой.
	grub hole

	394 черная червоточина: Червоточина, у которой стенки ходов имеют темную окраску.
	black hole

	395 белая червоточина: Червоточина, у которой стенки ходов имеют окраску окружающей древесины.
	white hole

	396 активное поражение лесоматериалов: Заражение, при котором животные или насекомые находятся в живом состоянии и продолжают воздействие.
	active timber infestation

	397 неактивное поражение лесоматериалов: Заражение, при котором живые насекомые отсутствуют.
	inactive timber infestation

	398 корабельный червь; морской древоточец: Моллюск-древоточец, обитающий в соленой или солоноватой воде тропических и некоторых регионах с умеренным климатом.
	teredo

	399 червоточина корабельного червя: Ход в лесоматериалах, проделанный морским древоточцем поперек направления волокон и диаметром не более 20 мм.
	teredo hole

	400 жук: Представитель семейства Bostrychidae или Lyctidae, личинки, которого проделывают отверстия в заболони недосушенных лесоматериалов, в основном лиственных пород, оставляя мелкую мукоподобную пыль.
	beetle
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	Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке
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	adult insect
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	air-dried timber
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	annual ring
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	bar
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	bark
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	black streak
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	case-hardened timber
	340
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	defect
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	dimension stock
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	double pith
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	drying
	319
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	144
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	electro-optical determination of volume
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	74
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	299
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	fibre
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	figure
	307
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	314

	fine texture
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	fissure
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	flat grain
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	207
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	117

	fluting
	145

	foreign body
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	free moisture
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	free of heart centre
	233

	free water
	309

	frost crack
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	fuelwood
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	full dimension
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	full sawn
	269

	full-wood ratio
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	fully quarter sawn timber
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	fungal attack
	344

	fungus
	345

	geometric measurement of piled volume
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	glued laminated timber
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	grading
	115

	grain
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	grain
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	320

	group knots
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	growth ring
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	grub hole
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	gum mark
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	hardwood
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	heart plank
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	heart rot
	374
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	heartwood rot
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	honeycombing
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	hump
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	hydrostatic measurement of volume
	181
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	insect life cycle
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	inside bark
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	knot
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	knot cluster
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	knot surround
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	large diameter
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	larva
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	lath
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	leaves
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	length
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	log
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	long pole
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	loose knot
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	mass measurement of volume
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	match log
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	medullary ray
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	mid diameter
	165

	middle log
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	mixed grain
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	moderately fine texture
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	moisture content
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	moisture pocket
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	multiple sweep
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	natural durability
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	needle
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	nominal dimension
	259
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	off-cutting
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	peck
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	piling
	174
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	pit prop
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	pitch streak
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	pith
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	plywood chunk
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	pole
	91

	pore
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	processing
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	pruning
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	pulpwood
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	radial swelling
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	rate of growth
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	ray
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	reaction wood
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	360
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	remedial treatment
	351

	reprocessing
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	resin pocket
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	resin streak
	295

	resin wood
	294

	rickers
	90

	rift grain
	205

	ring barking
	111

	ring shake
	59

	root
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	root ball
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	rose
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	rot, noun
	365

	rot, verb
	364

	rough debarking 
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	rough sawn timber
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	round knot
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	round timber 
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	roundwood log
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	sapwood
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	sapwood rot
	375

	sawdust
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	sawing defect
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	sawlog
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	sawn timber
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	scantling
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	scar
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	scarf joint
	255

	scrub
	3

	seasoning
	319

	setting size
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	shake
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	sharp arris
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	shrinkage
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	shrinkage value
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	246
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	slab
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	95
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	slope of grain
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	stack
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	stacking
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	stain
	352
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	stake
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	stem
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	356

	stop
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	stump
	13
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	358

	surface blue
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	tangential shrinkage
	332
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	timber
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	tolerance
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	top rupture
	227
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	traversing crack
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	tree
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	under bark
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	unedged timber
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	uprooted tree
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	veneer log
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	volume
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	warp
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	wavy grain
	51

	weight measure
	180

	white hole
	395

	white rot
	371

	white specks
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	width
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	wood
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	wood hygroscopicity limit
	313

	wood preservation
	348

	wood ray
	35

	worse face
	221
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