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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
	1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией участников рынка нерудных материалов Московской области (Нерудной ассоциацией Московской области)
	2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144  «Строительные материалы и изделия»
	3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 23735—2014


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
























Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	
СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Технические условия
	
Sandy-gravel mixtures for construction work. Specifications


	
Дата введения — 20__ —__—__

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на песчано-гравийные смеси, получаемые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства дренирующих слоев, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки, для планировки и благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства.
Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов.
Настоящий стандарт не распространяется на объекты регулирования в области безопасности автомобильных дорог, указанные в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.
Примечание — Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 8267 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8269.0 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
ГОСТ 8735 Песок для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ 8736 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 25607 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ 30108–94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 31426 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
	3.1 песчано-гравийная смесь: Строительный материал, представляющий собой смесь песка и гравия.
	3.2 
	песок: Окатанные в различной степени обломки горных пород и зерна минералов размером от 0,05 до 5 мм.
	[ГОСТ 31426–2010, пункт 3.2]
	3.3 
	гравий: Окатанные в различной степени обломки горных пород и зерна минералов размером свыше 5 до 70 мм. 
	[ГОСТ 31426–2010, пункт 3.3]
	

	3.4 
	валуны: Окатанные в различной степени обломки горных пород размером свыше 70 мм.
	[ГОСТ 31426–2010, пункт 3.4]
	3.5 насыпная плотность: Масса единицы объема песчано-гравийной смеси в неуплотненном состоянии с учетом пор и пустот.

4 Технические требования
4.1 Песчано-гравийная смесь производится и поставляется двух видов:
· природная песчано-гравийная смесь, полученная путем добычи гравийно-песчаных пород и поставляемая без какой-либо дальнейшей ее переработки;
· обогащенная песчано-гравийная смесь, полученная путем добычи гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород и поставляемая после ее обогащения: удаления или добавления тех или иных гранулометрических фракций песка и (или) гравия, удаления валунов и (или) пылевидных и глинистых частиц.
4.2 Песчано-гравийные смеси оценивают по общим показателям, характеризующим свойства песчано-гравийной смеси в целом, и показателями, характеризующими ее гравийную и песчаную составляющие.
4.3 Общие показатели свойств песчано-гравийной смеси
4.3.1 К общим показателям свойств песчано-гравийной смеси относят:
· зерновой состав;
· содержание гравия, песка и валунов;
· наибольшую крупность зерен гравия;
· содержание пылевидных и глинистых частиц;
· содержание глины в комках;
· насыпную плотность (по требованию потребителя);
· удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
· коэффициент фильтрации (по требованию потребителя).
	4.3.2 Зерновой состав песчано-гравийной смеси характеризуют содержанием в ней фракций песка размером менее 0,16 мм, от 0,16 до 0,315 мм, от 0,315 до 0,63 мм, от 0,63 до 1,25 мм, от 1,25 до 2,5 мм и от 2,5 до 5,0 мм; фракций гравия размером от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, от 20 до 40 мм и от 40 до 70 мм; фракций валунов размером от 70 до 100 мм и от 100 до 150 мм.
4.3.3 В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия должно быть не менее 10 % и не более 90 % по массе.
4.3.4 Обогащенную песчано-гравийную смесь в зависимости от содержания зерен гравия подразделяют на пять групп:
1- я - с содержанием зерен гравия от 15% до 25%;
2- я	»	»	»   св. 25%  » 35%;
3- я	»	»	»    »   35%  » 50%;
4- я	»	»	»    »   50%  » 65%;
5- я	»	»	»    »   65%  » 75%.
Допускается поставка обогащенной песчано-гравийной смеси, получаемой добавлением в смесь или удалением из нее гравия или песка, или того и другого одновременно; допускается также добавление в смесь щебня или дробленого песка, или того и другого одновременно. При этом при определении группы смеси щебень включают в гравийную составляющую, дробленый песок - в песчаную составляющую смеси.
Допустимое содержание в обогащенной смеси щебня и дробленого песка определяется по согласованию с потребителем.
4.3.5 Наибольшая крупность зерен гравия Dнаиб в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм.
4.3.6 Наибольшая крупность зерен гравия Dнаиб в обогащенной песчано-гравийной смеси должна иметь одно из следующих значений: 10, 20, 40 или 70 мм.
4.3.7 По соглашению сторон допускается поставка песчано-гравийной смеси с наибольшей крупностью зерен свыше 70 мм, но не более 150 мм.
4.3.8 Содержание в природной песчано-гравийной смеси зерен крупностью свыше Dнаиб должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание в природной песчано-гравийной смеси зерен крупностью свыше Dнаиб
	Размер контрольных сит, мм
	Dнаиб
	2Dнаиб

	Полный остаток на ситах по массе, %
	0-15
	0



4.3.9 Содержание в обогащенной песчано-гравийной смеси зерен крупностью свыше 0,5(Dнаим + Dнаиб), Dнаиб и 1,25Dнаиб должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.
	Таблица 2 – Содержание в обогащенной песчано-гравийной смеси зерен крупностью свыше 0,5(Dнаим + Dнаиб), Dнаиб и 1,25Dнаиб
	Размер контрольных сит, мм
	0,5(Dнаим + Dнаиб)
	Dнаиб
	1,25Dнаиб

	Полный остаток на ситах по массе, %
	30-80
	0-10
	0



4.3.10 Содержание песка и валунов декларируется изготовителем;
4.3.11 Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не должно превышать 5 %, в том числе глины в комках 1%, в обогащенной – 3 % и 0,5 % по массе соответственно.
4.3.12 Значение насыпной плотности декларируется изготовителем по требованию потребителя.
4.3.13 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов песчано-гравийных смесей должна соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 30108–94 (приложение А).
4.3.14 Значение коэффициента фильтрации декларируется изготовителем по требованию потребителя.
4.4 Показатели свойств гравийной и песчаной составляющих
4.4.1 К показателям свойств гравийной составляющей относят:
- зерновой состав (по требованию потребителя);
· прочность гравия;
· содержание зерен слабых пород в гравийной составляющей;
· морозостойкость;
· содержание пылевидных и глинистых частиц (по требованию потребителя);
· содержание глины в комках (по требованию потребителя);
· минералого-петрографический состав (по требованию потребителя).
4.4.2 Зерновой состав гравийной составляющей декларируется изготовителем по требованию потребителя.
4.4.3 Прочность гравия, входящего в состав природной и обогащенной песчано-гравийной смеси, содержание в нем зерен слабых пород и морозостойкость должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267.
4.4.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, минералого-петрографический состав в гравийной составляющей декларируется изготовителем по требованию потребителя.
4.4.5 К показателям свойств песчаной составляющей относят:
· зерновой состав;
· модуль крупности;
· содержание пылевидных и глинистых частиц (по требованию потребителя);
· содержание глины в комках (по требованию потребителя);
· минералого-петрографический состав (по требованию потребителя).
4.4.6 Пески, входящие в состав природной песчано-гравийной смеси, по зерновому составу должны соответствовать требованиям ГОСТ 8736 к крупным, средним, мелким и очень мелким пескам. Содержание частиц, проходящих через сито с сеткой № 016, не должно превышать 20% по массе.
4.4.7 Пески, входящие в состав обогащенной песчано-гравийной смеси, должны по зерновому составу соответствовать требованиям ГОСТ 8736 к крупным, средним и мелким пескам. Содержание частиц, проходящих через сито с сеткой № 016, не должно превышать 10% по массе.
4.4.8 Содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, минералого-петрографический состав в песчаной составляющей декларируется изготовителем по требованию потребителя.

5 Правила приемки
5.1 Песчано-гравийные смеси должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Приемку и поставку песчано-гравийной смеси проводят партиями.
5.2 Партией считают количество песчано-гравийной смеси, установленное в договоре на поставку и одновременно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорожном вагоне или в одном судне. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество песчано-гравийной смеси, отгружаемое одному потребителю в течение суток.
5.3 Для проверки соответствия качества песчано-гравийной смеси требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.
5.4 Приемо-сдаточные испытания на предприятии-изготовителе проводят ежесуточно путем испытания объединенной пробы, отобранной в соответствии с ГОСТ 8269.0.
5.5 При приемо-сдаточных испытаниях определяют:
· зерновой состав песчано-гравийной смеси;
· модуль крупности;
· содержание гравия, песка и валунов;
· наибольшую крупность зерен гравия;
· содержание пылевидных и глинистых частиц в песчано-гравийной смеси;
· содержание глины в комках в песчано-гравийной смеси;
· содержание зерен слабых пород;
5.6 При периодических испытаниях определяют:
· один раз в квартал и при каждом изменении свойств разрабатываемой породы - прочность гравия;
· один раз в год - морозостойкость гравия и класс песчано-гравийной смеси по значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
5.7 Потребитель при контрольной проверке качества песчано-гравийной смеси должен применять порядок отбора проб из транспортных средств, предусмотренный ГОСТ 8267.
5.8 Количество поставляемой песчано-гравийной смеси определяют по объему или по массе по согласованию между поставщиком и потребителем по ГОСТ 8267 или ГОСТ 8736.
5.9 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемой песчано-гравийной смеси документом о качестве, в котором указывают:
· наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
· номер и дату выдачи документа;
· наименование и адрес потребителя;
· номер партии, наименование и количество поставляемой песчано-гравийной смеси в кубических метрах;
· номера вагонов или номер судна и номера накладных;
· вид песчано-гравийной смеси;
· зерновой состав смеси;
· содержание гравия, песка и валунов;
· наибольшую крупность зерен гравия;
· содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;
· марку по дробимости гравия в составе смеси;
· марку по морозостойкости гравия в составе смеси;
· модуль крупности песка, проход через сито с сеткой № 016;
· удельную эффективную активность естественных радионуклидов смеси;
· обозначение настоящего стандарта.

6 Методы контроля
6.1 Зерновой состав песчано-гравийной смеси определяют в порядке, установленном ГОСТ 8269.0, при этом в стандартный набор сит включают дополнительно сита с сетками № 063, 0315 и 016.
6.2 Содержание песка, гравия и валунов определяют на основе результатов определения зернового состава песчано-гравийной смеси в соответствии с 6.1.
6.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц в песчано-гравийной смеси и глины в комках определяют как средневзвешенное значение результатов определения содержания их в гравии и песке.
6.4 Насыпную плотность песчано-гравийной смеси определяют по ГОСТ 8269.0, удельную эффективную активность естественных радионуклидов — по ГОСТ 30108, коэффициент фильтрации — по ГОСТ 25607.
6.5 Для определения показателей свойств гравия и песка, входящих в состав песчано-гравийной смеси, ее разделяют на гравий и песок, обеспечивая при этом предельное содержание гравия в песке и песка в гравии, установленное соответственно ГОСТ 8736 и ГОСТ 8267.
6.6 Зерновой состав гравия определяют расчетным путем по данным о зерновом составе песчано-гравийной смеси, полученным в соответствии с 6.1. Содержание в гравии каждой из фракций, входящих в его состав ai.r, %, определяют по формуле

	
	(1)




где ai.r – содержание фракции гравия в песчано-гравийной смеси, %;
Аr – содержание гравия в песчано-гравийной смеси, %.
6.7 Прочность гравия, содержание в нем зерен слабых пород, морозостойкость, содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках и минералого-петрографический состав определяют по ГОСТ 8269.0.
6.8 Зерновой состав песка определяют расчетным путем по данным о зерновом составе песчано-гравийной смеси, полученным в соответствии с 6.1. Содержание в песке каждой из фракций, входящих в его состав ai, %, определяют по формуле

	
	(2)


где ai. - содержание фракции песка в песчано-гравийной смеси, %;


A- суммарное содержание фракций песка в песчано-гравийной смеси, %.
6.9 Модуль крупности песка, содержание в нем пылевидных и глинистых частиц, глины в комках и минералого-петрографический состав определяют по ГОСТ 8735.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Песчано-гравийные смеси перевозят навалом в транспортных средствах любого вида согласно действующим правилам перевозки.
7.2 Песчано-гравийные смеси перевозят и хранят в условиях, предохраняющих их от засорения и загрязнения.

8 Гарантии изготовителя
Изготовитель или поставщик песчано-гравийной смеси, не являющийся изготовителем, должен гарантировать соответствие песчано-гравийной смеси требованиям настоящего стандарта и данным документа о качестве на поставляемую партию песчано-гравийной смеси при соблюдении потребителем правил хранения.
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