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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
  2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №    	                  ) 
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование 
национального органа 
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Hlk217566983]4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 17130:2021 «Кожа. Физические и механические испытания. Определение изменения размеров» (ISO 17130:2021 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of dimensional change, IDT).

Международный стандарт разработан Комиссией по физическим испытаниям Международного союза обществ кожевников и химиков (Комиссия IUР, IULTCS) в сотрудничестве с Европейским комитетом по стандартизации (CEN) Техническим комитетом CEN/TC 289 «Кожа».
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОЖА
Физические и механические испытания.
Определение изменения размеров

Leather — Physical and mechanical tests — Determination of dimensional change

Дата введения — 

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения изменения размеров (усадки) кож, вызванного старением. Он применим ко всем видам кож.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 105-B06, Textiles — Tests for colour fastness — Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть B06. Устойчивость окраски и старение под воздействием искусственного света при высоких температурах: испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы)
ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests —Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб)
ISO 2419, Leather— Physical and mechanical tests—Sample preparation and conditioning (Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб)
ISO 17228:2015, Leather — Tests for colour fastness — Change in colour with accelerated ageing (Кожа. Испытания на цветостойкость. Изменение окраски при ускоренном старении)


3 Термины и определения
В настоящем стандарте не приводятся термины и определения.
ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:
-	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/
- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/
4 Сущность метода 
Кондиционированную испытуемую пробу подвергают старению в условиях, установленных в ISO 17228. Усадку определяют после повторного кондиционирования.
5 Аппаратура и материалы
5.1 Сушильный шкаф, как указано в ISO 17228.
5.2 Климатическая камера, как указано в ISO 17228.
5.3 Штангенциркуль с точностью измерения 0,1 мм.
5.4 Подставка, стеклянная пластина или подходящая сетка из нержавеющей стали, обеспечивающая ровное положение испытуемой пробы. Подставка должна быть покрыта нетканым полиэфирным материалом согласно ISO 105-B06 для предотвращения прилипания испытываемой пробы.
5.5 Резак, квадратный, как указано в ISO 2419 с внутренними стенками размером (150 ± 1) мм.
5.6 Несмываемый маркер или игла диаметром менее или равным 1 мм.
6 Отбор образцов и подготовка испытуемых проб 
[bookmark: _Hlk217393670]6.1 Образец отбирают в соответствии с ISO 2418. Из образца вырезают не менее двух испытуемых проб (150 × 150) мм для каждого из требуемых условий старения, прикладывая лезвие резака (5.5) к лицевой поверхности кожи, если она различима.
В некоторых случаях для повышения точности может потребоваться использование испытуемых проб большего размера, например (300 × 300) мм, особенно в случае низкой усадки.
6.2 На испытуемой пробе, используя несмываемый маркер или иглу (5.6), отмечают четыре контрольные точки измерения A, B, C и D таким образом, чтобы они образовали квадрат со сторонами (100 ± 1) мм, как показано на рисунке 1.
Размеры в миллиметрах ± 1 мм
[image: ]
Рисунок 1 – Расположение контрольных точек измерений 
на испытуемой пробе
Если используются испытуемые пробы других размеров, например                   (300 × 300) мм, точки измерения следует отмечать на расстоянии (25 ± 1) мм от каждого края.
6.3 Испытуемые пробы кондиционируют согласно ISO 2419 не менее   48 часов.
 7 Проведение испытаний
7.1 Штангенциркулем (5.3) измеряют расстояния AB, CD, AC и BD на каждой испытуемой пробе.
7.2 Разогревают сушильный шкаф (5.1) до требуемой температуры или регулируют климатическую камеру (5.2) в соответствии с начальными условиями. Помещают испытуемые пробы лицевой поверхностью или стороной с покрытием  вниз на подставку (5.4) в центре сушильного шкафа или климатической камеры.
7.3 Испытуемые пробы подвергают старению согласно ISO 17228:2015, таблица 1, таблица 2 или таблица 3, под воздействием тепла, тепла и повышенной влажности или в условиях циклического изменения температуры или влажности соответственно.
7.4 При необходимости, сразу после старения, по окончании периода циклического старения или в промежутке между периодами циклического старения и в течение 5 минут после извлечения испытуемой пробы из сушильного шкафа (5.1) или климатической камеры (5.2), измеряют расстояния между точками измерения в соответствии с 7.1. Если требуется дальнейшее циклическое старение, испытуемую пробу возвращают в климатическую камеру как можно скорее.
7.5 После завершения процедуры старения испытуемую пробу извлекают из климатической камеры со стеклянной пластины или сетки из нержавеющей стали и помещают на ровную горизонтальную поверхность для повторного кондиционирования испытуемых проб не менее 24 часов согласно  ISO 2419. После этого измеряют расстояния между точками измерения в соответствии с 7.1.
Примечание – Значения измерений, полученные сразу после старения, могут значительно отличаться от значений, полученных после повторного кондиционирования согласно ISO 2419.
7.6 Органолептически отмечают любые видимые изменения испытуемой пробы, такие как деформация, а также  любые изменения гибкости и мягкости.
[bookmark: _Toc195118934]         8 Обработка результатов
8.1 Усадка может быть выражена как линейная усадка или потеря площади (усадка площади).
8.2 Линейную усадку рассчитывают по формулам (1), (2) и (3).
Вычисляют среднее значение исходной длины L1, ограниченное точками ABCD на испытуемой пробе, в соответствии с формулой (1):

где a1, b1, c1 и d1 – значения размеров AB, BD, CD и AC соответственно             (рисунок  1), измеренные перед испытанием.
Вычисляют среднее значение длины после испытания L2, ограниченное точками ABCD на испытуемой пробе, в соответствии с формулой (2):

где a2, b2, c2 и d2 – значения размеров AB, BD, CD и AC соответственно (рисунок 1), измеренные после испытания.
Рассчитывают процент линейной усадки SL, используя формулу (3):

где L1 – среднее значение исходной длины, вычисляемое по формуле (1);
L2 – среднее значение длины после испытания, рассчитанное по формуле (2).
8.3 Для расчета потери площади (усадки площади) SA, действуют следующим образом:
Рассчитывают исходную площадь А1, ограниченную точками ABCD на испытуемой пробе, используя формулу (4):

где a1, b1, c1 и d1 – значения размеров AB, BD, CD, AC (рисунок 1), измеренные перед испытанием.
Рассчитывают площадь после испытания А2, ограниченную точками ABCD на испытуемой пробе, с помощью формулы (5):

где a2, b2, c2 и d2 – значения размеров AB, BD, CD, AC (рисунок 1), измеренные после испытания.
Рассчитывают процент потери площади (усадки площади) SA, используя формулу (6):

где А1 — исходная площадь, рассчитанная по формуле (4);
[bookmark: _Hlk195116676]А2 — площадь после испытания, рассчитанная по формуле (5).
[bookmark: _Toc195118935]         9 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен включать следующее:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) полную информацию об идентификации образца и любые отклонения от ISO 2418 в части отбора испытуемых проб;
c) размеры используемых испытуемых проб;
d) описание используемой подставки (стеклянная пластина или сетка из нержавеющей стали, с нетканым полиэфирным материалом или без него);
e) условия испытаний, используемые для старения;
f) время измерения, если оно меньше двадцатичетырехчасового повторного кондиционирования в соответствии с 7.5;
g) среднее значение процентной линейной усадки SL, рассчитанное в соответствии с 8.2, или среднее значение процентной потери площади SA (усадка площади), рассчитанное в соответствии с 8.3 с точностью 0,1 %;
h) подробные сведения о любых видимых изменениях или изменениях гибкости и мягкости;
i) стандартные атмосферные условия, используемые для кондиционирования и испытаний, согласно ISO 2419;
j) любые отклонения от метода, описанного в настоящем стандарте;
k) дату проведения испытаний.


























Приложение ДА
(справочное) 

      Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам
     
     
Таблица ДА.1 

	Обозначение ссылочного международного стандарта 
	Степень соответствия 
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	ISO 105-B06
	
	*

	ISO 2418
	IDT
	[bookmark: _Hlk213933130]ГОСТ ISO 2418—2024 «Кожа. Химические, физические, механические испытания и испытания на прочность. Расположение и подготовка образцов для испытаний»

	ISO 2419

	IDT

	ГОСТ ISO 2419—2013 «Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб»

	ISO 17228:2015
	
	*

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
- IDT - идентичные стандарты
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