| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 17130- (проект, RU, первая редакция) |

КОЖА

Физические и механические испытания.

Определение изменения размеров

(ISO 17130:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №    	                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 17130:2021 «Кожа. Физические и механические испытания. Определение изменения размеров» (ISO 17130:2021 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of dimensional change, IDT).

Международный стандарт разработан Комиссией по физическим испытаниям Международного союза обществ кожевников и химиков (Комиссия IUР, IULTCS) в сотрудничестве с Европейским комитетом по стандартизации (CEN) Техническим комитетом CEN/TC 289 «Кожа».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2021 – Все права сохраняются

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4  Сущность метода

5 Аппаратура и материалы

6  Отбор образцов и подготовка испытуемых проб

7  Проведение испытаний

8 Обработка результатов

9 Протокол испытаний

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных  стандартов ссылочным межгосударственным стандартам……………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА

Физические и механические испытания.

Определение изменения размеров

Leather — Physical and mechanical tests — Determination of dimensional change

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения изменения размеров (усадки) кож, вызванного старением. Он применим ко всем видам кож.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 105-B06, Textiles — Tests for colour fastness — Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть B06. Устойчивость окраски и старение под воздействием искусственного света при высоких температурах: испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы)

ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests —Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб)

ISO 2419, Leather— Physical and mechanical tests—Sample preparation and conditioning (Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб)

ISO 17228:2015, Leather — Tests for colour fastness — Change in colour with accelerated ageing (Кожа. Испытания на цветостойкость. Изменение окраски при ускоренном старении)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте не приводятся термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

-	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

4 Сущность метода

Кондиционированную испытуемую пробу подвергают старению в условиях, установленных в ISO 17228. Усадку определяют после повторного кондиционирования.

5 Аппаратура и материалы

5.1 Сушильный шкаф, как указано в ISO 17228.

5.2 Климатическая камера, как указано в ISO 17228.

5.3 Штангенциркуль с точностью измерения 0,1 мм.

5.4 Подставка, стеклянная пластина или подходящая сетка из нержавеющей стали, обеспечивающая ровное положение испытуемой пробы. Подставка должна быть покрыта нетканым полиэфирным материалом согласно ISO 105-B06 для предотвращения прилипания испытываемой пробы.

5.5 Резак, квадратный, как указано в ISO 2419 с внутренними стенками размером (150 ± 1) мм.

5.6 Несмываемый маркер или игла диаметром менее или равным 1 мм.

6 Отбор образцов и подготовка испытуемых проб

6.1 Образец отбирают в соответствии с ISO 2418. Из образца вырезают не менее двух испытуемых проб (150 × 150) мм для каждого из требуемых условий старения, прикладывая лезвие резака (5.5) к лицевой поверхности кожи, если она различима.

В некоторых случаях для повышения точности может потребоваться использование испытуемых проб большего размера, например (300 × 300) мм, особенно в случае низкой усадки.

6.2 На испытуемой пробе, используя несмываемый маркер или иглу (5.6), отмечают четыре контрольные точки измерения A, B, C и D таким образом, чтобы они образовали квадрат со сторонами (100 ± 1) мм, как показано на рисунке 1.

Размеры в миллиметрах ± 1 мм

Рисунок 1 – Расположение контрольных точек измерений

на испытуемой пробе

Если используются испытуемые пробы других размеров, например                   (300 × 300) мм, точки измерения следует отмечать на расстоянии (25 ± 1) мм от каждого края.

6.3 Испытуемые пробы кондиционируют согласно ISO 2419 не менее   48 часов.

7 Проведение испытаний

7.1 Штангенциркулем (5.3) измеряют расстояния AB, CD, AC и BD на каждой испытуемой пробе.

7.2 Разогревают сушильный шкаф (5.1) до требуемой температуры или регулируют климатическую камеру (5.2) в соответствии с начальными условиями. Помещают испытуемые пробы лицевой поверхностью или стороной с покрытием  вниз на подставку (5.4) в центре сушильного шкафа или климатической камеры.

7.3 Испытуемые пробы подвергают старению согласно ISO 17228:2015, таблица 1, таблица 2 или таблица 3, под воздействием тепла, тепла и повышенной влажности или в условиях циклического изменения температуры или влажности соответственно.

7.4 При необходимости, сразу после старения, по окончании периода циклического старения или в промежутке между периодами циклического старения и в течение 5 минут после извлечения испытуемой пробы из сушильного шкафа (5.1) или климатической камеры (5.2), измеряют расстояния между точками измерения в соответствии с 7.1. Если требуется дальнейшее циклическое старение, испытуемую пробу возвращают в климатическую камеру как можно скорее.

7.5 После завершения процедуры старения испытуемую пробу извлекают из климатической камеры со стеклянной пластины или сетки из нержавеющей стали и помещают на ровную горизонтальную поверхность для повторного кондиционирования испытуемых проб не менее 24 часов согласно  ISO 2419. После этого измеряют расстояния между точками измерения в соответствии с 7.1.

Примечание – Значения измерений, полученные сразу после старения, могут значительно отличаться от значений, полученных после повторного кондиционирования согласно ISO 2419.

7.6 Органолептически отмечают любые видимые изменения испытуемой пробы, такие как деформация, а также  любые изменения гибкости и мягкости.

8 Обработка результатов

8.1 Усадка может быть выражена как линейная усадка или потеря площади (усадка площади).

8.2 Линейную усадку рассчитывают по формулам (1), (2) и (3).

Вычисляют среднее значение исходной длины L1, ограниченное точками ABCD на испытуемой пробе, в соответствии с формулой (1):

L1=a1+c1+b1+d14#1

где a1, b1, c1 и d1 – значения размеров AB, BD, CD и AC соответственно             (рисунок  1), измеренные перед испытанием.

Вычисляют среднее значение длины после испытания L2, ограниченное точками ABCD на испытуемой пробе, в соответствии с формулой (2):

L2=a2+c2+b2+d24#2

где a2, b2, c2 и d2 – значения размеров AB, BD, CD и AC соответственно (рисунок 1), измеренные после испытания.

Рассчитывают процент линейной усадки SL, используя формулу (3):

SL=L1-L2L1×100#3

где L1 – среднее значение исходной длины, вычисляемое по формуле (1);

L2 – среднее значение длины после испытания, рассчитанное по формуле (2).

8.3 Для расчета потери площади (усадки площади) SA, действуют следующим образом:

Рассчитывают исходную площадь А1, ограниченную точками ABCD на испытуемой пробе, используя формулу (4):

A1=a1+c12×b1+d12#4

где a1, b1, c1 и d1 – значения размеров AB, BD, CD, AC (рисунок 1), измеренные перед испытанием.

Рассчитывают площадь после испытания А2, ограниченную точками ABCD на испытуемой пробе, с помощью формулы (5):

A2=a2+c22×b2+d22#5

где a2, b2, c2 и d2 – значения размеров AB, BD, CD, AC (рисунок 1), измеренные после испытания.

Рассчитывают процент потери площади (усадки площади) SA, используя формулу (6):

SA=A1-A2A1×100#6

где А1 — исходная площадь, рассчитанная по формуле (4);

А2 — площадь после испытания, рассчитанная по формуле (5).

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) полную информацию об идентификации образца и любые отклонения от ISO 2418 в части отбора испытуемых проб;

c) размеры используемых испытуемых проб;

d) описание используемой подставки (стеклянная пластина или сетка из нержавеющей стали, с нетканым полиэфирным материалом или без него);

e) условия испытаний, используемые для старения;

f) время измерения, если оно меньше двадцатичетырехчасового повторного кондиционирования в соответствии с 7.5;

g) среднее значение процентной линейной усадки SL, рассчитанное в соответствии с 8.2, или среднее значение процентной потери площади SA (усадка площади), рассчитанное в соответствии с 8.3 с точностью 0,1 %;

h) подробные сведения о любых видимых изменениях или изменениях гибкости и мягкости;

i) стандартные атмосферные условия, используемые для кондиционирования и испытаний, согласно ISO 2419;

j) любые отклонения от метода, описанного в настоящем стандарте;

k) дату проведения испытаний.

Приложение ДА

(справочное)

### Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-B06 |  | * |
| ISO 2418 | IDT | ГОСТ ISO 2418—2024 «Кожа. Химические, физические, механические испытания и испытания на прочность. Расположение и подготовка образцов для испытаний» |
| ISO 2419 | IDT | ГОСТ ISO 2419—2013 «Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб» |
| ISO 17228:2015 |  | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

| УДК 675.017.8:006.354 | МКС 59.140.30 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, старение, изменение размеров, усадка, кондиционирование, физические и механические испытания, образец, испытуемая проба, протокол |  |  |

| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе, к.т.н. |  | Т.П. Назарова |
| Исполнители: |  |  |
| Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха |  | Л.Н. Углова |
| Эксперт по стандартизации |  | Т.Е. Сырых |