| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-4- (проект, RU, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Количественный химический анализ

Часть 4

Смеси некоторых белковых волокон

(метод с использованием гипохлорита)

(ISO 1833-4:2023, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)  на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от             №         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                        ISO 1833-4:2023 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых волокон (метод с использованием гипохлорита)» (ISO 1833-4:2023, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом TC 38 «Текстильные материалы» Международной организации по стандартизации (ISO) в сотрудничестве с Техническим комитетом по стандартизации TC 248 «Текстильные материалы и изделия» Европейского комитета по стандартизации (CEN).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного международного стандарта соответствующий ему межгосударственный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-4—2021

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2023 – Все права сохраняются

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………..…….. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………….…….. |  |
| 4 Сущность метода……………………………………………….................................... |  |
| 5 Реактивы.................................................................................................................. |  |
| 6 Аппаратура..............................................…............................................................ |  |
| 7 Процедура ...................…………………………………………………..................... |  |
| 8 Расчет и выражение результатов………………………………....…………..…….. |  |
| 9 Прецизионность..................................................................................................... |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Количественный химический анализ

Часть 4

Смеси некоторых белковых волокон (метод с использованием гипохлорита)

Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 4. Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite)

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, предусматривающий использование гипохлорита, для определения массовой доли белковых волокон (после удаления неволокнистых материалов) в текстильных материалах, изготовленных из следующих смесей некоторых небелковых волокон и некоторых белковых волокон:

- шерстяных волокон, волокон из других видов волосяного покрова животных (таких, как кашемировые, мохеровые), шелковых, белковых волокон с

- хлопковыми, медно-аммиачными (купроволокнами), вискозными, высокомодульными вискозными (модал), акриловыми, хлорволокнами, полиамидными, полиэфирными, полипропиленовыми, стекловолокнами, волокнами эластана, эластомультиэстера, эластолефина, меламиновыми и полипропилен/полиамид двухкомпонентными волокнами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISО 1833-1, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General principles of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения не приводятся.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

-	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/

-	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

4 Сущность метода

Белковые волокна удаляют из смеси с известной сухой массой растворением в щелочном гипохлорите. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают; его массу (при необходимости скорректированную) выражают в процентах от массы сухой смеси. Процентное содержание белковых волокон определяют по разности масс сухой смеси и нерастворимого остатка.

5 Реактивы

Используют реактивы по ISO 1833-1, а также реактивы, приведенные в 5.1, 5.2 и 5.3.

5.1 Раствор гипохлорита

5.1.1 Подготовка раствора гипохлорита

Для приготовления раствора гипохлорита может использоваться как гипохлорит лития (5.1.3), так и гипохлорит натрия (5.1.2). Гипохлорит лития (5.1.3) рекомендуется в случаях проведения малого количества анализов или для анализов, проводимых через достаточно продолжительные интервалы времени. Это связано с тем, что процентное содержание гипохлорита в твердом гипохлорите лития, в отличие от гипохлорита натрия, фактически является постоянным. Если процентное содержание гипохлорита известно, то содержание гипохлорита проверять йодометрически для каждого анализа не обязательно, так как можно использовать навеску гипохлорита лития постоянной массы.

5.1.2 Гипохлорит натрия

Раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора (35 ± 2) г/дм3 (приблизительно 1 моль/дм3), к которому добавлен предварительно растворенный гидроксид натрия с содержанием (5 ± 0,5) г/дм3.

Важно получить раствор гипохлорита с заданным содержанием активного хлора, а в случае с раствором гипохлоритом натрия его концентрацию необходимо проверять регулярно.

Перед использованием содержание активного хлора в растворе должно проверяться йодометрически, но его концентрация не является критичной в пределах диапазона от 0,9 моль/дм3 до 1,1 моль/дм3.

Рассчитывают разбавление, необходимое для получения раствора с содержанием активного хлора 3,5 %, и, соответственно, объем концентрированного раствора гипохлорита, необходимого для получения 1 дм3 заданного реактива. К данному количеству концентрированного раствора добавляют весь раствор, содержащий (5,0 ± 0,5) г гидроксида натрия (5.2), растворенного в 200 см3 дистиллированной воды, и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм3. Тщательно перемешивают. Готовят свежий раствор каждый день.

5.1.3 Гипохлорит лития

Растворяют 100 г гипохлорита лития, содержащего 35 % активного хлора (или 115 г, содержащего 30 % активного хлора) в приблизительно 700 см3 дистиллированной воды, добавляют 5 г гидроксида натрия (см. 5.2), растворенного приблизительно в 200 см3 дистиллированной воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм3.

Свежеприготовленный раствор проверять йодометрически не обязательно.

5.2 Гидроксид натрия

5.3 Уксусная кислота, разбавленный раствор

Разбавляют 5 см3 уксусной кислоты (p = 1,05 г/см3 при 20 °С) водой до объема 1 дм3.

6 Аппаратура

Используют аппаратуру, указанную в ISO 1833-1, а также приведенную в 6.1 и 6.2.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 250 мл.

6.2 Водяная баня, обеспечивающая поддержание температуры (20 ± 2)°С.

7 Процедура

Выполняют общую процедуру, описанной в ISO 1833-1, после чего продолжают испытание следующим образом.

К испытуемой пробе, находящейся в конической колбе, добавляют 100 см3 раствора гипохлорита на грамм испытуемой пробы, энергично встряхивают для смачивания испытуемой пробы и непрерывно встряхивают в течение 40 мин в водяной бане при температуре (20 ± 2) °C. Следят за поддержанием температуры водяной бани в установленных пределах, так как растворение некоторых волокон (например, шерсти) происходит экзотермически. Это может быть достигнуто путем распределения и отвода теплоты реакции; в противном случае начинающееся растворение нерастворимых волокон может привести к возникновению значительных ошибок.

Фильтруют содержимое колбы через взвешенный фильтровальный тигель и переносят все оставшиеся волокна в тигель вымыванием их из колбы небольшим количеством раствора гипохлорита.

Удаляют из тигля оставшуюся жидкость отсасыванием и последовательно промывают осадок на фильтре водой, разбавленной уксусной кислотой, и в конце снова водой, удаляя из тигля после каждого промывания оставшуюся жидкость отсасыванием. Отсасывание не применяют до тех пор, пока промывочная жидкость после каждого промывания не стечет под действием силы тяжести.

Наконец удаляют оставшуюся жидкость из тигля отсасыванием, высушивают тигель и осадок, после чего их охлаждают и взвешивают.

8 Расчет и выражение результатов

Рассчитывают результаты в соответствии с общими указаниями, приведенными в ISO 1833-1.

Значение d принимают равным 1,00, за исключением волокон из хлопка-сырца, для которых d = 1,03, а также хлопковых, вискозных, высокомодульных вискозных, меламиновых волокон, для которых d = 1,01.

9 Прецизионность

Для однородной смеси текстильных материалов доверительные интервалы результатов испытания, полученных методом настоящего стандарта, не превышают ±1 % при доверительной вероятности 95 %.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-4 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний» |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

| УДК 677.014:543.062:006.354 | МКС 59.060.01 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: материалы текстильные, анализ химический количественный, смеси некоторых белковых волокон, метод с использованием гипохлорита |  |  |

| Акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Руководитель Отраслевого испытательного центра |  | Д.В. Гузов |
| Исполнитель: |  |  |
| Заместитель начальника отдела стандартизации |  | Н.В. Бадьина |