| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 12131-202Х (проект, RU, первая редакция) |

ПЕРО И ПУХ

Методы испытаний

Определение количественного состава пера и пуха (ручной метод)

(EN 12131:2018, Feather and down — Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method), IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12131:2018 «Перо и пух. Методы испытаний. Определение количественного состава пера и пуха (ручной метод)» (EN 12131:2018, Feather and down — Test methods — Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method), IDT).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом TC 443, «Перо и пух» Европейского комитета по стандартизации CEN.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………..…….. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………….…….. |  |
| 4 Сущность метода………………………………………………................................... |  |
| 5 Аппаратура…………………...................................................................................... |  |
| 6 Отбор образцов, кондиционирование и подготовка испытуемых проб............... |  |
| 7 Процедура................................................................................................................ |  |
| 8 Расчет и представление результатов……………………………………………. |  |
| 9 Протокол испытаний …………………………………………………........................ |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЕРО И ПУХ

Методы испытаний

Определение количественного состава пера и пуха (ручной метод)

Feather and down. Test methods. Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения количественного состава пера и/или пуха, используемых в качестве наполнителя в готовых изделиях, для маркировки или проверки указанных на этикетке наименований.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

EN 1883, Feather and down - Sampling in view oftests (Перо и пух. Отбор образцов с учетом испытаний)

EN 1885, Feather and down - Terms and definitions (Перо и пух. Термины и определения)

EN ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing               (ISO 139) (Материалы и изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытания)]

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/

- ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp

4 Сущность метода

Известное количество наполнителя, отобранное в соответствии с EN 1883, вручную разделяют на элементы. Элементы собирают в отдельные контейнеры, которые соответствующим образом маркируют. Содержимое каждого контейнера взвешивают для определения массы соответствующего элемента и, следовательно, для расчета относительных процентных соотношений.

5 Аппаратура

5.1 Коробка для ручного разделения, обычно состоящая из следующих частей:

- черное гладкое основание длиной около 450 мм и шириной около 300 мм, имеющее подходящее крепление или углубление для вставки контейнеров;

- передняя часть высотой около 150 мм, открытая или снабженная двумя отверстиями, достаточно широкими для того, чтобы руки оператора могли войти в ящик;

- задняя часть высотой около 300 мм;

- две боковые части сопоставимые по размерам с передней и задней частями;

- крышка, предотвращающая сквозняки во время проведения испытания, изготовленная из стекла или другого прозрачного материала, позволяющего разделять элементы;

- лампа для освещения ящика.

5.2 Контейнеры для взвешивания с крышкой, изготовленные из алюминия или другого легкого антистатического материала, предназначенные для хранения и взвешивания различных элементов наполнения, вместимостью до 300 мл.

5.3 Пинцет, предназначенный для захвата отдельных элементов.

5.4 Аналитические весы с точностью 0,1 мг.

5.5 Контейнер для смешивания с размерами основания (300 × 300) мм и высотой 150 мм.

6 Отбор образцов, кондиционирование и подготовка испытуемых проб

6.1 Отбор образцов проводят в соответствии с EN 1883.

6.2 Подготовку образцов проводят в соответствии с EN ISO 139.

6.3 Из кондиционированного общего лабораторного образца отбирают образец массой не менее 30 г. Помещают образец в контейнер для смешивания (5.5) и тщательно перемешивают вручную до достижения максимально однородной массы. Из разных мест этого образца отбирают не менее трех испытуемых проб, массой примерно 5 г каждая, взвешенных с точностью до 1 мг, массой примерно 5 г для наполнителей с ожидаемым содержанием пуха менее 60 % и массой примерно 3 г для наполнителей с ожидаемым содержанием пуха 60 % и более.

Каждую испытуемую пробу помещают в отдельный контейнер.

Примечание — Для получения окончательного результата необходимо иметь подтвержденный анализ не менее двух испытуемых проб, в то время как иногда могут использоваться запасные или дополнительные испытуемые пробы. Поэтому рекомендуется подготовить запасные три испытуемые пробы.

7 Процедура

7.1 Общие положения

Процедура разделения должна проводиться в кондиционированном помещении в соответствии с EN ISO 139.

7.2 Первое разделение

7.2.1 Обозначают контейнеры для взвешивания (5.2) А, В, С, D, E и Q; взвешивают их вместе с крышкой с точностью до 0,1 мг.

Помещают одну из взвешенных испытуемых проб (6.3) в коробку для разделения (5.1).

С помощью пинцета сначала удаляют все перья из оперения; аккуратно проводят щеткой по перьям между большим и указательным пальцами одной руки, чтобы удалить пуховое волокно или остатки, попавшие в них.

Определяют отдельные элементы, отделенные от испытуемой пробы, и помещают их в соответствующие контейнеры для взвешивания, как указано в  таблице 1.

Таблица 1 – Первое разделение элементов и обозначение соответствующих контейнеров

| Наименование контейнеров | Элементы |
| --- | --- |
| А | целое и переломленное перо водоплавающей птицы |
| В | целое и переломленное перо сухопутной птицы |
| С1 | ломаное перо водоплавающей птицы |
| С2 | ломаное перо сухопутной птицы |
| D | пух, пуховые перья, недозрелый пух, пуховые волокна, перьеые волокна |
| E | крупные перья |
| Q | остатки |

Взвешивают содержимое контейнеров для взвешивания, указав массу в г с точностью до 0,1 мг.

7.2.2 Рассчитывают процент потери массы (mV1) во время первого разделения по следующей формуле:

mV1=mEw1-mRw1mEw1×100,                                           (1)

где mV1 – потеря массы после первого разделения в процентах (%);

mEw1 – масса испытуемой пробы, проанализированной при первом разделении (взвешенная порция);

mRw1 – массы содержимого контейнеров A+B+C1+C2+D+E+Q после повторного взвешивания после анализа (контрольное взвешивание).

Если расчет показывает потерю массы более чем на 2 % или увеличение массы более чем на 0,5 %, необходимо проанализировать еще одну испытуемую пробу.

Для подтверждения первого разделения и продолжения процесса, как минимум две испытуемые пробы должны соответствовать указанным выше критериям потери и увеличения массы.

Расчет результатов приведен в разделе 8.

7.3 Второе разделение

7.3.1 Помещают содержимое контейнера для взвешивания D в чистую коробку для смешивания (5.5); тщательно перемешают содержимое вручную, чтобы оно стало максимально однородным. Отбирают три испытуемых пробы, каждый массой не менее 0,1 г.

7.3.2 Маркируют контейнеры для взвешивания (5.2) обозначениями F, G, H, l, K и L; взвешивают их с крышкой с точностью до 0,1 мг.

Во время второго разделения субиспытуемой пробы пух, пуховое перо и недозрелый пух отделяют от не вплетенных пуховых волокон и вплетенных перьевых волокон.

Сначала извлекают пух, пуховое перо и недозрелый пух пинцетом и слегка встряхивают его пять раз из верхнего положения в нижнее и обратно короткими и быстрыми движениями запястья.

Рисунок 1 — Встряхивание пуха, пухового пера и недозрелого пуха пять раз

С помощью пинцета аккуратно отделяют вплетенные перьевые волокна от пуха, пухового пера и недозрелого пуха.

Если при отделении перьевого волокна выдергивается пуховое волокно, его следует поместить в контейнер F, содержащий пух и пуховые перья. Остальные элементы, после идентификации, как указано в таблице 2, помещают в соответствующие контейнеры для взвешивания.

Если при втором разделении обнаруживают целые и переломленные перья водоплавающих птиц, их помещают их в контейнер L.

Взвешивают содержимое контейнеров для взвешивания, указав массу в г с точностью до 0,1 мг.

Таблица 2 – Второе разделение элементов и обозначение соответствующих контейнеров

| Наименование контейнеров | Элементы |
| --- | --- |
| F | пух, пуховые перья и недозрелый пух |
| G | пуховые волокна |
| H | перьевые волокна водоплавающих птиц |
| I | перьевые волокна сухопутных птиц |
| K | остатки |
| L | перья |

7.3.3 Рассчитывают процент потери массы во время второго разделения, используя следующую формулу:

mV2=mEw2-mRw2mEw2×100,                                           (2)

где mV2 – потеря массы после второго разделения в процентах (%);

mEw2 – масса испытуемой пробы, проанализированной при втором разделении (взвешенная порция);

mRw2 – массы содержимого контейнеров F+G+H+I+K после повторного взвешивания после анализа (контрольное взвешивание).

Если расчет показывает потерю массы более чем на 2 % или увеличение массы более чем на 0,5 %, следует проанализировать еще одну испытуемую пробу.

Для подтверждения первого разделения и продолжения процесса, как минимум две испытуемые пробы должны соответствовать указанным выше критериям потери и увеличения массы.

7.4 Измельченные перья

Измельченные перья состоят из измельченных и/или скрученных перьев (см. EN 1885). Скрученные или измельченные перья имеют множественные трещины по всей длине ствола. Измельченные перья можно определить визуально при осмотре ломаных и поврежденных перьев водоплавающих и сухопутных птиц.

8 Расчет и представление результатов

Рассчитывают общий процент каждого компонента после двух разделений относительно общего количества проанализированного вещества следующим образом.

8.1.1 Целые и переломленные перья водоплавающих птиц:

АmRw1×100+DmRw1×LmRw2×100                                        (3)

8.1.2 Целые и переломленные перья сухопутных птиц:

ВmRw1×100                                                            (4)

8.1.3 Ломаные и поврежденные перья водоплавающих птиц:

С1mRw1×100                                                            (5)

8.1.4 Ломаные и поврежденные перья водоплавающих птиц:

С2mRw1×100                                                            (6)

8.1.5 Крупное перо:

ЕmRw1×100                                                            (7)

8.1.6 Пух, пуховые перья и недозрелый пух:

N=DmRw1×FmRw2×100,                                                 (8)

где N – результат расчета содержания пуха, пуховых перьев и недозрелого пуха.

8.1.7 Пуховые волокна:

DmRw1×GmRw2×100                                                     (9)

8.1.8 Перьевые волокна водоплавающих птиц:

DmRw1×НmRw2×100                                                   (10)

8.1.9 Перьевые волокна сухопутных птиц:

DmRw1×ImRw2×100                                                   (11)

8.1.10 Измельченные перья

8.1.10.1 Ломанные и поврежденные перья водоплавающих птиц и перьевые волокна водоплавающих птиц в виде измельченных перьев

С1mRw1+DmRw1×НmRw2×100                                        (12)

Если ломаные и поврежденные перья водоплавающих птиц и перьевые волокна водоплавающих птиц считают измельченными перьями, то их следует указывать как ноль.

8.1.10.2 Перьевые волокна водоплавающих птиц в виде измельченных перьев

Если перьевые волокна водоплавающих птиц считают измельченными перьями, то их следует указывать как ноль.

Если большая часть наполнителя (>50 %) состоит из перьевых волокон, то перьевые волокна также могут быть классифицированы как измельченные перья, даже если нет признаков измельченных или скрученных перьев.

DmRw1×НmRw2×100                                                  (13)

8.1.11 Остатки

QmRw1×100+DmRw1×KmRw2×100,                                        (14)

где mRw1 – массы содержимого контейнеров (A+B+C1+C2+D+E+Q), полученные при первом резделении;

mRw2 – массы содержимого контейнеров (F+G+H+I+K) полученные при втором резделении.

МN=MWN1+MWN22                                                    (15)

Расчет относительного отклонения (разницы между средним и измеренным значением относительно среднего значения), т.е. содержания пуха, проводят следующим образом.

relN=±MN-MWN1MN×100 (%),                                      (16)

где MN – среднее значение анализируемого пуха, полученное из первой и второй испытуемых проб;

MWN1 – измеренное значение пуха в первой испытуемой пробе;

MWN2 – измеренное значение пуха во второй испытуемой пробе.

Третья испытуемая проба должна быть проанализирована на наличие существенного компонента, который равен или более 50 % от общего количества, при этом относительное отклонение от среднего значения составляет более 7 %. Третья испытуемая проба должна быть проанализирована на наличие существенного компонента, который составляет менее 50 % от общего количества, при этом относительное отклонение от среднего значения составляет более 10 %.

В этом случае все три результата должны быть учтены в дальнейших расчетах.

8.2 Представление результатов

Результат выражают как среднее значение результатов измерений двух испытуемых проб и субиспытуемой пробы с точностью не менее одного десятичного знака.

8.3 Отклонение результатов испытания

Допустимое отклонение результатов испытания для трех компонентов: пуха, пера и суммы других элементов, составляет 3 %. Его рассчитывают как отклонение результата от среднего значения, которое было получено по результатам как минимум трех испытаний идентичных образцов, полученных путем анализа в соответствии с настоящим стандартом.

Отклонение результатов испытаний не зависит от минимальных требований в соответствии с EN 12934, его используют, чтобы проверить достоверность результатов испытания.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- ссылку на настоящий стандарт;

- наименование и адрес испытательной лаборатории;

- дату;

- символы, маркировки и другие обозначения, используемые для идентификации испытуемого материала;

- среднее значение результатов для каждого компонента, выраженное в процентах;

- любое отклонение от настоящего стандарта и любое событие, которое может повлиять на результат.

.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов  межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 1883 | IDT | ГОСТ EN 1883—202Х «Перо и пух. Отбор образцов с учетом испытаний» |
| EN 1885 | IDT | ГОСТ EN 1885—202Х «Перо и пух. Термины и определения» |
| EN ISO 139 | IDT | ГОСТ ISO 139—2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний» |
| П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| УДК 637.631:006.354 | МКС 59.040 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: перо, пух, количественный анализ, ручной метод |  |  |

| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Генеральный директор |  | Д.В. Гузов |
| Исполнители: |  |  |
| Заместитель начальника отдела стандартизации |  | Н.В. Бадьина |