| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 22970 (проект, KZ, первая редакция) |

КРАСКИ И ЛАКИ

Метод оценки прочности сцепления эластичных клеев с покрытием

с помощью испытания на отслаивание, испытания на прочность

к отслаиванию и испытания на прочность на сдвиг для растягивающего

усилия при соединении внахлестку с дополнительным напряжением

в условиях конденсации или припарки

(ISO 22970:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту
ISO 22970:2019 Краски и лаки. Метод оценки прочности сцепления эластичных клеев с покрытием с помощью испытания на отслаивание, испытания на прочность к отслаиванию и испытания на прочность на сдвиг для растягивающего усилия при соединении внахлестку с дополнительным напряжением в условиях конденсации или припарки (Paints and varnishes - Test method for evaluation of adhesion of elastic adhesives on coatings by peel test, peel strength test and tensile lap-shear strength test with additional stress by condensation test or cataplasm storage, IDT)

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 9 «Общий метод испытаний красок и лаков» технического комитета по стандартизации ISO/TC 35 «Краски и лаки»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Принцип |  |
| 4.1 | Метод А испытания силы склеивания. Прочность на отслаивание |  |
| 4.2 | Метод B испытания силы сцепления. Прочность на отрыв |  |
| 4.3 | Метод С испытания силы склеивания. Прочность на сдвиг для растягивающего усилия при соединении внахлёстку |  |
| 4.4 | Проведение испытания |  |
| 5 | Аппаратура и испытательная среда |  |
| 5.1 | Метод А испытания силы склеивания. Прочность на отслаивание |  |
| 5.2 | Метод B испытания силы сцепления. Прочность на отрыв |  |
| 5.3 | Метод С испытания силы склеивания. Прочность на сдвиг для растягивающего усилия при соединении внахлёстку |  |
| 5.4 | Метод воздействия 1. Конденсационная газовая среда с постоянной влажностью |  |
| 5.5 | Метод воздействия 2. Припарка. |  |
| 6 | Последовательность испытаний A, B и C адгезионной прочности |  |
| 7 | Подготовка образцов |  |
| 7.1 | Подготовка испытательных панелей |  |
| 7.2 | Метод А испытания силы склеивания. Прочность на отслаивание |  |
| 7.2.1 | Форма валика |  |
| 7.2.2 | Нанесение клеевого шва |  |
| 7.3 | Метод B испытания силы сцепления. Прочность на отрыв |  |
| 7.4 | Метод С испытания силы склеивания. Прочность на сдвиг для растягивающего усилия при соединении внахлёстку |  |
| 8 | Отверждение и выдержка образцов с нанесенным клеем |  |
| 8.1 | Отверждение |  |
| 8.2 | Определение эталонного значения |  |
| 8.3 | Методы воздействия |  |
| 8.3.1 | Метод воздействия 1. Конденсационная газовая среда с постоянной влажностью |  |
| 8.3.2 | Метод воздействия 2. Припарка |  |
| 9 | Процедура испытания |  |
| 9.1 | Метод А испытания силы склеивания. Прочность на отслаивание |  |
| 9.2 | Метод B испытания силы сцепления. Прочность на отрыв |  |
| 9.3 | Метод С испытания силы склеивания. Прочность на сдвиг для растягивающего усилия при соединении внахлёстку |  |
| 10 | Выражение результатов |  |
| 10.1 | Метод А испытания силы склеивания. Прочность на отслаивание |  |
| 10.2 | Метод B испытания силы сцепления. Прочность на отрыв |  |
| 10.3 | Метод С испытания силы склеивания. Прочность на сдвиг для растягивающего усилия при соединении внахлёстку |  |
| 11 | Обозначение |  |
| 12 | Точность |  |
| 13 | Протокол испытаний |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |