| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/TR 22770 (проект, KZ, первая редакция) |

ПОДГОТОВКА СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ ПРОДУКТОВ

Метод аналитической колориметрии для подтверждения

визуальной оценки степени чистоты поверхности

(ISO/TR 22770:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному техническому отчету ISO/TR 22770:2019 Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Метод аналитической колориметрии для подтверждения визуальной оценки степени чистоты поверхности (Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades, IDT)

Международный технический отчет разработан подкомитетом SC 12 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов» технического комитета по стандартизации ISO/TC 35 «Краски и лаки»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Обозначения |  |
| 5 | Принцип |  |
| 6 | Рекомендации по приборам |  |
| 6.1 | Работа с приборами |  |
| 6.2 | Технические характеристики приборов |  |
| 6.2.1 | Источник света и наблюдатель |  |
| 6.2.2 | Условия освещения и наблюдения |  |
| 6.2.3 | Цветовые допуски приборов |  |
| 7 | Дополнительные данные |  |
| 7.1 | Общие положения |  |
| 7.2 | Подготовка образцов |  |
| 7.3 | Результаты |  |
| 8 | Примеры применения |  |
| 8.1 | Общие положения |  |
| 8.2 | Производство стальных труб для нефтегазовой промышленности |  |
| 8.2.1 | Применение: контроль качества дробеструйных работ до нанесения антикоррозионного покрытия |  |
| 8.2.2 | Контрольная поверхность |  |
| 8.2.3 | Контроль качества |  |
| 8.3 | Чугунолитейное производство |  |
| 8.3.1 | Применение: контроль качества операции по очистке чугунных автозапчастей от песка |  |
| 8.3.2 | Контрольная поверхность |  |
| 8.3.3 | Контроль качества |  |
| 8.4 | Производство прицепов |  |
| 8.4.1 | Применение: контроль качества дробеструйных работ перед окраской |  |
| 8.4.2 | Контрольная поверхность |  |
| 8.4.3 | Контроль качества |  |
| 8.5 | Производство грузовых вагонов |  |
| 8.5.1 | Применение: контроль качества дробеструйных работ до нанесения антикоррозионного покрытия |  |
| 8.5.2 | Контрольная поверхность |  |
| 8.5.3 | Контроль качества |  |
| 8.6 | Производство холоднотянутых стержней |  |
| 8.6.1 | Применение: оптимизация работы по удалению окалины |  |
| 8.6.2 | Контрольная поверхность |  |
| 8.6.3 | Контроль качества |  |
| Приложение A (справочное) Принцип |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам Библиография |  |  |