ОКС 23.040.15

Изменение № 1 ГОСТ 22897–2023 Трубы бесшовные холоднодеформированные из титана и сплавов на основе титана. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-фикации (протокол №            от                         )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_____________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «Трубы всех групп поставок изготавливают с травленой наружной и внутренней поверхностями.

По требованию заказчика трубы группы поставки Б изготавливают со шлифованной наружной и травленой внутренней поверхностями.

Если термическую обработку проводят в вакууме или защитной атмосфере, травление не является обязательным.»

Пункт 9.1. После перечислений добавить абзац: «В качестве альтернативного способа допускается производить маркировку лазерным маркиратором для групп поставки А и Б.»

Пункт 9.2. Первое перечисление. Дополнить словами «или лазерным маркиратором» после слова «электрокарандашом».

Библиографические данные. Заменить «МКС 23.040.10» на «МКС 23.040.15».

УДК 669.295-462.3:006.354	                   	ОКС 23.040.15		                     В 62

Ключевые слова: лазерный маркиратор, группы поставки, шлифованная поверхность, травленая поверхность

Руководитель организации-разработчика

Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (АО РусНИТИ)»