Изменение № 3 ГОСТ 17380-2001
(проект, первая редакция)

Продолжение Изменения № 3 ГОСТ 17380-2001

МКС 23.040.40
Изменение № 3 ГОСТ 17380–2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от              )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KG, KZ, TJ, UZ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004)]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 2. Заменить датированные ссылки на недатированные;
ГОСТ 2.101 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий» дополнить сноской 1) в редакции:
«1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.101-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий»;
заменить ссылки:
ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды» на ГОСТ 356 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды»;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) на ГОСТ 1497;
[bookmark: _Hlk224113093]ГОСТ 1577-93 «Прокат листовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия» на ГОСТ 1577 «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия»;
ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» на ГОСТ 8731 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия».
Пункт 3.2. Десятое обозначение изложить в новой редакции:
«ТВ – толщина стенки деталей в неторцевых сечениях принимается равной номинальной толщине стенки исходной заготовки: трубы, листа. С учетом утонений толщина номинальной стенки может быть уточнена изготовителем».
[bookmark: _Hlk224036206][bookmark: _Hlk212714268][bookmark: _Hlk212713354]Пункт 4.2. Таблица 2а. Для марки стали 13ХФА в столбце «Углерод» заменить значение «0,11-0,13» на «0,11-0,17»;
таблица 2б. Для марки стали 13ХФА в столбце «Углерод» заменить значение «-0,01» на «±0,01».
Пункт 5.1.3. Таблица 5. Примечание 1 дополнить предложением:
 «По согласованию с заказчиком допускается отношение Тв/Т больше 1,5».
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