МКС93.080.30

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования.

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                     от                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС  №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                  [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Примечание 2 абзац 2 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт не распространяется на конструкции бортов, устраиваемых на автомобильных дорогах, из монолитного бетона.».

Раздел 2. Добавить ссылку на ГОСТ 28570 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции.

Раздел 3. Дополнить пунктом 3.14:

«3.14 партия бортовых камней: общее количество бортовых камней, изготовленное на одной производственной линии, в течение суток по одной технологии из материалов одного вида, но не более 5000 шт.».

Пункт 4.2. Дополнить перечислением:

«- криволинейные.»

Пункт 4.3. Дополнить перечислением:

«- К – криволинейный бортовой камень.»

Пункт 5.1.3. Примечание 2 изложить в новой редакции:

«2 К основным размерам криволинейных бортовых камней относят также радиус кривизны.».

Пункт 5.1.5.3. После таблицы 1 дополнить предложением:

«Отклонение профиля лицевой поверхности криволинейных камней от номинальной кривизны не должно превышать 5 мм.»

Пункт 5.1.5.4. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- основных номинальных размеров (длины, высоты, ширины, радиус кривизны);»

Пункт 5.2.4.2. Обозначение «F200» заменить на «F2200».

Пункт 5.2.5 исключить.

5.3.4 Исключить.

Добавить раздел 8:

«8 Правила приемки

8.1 Бортовые камни должны быть приняты службой технического контроля предприятия изготовителя. Бортовые камни принимают партиями.

8.2 Для контроля качества и приемки бортовых камней установлены следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные;

- периодические.

Испытания бортовых камней проводят по ГОСТ 32962.

Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии с целью обеспечения контроля соответствия бортовых камней требованиям настоящего стандарта и их приемки.

Периодические испытания проводят для периодического подтверждения качества бортовых камней, а также стабильности технологического процесса их производства.

Периодичность испытаний и определяемые показатели при приемо-сдаточных и периодических испытаниях приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Вид испытаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные (для каждой партии) | Периодические (не реже одного раза в 6 месяцев) |
| Основные размеры | + | - |
| Дополнительные размеры | + | - |
| Отклонение от плоскостности | + | - |
| Отклонение от прямолинейности | + | - |
| Отклонение от перпендикулярности | + | - |
| Отклонение профиля лицевой поверхности криволинейных камней от номинальной кривизны | + | - |
| Внешний вид и качество поверхности | + | - |
| Средняя плотность бетона | + | - |
| Класс бетона по прочности на сжатие | + | - |
| Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | - | + |
| Марка бетона по морозостойкости | - | + |
| Водопоглощение бетона | - | + |

При смене материалов для изготовления бортовых камней или при изменении технологии производства необходимо произвести все испытания, указанные в таблице 2.

8.3 Для определения прочности, морозостойкости и водопоглощения бетона, из которого изготовлены бортовые камни, испытывают образцы, изготовленные из бетонной смеси по ГОСТ 10180. Для определения прочности, морозостойкости и водопоглощения бетона, из которого изготовлены бортовые камни по технологии вибропрессования, испытывают образцы отобранные по ГОСТ 28570 выпиленные/выбуренные из изделия (бортового камня).

8.4 При проведении приемки бортовых камней из каждой партии отбирают выборку. Требования к объему выборки бортовых камней в зависимости от объема партии для проведения контроля приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- |
| до 1200 | 5 | 3 | 2 |
| более 1200 | 8 | 5 | 3 |

Отобранную выборку бортовых камней испытывают на определение основных параметров и размеров, а также внешнего вида и качества поверхности.

8.5 Отбор образцов (кернов) из выборки бортовых камней

Для определения физико-механических показателей из выборки бортовых камней отбирают необходимое количество образцов (кернов). Отбор образцов (кернов) проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 28570. Требования к объему выборки бортовых камней, из которых отбирают образцы (керны) в зависимости от объема партии для проведения контроля качества, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. |
| --- | --- |
| до 1200 | 3 |
| более 1200 | 5 |

Отобранную выборку бортовых камней испытывают на определение физико-механических показателей в зависимости от вида испытаний.

Для отбора образцов (кернов) из бортовых камней применяют распиловочные станки, установки и оборудование с режущим алмазным инструментом мокрого или сухого способа обработки, исключающие нарушение структуры бетона изготовляемых образцов. Образцы (керны) должны быть цилиндрической или кубовидной формы, либо призмой квадратного сечения, размерами в зависимости от требований нормативных документов на методы испытаний.

Образцы (керны) необходимо выбуривать вертикально на верхней грани бортового камня.

8.6 Изготовитель должен подтвердить соответствие бортовых камней требованиям настоящего стандарта, при этом в документе о качестве должны быть указаны результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний.

В документе о качестве указывают следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- номер партии и количество бортовых камней;

- основные размеры;

- дополнительные размеры;

- отклонение от плоскостности;

- отклонение от прямолинейности;

- отклонение от перпендикулярности;

- отклонение профиля лицевой поверхности криволинейных камней от номинальной кривизны;

- внешний вид и качество поверхности;

- средняя плотность бетона;

- класс бетона по прочности на сжатие;

- класс бетона по прочности на растяжение при изгибе;

- марка бетона по морозостойкости;

- водопоглощение бетона;

- истираемость бетона (в необходимых случаях, когда данное требование установлено в заказе на изготовление бортовых камней).

8.7 Потребитель имеет право проводить входной контроль. При входном контроле потребитель проводит отбор выборки бортовых камней в соответствии с требованиями 8.4 и 8.5. Потребитель проверяет (выборочно или в полном объеме) соответствие изделий требованиям настоящего стандарта по показателям приведенным в таблице 2.»

(ИУС №                 )

УДК 625.888:006.354 ОКС 93.080.030

Ключевые слова: камни бортовые, технические требования, прочность, морозостойкость, водопоглощение

Руководитель разработки

Генеральный директор

ООО «ИТЦ»									Оверин Д.И.

Исполнитель								Сизов Д.А.