| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/TR 21555 (проект, KZ, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Обзор методов определения твердости и износостойкости покрытий

(ISO/TR 21555:2019,

Paints and varnishes. Overview of test methods

on hardness and wear resistance of coatings, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному техническому отчету ISO/TR 21555:2019 Краски и лаки. Обзор методов определения твердости и износостойкости покрытий (Paints and varnishes. Overview of test methods on hardness and wear resistance of coatings, IDT)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)

Международный технический отчет разработан подкомитетом SC 9 «Общие методы испытаний красок и лаков» технического комитета по стандартизации ISO/TC 35 «Краски и лаки»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосудар-ственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном прило-жении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Испытания на твердость |  |
| 4.1 | Испытания на твердость индентором в состоянии покоя |  |
| 4.1.1 | Испытание на твердость методом вдавливания по Бухгольцу |  |
| 4.1.2 | Испытание на твердость методом вдавливания по Кнупу |  |
| 4.1.3 | Испытание на твердость методом вдавливания по Пфунду |  |
| 4.1.4 | Испытание на твердость методом вдавливания по Виккерсу |  |
| 4.2 | Испытания на твердость с осциллирующим индентором |  |
| 4.2.1 | Испытание на демпфирование колебаний с маятником Кенига |  |
| 4.2.2 | Испытание на демпфирование колебаний с маятником Персоза |  |
| 4.2.3 | Испытание на демпфирование колебаний с помощью качающейся рамы |  |
| 5 | Испытания на износостойкость |  |
| 5.1 | Испытания на однократное царапание. |  |
| 5.1.1 | Испытание нанесением царапины карандашами |  |
| 5.1.2 | Испытание нанесением царапины шаровым стилусом 1 |  |
| 5.1.3 | Испытание нанесением царапины шаровым стилусом 2 |  |
| 5.1.4 | Испытание нанесением царапины коническим стилусом 3 |  |
| 5.1.5 | Испытание нанесением царапины коническим стилусом 4 |  |
| 5.1.6 | Испытание нанесением царапины коническим стилусом 5 |  |
| 5.1.7 | Испытание нанесением царапины коническим стилусом 6 |  |
| 5.1.8 | Испытание нанесением царапины дисковым стилусом |  |
| 5.1.9 | Испытание нанесением царапины U-образным стилусом |  |
| 5.2 | Многократное испытание на царапины |  |
| 5.2.1 | Многократное испытание на царапины с заблокированным абразивным колесом |  |
| 5.2.2 | Многократное испытание на царапины абразивным цилиндром |  |
| 5.2.3 | Многократное испытание на царапины вращающимися абразивными колесами |  |
| 5.2.4 | Многократное испытание на царапины вращающейся щеткой |  |
| 5.3 | Испытания на сухой износ |  |
| 5.3.1 | Испытание на абразивный износ с заблокированным абразивным колесом |  |
| 5.3.2 | Испытание на абразивный износ вращающимися абразивными дисками 1 |  |
| 5.3.3 | Испытание на абразивный износ абразивными дисками 2 |  |
| 5.3.4 | Испытание на абразивный износ с помощью вращающихся абразивных кругов 3 |  |
| 5.3.5 | Испытание на абразивный износ с помощью вращающихся абразивных кругов 4 |  |
| 5.4 | Испытания на влажное истирание |  |
| 5.4.1 | Испытание методом царапания щеткой |  |
| 5.4.2 | Испытание методом царапания нетканым полотном 1 |  |
| 5.4.3 | Испытание методом царапания нетканым полотном 1 |  |
| 5.5 | Испытания падающим песком |  |
| 5.5.1 | Испытание падающим песком с корундовым гранулятом |  |
| 5.5.2 | Испытание падающим кварцевым песком |  |
| Приложение A (справочное) Обзор методов испытаний на твердость и износостойкость покрытий |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |

Введение

Определение твердости и износостойкости является одним из важнейших условий оценки устойчивости покрытий к механическим нагрузкам.

Процедуры и цифровые данные, приведенные в настоящем стандарте, представляют собой примерный обзор; подробная информация содержится в применимых стандартах.

Для всех методов оценки твердости и износостойкости вязкоупругие свойства оказывают большое влияние на результат испытания. Следовательно, согласовывается и соблюдается время между испытанием и оценкой.

Механические свойства покрытий зависят, среди прочего, от температуры и влажности. Следовательно, испытания следует проводить сразу после фазы кондиционирования.

Испытания предпочтительно проводить в климатической камере.

Каждый метод имеет свое специфическое применение. Неподходящий метод может привести к ложным выводам. Все методы испытания требуют определенной квалификации лица, проводящего испытания. Для большинства методов испытаний результаты зависят, среди прочего, от толщины пленки испытуемого покрытия.