| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 9073-1-202Х (проект, RU, первая редакция) |

МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ

Методы испытаний

Часть 1

Определение поверхностной плотности

(ISO 9073-1:2023, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                           ISO 9073-1:2023 «Материалы нетканые. Методы испытаний. Часть 1. Определение поверхностной плотности» (ISO 9073-1:2023, Nonwovens — Test methods — Part 1: Determination of mass per unit area, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 38 «Текстиль» и Техническим комитетом CEN/TC 248 «Текстиль и текстильные изделия».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2023 – Все права сохраняются

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………………… |  |
| 4 Сущность метода………………………………………………………………………… |  |
| 5 Аппаратура ……………………………………………………………………………….. |  |
| 6 Отбор образцов …..……………………..………………………………………………. |  |
| 7 Кондиционирование …………………………………….…………….……………….. |  |
| 8 Процедура …..……………………………………………………. |  |
| 9 Обработка результатов……………………….……………………….……………... |  |
| 10 Прецизионность ………………………………………………………………………… |  |
| 11 Протокол испытаний ………………………………………………………………. |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам .................................................................…..…............... |  |
| Библиография |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ

Методы испытаний

Часть 1

Определение поверхностной плотности

Nonwovens. Test methods. Part 1. Determination of mass per unit area

Дата введения

Предупреждение — В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за разработку соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием. Пользователь настоящего стандарта, выполняющий испытание, должен быть ознакомлен с особенностями данной процедуры.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания для определения поверхностной плотности нетканых материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Материалы и изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытания).

ISO 186, Paper and board — Sampling to determine average quality (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества).

ISO 9092, Nonwovens — Vocabulary (Материалы нетканые. Словарь).

ISO 11224, Textiles — Web formation and bonding in nonwovens — Vocabulary (Материалы и изделия текстильные. Формирование полотна и склеивание в нетканых материалах. Словарь)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины с соответствующими определениями по ISO 9092, ISO 11224 и следующие.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 образец (sample): Изделие или часть изделия, отобранное из производственной партии для испытания, которое можно идентифицировать и отследить вплоть до места происхождения.

3.2 испытуемая проба (test specimen): Определенная часть идентифицированного образца (3.1), на которой проводят испытание, иногда испытанию подвергают несколько испытуемых проб, отобранных из разных мест одного образца

4 Сущность метода

Точно измеренную площадь нетканого материала взвешивают, и полученную массу делят на эту площадь, что позволяет определить поверхностную плотность.

# 5 Аппаратура

# 5.1 Оборудование для вырезания испытуемых проб, выбранное из следующего списка:

# 5.1.1 Штамп, позволяющий вырезать испытуемую пробу площадью не менее 50 000 мм².

# 5.1.2 Шаблон площадью не менее 50 000 мм² (например, 250 мм x 200 мм) и лезвие бритвы.

# 5.1.3 Стальная линейка, градуированная в мм и лезвие бритвы.

# 5.2 Весы с точностью ±0,1 % от измеренной массы.

# 6 Отбор образцов

6.1 Общие положения

Отбор образцов осуществляют в соответствии с ISO 186. Следят за тем, чтобы участки, с которых отбирают образцы, не имели видимых дефектов и не были помяты.

Если это предусмотрено спецификацией заказчика, берут случайную выборку в соответствии с указаниями. Если требования не указаны, следует использовать ISO 2859-1 или ISO 3951-1. Сами по себе по умолчанию они не являются действующими планами выборочного контроля. Соглашение между заказчиком и поставщиком должно учитывать стабильность процесса, риск изготовителя, риск потребителя, приемлемый уровень качества и стоимость.

В целом, если испытываемая характеристика может считаться нормально распределенной, процедуры выборки для контроля по количественным признакам потребуют меньшего количества образцов.

Однако малые выборки могут не отражать нормальное распределение, поэтому предполагаемый процент дефектов может быть завышен или занижен. В этом случае, как и для альтернативных данных, следует использовать процедуры выборки для контроля по альтернативному признаку.

При отсутствии требований к размеру выборки можно использовать таблицу 1 и таблицу 2, приведенные ниже. Правила переключения необходимы для поддержания защиты приемлемого уровня качества (AQL).

Таблица 1 – Альтернативные признаки (1.0 AQL, Общий уровень контроля II)

| Количество единиц в партии включительно | Количество единиц, входящих в выборку из партии |
| --- | --- |
| от 1 до 150 | 13 |
| от 151 до 280 | 32 |
| от 281 до 500 | 50 |
| от 501 до 1 200 | 80 |

Таблица 2 – Количественные признаки («s» метод, Общий уровень контроля II)

| Количество единиц в партии включительно | Количество единиц, входящих в выборку из партии |
| --- | --- |
| от 1 до 15 | 3 |
| от 16 до 25 | 4 |
| от 26 до 50 | 6 |
| от 51 до 90 | 9 |
| от 91 до 150 | 13 |
| от 151 до 280 | 18 |
| от 281 до 500 | 25 |
| от 501 до 1 200 | 35 |

Примечание — В соответствующей спецификации или другом соглашении между заказчиком и поставщиком необходимо учесть различия между рулонами материала и между испытуемыми пробами. Должен быть представлен план выборки с указанием значимого риска изготовителя и риска потребителя. В плане должен быть обоснован предполагаемый уровень качества.

6.2 Подготовка испытуемых проб

Испытуемые пробы отбирают из участка образца без складок, заломов и любых деформаций, которые могут сделать данные испытуемые пробы нетипичными по сравнению с остальным испытуемым материалом.

Следует обратить внимание на то, что в случае нетканых материалов ошибки отбора образцов могут преобладать над ошибками испытаний.

# 7 Кондиционирование

Доводят испытуемую пробу до равновесия по влажности в стандартных атмосферных условиях для испытаний нетканых материалов в соответствии с ISO 139. Равновесие считается достигнутым, если увеличение массы испытуемой пробы при последовательных взвешиваниях с интервалом не менее 2 ч не превышает 0,25 % от массы испытуемой пробы.

# Когда при возникновении разногласий кондиционирование в течение определенного времени не допустимо, при обычных испытаниях достаточно подвергнуть материал воздействию стандартных атмосферных условий для испытания текстильных материалов в течение разумного периода времени перед испытанием испытуемых проб.

8 Процедура

8.1 Измерение массы на основе вырезания испытуемых проб необходимого размера 50 000 мм2

8.1.1 Из каждого образца вырезают не менее трех испытуемых проб площадью не менее 50 000 мм² каждая, используя либо штамп, либо шаблон и острое лезвие бритвы (5.1). Если материала недостаточно, вырезают максимально возможный прямоугольник из имеющегося нетканого материала и измерьте его площадь и массу (см. 8.2). Это необходимо отметить в результате.

8.1.2 Определяют массу каждой испытуемой пробы с помощью весов с точностью не менее 0,1 % от ее массы.

8.1.3 Рассчитывают поверхностную плотность каждой испытуемой пробы, среднее значение в г/м² и, при необходимости, коэффициент вариации в процентах.

8.2 Измерение массы малых/уникальных испытуемых проб с вырезанием максимально возможного прямоугольника

8.2.1 Используя точную линейку, определяют общую площадь испытуемой пробы в мм².

8.2.2 Определяют массу испытуемой пробы с помощью весов с точностью не менее 0,1 % от ее массы.

8.2.3 Рассчитывают поверхностную плотность каждой испытуемой пробы, среднее значение в г/м² и, при необходимости, коэффициент вариации в процентах.

9 Обработка результатов

9.1 Для каждой испытуемой пробы рассчитывают поверхностную плотность (M) в г/м2 по формуле (1):

M=mA ×106,                                               (1)

где m – масса испытуемой пробы, в г;

А – площадь испытуемой пробы, в мм2.

9.2 Вычисляют среднее значение поверхностной плотности в г/м² с точностью до трех значащих цифр.

9.3 При необходимости рассчитывают коэффициент вариации, выраженный в процентах с точностью до 0,1%.

10 Прецизионность

Прецизионность для данного метода в настоящее время не определена.

11 Протокол испытаний

Помимо результатов отдельных испытаний, протокол должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) номер процедуры испытания, полную идентификацию всех испытанных материалов и метод отбора образцов;

c) название и адрес испытательного центра;

d) дату проведения испытания;

e) условия лабораторных испытаний;

f) количество и размер испытуемых проб;

g) среднее значение в г/м2 и, при необходимости, коэффициент вариации в процентах;

h) любые необычные наблюдения, сделанные во время испытаний;

i) любые необычные особенности;

j) имя и подпись испытателя.

В данной процедуре значения СИ считают официальной стандартной системой измерений. Если вместо единиц СИ используют другие системы, их значения должны указываться независимо друг от друга. Системы измерений не должны ни в коем случае объединяться, а должны рассматриваться и отражаться в протоколе отдельно.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение соответствующего международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 139:2005 | IDT | ГОСТ ISO 139—2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний» |
| ISO 186:2002 | MOD | ГОСТ 32546—2013 (ISO 186:2002) «Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества» |
| ISO 9092 | IDT | ГОСТ ISO 9092—2025 «Материалы нетканые. Словарь» |
| ISO 11224 | IDT | ГОСТ ISO 11224—2025 «Материалы и изделия текстильные. Формирование полотна и склеивание в нетканых материалах. Словарь» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

# Библиография

|  | ISO 2859-1 | Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества) |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 3951-1 | Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL (Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 1. Требования к одноступенчатым планам на основе AQL при контроле последовательных партий по единственной характеристике и единственному AQL) |
|  | NWSP 001.0 | Standard terminology relating to the nonwoven industry, EDANA’s and INDA’s standard procedures (Стандартная терминология, относящаяся к нетканой промышленности, стандартные процедуры EDANA и INDA) |

| УДК 677.017.426:006.354 | МКС 59.080.30 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: материалы и изделия текстильные, нетканые материалы, методы испытаний, поверхностная плотность |  |  |

| Акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Руководитель Отраслевого испытательного центра |  | Д.В. Гузов |
| Исполнители: |  |  |
| Заместитель начальника отдела стандартизации |  | Н.В. Бадьина |