| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (Проект RU, первая редакция) |

ЗАПОЛНИТЕЛИ ТЕРМОЛИТОВЫЕ НА ОСНОВЕ КРЕМНИСТОГО СЫРЬЯ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «НИИКерамзит» (АО «НИИКерамзит»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _______________ 20__ г. №___)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 56507—2015 «Заполнители термолитовые на основе кремнистого сырья. Технические условия»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стан-дарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗАПОЛНИТЕЛИ ТЕРМОЛИТОВЫЕ НА ОСНОВЕ КРЕМНИСТОГО СЫРЬЯ Технические условия Aggregates thermolit of siliceous raw materials.. Specifications

Дата введения — 2026—   —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на искусственные пористые термолитовые гравий, щебень и песок (далее — термолитовые заполнители), изготовляемые способом термической обработки кремнистого сырья (трепелов, диатомитов, опок) и применяемые в качестве заполнителей для легких теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных бетонов по ГОСТ 25820 и силикатных бетонов по ГОСТ 25214.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ХХХХ—2026 «Сырье кремнистое для производства термолитовых заполнителей. Технические условия» (шифр темы: 1.13.144-2.516.26, шифр темы ПМС: RU.1.251-2026)

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 8269.0 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 25214 Бетон силикатный плотный. Технические условия

ГОСТ 25820 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 гравий термолитовый: Искусственный пористый заполнитель округлой или гравелистой формы, полученный обжигом подготовленных гранул (зерен) из кремнистых пород (трепелов, диатомитов, опок).

3.2 щебень термолитовый: Искусственный пористый заполнитель произвольной, преимущественно угловатой формы, полученный спеканием и поризацией в результате обжига фракционированных камнеподобных кремнистых пород (трепела, опоки) или дроблением термолитового гравия крупных фракций и кусков.

3.3 песок термолитовый: Искусственный пористый заполнитель с насыпной плотностью не более 1200 кг/м3 и размерами зерен менее 5 мм, полученный при обжиге кремнистых пород мелкой фракции или дроблением термолитовых гравия и щебня.

3.4

коэффициент размягчения: Отношение прочности заполнителя в насыщенном водой состоянии к прочности заполнителя в сухом состоянии.

[ГОСТ 32496–2013, пункт 3.8]

3.5

коэффициент формы зерен: Отношение наибольшего размера зерен гравия к наименьшему.

[ГОСТ 32496–2013, пункт 3.9]

4 Технические требования

4.1 Термолитовые заполнители должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.2 Зерновой состав

4.2.1 Термолитовые заполнители в зависимости от размеров зерен подразделяют на:

— крупный заполнитель (гравий и щебень) размером зерен от 5 до 40 мм;

— мелкий заполнитель (песок) размером зерен менее 5 мм.

4.2.2 Термолитовые гравий и щебень должны изготовляться следующих основных фракций:

— от 5 до 10 мм;

— от 10 до 20 мм;

— от 20 до 40 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление смеси фракций гравия (щебня) и песка.

4.2.3 Зерновой состав термолитовых гравия и щебня каждой фракции должен находиться в пределах, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Пределы по зерновому составу термолитовых заполнителей мелкой и крупной фракции

| Диаметр отверстия контрольного сита, мм | d | D | 2D |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток на сите, % по массе | От 85 до 100 | До 10 | Не допускается |
| Примечание — D, d — наибольший и наименьший номинальные диаметры контрольных сит соответственно. |  |  |  |

Массовая доля зерен мелкой фракции (меньше d) не должна превышать 15 %.

Массовая доля крупной фракции (больше D) не должна превышать 10 %.

4.2.4 Термолитовый песок в зависимости от области применения подразделяют на три группы:

- 1 — для легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона;

- 2 — для легкого конструкционного бетона;

- 3 — для легкого теплоизоляционного бетона.

4.2.5 Зерновой состав пористого песка, применяемого для изготовления конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных легких бетонов, должен находиться в пределах, указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Зерновой состав пористого песка, применяемого для изготовления конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных легких бетонов

| Размер отверстия контрольного сита, мм | Полный остаток на контрольном сите, % по объему, для легкого бетона |  |
| --- | --- | --- |
|  | конструкционно-теплоизоляционного | конструкционного |
| 5 | 0—10 | 0—10 |
| 2,5 | 10—40 | 15—35 |
| 1,25 | 20—60 | 30—50 |
| 0,63 | 30—70 | 40—65 |
| 0,315 | 45—80 | 65—90 |
| 0,16 | 70—90 | 90—100 |
| Проход через сито 0,16 | 10—30 | 0—10 |

Зерновой состав пористого песка, применяемого для изготовления теплоизоляционных бетонов, не нормируется.

По согласованию с потребителем допускается изготовление песка в виде смесей любых фракций.

4.3 Характеристики

4.3.1 В зависимости от насыпной плотности термолитовые заполнители подразделяют на марки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Марки термолитовых заполнителей по насыпной плотности

| Марка по насыпной плотности | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| М400 | Св. 350 до 400 |
| М450 | » 400 » 450 |
| М500 | » 450 » 500 |
| М600 | » 500 » 600 |
| М700 | » 600 » 700 |
| М800 | » 700 » 800 |
| М900 | » 800 » 900 |
| М1000 | » 900 »1000 |
| М1100 | » 1000 » 1100 |
| М1200 | » 1100 » 1200 |

4.3.2 Минимальные и максимальные марки по насыпной плотности термолитовых заполнителей должны соответствовать приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Минимальные и максимальные марки по насыпной плотности термолитовых заполнителей

| Наименование заполнителя | Марка по насыпной плотности |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальная | максимальная |
| Термолитовые гравий и щебень | М400 | М1000 |
| Термолитовый песок | М600 | М1200 |
| Примечание — Допускается по согласованию с потребителем изготовление термолитовых гравия и щебня, применяемых для изготовления конструкционных легких бетонов, максимальных марок по насыпной плотности М1100 и М1200. |  |  |

4.3.3 В зависимости от прочности при сдавливании в цилиндре термолитовые гравий и щебень подразделяют на марки, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 – Марки термолитовых гравия и щебня в зависимости от прочности при сдавливании в цилиндре

| Марка гравия и щебня по прочности | Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | гравия | щебня |
| П50 | Св. 1,0 до 1,5 | Св. 0,6 до 0,8 |
| П75 | » 1,5 » 2,0 | 0,8 » 1,2 » |
| П100 | » 2,0 » 2,5 | » 1,2 » 1,5 |
| П125 | » 2,0 » 3,0 | » 1,5 » 2,0 |
| П150 | » 3,0 » 4,0 | » 1,8 » 2,4 |
| П200 | » 4,0 » 5,0 | » 2,4 » 3,0 |
| П250 | » 5,0 » 6,0 | » 3,0 » 3,5 |
| П300 | » 6,0 » 7,0 | » 3,5 » 4,0 |
| П350 | » 7,0 » 9,0 | » 4,0 » 5,0 |
| П400 | » 9,0 | » 5,0 |
| Примечание — Соотношение между маркой заполнителя по прочности и прочностью при сдавливании в цилиндре допускается уточнять на основании испытания в легком бетоне по ГОСТ 9758. |  |  |

4.3.4 Марки по прочности термолитовых гравия и щебня в зависимости от марок по насыпной плотности должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6 — Марки по прочности термолитовых гравия и щебня в зависимости от марок по насыпной плотности

| Марка гравия и щебня по насыпной плотности | Марка гравия и щебня по прочности |
| --- | --- |
| М400 | П50 |
| М450 | П75 |
| М500 | П100 |
| М600 | П125 |
| М700 | П150 |
| М800 | П200 |
| М900 | П250 |
| М1000 | П300 |
| М1100 | П350 |
| М1200 | П400 |

4.3.5 Марка по морозостойкости термолитовых гравия и щебня должна быть не ниже F15. Потеря массы после 15 циклов переменного замораживания и оттаивания не должна превышать, % по массе:

10 — для бетонов с маркой по морозостойкости F150 и менее;

5 — для бетонов с маркой по морозостойкости более F150.

4.3.6 Содержание в термолитовом гравии расколотых зерен не должно превышать 15 % по массе.

4.3.7 Среднее значение коэффициента формы зерен термолитового гравия должно быть не более 1,5. Количество зерен с коэффициентом формы более 1,5 не должно превышать 10 %.

4.3.8 Коэффициент размягчения термолитовых гравия и щебня должен быть не менее 0,75.

4.3.9 В термолитовых заполнителях, применяемых для армированных легких бетонов, содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SО3 не должно превышать 1 % по массе.

4.3.10 Водопоглощение термолитовых гравия и щебня в течение 1 ч не должно превышать, % по массе:

30 — для марки по насыпной плотности М400;

25 — для марки по насыпной плотности М400—М600;

20 — для марок по насыпной плотности более М600;

Примечание — По согласованию с потребителем значения водопоглощения гравия и щебня могут быть выше указанных при соблюдении требований, приведенных в 4.3.5.

4.3.11 Влажность поставляемых термолитовых заполнителей не должна превышать 5 % по массе.

4.3.12 Термолитовые гравий и щебень не должны содержать известковых и других включений, вызывающих потерю массы при кипячении более 5 %.

4.3.13 Термолитовые гравий и щебень должны быть устойчивыми против силикатного распада. При определении стойкости против силикатного распада потеря массы не должна превышать 8 %.

4.3.14 Термолитовые гравий и щебень должны быть устойчивыми против железистого распада. При определении стойкости против железистого распада потеря массы не должна превышать 5 %.

4.3.15 Содержание слабообожженных зерен в термолитовых гравии и щебне не должно превышать 3 % по массе.

4.3.16 Термолитовые заполнители, применяемые для бетонов, должны обладать стойкостью к воздействию щелочей цемента.

4.3.17 Для термолитовых заполнителей, применяемых для изготовления легких теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов, должна определяться теплопроводность.

Теплопроводность заполнителей в сухом состоянии, применяемых для изготовления легких бетонов, должна соответствовать нормативным документам, действующим на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт).

4.4 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов термолитовых заполнителей не должна превышать 370 Бк/кг.

4.5 Требования к сырью и материалам

4.5.1 Для изготовления заполнителей термолитовых применяется сырье кремнистое по ГОСТ ХХХХ-2026 (шифр темы: 1.13.144-2.516.26).

4.6 Упаковка и маркировка

4.6.1 Термолитовые заполнители могут поставляться в упакованном или неупакованном виде.

При поставке заполнителей в упакованном виде применяют бумажные многослойные мешки по ГОСТ 2226 или полипропиленовые и тканевые мешки по ГОСТ 30090.

4.6.2 При поставке термолитовых заполнителей в упакованном виде маркировку наносят на каждую упаковочную единицу.

4.6.3 В случае перевозки одной партии термолитового заполнителя прямым железнодорожным сообщением (без перегрузки в другие транспортные средства) допускается наличие маркировки не менее чем на восьми упаковочных единицах в каждом вагоне.

При этом упаковочные единицы с маркировкой должны быть расположены по четыре с каждой стороны от дверей вагона.

4.6.4 Маркировку наносят штемпелеванием или несмываемой краской по трафарету непосредственно на упаковку, на ярлык из фанеры или картона, на бумажную этикетку печатанием типографским способом.

4.6.5 Этикетка должна быть прикреплена к упаковке, а также вложена внутрь упаковки (мешка). Этикетку или ярлык прикрепляют к упаковке способом, обеспечивающим их сохранность при хранении и транспортировании упакованных термолитовых заполнителей.

4.6.6 Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование заполнителя;

- наименование, логотип (при наличии) и адрес предприятия-изготовителя;

- дату и место изготовления;

- количество заполнителя, м3 (или кг);

- марку по насыпной плотности;

- марку по прочности гравия и щебня;

- обозначение настоящего стандарта.

4.6.7 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

5 Правила приемки

5.1 Термолитовые заполнители должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

5.2 Термолитовые заполнители принимают партиями.

Партией считают количество гравия и щебня одной фракции и одной марки по насыпной плотности и прочности, песка — одной группы и марки по насыпной плотности, единовременно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или одном судне, но не более 300 м3.

При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество термолитового заполнителя, отгружаемое одному потребителю в течение суток, но не более 300 м3.

5.3 Соответствие качества термолитовых заполнителей требованиям настоящего стандарта устанавливают по результатам входного, операционного и приемочного контроля. Результаты входного, операционного и приемочного контроля должны быть зафиксированы в соответствующих журналах лаборатории и ОТК.

Порядок проведения входного и операционного контроля устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя.

Приемочный контроль проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний.

5.4 При приемо-сдаточных испытаниях термолитовых заполнителей каждой партии определяют:

- влажность;

- насыпную плотность;

- прочность гравия и щебня;

- зерновой состав;

- коэффициент формы зерен гравия.

5.5 При периодических испытаниях определяют:

- один раз в две недели:

содержание слабообожженных зерен в гравии и щебне;

- один раз в квартал:

водопоглощение гравия и щебня,

морозостойкость гравия и щебня,

содержание расколотых зерен;

коэффициент размягчения гравия и щебня;

содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений,

потери массы при силикатном распаде гравия и щебня,

потери массы при кипячении гравия и щебня,

потери массы при железистом распаде гравия и щебня,

- один раз в год, при постановке на производство, а также каждый раз при изменении сырья:

удельную эффективную активность естественных радионуклидов,

теплопроводность.

Стойкость термолитовых заполнителей к химическому воздействию щелочей цемента определяют при постановке на производство, а также при изменении сырья и технологии изготовления.

5.6 Для проведения испытаний при отпуске продукции из потока материала при загрузке транспортных средств или из конуса отбирают не менее пяти точечных проб от партии, из которых составляют одну объединенную пробу.

При соблюдении правил раздельного хранения гравия, щебня и песка по маркам допускается проводить приемочный контроль качества термолитовых заполнителей в процессе производства и проводить отбор точечных проб на технологических линиях в соответствии с ГОСТ 9758.

Объединенную пробу используют для определения всех показателей качества термолитовых гравия, щебня и песка. Насыпную плотность определяют для каждой точечной пробы.

Объем и порядок отбора проб принимают по ГОСТ 9758.

5.7 Партию термолитового заполнителя принимают по результатам приемо-сдаточных испытаний, если значения показателей качества, приведенных в 5.4, соответствуют требованиям настоящего стандарта, при этом значения насыпной плотности каждой точечной пробы не должны превышать максимального значения, установленного для данной марки, более чем на 5 %.

5.8 При несоответствии результатов приемо-сдаточных испытаний термолитовых заполнителей требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном количестве проб, взятых из той же партии заполнителя. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия заполнителя приемке не подлежит.

5.9 Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, если значения показателей качества, приведенные в 5.5, соответствуют требованиям настоящего стандарта.

При неудовлетворительных результатах периодических испытаний изготовление термолитовых заполнителей должно быть прекращено до принятия мер, обеспечивающих соблюдение установленных требований.

5.10 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия термолитовых заполнителей требованиям настоящего стандарта, применяя порядок отбора проб в соответствии с ГОСТ 9758.

5.11 Количество поставляемых термолитовых заполнителей определяют по объему или массе с пересчетом на объем.

Объем поставляемого заполнителя определяют обмером его в вагонах, судах и автомобилях. Полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании, устанавливаемый по согласованию с потребителем, но не более 1,15.

5.12 Количество поставляемых термолитовых гравия, щебня и песка из весовых единиц в объемные пересчитывают по значению насыпной плотности, определяемому в состоянии фактической влажности заполнителя.

5.13 Каждую партию термолитового заполнителя сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и количество продукции;

- наименование и адрес потребителя;

- марку по насыпной плотности;

- марку по прочности гравия и щебня;

- зерновой состав;

- суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- обозначение настоящего стандарта.

5.14 По требованию потребителя в документе о качестве указывают значение теплопроводности и марку по морозостойкости для гравия и щебня, установленные при последних периодических испытаниях.

6 Методы испытаний

6.1 Зерновой состав, прочность, насыпную плотность, влажность, морозостойкость, коэффициент размягчения, водопоглощение, потери массы при кипячении, силикатном и железистом распадах, содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений, коэффициент формы зерен гравия, содержание слабообожженных зерен, содержание расколотых зерен определяют по ГОСТ 9758.

6.2 Стойкость термолитовых заполнителей к химическому воздействию щелочей цемента определяют по ГОСТ 8269.0.

6.3 Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076.

6.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют специализированные организации гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Термолитовые заполнители транспортируют в упакованном виде или насыпью в специализированных железнодорожных вагонах, автомобилях или судах (баржах).

7.2 Транспортирование термолитовых заполнителей осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

Железнодорожные вагоны следует загружать с учетом полного использования их грузоподъемности.

7.3 Погрузка заполнителей в транспортные средства, загрязненные остатками ранее перевозимых грузов и иными посторонними материалами, не допускается.

7.4 При транспортировании термолитовых заполнителей должны быть обеспечены условия, исключающие их увлажнение, механическое разрушение, загрязнение посторонними материалами и потерю продукции.

7.5 Термолитовые заполнители должны храниться в закрытых складских помещениях или на открытой площадке под навесом.

7.6 При хранении термолитовых заполнителей должны быть обеспечены условия, исключающие их увлажнение, механическое разрушение, загрязнение посторонними материалами.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемого заполнителя требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

УДК 691.22.001.4:624.012.5:006.354 МКС 91.100.15

Ключевые слова: термолитовые заполнители, гравий, щебень, песок, легкие конструкционные бетоны, легкие конструкционно-теплоизоляционные бетоны, легкие теплоизоляционные бетоны, силикатные бетоны, кремнистые породы

| Руководитель организации-разработчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | В.М. Горин |
| АО «НИИКерамзит» |  | личная подпись |  |  |
| Руководитель разработки: Заместитель генерального директора по научной работе |  |  |  |  |
| АО «НИИКерамзит» |  |  |  | С.А. Токарева |
|  |  | личная подпись |  |  |

) В Российской Федерации действует СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».