| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

Фотометрический метод определения винилацетата выделяемых из изделий из пластмассы в водной модельной среде

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом аттестованной и зарегистрированной в реестре ГСИ РК методики выполнения измерений «Методика выполнения измерений. Определение винилацетата в изделиях из пластмассы в водных модельных средах фотометрическим методом».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки |  |  |
|  | Требования к показателям точности измерений |  |  |
|  | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам |  |  |
|  | Метод измерений |  |  |
|  | Требования безопасности, охраны окружающей среды |  |  |
|  | Требования к квалификации операторов |  |  |
|  | Требования к условиям измерений |  |  |
|  | Подготовка к выполнению измерений |  |  |
|  | Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений |  |  |
|  | Форма представления результатов измерений |  |  |
|  | Контроль точности результатов измерений |  |  |
| Приложение А (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей винилацетата |  |  |  |
| Приложение Б (справочное) Подготовка проб образцов к испытаниям |  |  |  |
| Библиография |  | …………………………………………………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Фотометрический метод определения винилацетата выделяемых из изделий из пластмассы в водной модельной среде

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения винилацетата выделяемых из изделий из пластмассы в водных модельных средах.

Настоящий стандарт предназначен для измерений показателей безопасности продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в технических регламентах Евразийского экономического союза [1], [2], [3].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 5230-74 Реактивы. Ртути окись желтая. Технические условия

ГОСТ 5859-78 1,5-дифенилкарбазиД. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12026-78 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29225-91 Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение винилацетата выделяемых из изделий из пластмассы в водных модельных средах из материалов различного состава фотометрическим методом с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Показатели качества методики выполнения измерений

| Диапазон измерений массовой концентрации винилацетата, мг/дм3 | Предел повторяемости для n результатов параллельных определений, rn, % | Предел внутри-лабораторной прецизионности, Rл, % | Показатель точности* (при доверительной вероятности Р = 0,95), ± Δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,05 до 0,4 включ. | 6 | 12 | 13 |
| *Соответствует расширенной неопределенности Uотн. (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k = 2. |  |  |  |

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

4.1.1 Средства измерений:

Весы аналитические лабораторные: НПВ 200 г, НПВ 500 г, по                                  ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Гигрометр психрометрический, диапазон измерения температуры                  от 16 ºС до 40 ºС, влажности от 20 % до 90 %, Δ: ± 0,2 ˚С, от ± 5 % до ± 7 %.

Фотоэлектроколориметр (или спектрофотометр), пределы измерения коэффициентов пропускания от 1 % до 100 %. Диапазон измерений длин волн от 220 до 1100 нм.

4.1.2 Вспомогательные устройства, материалы

Перегонная установка на шлифах.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770 емкостью 100 см3.

Колориметрические пробирки с пришлифованными пробками

Пипетки, вместительностью 10, 5, 2 и 1 см3 по ГОСТ 29251.

Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 25 и 100 см3.

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки по ГОСТ 1770.

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые по  чашки, тигель по ГОСТ 29225, ГОСТ 9147.

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные: колбы, воронки, пробирки по ГОСТ 25336.

Пипетки с одной отметкой по ГОСТ 29169.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Водяная баня.

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

4.1.3 Реактивы

Государственный стандартный образец или реактив винилацетата, свежеперегнанный.

Приготовление аттестованных смесей винилацетата в этиловом спирте согласно [4], приведено в приложении А.

Спирт этиловый, 96 % перегнанный по ГОСТ 18300.

Ртуть окись желтая по ГОСТ 5230.

Ледяная уксусная кислота по ГОСТ 61.

Ацетат ртути 0,1 % раствор в спирте.

Ацетат ртути, 0,01 % раствор в спирте, свежеприготовленный.

Дифенилкарбазид, 0,1 % раствор свежеприготовленный, по ГОСТ 5859.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

4.2 Допускается применение других типов СИ, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

5 Метод измерений

5.1 Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения винилацетата выделяемых из изделий из пластмассы в водных модельных средах.

Винилацетат (СН2=СНОСОСН3) представляет собой бесцветную, летучую, легковоспламеняющуюся жидкость с эфирным запахом. Плотность при 20 ˚С – 0,932, температура кипения – 73,4 ˚С, растворяется в эфире и спиртах; растворимость в воде составляет 2 %.

5.2 Метод основан на реакции меркурирования мономера с образованием комплексных соединений и дальнейшем фотоколориметрическом определении избытка уксуснокислой ртути с дифенилкарбазидом. Комплекс уксуснокислой ртути с дифенилкарбазидом окрашивается в фиолетовый цвет.

Для изолирования винилацетата из водных модельных сред образцов продукции используется экстрактивная дистилляция его с этиловым спиртом.

Чувствительность метода 0,05 мг/дм3 (мг/кг).

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности:

− в области охраны труда – ГОСТ 12.1.007, соблюдают действующие общие санитарно-гигиенические требования ГОСТ 12.1.005;

− в области пожарной безопасности ‒ ГОСТ 12.1.004;

− в области защиты от внешних воздействий: требования безопасности к изоляции токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению – 
ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861; по способу защиты от поражения электрическим током – ГОСТ 12.2.007.0; обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала – ГОСТ 12.1.019 и 12.2.003.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

8 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие общие условия:

| - температура окружающего воздуха | (20 ± 5) оС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха | от 40 % до 75 %; |
| - напряжение питающей сети | (220  10) В; |
| - частота переменного тока в сети питания. | (50  1) Гц. |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка посуды. Посуда, используемая для анализа, тщательно моется моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества. Затем посуда замачивается от 3 до 4 ч в свежеприготовленном 3 %-ном растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (3 г двухромовокислого калия на       100 см3 концентрированной серной кислоты), отмывается в проточной водопроводной воде с последующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушивается в сушильном шкафу при температуре 150 °С. Высушенную посуду закрывают притертыми крышками.

9.2 Отбор проб проводят по ГОСТ 18321, водную вытяжку образцов продукции готовят согласно ГОСТ 22648 или приложению Б.

9.2.1 Приготовление растворов винилацетата как образцов для оценивания в виде аттестованных смесей (далее - ОО в виде АС или АС) проводится в соответствии с приложением А.

9.2.2 Ацетат ртути, 0,1 % раствор в спирте:

0,15 г HgO растворяют в фарфоровой чашке в 10 см3 ледяной уксусной кислоты при слабом нагревании на водяной бане. Затем количественно переносят раствор в мерную колбу на 100 см3 и доливают спиртом до метки.

Реактив годен в течение месяца.

9.2.3 Ацетат ртути, 0,01 % раствор в спирте, свежеприготовленный. Готовят разведением 0,1 % раствора.

10 Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений

10.1 100 см3 вытяжки помещают в круглодонную колбу вместимостью          500 см3, приливают 25 см3 спирта* и, закрыв колбу пробкой, тщательно перемешивают содержимое. Колбу соединяют с прямым холодильником с помощью съемной насадки Вюрца и отгоняют 10 см3 дистиллята над закрытым электронагревательным прибором**. Одновременно на другой установке проводят контрольный опыт.

Затем у проб, отогнанных из модельных сред, отбирают в пробирки по                    3 см3 дистиллята, добавляют 0,5 см3 0,01 % раствора ацетата ртути, перемешивают и оставляют на 1 час для меркурирования. При этом раствор ацетата ртути вносят в каждую последующую пробу через 3 мин после предыдущей. По истечении одного часа в первую пробиркудобавляют 0,1 см3 раствора дифенилкарбазида, перемешивают и через 5 мин измеряют оптическую плотность окрашенного в фиолетовый цвет раствора, по отношению к чистому этиловому спирту, на фотоколориметре или спектрофотометре в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 5 мм и зеленым светофильтром (λ = 536 нм). Во вторую, третью и т.д. пробирки раствор дифенилкарбазида вносят ровно через 3 мин после предыдущей и также через 5 мин фотометрируют (спектрофотометрируют) окрашенные растворы.

10.2 Вычислив разницу между оптическими плотностями контроля и пробы (ΔД), концентрацию винилацетата в пробе С, мг/дм3 находят по градуировочному графику ΔД= ƒ(С).

10.3 Построение градуировочного графика

Для  построения градуировочного графика в круглодонную колбу на 500 см3, содержащую 100 см3 (100 г) воды вносят соответствующие объемы стандартных растворов винилацетата в спирте (концентрация 0,01 или 0,1 мг/см3) таким образом, чтобы содержание мономера в последующих пробах составляло: 0; 0,005; 0,01; 0,03 мг, что соответствует 0; 0,05; 0,1; 0,3 мг/дм3 (мг/кг).

Закрывают колбу пробкой, перемешивают содержимое и соединяют колбу с помощью насадки Вюрца с прямым холодильником.

В дальнейшем анализ проводят так же, как при определении винилацетата в вытяжках.

Строят градуировочный график зависимости оптической плотности растворов от концентрации ΔД = ƒ(С).

11 Форма представления результатов измерений

Результаты измерений оформляют по форме протокола, принятой в лаборатории предприятия и представляют в виде (2):

Х ± Δ (U), Р = 0,95	,					(2)

где Х – значение результата измерений;

Δ (U) – значение показателя точности (пределов прецизионности или расширенной неопределенности) результатов измерений, приведенное в таблице 1 настоящего стандарта.

________________

*Анализ спиртовых вытяжек производят без добавления этанола.

**Применение водяной бани исключается, так как случайное попадание водяных паров в приемник с дистиллятом может помешать определению винилацетата.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивают посредством очередных поверок, применяемых средств измерений и проведения внутреннего оперативного контроля качества (ВОК) измерений с использованием процедуры контроля точности в соответствии с [5], [6].

12.2 ВОК повторяемости проводят с использованием рабочих проб.

Результат контрольной процедуры  rk  рассчитывают по формуле (3):

,				(3)

где Сmах – максимальный результат из n – параллельных определений,

Сmin – минимальный результат из n – параллельных определений.

Повторяемость признают удовлетворительной, если:,

где r – норматив ВОК повторяемости (допускаемое расхождение параллельных определений) приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.3 ВОК внутрилабораторной прецизионности проводят с использованием рабочих проб или образцов для оценивания в виде аттестованных смесей или стандартных образцов (далее - ОО в виде АС или СО) проводится согласно [5]. Анализ проводят в точном соответствии с регламентированной методикой, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Работу выполняют два аналитика.

При проведении ВОК внутрилабораторной прецизионности с использованием рабочих проб результат контрольной процедуры Rk рассчитывают по формуле (4):

(4)

где С1 – результат первичного анализа пробы;

С2 – результат повторного анализа пробы.

Внутрилабораторную прецизионность признают удовлетворительной, если

где R  предел внутрилабораторной прецизионности для двух результатов анализа приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.4 ВОК точности проводят с использованием АС или СО.

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле (5):

(5)

где  – результат анализа АС или СО;

Сат – аттестованное значение АС или СО.

Точность признают удовлетворительной, если

где К – норматив ВОК точности результатов измерений приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.5 ВОК измерений проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене реактивов, растворов, после длительного перерыва в работе. При превышении нормативов точности анализ повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Приложение А

(справочное)

Методика приготовления аттестованных смесей винилацетата

А.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

А.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации винилацетата в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р = 0,95 указаны в таблице А.1.

Таблица А.1

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/дм3 | Характеристика погрешности, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 0,05 | 0,0008 |
| АС-2 | 0,1 | 0,0018 |
| АС-3 | 0,3 | 0,0086 |

А.3	Средства измерений, реактивы и материалы

А.3.1	Сведения о применяемых реактивах

Винилацетат C4H6O2 для хроматографии производства ООО «ХромЛаб», Россия.

Спирт этиловый, 96 % перегнанный по ГОСТ 18300.

АС готовят на основе реактива винилацетата, где относительная погрешность винилацетата C4H6O2 рассчитывается согласно таблице 2:

Таблица 2

| Элемент | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 – 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 4 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 6 |
| О | 15,999 | 15,99904 – 15,9977 | 15,9977−15,990323=0,00214 | 2 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса C4H6O2=4 × 12,011 + 6 × 1,008 + 2 × 15,999 = 86,09

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C4H6O2)=4×0,001852+6×0,00007792+2×0,002142=0,004784

Δв=uc(C4H6O2)×23=0,004784×2×3=0,0166

А.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Весы аналитические лабораторные: тип AZ 214210 г | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | 0,0001 г (0,1 мг) |
| Колба мерная 2-25-2 | ГОСТ 1770-74 | 0,08 см3 |
| Колба мерная 2-100-2 | ГОСТ 1770-74 | 0,20 см3 |
| Пипетка 3-2-1-1 | ГОСТ 29227 | 0,01 см3 |
| Пипетка 3-2-1-5 | ГОСТ 29227 | 0,05 см3 |

А.4	Процедура приготовления

А.4.1 Приготовление основного стандартного раствора винилацетата в этиловом спирте.

В мерную колбу емкостью 25 см3 с небольшим количеством перегнанного этанола взвешивают на аналитических весах с точностью 0,0002 г. Затем пипеткой вносят 5 – 6 капель свежеперегнанного винилацетата и взвешивают раствор. Находят разницу между второй и первой массой мерной колбы и поделив ее на 25, находят концентрацию винилацетата в растворе.

Раствор годен в течение одной недели.

Рабочие стандартные растворы винилацетата концентрацией 0,1 и                    0,01 мг/см3 используют свежеприготовленными. Готовят путем разбавления основного раствора этиловым спиртом.

Пример – Масса мерной колбы емкостью 25 см3, с внесенным этиловым спиртом   (15 см3), равна 34,4552 г. После добавления 5 капель винилацетата масса мерной колбы равна 34,5513 г. Концентрация вещества в растворе – 3,844 мг/см3.

АС - раствор в этаноле 0,10 мг/дм3: 2,6 см3 стандартного раствора в этаноле, концентрацией 3,844 мг/см3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят этиловым спиртом до метки.

АС - Стандартный раствор в этаноле 0,01 мг/дм3: 10 см3 стандартного раствора в этаноле концентрацией 0,10 мг/дм3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят этиловым спиртом до метки.

А.4.2 Из реактива стандартного раствораготовят рабочие растворы АС-1 - АС 3 со следующими концентрациями согласно таблице А.4:

АС-1 (0,05 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят                200 см3 дистиллированной воды и 0,5 см3 стандартного раствора винилацетата в этаноле с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-2 (0,1 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят                200 см3 дистиллированной воды и 1 см3 стандартного раствора винилацетата в этаноле с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-3 (0,3 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят                200 см3 дистиллированной воды и 3 см3 стандартного раствора винилацетата в этаноле с концентрацией 0,01 мг/дм3.

Таблица А.4

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного реактива, мг/дм3 | Объем аликвотной части, см3 | Массовая концентрация приготовленного раствора, мг/дм3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС – рабочий стандартный раствора винилацетата | 0,01 | 0,5 | 0,05 | АС-1 |
|  |  | 1,0 | 0,1 | АС-2 |
|  |  | 3,0 | 0,3 | АС-3 |

А.5	Расчет метрологических характеристик

А.5.1 	Относительную погрешность Δотн аттестованной массовой концентрации винилацетата в этиловом спирте в АС концентрацией 0,10 мг/дм3, затем АС концентрацией 0,01 мг/дм3 рассчитывают по формуле (А.1.1 и А.1.2):

Δотн1=(ΔVвинилацетат×100Vвинилац)2+(ΔVB×100VB)2+(ΔVk×100Vk)2++(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2    (А.1.1)

Δотн2=Δотн12+(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2          (А.1.2)

где VМмв – молярная масса винилацетата, 86,09;

ΔVф – значение погрешности винилацетата 0,0166;

Vв – масса навески винилацетата, 0,0961 мг;

ΔVв – значение погрешности весов, на котором проводят взвешивание навески, 0,0001 г;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 25 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                           0,08 см3;

Vп –  объем пипетки, которой отбирается аликвота, 5 см3, 10 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту, 0,05 см3; 0,1 см3;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                           0,20 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора винилацетата:

АС

Δвинилацетата.отн1=(0,0166×10086,09)2+(0,0001×1000,0961)2+(0,08×10025)2++2,65×(0,05×1005,0)2+(0,20×100100)2=0,8207

АС

Δвинилацетата.отн2=0,82072+(0,1×10010)2+(0,20×100100)2=1,30904

А.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций винилаацетата в АС рассчитывают по формуле (А.2):

Δотн=Δвинилацетата.отн2+(ΔVЦ×100VЦ)2+(ΔVП×100VП)2                  (А.2)

где Vц  – объем цилиндра,  которым  вносят дистиллированную воду, 250 см3;

ΔVц – значение погрешности объема цилиндра, 2,0 см3.

Vп – объем пипетки, которой отбирается аликвота, 1 см3, 2 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту,                 0,01 см3; 0,02 см3.

Относительное значение погрешности приготовленной АС-1  - АС 3:

АС-1

Δотн=1,3092+(200250)×(2×100250)2+0,51,0×(0,01×1001,0)2=1,6509

АС-2

Δотн=1,3092+(200250)×(2×100250)2+1,01,0×(0,01×1001,0)2=1,7960

АС-3

Δотн=1,3092+(200250)×(2×100250)2+3,02,0×(0,02×1002,0)2=2,8680

А.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации винилацетата в АС рассчитывают по формуле (А.3):

(А.3)

где С – концентрация АС, мг/дм3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации винилацетата составит:

АС-1		Δ0 = 0,5*1,6509/100 = 0,0008 мг/дм3

АС-2		Δ0 = 1*1,7960/100 = 0,0018 мг/дм3

АС-3		Δ0 = 3*2,8680/100 = 0,0086 мг/дм3

А.6	Требования безопасности

А.6.1	По степени воздействия на организм человека винилацетат относится к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

А.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

А.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора винилацетата в этаноле допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

А.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

А.9	Условия хранения

А.9.1	АС-1 – АС-3 – применяют свежеприготовленными.

А.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

А.9.3	АС-1 – АС-3 хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

А.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение Б

(справочное)

Подготовка проб образцов к испытаниям

Б.1.1 Образцы проб до проведения исследований выдерживают в открытом виде (без упаковки) при комнатной температуре и естественном воздухообмене не менее 48 часов.

Б.1.2 Образцы проб из полимерных материалов и резины до проведения исследований тщательно промывают водой при температуре 37 оС (без механической обработки, применения мыл или синтетических моющих средств), прополаскивают дистиллированной водой и просушивают при комнатной температуре.

Резиновые, полипеноуретановые, пенолатексные и пластизольные пробы, из которых изготовлены образцы перед просушиванием необходимо тщательно отживать ручным способом средним усилием до последней капли.

Б.1.3 Условия моделирования для определения санитарно-химических показателей необходимо проводить в водной в соответствии с таблицей Б.1.

Б.1.3.1 При проведении исследований в водной среде исследуемый образец помещают в закрытую емкость с дистиллированной водой ГОСТ 6709 «Вода дистиллированная. Технические условия».

Таблица Б.1 - Условия моделирования при определении показателей в водной среде *

| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины, силиконовые | Дистиллированная вода | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 5 см3 | 37 ± 2 | 3 |
| Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные для детей |  |  |  |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из пластмассы, стекла, металла, керамики, фаянса, майоликовая |  |  |  |  |
| Щетки зубные, массажеры для десен, предназначенные для детей |  |  |  |  |
| Коляски, велосипеды для детей |  |  |  |  |
| Школьно-письменные принадлежности |  |  |  |  |
| Все виды игрушек |  |  |  |  |
| Продолжение Таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| Упаковка и укупорочные средства металлические, полимерные, стеклянные, из комбинированных материалов, деревянные, керамические |  |  |  |  |
| Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы, пеленки) для детей |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | 37 ± 2 |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из бумаги и картона |  |  |  |  |
| Игрушки для купания в ванне, формующиеся массы, карандаши, фломастеры, мелки и пр., карнавальные изделия маски, аксессуары и т.п. для детей |  |  |  |  |
| Упаковка бумажная и картонная, из текстильных материалов |  |  |  |  |
| Игрушки для игр на воде |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | - ± 2 |  |
| *При сложных конфигурациях образцов продукции и невозможности подсчитать их площадь, определение следует проводить при соотношении 1 г на 10 см3. |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | ТР ТС 005/2011 | «О безопасности упаковки», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769 |
| --- | --- | --- |
| [2] | ТР ТС 007/2011 | «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 797 |
| [3] | ТР ТС 008/2011 | «О безопасности игрушек», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 798 |
| [4] | РМГ 60-2003 | Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке |
| [5] | РМГ 76-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [6] | РМГ 61-2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |

УДК МКС 19.020, 83.140.01 Ключевые слова: фотометрический метод, винилацетат, водные модельные среды, градуировочный график, аттестованная смесь

Руководитель разработки Заместитель Генерального директора

должность

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                     _______________      И.В. Хамитов

Наименование предприятия-разработчика стандарта                                  личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         С.А. Айтжанова

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         Т.М. Джумагазиева

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия