| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 12248.2- |

ГРУНТЫ

Определение характеристик прочности и деформируемости методом одноосного сжатия

Доработанная редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова)  АО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  от  ……….  20хх.   г №…..)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от г. № межгосударственный стандарт ГОСТ 24847-201 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 20хх г.

5 ВЗАМЕН раздела 5.2 ГОСТ 12248-2010

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4  Общие положения	2

5 Сущность метода	3

6 Оборудование и приборы	3

7  Подготовка к испытанию	4

8 Проведение испытания	4

9  Обработка результатов	5

Приложение А (рекомендуемое) Журнал  испытания  грунта  методом одноосного сжатия Форма первой страницы журнала	7

Приложение Б (справочное) Принципиальная схема установки для испытания грунта на одноосное сжатие	9

Приложение В (обязательное) Определение максимальной нагрузки при разрушении	10

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГРУНТЫ

Определение характеристик прочности и деформируемости методом одноосного сжатия

Soils. Deformation of strength and deformation parameters by unconfined compression testing

______________________________________________________________________

Дата введения 20ХХ-хх-хх

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод одноосного сжатия дисперсных связных грунтов при их исследовании для строительства.

Стандарт распространяется на дисперсные связные грунты ненарушенной структуры, способные сохранять свою  форму при вырезании.

Стандарт не распространяется на трещиноватые глины, илы, средне и сильно заторфованные грунты, торф, а также на все виды  мерзлых грунтов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100, ГОСТ 30416, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 сопротивление недренированному сдвигу, сu: Максимальное касательное напряжение при нагружении грунта в условиях отсутствия дренирования.

4  Общие положения

4.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методу лабораторного испытания дисперсных связных грунтов методом одноосного сжатия  для определения сопротивления недренированному сдвигу сu.

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию и приборам, лабораторным помещениям, способы изготовления образцов для испытаний приведены в ГОСТ 30416.

4.3 Способы отбора монолитов и подготовки образцов для испытаний должны обеспечить практически полное сохранение их структуры и влажности в соответствии с ГОСТ 12071 и ГОСТ 30416.

4.4 Для испытываемых образцов связных грунтов  должны быть определены физические характеристики по ГОСТ 5180: влажность, плотность, плотность частиц, плотность сухого грунта, коэффициент пористости, коэффициент водонасыщения влажность на границах текучести и раскатывания, число пластичности и показатель текучести.

4.5 В процессе испытаний грунтов ведут журналы, формы приведены в приложении А, а при автоматизации процесса испытаний и обработки данных с помощью компьютерных программ результаты опыта выводятся на компьютер в форме паспорта (протокола) испытания.

4.6 Отчет об испытании должен включать в себя:

- идентификацию образца (номер буровой скважины, номер пробы, номер испытания, глубину отбора, и т.п.);

- метод подготовки образца (ненарушенный или нарушенного сложения, предварительное водонасыщение);

- начальные размеры образца;

- физические характеристики грунта;

- использованный режим нагружения;

- таблицу результатов испытания (нагрузки-деформации);

- графики испытаний;

- числовые значения полученных характеристик грунта.

При необходимости допускается приводить и другую дополнительную информацию.

5 Сущность метода

5.1 Испытания грунтов методом одноосного сжатия производят путем нагружения образца вертикальной нагрузкой с возможностью неограниченного бокового расширения вплоть до момента его разрушения.

5.2 Испытания грунта методом одноосного сжатия проводят для определения

сопротивления недренированному сдвигу сu,

5.3  Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения при  природной влажности.

5.4 Образец грунта для испытаний должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 38 мм и отношением высоты к диаметру, равным 1,8-2,5. Максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце не должен превышать 1/6 диаметра образца.

6 Оборудование и приборы

6.1  В состав установки для испытания грунта на одноосное сжатие должны входить:

- механизм для вертикального нагружения образца;

- устройство для измерения вертикальной нагрузки на образец;

- устройство для измерения высоты образца;

Принципиальная схема установки для испытания грунта на одноосное сжатие приведена в приложении Б.

6.2 Диаметр плит пресса для испытаний образцов дисперсных грунтов должен превышать диаметр образцов на 15%.

6.3 Поверхность плиты, контактирующая с образцом,   должна иметь гладкую отполированную поверхность, или иметь специальное антифрикционное  покрытие.

6.4 Устройство вертикального нагружения должно обеспечивать создание максимальных усилий превышающих не менее чем на 20-30% предельную нагрузку на образец.

6.5 Верхняя плита должна быть оснащена  сферическим шарниром для равномерной передачи нагрузки на верхний торец образца в процессе испытания.

6.6 Установка для одноосных испытаний должна обеспечивать соосность верхней плиты, образца и нижней плиты в процессе всего испытания, при этом верхняя плита должна быть оснащена  шарниром, для  равномерной передачи нагрузки на образец в процессе испытания.

6.7 Устройство вертикального нагружения должно обеспечивать ступенчатый режим нагружения статическими нагрузками (статический режим) или режим заданной скорости перемещений (кинематический режим).

6.8 Погрешности измерений (усилий, давлений, перемещений) для всех измерительных устройств принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30416.

6.9 Воздействия на образец (усилия, давления, перемещения) должны создаваться с точностью не хуже 5 % от требуемой величины воздействия.

6.10 Измерительные устройства (приборы) должны обеспечивать измерения с дискретностью (ценой деления для механических, разрешающей способностью для электронных) не хуже:

- при измерении вертикальной нагрузки на образец – 2% от максимальной нагрузки при испытании;

- при измерении вертикальной деформации не более 0,02% от начальной высоты образца;

- при измерении поперечной деформации не более 0,03% от начального диаметра образца.

7  Подготовка к испытанию

7.1  Образец грунта изготавливают в соответствии с ГОСТ 30416 и с учетом требований 4.4 и 4.5.

7.2  Образец грунта, изготовленный методом режущего кольца (цилиндра), извлекают из цилиндра  с помощью выталкивателя в направлении его вырезания.

7.2  Образец грунта помещают строго в центре опорной плиты пресса, используя для этого специальную оснастку,  и приводят в контакт с верхней плитой.

7.3 Устанавливают устройства для измерения вертикальной деформации и вертикальной нагрузки (если это требуется конструкцией установки), и записывают их начальные показания.

8 Проведение испытания

8.2 Нагружение образцов дисперсных грунтов при испытании на одноосное сжатие производят в режиме ступенчатого нагружения статическими нагрузками (статический режим) и в режиме  заданной скорости деформирования (кинематический режим).

Примечание - Допускается проведение испытаний дисперсных  связных  грунтов методом одноосного сжатия в режиме задаваемых перемещений (режим релаксации напряжений).

8.3 При испытаниях в режиме ступенчатого нагружения нагрузку прикладывают ступенями с интервалами  от 15 с до 1 мин. Большие интервалы выбирают для глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции. Размер ступеней нагружения принимается в зависимости от ожидаемого максимального значения полного напряжения  при разрушении образца σf и составляет 0,1σf.

8.4 При испытаниях связных грунтов в кинематическом режиме нагружения скорость вертикальной деформации образца выбирают в зависимости от консистенции грунта в диапазоне 0,5% - 2% в минуту. Причем высокие скорости выбираются для грунтов с высокими числами пластичности и наоборот.

8.5 Показания устройства для измерения изменений высоты образца записывают не реже, чем через 1% деформации в кинематическом режиме  или в конце каждой ступени нагрузки при статическом режиме нагружения.

8.6  Испытание проводят до разрушения образца, т.е. до достижения максимального значения вертикальной нагрузки.  В случае отсутствия видимых признаков разрушения испытание прекращают при вертикальной деформации образца ε = 15%.

8.7 По результатам испытаний фиксируют величину максимальной нагрузки при разрушении Fm  в соответствии с приложением В.

8.8  Результаты измерений заносят в журнал (Приложение А).

9  Обработка результатов

9.1 Сопротивление недренированному сдвигу сu, МПа (кПа), определяют по формуле

| сu= σf2 , | (9.1) |
| --- | --- |

где σf  - значение полного напряжения при разрушении образца, МПа.

9.2 Значение полного напряжения  при разрушении образца σf вычисляют с точностью 0,1 МПа по формуле

| σf=0,1FmAf | (9.2) |
| --- | --- |

где Fm - максимальная нагрузка, при которой происходит разрушение, кН;

Af –площадь поперечного сечения образца грунта в момент разрушения, см2 .

9.3 Текущая площадь поперечного сечения образца Ai, определяется следующим образом.

Если относительная вертикальная деформация образца в момент разрушения ε<2%, то увеличение площади образца при расчете полного напряжения  при разрушении образца σf  можно не  учитывать.

Если вертикальная деформация образца в момент разрушения ε>2%,   то для  любого момента испытания текущую площадь поперечного сечения образца Аi определяют по формуле

| Ai = A1-εi | (9.3) |
| --- | --- |

где A – начальная площадь поперечного сечения образца, см2;

εi – текущее значение вертикальной деформации образца, д.е.

9.4 Результаты произведенных расчетов заносят в журнал (Приложение А).

Приложение А
(рекомендуемое)
Журнал  испытания  грунта  методом одноосного сжатия
Форма первой страницы журнала

Организация __________________________________________________________________________

Дата испытания «_____»______________г.

Объект (пункт) ________________________________________________________________________

Сооружение __________________________________________________________________________

Дата испытания:      ____________________________________________________________________

Наименование грунта___________________________________________________________________

Особенности образца____ ______________________________________________________________.

Наименование установки________________________________________________________________

Начальная высота образца мм, ___________________________________________________________

Начальный диаметр, мм_________________________________________________________________

Начальная площадь поперечного сечения А, см2 ____________________________________________

Объем, см3____________________________________________________________________________

Масса, г_______________________________________________________________________________

Физические характеристики грунта

| Плотность г/см3 |  |  | Влажность W, д.е | Коэффициент пористости, е0 | Коэффициент водонасыщения, Sr | Пределы пластичности |  | Число пластичности , Ip | Показатель текучести, IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественного сложения, ρ | Плотность сухого грунта, ρd | Плотность частиц, ρs |  |  |  | Влажность на границе текучести, wL, д.е. | Влажность на границе раскатывания, wp, д.е. |  |  |

Форма второй страницы журнала

Журнал №1                                                            Номер образца ______________________

| Дата испытания | Нагрузка, Fi, кН | Перемещение, hi, мм | Деформация, εi, д.е. | Поперечное сечение, Ai, см2 | Напряжение Ϭi , МПа | Сопротивление недренированному сдвигу cu , МПа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б
(справочное)
Принципиальная схема установки для испытания грунта на одноосное сжатие

1 -  механизм для вертикального нагружения образца, 2 - устройство для измерения вертикальной  нагрузки на образец,  3 - устройство для измерения вертикальной деформации образца

Рисунок А.1

Приложение В
(обязательное)
Определение максимальной нагрузки при разрушении

График зависимости деформации от приложенной нагрузки при выраженном разрушении ε=ƒ(F)

Fm - максимальная нагрузка при разрушении; ε - относительная деформация; F – нагрузка

Рисунок В.1

График зависимости деформации от приложенной нагрузки при отсутствии видимых признаков разрушения ε=ƒ(F)

Fm - максимальная нагрузка при разрушении; ε - относительная деформация; F - нагрузка; ε15 - деформация, соответствующая 15% от вертикальной деформации образца

Рисунок В.2

УДК 624.131.4.001.4:006.354	МКС 93.020					Ж39

Ключевые слова: лабораторные испытания, одноосное сжатие, предел прочности на одноосное сжатие,

Директор НИИОСП

им. Н.М. Герсеванова,

АО «НИЦ «Строительство»,  к.т.н.                                             		    И.В. Колыбин

Ответственный исполнитель:

Зав. лабораторией «Методов исследований грунтов» №9,

НИИОСП им.Н.М. Герсеванова,

АО «НИЦ «Строительство», к.т.н.                                           	             А.Н. Труфанов