| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 11642 (проект KZ, первая редакция) |
| КОЖА ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К ВОДЕ |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO 11642-2012 Leather. Tests for colour fastness. Colour fastness to water («Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 289 «Кожа».

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 11642-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………. 2 Нормативные ссылки……………………………………………………...…………. 3 Принцип……………………………………………………………………..………….. 4 Аппаратура и материалы………………………………………………….…………. 5 Образцы для испытаний…………………………………………………..…………. 6 Процедура………………………………………………………………………………. 7 Оценка……………………………………………………………………..……………. 8 Точность……………………………………………………………………..………….. 9 Протокол испытаний…………………………………………………………………. Приложение A (справочное) Коммерческие источники аппаратуры и материалов…………………………………………………………………….…………. | 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ К ВОДЕ Leather. Tests for colour fastness. Colour fastness to water

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устойчивости окраски к воде для всех видов кож на всех стадиях обработки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 105-A01, Textiles — Tests for colour fastness — Part A01: General principles of testing (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний).

ISO 105-A02, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-A03, Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивани).

ISO 105-A04, Textiles — Tests for colour fastness — Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A04: Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей).

ISO 105-A05, Textiles — Tests for colour fastness — Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале).

ISO 105-F01, Textiles — Tests for colour fastness — Part F01: Specification for wool adjacent fabric (Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия к смежной ткани из шерсти).

ISO 105-F02, Textiles — Tests for colour fastness — Part F02: Specification for cotton and viscose adjacent fabrics (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F02. Технические условия на хлопчатобумажные и вискозные смежные ткани).

ISO 105-F03, Textiles — Tests for colour fastness — Part F03: Specification for polyamide adjacent fabric (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F03. Технические условия на полиамидные смежные ткани).

ISO 105-F04, Textiles — Tests for colour fastness — Part F04: Specification for polyester adjacent fabric (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F04. Технические условия на полиэфирные смежные ткани).

ISO 105-F05, Textiles — Tests for colour fastness — Part F05: Specification for acrylic adjacent fabric (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F05. Технические условия на акриловые смежные ткани).

ISO 105-F06, Textiles — Tests for colour fastness — Part F06: Specification for silk adjacent fabric (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F06. Технические условия на шелковые смежные ткани).

ISO 105-F07, Textiles — Tests for colour fastness — Part F07: Specification for secondary acetate adjacent fabric (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата).

ISO 105-F10, Textiles — Tests for colour fastness — Part F10: Specification for adjacent fabric: Multifibre (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования).

ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests — Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местоположения образцов).

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля).

3 Принцип

Образец кожи и кусок смежной ткани погружают в деминерализованную воду. Затем их соприкасающиеся стороны подвергают испытаниям. Составной образец для испытаний оставляют под давлением в течение установленного времени в соответствующей аппаратуре. Образец кожи и смежную ткань затем высушивают и с использованием серой шкалы оценивают изменение окраски образца кожи и закрашивание смежной ткани.

Образцы кожи с отделкой могут быть испытаны в исходном состоянии или после удаления отделки.

Общие принципы испытаний на стойкость окрашивания должны соответствовать принципам, описанным в ISO 105-A01, учитывая, что подложкой является кожа.

4 Аппаратура и материалы

Обычная лабораторная аппаратура и

4.1 Аппаратура для испытаний, состоящая из стальной (нержавеющей) рамы, в которой находится прямоугольный груз весом приблизительно 5 кг и размером не более 115 мм x 60 мм, обеспечивающим равномерное давление 12,5 ± 1,0 кПа, приложенное к составному образцу, помещенному между прямоугольными пластинами из инертного материала, например стекла или полиакрилата, таких же размеров, что и груз, и толщиной около 1,5 мм.

Аппаратура для испытаний должна быть сконструирована таким образом, чтобы при снятии груза во время испытаний давление 12,5 кПа оставалось неизменным.

Могут быть использованы другие устройства, если с их помощью получены эквивалентные результаты.

П р и м е ч а н и е - Пример коммерчески доступного подходящего устройства приведен в Приложении А.

4.2 Сушильный шкаф, поддерживающий температуру 37 °C ± 2 °C.

4.3 Смежные ткани (см. ISO 105-A01), или

a) многокомпонентная смежная ткань, соответствующая ISO 105-F10, размером приблизительно 100 мм x 40 мм, или

b) однокомпонентные смежные ткани, отвечающие соответствующим спецификациям от ISO 105-F01 до F07.

П р и м е ч а н и е - Примеры подходящих коммерческих источников приведены в Приложении А.

4.4 Деминерализованная вода, класс 3 в соответствие с ISO 3696:1987.

4.5 Мелкозернистая абразивная бумага, класс P 180.

4.6 Серая шкала для оценки закрашивания, в соответствие с ISO 105-A03.

4.7 Серая шкала для оценки изменения окраски в соответствии с ISO 105-A02.

4.8 Спектрофотометр или колориметр для оценки изменения окраски и закрашивания, соответствующий ISO 105-A04 и ISO 105-A05.

4.9 Сосуд, пригодный для вакуумирования, например вакуумный эксикатор.

4.10 Вакуумный насос, способный создавать давление в вакуумном эксикаторе (4.9) приблизительно 5 кПа (50 мбар) в течение 4 мин.

5 Образцы для испытаний

5.1 Если для испытаний можно взять целую шкуру или кожу, то тогда отбирают пробу в соответствии с ISO 2418.

5.2 Если кожа имеет отделку и планируется ее испытывать после удаления отделки, образец для испытаний подготавливают следующим образом:

Отрезают кусок кожи размером приблизительно 120 х 50 мм и кладут его отделанной стороной вниз на лист абразивной бумаги (4.5), размером приблизительно 150 х 200 мм, выравнивая рабочую поверхность. Нагружают верхнюю сторону образца кожи равномерно грузом 1 кг. Перемещают образец кожи вперед и назад по абразивной бумаге на 100 мм, осуществляя 10 циклов возвратно-поступательного движения.

П р и м е ч а н и е - На практике такой же эффект шероховатости испытуемой поверхности можно достичь, держа абразивную бумагу в руке.

Тщательно чистят щеткой обработанную абразивной бумагой часть кожи для того, чтобы убрать всю пыль. Из этой обработанной части вырезают образец для испытаний размером приблизительно 100 x 40 мм.

Для испытаний кожи с поверхностным покрытием, предназначенной для обивки, могут быть использованы более крупные куски кожи, например размерами приблизительно 110 мм x 50 мм, чтобы избежать закрашивания, вызываемого контактом воды с волокнами кожи на краю.

Факт того, что отделка была разрушена, отмечают в протоколе испытаний.

5.3 Если кожа без отделки или имеет отделку, но должна быть испытана без разрушения последней, вырезают образец для испытаний размерами приблизительно 100 x 40 мм.

5.4 Для каждого образца кожи вырезают кусок смежной ткани (см. 4.3), достаточный для покрытия образца кожи размером приблизительно 100 х 40 мм. Если необходимо испытывать обе стороны образца, тогда потребуется еще кусок смежной ткани.

6 Процедура

6.1 Погружают образец кожи и смежной ткани в деминерализованную воду (4.4) в отдельные сосуды, представляющие собой, например, изогнутые стеклянные стержни, способные удерживать образцы в погруженном состоянии. (Если одновременно испытывают более одного образца, в один и тот же сосуд можно погрузить несколько кусков смежной ткани, но каждый образец кожи должен быть погружен в отдельный сосуд). Помещают сосуды в вакуумную емкость (4.9), создают вакуум при давлении приблизительно 5 кПа за 4 мин и поддерживают такой вакуум в течение 2 мин. Восстанавливают нормальное давление. Повторяют эту процедуру еще два раза.

В случае испытания кожи для обивки с поверхностным покрытием смачивают поверхность водой без погружения в нее образца.

Кладут образец(ы) смежной ткани на стеклянную или полиакрилатную пластину (см. 4.3) и накрывают образцом из кожи испытуемой стороной вниз. В случае испытания обеих сторон покрывают образец из кожи вторым куском смежной ткани. Накрывают составной образец второй стеклянной или полиакрилатной пластиной.

6.2 Предварительно нагревают накладываемый груз в сушильном шкафу (4.2) при температуре 37 °C±2 °C в течение не менее 1 ч. Кладут составной образец между двумя пластинами в испытательную аппаратуру (4.1) и нагружают ее грузом. Для того чтобы дать возможность стечь избыточному количеству деминерализованной воды, наклоняют аппаратуру на 30° в каждую сторону на несколько секунд (когда испытывают несколько составных образцов одновременно, принимают меры для обеспечения того, чтобы каждый образец был размещен между двумя пластинами таким образом, чтобы давление воздействовало на него равномерно). Помещают нагруженную аппаратуру в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 37 °C±2 °C в течение 180 мин ±10 мин.

6.3 По истечении 180 мин снимают нагрузку, удаляют составной образец из аппаратуры, скрепляют его в одном углу (сшивкой или с помощью скрепки) и высушивают на воздухе при комнатной температуре. При этом образец и смежная ткань должны соприкасаться только в точке скрепления.

7 Оценка

7.1 Когда составной образец высохнет, используют освещение D65 в соответствии с ISO 105-A01:2010 (Пункт 15), визуально оценивают закрашивание каждого вида волокна в смежной ткани, используя подходящую серую шкалу (4.6) в соответствии с ISO 105-A03. Также оценивают изменение окраски (4.7) кожи в соответствии с ISO 105-A02.

7.2 В качестве альтернативы, при равномерном закрашивании и изменении окраски закрашивание по серой шкале и изменение окраски может быть оценено инструментально (4.8) в соответствии с ISO 105-A05 и ISO 105-A04.

8 Точность

Для визуальных оценок по серой шкале расхождение между результатами разных операторов должно составлять ±0,5 единиц серой шкалы.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий международный стандарт, ISO 11642;

b) описание типа испытанной кожи и сведения о том, какая поверхность кожи была испытана;

c) наличие отделки кожи и возможных разрушений;

d) численные рейтинги серой шкалы, полученные для закрашивания смежной ткани, с указанием отдельных рейтингов серой шкалы для каждого из различных типов волокна;

e) численный рейтинг серой шкалы, полученный для изменения окраски образца из кожи;

f) подробности любых отклонений от установленной процедуры.

Приложение A

(справочное)

Коммерческие источники аппаратуры и материалов

Ниже приведены примеры коммерчески доступных подходящих изделий. Эта информация дана для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением ISO этих изделий.

A.1 Примерами подходящей аппаратуры для испытаний являются:

— перспирометр (гидроиспытательный аппарат) от Karl Schroder KG, Karrillonstrasse 32, D-69469 Weinheim, Германия. Вебсайт: www.schroeder-prueftechnik.de

— прибор для проверки испарения AATCC от SDL Atlas UK, Shawcross St., Stockport, SK13JW, UK. Вебсайт: www.sdlatlas.com

— перспирометр от James H. Heal & Co. Ltd, Richmond Works, Halifax, West Yorkshire HX3 6EP, Соединенное Королевство. Вебсайт: www.james-heal.co.uk

— перспирометр от PFI Germany, Test and Research Institute, Marie-Curie-Strasse 19, D-66953 Pirmasens, Германия. Вебсайт: www.pfi-germany.de

Могут быть использованы другие подходящие устройства при условии, что они обеспечат получение таких же результатов.

A.2 Примеры ряда поставщиков смежных тканей, соответствующих стандартам ISO 105:

— EMPA Testmaterialien AG, Movenstrasse 12, CH-9015 St. Gallen-Winkeln, Швейцария. Вебсайт: www.empa-testmaterials.ch

— SDC Enterprises Limited, Pitcliffe Way, Upper Castle Street, Bradford, BD5 7SG, Соединенное Королевство. Вебсайт: www.sdcenterprises.co.uk

— Testfabrics Inc., PO Box 26, West Pittston, PA 18643 США. Вебсайт: www.testfabrics.com

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A01 | IDT | ГОСТ ISO 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» |
| ISO 105-A02 | IDT | ГОСТ ISO 105-A02-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |
| ISO 105-A03 | IDT | ГОСТ ISO 105-A03-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания» |
| ISO 105-A04 | IDT | ГОСТ ISO 105-A04-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания тканей» |
| ISO 105-A05 | - | * |
| ISO 105-F01 | - | * |
| ISO 105-F02 | - | * |
| ISO 105-F03 | - | * |
| ISO 105-F04 | - | * |
| ISO 105-F05 | - | * |
| ISO 105-F06 | - | * |
| ISO 105-F07 | - | * |
| ISO 105-F10 | IDT | ГОСТ ISO 105- F10-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования» |
| ISO 2418 | IDT | ГОСТ ISO 2418-2013 «Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб» |
| ISO 3696:1987 | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт |  |  |

МКС 59.140.30 Ключевые слова: аппаратура и материалы, сушильный шкаф, смежные ткани, деминерализованная вода, мелкозернистая абразивная бумага, серая шкала, спектрофотометр, сосуд, вакуумный насос

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД	 А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					К. Калауова