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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 135 «Мебель»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )
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4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 4211-1:2025 «Мебель. Испытания поверхностей после окончательной обработки. Часть 1. Оценка устойчивости к воздействию холодных жидкостей» («Furniture — Tests for surface finishes ― Part 1: Assessment of resistance to cold liquids», IDT).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 136 «Мебель».
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 4211―2012


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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	Мебель
Испытание поверхности 
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Оценка устойчивости к воздействию холодных жидкостей 
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[bookmark: _Toc353812883][bookmark: _Toc353812935]1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод оценки устойчивости к воздействию холодных жидкостей (далее – жидкостей) всех твердых поверхностей мебели независимо от материала.
Стандарт не применим к мебели, отделанной кожей или тканью.
Метод предназначен для проведения испытания на части окончательно обработанной поверхности мебели, но может быть применен к панелям, изготовленным из того же материала, что и готовое изделие, поверхности которых обработаны идентичным способом, а размеры соответствуют требованиям испытания.
Приложение А предлагает выбор подходящих жидкостей для испытания. В приложении В приведены примеры оформления результатов испытания в виде таблиц.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ― последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 105-Е04:2013, Textiles ― Tests for colour fastness ― Part E04: Colour fastness to perspiration (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту)


3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных, применяемые при разработке стандартов, которые доступны по следующим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ISO, доступна по адресу: http://www.iso.org/obp;
- Электропедия IEC, доступна по адресу: http://www.electropedia.org/.
3.1 испытуемый образец (test panel): Образец, включающий испытуемую поверхность (3.2).
Примечание ― Образец может быть вырезан из конечного изделия мебели или изготовлен отдельно таким же способом, что и изделие.
3.2 испытуемая поверхность (test surface): Поверхность испытуемого образца (3.1), подвергаемая испытанию.
3.3 испытуемая область (test area): Часть испытуемой поверхности, находящаяся под стеклянной чашкой Петри.

[bookmark: _Toc221789842]4 Сущность метода 
Диски, пропитанные жидкостями для испытания, помещают на испытуемую поверхность и накрывают стеклянными чашками Петри. По истечение заданного промежутка времени диски удаляют и оставляют испытуемую поверхность на период продолжительностью от 16 ч до 24 ч. После этого испытуемую поверхность очищают и проверяют на наличие таких дефектов как обесцвечивание, изменение блеска и цвета, образование вздутий и набухание. По результатам испытания присваивают цифровой код.

5 Аппаратура и материалы 
[bookmark: _Toc221793981][bookmark: _Toc221797687][bookmark: _Toc221797879]Для испытания следует использовать следующую аппаратуру и материалы.
5.1 Диски диаметром (25 ± 2) мм, изготовленные из мягкой фильтровальной бумаги с массой единицы площади в диапазоне от 400 до 500 г/м2, не содержащей красящих и клеящих веществ.
5.2 Стеклянные чашки Петри с зашлифованными кромками без выступов, внешним диаметром (40 ± 2) мм и высотой (25 ± 2) мм.
5.3 Пинцет.
5.4 Фильтровальная бумага или бумажные салфетки.
5.5 Протирочная ткань, белая, мягкая, впитывающая влагу.
5.6 Источник рассеянного света, дающий равномерный рассеянный поток света, обеспечивающий освещенность испытуемой поверхности (1 200 ± 400) лк. Это может быть рассеянный дневной свет или искусственные источники рассеянного дневного света.
Дневной свет не должны заслонять окружающие деревья, здания и др. При применении искусственного источника дневного света рекомендуется, чтобы он имел коррелированную цветовую температуру (6 500 ± 200) К и индекс цветопередачи Ra свыше 92 при использовании камеры для подбора цветов по [1].
5.7 Жидкость для испытания, подобранная из перечня подходящих жидкостей, приведенного в приложении А. Жидкость для испытания должна иметь температуру (23 ± 2) °С.
5.8 Вода дистиллированная деионизованная температурой (23 ± 2) °С.
5.9 Раствор моющего агента с содержанием моющего агента (5.10) в воде (5.8) 15 см3/дм3. Раствор пригоден в течение одного рабочего дня.
5.10 Моющий агент следующего состава:
- додецилбензосульфонат натрия (регистрационный номер CAS®[footnoteRef:1])              25155-30-0), массовая доля 12,5 %; [1: 1) Регистрационный номер CAS® является фирменным знаком Американского химического общества (American Chemical Society, ACS). Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего документа и не означает поддержки указанного продукта со стороны ISO. Может быть использован другой реагент при условии получения аналогичных результатов.] 

- полиоксиэтилен(20)сорбитан моностеарат (регистрационный номер CAS® 9005-67-8), массовая доля 12,5 %;
- этанол (96 %), массовая доля 5 %;
- вода (5.8), массовая доля 70 %.
Моющий агент хранят в стеклянной емкости в холодном, темном месте. Срок годности ― один год со дня приготовления.

[bookmark: _Toc221789843]6 Подготовка и кондиционирование 
[bookmark: _Toc221793983][bookmark: _Toc221797689][bookmark: _Toc221797881]6.1 Кондиционирование
Кондиционирование испытуемого образца следует начинать за одну неделю до начала испытания. Кондиционирование проводят в воздушной среде при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) %. 
Продолжительность кондиционирования указывают в протоколе испытания.
6.2 Испытуемая поверхность
Испытуемая поверхность должна быть практически плоской и иметь размеры, соответствующие требованиям раздела 7, относящимся к расстоянию между дисками (5.1).

[bookmark: _Toc221789844]7 Проведение испытания 
[bookmark: _Toc221797888]7.1 Процедура испытания
Тип и число жидкостей для испытания (см. приложение А), а также продолжительности испытания (см. таблицу 1) устанавливают в соответствии с техническими требованиями или согласовывают между покупателем и поставщиком или между заинтересованными сторонами.
При необходимости допускается использовать другие жидкости.
Испытание проводят при температуре в помещении (23 ± 2) °С и начинают его немедленно после кондиционирования.
Испытуемый образец размещают горизонтально. Поверхность испытывают выбранной жидкостью в областях, центры которых отстоят друг от друга на расстояние не менее 60 мм и, по возможности, на расстояние не менее 40 мм от любого края испытуемой поверхности. Если по каким-либо причинам можно предположить, что свойства испытуемой поверхности могут варьировать, то проводят два испытания.
Перед испытанием испытуемую поверхность слегка протирают тканью (5.5).
Для каждого типа жидкости для испытания используют отдельный пинцет или его очищают каждый раз при смене жидкости.
Процедура испытаний заключается в следующем:
[bookmark: _Toc221793989][bookmark: _Toc221797698][bookmark: _Toc221797890]a) погружают диск (5.1) в жидкость для испытания (5.7) на промежуток времени продолжительностью от 30 с до 60 с, вынимают диск пинцетом (5.3) и на короткое время касаются краем диска о край сосуда с жидкостью, дав стечь избытку жидкости.
[bookmark: _Toc221793990][bookmark: _Toc221797699][bookmark: _Toc221797891]b) быстро помещают диск на испытуемую поверхность и немедленно накрывают его перевернутой чашкой Петри (5.2). Диск при этом не должен касаться краев чашки Петри.
c) местоположение каждой жидкости для испытания записывают.
По окончании испытания удаляют чашку Петри и поднимают диск пинцетом. Прилипшие волокна бумаги с испытуемой поверхности не удаляют. Оставшуюся на поверхности жидкость впитывают (не протирая) фильтровальной бумагой (5.4) и оставляют испытуемую поверхность в атмосфере помещения на период от 16 ч до 24 ч, ничем ее не накрывая. Испытуемую поверхность следует любым доступным способом защитить от пыли, не ограничивая при этом свободный доступ воздуха к ней.
По прошествии периода продолжительностью от 16 ч до 24 ч испытуемую поверхность очищают, слегка протирая ее сначала тканью (5.5), смоченной раствором моющего агента (5.9), а затем ― только водой (5.8). В завершение осторожно протирают испытуемую поверхность сухой протирочной тканью (5.5).
Оставляют испытуемую поверхность в атмосфере помещения по меньшей мере на 30 мин, ничем ее не накрывая.
7.2 Продолжительность испытания
Продолжительность испытания выбирают по таблице 1 в соответствии с техническими требованиями. Приведенные продолжительности выбраны таким образом, чтобы они были схожи с промежутками времени, которые могут пройти прежде чем случайно попавшая на поверхность мебели жидкость будет удалена. Более продолжительные испытания могут быть проведены по согласованию.







Таблица 1 ― Продолжительности испытаний
	Продолжительность испытания
	Подразумеваемый вариант скорости удаления жидкости

	10 с
	Немедленное удаление

	2 мин
	Быстрое удаление

	10 мин
	Удаление через короткое время

	1 ч
	После приема пищи и т. п.

	6 ч
	После работы или другой деятельности

	16 ч
	На следующий день как можно быстрее

	24 ч
	По прошествии одного дня

	7 сут
	По прошествии одной недели

	28 сут
	Через продолжительное время



8 Контроль испытуемого образца после испытания
Испытуемую поверхность тщательно проверяют, используя источник света (5.6), с целью обнаружения изменений, вызванных воздействием жидкостей для испытания, а именно обесцвечивания, изменения блеска и цвета, образования вздутий, набухания и других дефектов. Для этого испытуемую поверхность специально освещают и осматривают под разными углами, в разных направлениях и плоскостях, включая такие комбинации углов, при которых свет отражается от испытуемой поверхности в сторону глаза наблюдателя. Расстояние, с которого проводят осмотр, должно находиться в диапазоне от 0,25 до 1,0 м.
Изменения, вызванные воздействием жидкостей для испытания, следует также определять ощупыванием поверхности.

9 Оценка результатов
Испытуемой поверхности присваивают цифровой код для каждой жидкости в соответствии с таблицей 2, исходя из итогов сравнения испытуемой области с примыкающей к ней окружающей поверхностью.





[bookmark: _Toc221797738][bookmark: _Toc221797930]Таблица 2 — Признаки, соответствующие цифровому коду
	Цифровой код
	Описание признаков

	5
	Изменений нет.
Испытуемая область неотличима от окружающей поверхности.

	4
	Изменения минимальны.
Испытуемую область можно отличить от окружающей ее поверхности только, когда свет источника зеркально отражается от испытуемой поверхности и отраженный луч попадает в глаз наблюдателя, который обнаруживает при этом обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе.
Никаких изменений структуры поверхности в виде набухания, оголения волокон, трещин или вздутий не наблюдается.

	3
	Умеренные изменения.
Отличия испытуемой области от окружающей поверхности видимы при осмотре в нескольких направлениях как обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе.
Никаких изменений структуры поверхности в виде набухания, оголения волокон, трещин или вздутий не наблюдается.

	2
	Существенные изменения.
Отличия испытуемой области от окружающей поверхности отчетливо видны при осмотре в любых направлениях как обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе.
И/или слегка заметны изменения структуры поверхности в виде набухания, оголения волокон, трещин, вздутий.

	1
	Сильные изменения.
Структура поверхности очевидно изменена.
И/или наблюдаются обесцвечивание, изменение блеска или цвета или того и другого вместе.
И/или поверхностный материал полностью или частично удален.
И/или фильтровальная бумага прилипла к поверхности.



Рекомендуется для присвоения кода поручать осмотр испытуемой области более чем одному наблюдателю, каждый из которых имеет опыт проведения такой оценки.
В случае проведения оценки тремя наблюдателями указываемый в протоколе цифровой код испытуемой поверхности должен быть максимально приближен к среднему значению, а именно:
- при индивидуальных кодах 2, 3, 3 окончательный код испытуемой поверхности ― 3;
- при индивидуальных кодах 4, 4, 5 окончательный код испытуемой поверхности ― 4.
Повторные параллельные испытания оценивают и отражают в протоколе отдельно.
[bookmark: _Toc138259330][bookmark: _Toc138260168][bookmark: _Toc138261036]10 Протокол испытания
[bookmark: _Toc138259678][bookmark: _Toc138260516][bookmark: _Toc138261384]Протокол испытания должен содержать, как минимум, следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) описание испытуемого образца (необходимые данные);
c) сведения о жидкости или жидкостях для испытания (необходимые данные);
d) продолжительность кондиционирования;
e) продолжительность или продолжительности испытания;
f) оценку каждой испытуемой поверхности в соответствии с разделом 9;
g) при использовании жидкостей для испытания, приведенных (в таблице А.1) курсивом, должно быть указано их происхождение;
h) если применимо, дополнительную информацию, касающуюся типа повреждений;
i) любые отклонения от настоящего стандарта;
j) наименование и адрес организации, проводившей испытание;
k) дату испытания.

 


Приложение А
(обязательное)
Жидкости для испытания поверхностей
[bookmark: _Toc221794036][bookmark: _Toc221797744][bookmark: _Toc221797936]
В таблице А.1 приведен перечень жидкостей, обычно доступных в быту и на работе, пригодных для оценки устойчивости мебельных поверхностей к воздействию жидкостей. По согласованию допускается использовать любые другие жидкости.
По возможности, чистота химических реактивов должна быть эквивалентна чистоте реактивов, применяемых для химического анализа.
Для приготовления водных растворов используют деионизованную или дистиллированную воду.
Жидкости для испытания хранят в закрытых стеклянных емкостях в темном месте. Перед использованием жидкости для испытаний кондиционируют в атмосфере, в которой проводят испытания.
Таблица А.1 ― Жидкости для испытания
	Наименование
	№
	Описание

	Уксусная кислота
	1
	Водный раствор с массовой долей 10 %

	Ацетон
	2
	―

	Раствор аммиакаa
	3
	Водный раствор с массовой долей 10 %

	Лимонная кислота
	4
	Водный раствор с массовой долей 10 %

	Моющий агент
	5
	См. 5.10

	Кофеb
	6
	40 г растворимого сублимированного кофе в 1 дм3 кипятка

	Дезинфицирующее средство
	7.1
	Производные фенола, 0,5 %-ный водный раствор хлорированных алкил-, циклоалкил-, арилфенолов

	
	7.2
	Хлорамин-Т, водный раствор N-хлор-пара-толуол-сульфониламида

	Штемпельная краска
	8
	―

	Этанол, не денатурат
	9.1
	С объемной долей спирта 96 %

	
	9.2
	Водный раствор с объемной долей спирта 48 %

	Этил-бутил ацетат
	10
	Смесь с соотношением объемов 1:1

	Йод
	11
	Раствор в этаноле с массовой долей 5 %

	Молоко, концентрированноеc
	12
	Содержание жира 10 %



Окончание таблицы А.1
	Горчица
	13
	Горчица должна быть «средней остроты», желтоватой и без семян

	Оливковое масло
	14
	―

	Парафиновое масло
	15
	Медицинской степени чистоты, вазелиновое масло

	Красное вино
	16
	Красное вино из южной Европы, южной Африки или Калифорнии с объемным содержанием алкоголя более 13,0 %. Рекомендуются сорта Мерло, Риоха, Бордо и Каберне Совиньон

	Спирт с особой температурой кипения (SBP)
	17
	Медицинской степени чистоты, бензин медицинский, алифатический углеводородный растворитель с температурой кипения в диапазоне приблизительно от 70 °С до 100 °С

	Карбонат натрия
	18.1
	Водный раствор с массовой долей 10 %

	
	18.2
	Водный раствор с массовой долей 0,5 %





Приложение В
(справочное)
Пример представления результатов испытания

Форма представления результатов испытаний, проведенных с применением нескольких жидкостей и соответствующими продолжительностями (временем) испытания для каждой из них, предложенная [2], приведена в таблице В.1. Таблица также может служить примером того, как классифицировать результаты испытаний, используя систему классификации с обозначением классов от А до Е.
Таблица В.1 ― Устойчивость мебельных поверхностей к воздействию жидкостей
	Жидкость
	Класс

	
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Время
	Код
	Время
	Код
	Время
	Код
	Время
	Код
	Время
	Код

	Уксусная кислота
	16 ч
	4
	1 ч
	4
	2 мин
	4
	×
	×
	×
	×

	Ацетон
	10 мин
	4
	10 с
	2
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Аммиак (10 %)
	16 ч
	4
	1 ч
	4
	2 мин
	4
	×
	×
	×
	×

	Лимонная кислота (10 %)
	16 ч
	4
	1 ч
	4
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Моющий агент
	16 ч
	4
	6 ч
	4
	1 ч
	4
	10 мин
	4
	2 мин
	4

	Кофе
	16 ч
	4
	6 ч
	4
	10 мин
	4
	10 мин
	4
	2 мин
	4

	Этанол 48 %
	6 ч
	4
	1 ч
	4
	2 мин
	4
	2 мин
	4
	×
	×

	Горчицаa
	16 ч
	4
	6 ч
	4
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Парафиновое масло
Динамическая вязкость при 20 °С: от 25 мПа∙с  до 80 мПа∙с
	24 ч
	4
	24 ч
	4
	6 ч
	4
	1 ч
	4
	10 мин
	4

	Красное виноb
	16 ч
	4
	6 ч
	4
	10 мин
	4
	2 мин
	4
	×
	×

	Вода
	24 ч
	4
	24 ч
	4
	1 ч
	4
	10 мин
	4
	10 мин
	4

	Примечание ― Знак «×» означает, что нет данных.
a      Горчица должна быть «средней остроты», желтоватой и без семян.
b      Красное вино должно происходить из южной Европы, южной Африки или Калифорнии с объемным содержанием алкоголя более 13,0 %. Рекомендуются сорта Мерло, Риоха, Бордо и Каберне Совиньон.



Окончательно обработанной испытуемой поверхности присваивают наивысший класс, достигнутый при испытании со всеми жидкостями. Если испытания со всеми жидкостями, относящиеся к одному классу, оценены цифровым кодом «5», в классификационную систему можно добавить знак «+». Исключения составляют «этанол 48 %» в классах от B до D (необходим код 4) и «ацетон» в классе В (необходим код 2).
В таблице В.2 приведен пример классификации.
«Класс С» является наивысшим классом, достигнутым при испытании со всеми жидкостями, поэтому поверхность должна быть классифицирована как «класс С» (см. пример 1) или как «класс С+» (см. пример 2).
Если при испытании «красным вином» получен «класс В» (идентичный коду для других жидкостей), поверхность должна быть классифицирована как «класс В» (см. пример 1) или как «класс В+» (см. пример 2).
Таблица В.2 ― Пример классификации
	Жидкость
	Пример 1
	Пример 2

	
	Класс
	Цифровой код
	Класс
	Цифровой код

	Уксусная кислота
	B
	4
	B
	5

	Ацетон
	B
	2
	B
	2

	Аммиак (10 %)
	B
	5
	B
	5

	Лимонная кислота (10 %)
	B
	4
	B
	5

	Моющий агент
	A
	4
	A
	5

	Кофе
	A
	4
	A
	5

	Этанол 48 %
	B
	4
	B
	4

	Горчица
	B
	5
	B
	5

	Парафиновое масло
	A
	4
	A
	5

	Красное вино
	C
	4
	C
	5

	Вода
	A
	4
	A
	5

	Классификация
	Класс C
	Класс С+





Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного
международного стандарта
	Степень
соответствия
	Обозначение и наименование
соответствующего межгосударственного стандарта

	ISO 105-Е04:2013
	IDT
	ГОСТ ISO 105-Е04―2023 «Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту»

	Примечание― В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
- IDT ― идентичный стандарт.
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