| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 2419– (проект, RU, первая редакция) |

КОЖА

Физические и механические испытания. Кондиционирование образца и испытуемой пробы

(ISO 2419:2024, Leather — Physical and mechanical tests— Specimen and test piece conditioning, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                       №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 2419:2024 «Кожа. Физические и механические испытания. Кондиционирование образца и испытуемой пробы» («Leather — Physical and mechanical tests— Specimen and test piece conditioning», IDT).

Международный стандарт разработан Комиссией по физическим испытаниям Международного союза технологов кожевников и обществ Химиков (Комиссия IUC, IULTCS) в сотрудничестве с Техническим комитетом TC 289 «Кожа» Европейского комитета по стандартизации (CEN).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями и терминологией, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 2419‒2013

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1    Область применения..................................................................................................

2    Нормативные ссылки……………………………………………………………………….

3    Термины и определения……………………………………………………………………

4     Сущность метода……………………………………………………………………………

5     Стандартные атмосферные условия…………………………………………………....

5.1    Эталонные стандартные атмосферные условия………………………………..

5.2    Альтернативные стандартные атмосферные условия…………………………

5.2.1 Общие положения……………………………………………………………..

5.2.2 Особые стандартные атмосферные условия…………………………….

5.2.3 Тропические стандартные атмосферные условия……………………….

5.3    Область допустимых значений стандартных атмосферных условий………..

6      Кондиционирование………………………………………………………………………....

7      Проведение испытаний………………………………………………………………....…..

8      Протокол испытаний……………………………………………………………………...…

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам …………………………………………………………………….

Библиография…………………………………………………………………………………….....

Введение

Перед проведением физических испытаний кож крайне важно обеспечить необходимую влажность и температуру кожи. Это связано с изменениями размеров, которые естественным образом происходят в материале.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА

Физические и механические испытания.

Кондиционирование образца и испытуемой пробы

Leather. Physical and mechanical tests. Specimen and test piece conditioning

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод кондиционирования кожи для физических и механических испытаний в стандартных атмосферных условиях. Стандарт применим для всех типов готовой сухой кожи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

EN 15987, Leather – Terminology – Key definitions for the leather trade (Кожа. Терминология. Основные определения для торговли кожей)

ISO 15115, Leather – Vocabulary (Кожа.  Словарь)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 15115,         EN 15987, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/;

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 образец (specimen): Фрагмент или часть кожи из шкуры или шкурки, из которой вырезают испытуемые пробы (3.2).

3.2 испытуемая проба (test piece): Конкретная часть образца (3.1), вырезанная в подходящей форме или размерах для испытания.

3.3 атмосферные условия (atmosphere): Условия окружающей среды, определяемые параметрами температуры и относительной влажности воздуха.

3.4 стандартные атмосферные условия (standard atmosphere): Атмосферные условия, поддерживаемые в установленных пределах, при которых образец (3.1)  и/или испытуемая проба (3.2) хранятся в течении определенного периода времени до и, при необходимости, во время  испытаний.

3.5 кондиционирование (conditioning): Процесс приведения образца (3.1) и/или испытуемой пробы (3.2) в заданное состояние с определенной температурой и относительной влажностью воздуха путем выдерживания их в течение заданного периода времени в стандартных атмосферных условиях (3.4) при свободном доступе воздушного потока ко всем поверхностям.

4 Сущность метода

Образцы кожи выдерживают в стандартных атмосферных условиях температуры и влажности в течение определенного периода времени для достижения однородности испытуемого материала.

5 Стандартные атмосферные условия

5.1 Эталонные стандартные атмосферные условия

Эталонные стандартные атмосферные условия должны иметь температуру 23°С и относительную влажность 50%.

5.2 Альтернативные стандартные атмосферные условия
5.2.1 Общие положения

Альтернативные, но не эквивалентные атмосферные условия могут использоваться только в том случае, если участвующие стороны согласны на их применение. В случае возникновения спорной ситуации следует использовать эталонные стандартные атмосферные условия.

5.2.2 Особые стандартные атмосферные условия

Альтернативные особые стандартные атмосферные условия должны иметь температуру 20°С и относительную влажность воздуха 65%.

5.2.3 Тропические стандартные атмосферные условия

Альтернативные тропические стандартные атмосферные условия должны иметь температуру 27°С и относительную влажность воздуха 65%

5.3 Область допустимых значений стандартных атмосферных условий

Допустимое отклонение температуры составляет ± 2°С. Допустимое отклонение относительной влажности воздуха составляет ± 5%.

6 Кондиционирование

Образец и/или испытуемые пробы кондиционируют, поместив их в одном из стандартных атмосферных условий, установленных в разделе 51). Расположение образца и/или испытуемых проб должно обеспечивать свободный доступ воздуха ко всем поверхностям, а также непрерывный воздухообмен вокруг них (3.5). Образец и/или испытуемые пробы кондиционируют не менее 24 ч перед испытанием.

24-часовое кондиционирование применяют для сухой кожи. Кожу с высоким содержанием влаги высушивают перед кондиционированием.

7 Проведение испытаний

Испытание проводят в стандартных атмосферных условиях, в которых были выдержаны испытуемые пробы, если это указано в конкретном методе испытания.

8 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать, как минимум, следующее:

a) ссылку на настоящий стандарт;

в) ссылку на примененные климатические условия;

c) подробную информацию об альтернативных атмосферных условиях, если они использовалась для кондиционирования и испытаний;

d) подробную информацию любых отклонений от процедуры, описанной в настоящем стандарте;

e) дату проведения испытания.

Примечание – Настоящий стандарт применяется для кондиционирования образцов перед  проведением физических и химических испытаний. Поэтому, протокол испытаний по кондиционированию образцов отдельно не требуется, на него делается ссылка в окончательном протоколе (после проведения физических или химических испытаний).

_______________________

1) Исправлена опечатка, допущенная в оригинале: Образец и/или испытуемые пробы кондиционируют, поместив их в одном из стандартных атмосферных условий, установленных в разделе 4.

Приложение ДА

(справочное)

### Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 15987 | - | * |
| ISO 15115 | IDT | ГОСТ ISO 15115-2026 «Кожа. Словарь» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

| УДК 675.01:006.354 | МКС 59.140.30 IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, образец, испытуемая проба, атмосферные условия, кондиционирование, испытания |  |

| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе, к.т.н. |  | Т.П. Назарова |
| Исполнители: |  |  |
| Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха |  | Л.Н. Углова |
| Эксперт по стандартизации |  | Т.Е. Сырых |