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Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                       №                     )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004−97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97
	Сокращенное наименование
национального органа
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Hlk236909422][bookmark: _Hlk230176174][bookmark: _Hlk230176405]4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 2419:2024 «Кожа. Физические и механические испытания. Кондиционирование образца и испытуемой пробы» («Leather — Physical and mechanical tests— Specimen and test piece conditioning», IDT).
Международный стандарт разработан Комиссией по физическим испытаниям Международного союза технологов кожевников и обществ Химиков (Комиссия IUC, IULTCS) в сотрудничестве с Техническим комитетом TC 289 «Кожа» Европейского комитета по стандартизации (CEN).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями и терминологией, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 2419‒2013
6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»




Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Введение
Перед проведением физических испытаний кож крайне важно обеспечить необходимую влажность и температуру кожи. Это связано с изменениями размеров, которые естественным образом происходят в материале.



ГОСТ ISO 2419 –  
(проект, RU, первая редакция)

IV
V
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


КОЖА
Физические и механические испытания. 
Кондиционирование образца и испытуемой пробы 
Leather. Physical and mechanical tests. Specimen and test piece conditioning
	
Дата введения –

1 Область применения
[bookmark: _Hlk230175903]	Настоящий стандарт устанавливает метод кондиционирования кожи для физических и механических испытаний в стандартных атмосферных условиях. Стандарт применим для всех типов готовой сухой кожи. 
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:
EN 15987, Leather – Terminology – Key definitions for the leather trade (Кожа. Терминология. Основные определения для торговли кожей)
ISO 15115, Leather – Vocabulary (Кожа.  Словарь)
3 Термины и определения
[bookmark: _Hlk229997521]В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 15115,         EN 15987, а также следующие термины с соответствующими определениями.
ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/;
- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/
	3.1 образец (specimen): Фрагмент или часть кожи из шкуры или шкурки, из которой вырезают испытуемые пробы (3.2).  
3.2 испытуемая проба (test piece): Конкретная часть образца (3.1), вырезанная в подходящей форме или размерах для испытания.  
3.3 атмосферные условия (atmosphere): Условия окружающей среды, определяемые параметрами температуры и относительной влажности воздуха. 
3.4 стандартные атмосферные условия (standard atmosphere): Атмосферные условия, поддерживаемые в установленных пределах, при которых образец (3.1)  и/или испытуемая проба (3.2) хранятся в течении определенного периода времени до и, при необходимости, во время  испытаний.
3.5 кондиционирование (conditioning): Процесс приведения образца (3.1) и/или испытуемой пробы (3.2) в заданное состояние с определенной температурой и относительной влажностью воздуха путем выдерживания их в течение заданного периода времени в стандартных атмосферных условиях (3.4) при свободном доступе воздушного потока ко всем поверхностям.
4 Сущность метода
Образцы кожи выдерживают в стандартных атмосферных условиях температуры и влажности в течение определенного периода времени для достижения однородности испытуемого материала.
5 Стандартные атмосферные условия
[bookmark: P002A]5.1 Эталонные стандартные атмосферные условия
Эталонные стандартные атмосферные условия должны иметь температуру 23°С и относительную влажность 50%.
[bookmark: P002C][bookmark: P002E]5.2 Альтернативные стандартные атмосферные условия
5.2.1 Общие положения
Альтернативные, но не эквивалентные атмосферные условия могут использоваться только в том случае, если участвующие стороны согласны на их применение. В случае возникновения спорной ситуации следует использовать эталонные стандартные атмосферные условия.
[bookmark: P0030]5.2.2 Особые стандартные атмосферные условия
Альтернативные особые стандартные атмосферные условия должны иметь температуру 20°С и относительную влажность воздуха 65%.
[bookmark: P0032]5.2.3 Тропические стандартные атмосферные условия
Альтернативные тропические стандартные атмосферные условия должны иметь температуру 27°С и относительную влажность воздуха 65%
5.3 Область допустимых значений стандартных атмосферных условий
Допустимое отклонение температуры составляет ± 2°С. Допустимое отклонение относительной влажности воздуха составляет ± 5%.
6 Кондиционирование
Образец и/или испытуемые пробы кондиционируют, поместив их в одном из стандартных атмосферных условий, установленных в разделе 51). Расположение образца и/или испытуемых проб должно обеспечивать свободный доступ воздуха ко всем поверхностям, а также непрерывный воздухообмен вокруг них (3.5). Образец и/или испытуемые пробы кондиционируют не менее 24 ч перед испытанием. 
24-часовое кондиционирование применяют для сухой кожи. Кожу с высоким содержанием влаги высушивают перед кондиционированием.
7 Проведение испытаний
Испытание проводят в стандартных атмосферных условиях, в которых были выдержаны испытуемые пробы, если это указано в конкретном методе испытания.
8 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен включать, как минимум, следующее:
a) ссылку на настоящий стандарт;
в) ссылку на примененные климатические условия;
c) подробную информацию об альтернативных атмосферных условиях, если они использовалась для кондиционирования и испытаний;
d) подробную информацию любых отклонений от процедуры, описанной в настоящем стандарте;
e) дату проведения испытания.
Примечание – Настоящий стандарт применяется для кондиционирования образцов перед  проведением физических и химических испытаний. Поэтому, протокол испытаний по кондиционированию образцов отдельно не требуется, на него делается ссылка в окончательном протоколе (после проведения физических или химических испытаний).
_______________________
1) Исправлена опечатка, допущенная в оригинале: Образец и/или испытуемые пробы кондиционируют, поместив их в одном из стандартных атмосферных условий, установленных в разделе 4.
[bookmark: _Toc40365561][bookmark: _Toc35940641]
Приложение ДА
(справочное) 

      Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам
     
     
Таблица ДА.1 

	Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	EN 15987
	-
	*

	ISO 15115
	IDT
	ГОСТ ISO 15115-2026 «Кожа. Словарь» 

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
      - IDT – идентичный стандарт.
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