| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (Проект RU, окончательная редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ

ПОЛИМЕРНЫЕ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Общие технические условия

(EN 13984:2013, Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом (НКС)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 540 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 	от			       №	                    )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений стандарта EN 13984:2013 «Гидроизоляционные листы. Полимерные и эластомерные листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики» («Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber vapour control layers – Definitions and characteristics», NEQ).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_____________________________________________________________

Материалы пароизоляционные гибкие полимерные (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Общие технические условия

Fasteners for roofs made of rolled waterproofing materials. General specifications

_____________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пароизоляционные гибкие полимерные материалы (далее — материалы), армированные и неармированные, применяемые в строительных конструкциях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2678 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 31897 (EN 12691:2006) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию

ГОСТ 31898-1 (EN 12310-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

ГОСТ 31899-2 (EN 12311-2:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств

ГОСТ 32317 (EN 1297:2004) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды

ГОСТ 35290 Материалы рулонные водо- и ветроводозащитные для крыш из штучных кровельных материалов. Общие технические условия

ГОСТ EN 1296 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения

ГОСТ EN 1849-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади

ГОСТ EN 1850-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов

ГОСТ EN 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ EN 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию

ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

ГОСТ EN 1848-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения длины, ширины, прямолинейности и плоскостности (шифр 1.13.144-2.360.23)

ГОСТ EN 1847  Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию жидких химических сред, содержащих воду (шифр 1.13.144-2.363.23)

ГОСТ ХХХХ (EN 12317-2:2010) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений (шифр 1.13.144-2.364.23)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 адаптивная пароизоляционная пленка: Изоляционный материал с переменной паропроницаемостью, предназначенный для обеспечения контролируемого движения водяного пара и влаги через конструкцию и полного исключения неконтролируемого движения воздуха.

3.2

декларированное производителем значение; ДЗП (manufacturer’s declared value, MDV): Значение характеристики, декларированное производителем, с декларированными предельными отклонениями. [ГОСТ 32805—2014, пункт 3.12]

3.3

образец для испытаний (test specimen): Образец материала строго определенных размеров, вырубленный из полосы материала. [ГОСТ 32805—2014, пункт 3.20]

3.4

отбор образцов (sampling): Процедура, используемая для формирования выборки рулонов из партии для приготовления образцов и проведения испытаний. [ГОСТ 32805—2014, пункт 3.17]

3.5 пароизоляционная пленка: Изоляционный материал из полимеров, эластомеров или композитных материалов, предназначенный для ограничения движения водяного пара и влаги через конструкцию и полного исключения неконтролируемого движения воздуха.

3.6

полоса материала (test piece): Часть рулона, попавшего в выборку, из которой вырубают образцы для испытаний материала. [ГОСТ 32805—2014, пункт 3.19]

3.7

предельное значение показателя, установленное производителем; ПЗП (manufacturer’s limiting value, MLV): Значение верхнего или нижнего предела характеристики, которому должна соответствовать продукция при испытании, установленное производителем с учетом требований настоящего стандарта. [ГОСТ 32805—2014, пункт 3.11]

4 Классификация

Материалы разделяют на следующие типы:

- тип I – пароизоляционная паронепроницаемая пленка с функцией водозащиты;

- тип II – пароизоляционная паронепроницаемая пленка без функции водозащиты;

- тип III – пароизоляционная адаптивная пленка с функцией водозащиты;

- тип IV – пароизоляционная адаптивная пленка без функции водозащиты;

- тип V – пароизоляционная паронепроницаемая пленка специального назначения.

Примечание — Пароизоляционную паронепроницаемую пленку специального назначения тип V применяют в конструкциях подземных сооружений и озелененных крыш.

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

5.1.2 Производитель может не декларировать предельные отклонения характеристик, если они установлены в настоящем стандарте.

5.2 Видимые дефекты

Полотно материала не должно иметь видимых дефектов.

5.3 Линейные размеры, прямолинейность

Длина и ширина полотна должны соответствовать ДЗП.

Отклонение от прямолинейности полотна материала в рулоне не должно превышать 75 мм на каждые 10 м длины полотна. Для рулонов длиной менее 10 м максимальное отклонение от прямолинейности устанавливают пропорционально длине полотна (например, отклонение 37,5 мм на 5 м длины).

5.4 Толщина и масса на единицу площади

Толщина материала, если она декларируется производителем, должна соответствовать ДЗП.

Масса на единицу площади должна соответствовать ДЗП.

5.5 Водонепроницаемость

Водонепроницаемость материалов типов II и IV не определяют.

После проведения испытания на водонепроницаемость для типов I, III и V материал должен остаться водонепроницаем.

5.6 Сопротивление динамическому продавливанию

Определяют для материала типа V. После приложения нагрузки не менее четырех из пяти образцов должны остаться водонепроницаемыми.

5.7 Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала после термического старения

Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала после термического старения не должна отклоняться более чем на ±50 % от паропроницаемости или сопротивления паропроницанию материала до термического старения.

5.8 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя (в продольном и поперечном направлениях) должно соответствовать ДЗП.

5.9 Прочность на сдвиг клеевого соединения

Прочность на сдвиг клеевого соединения определяют в случае, если показатель декларируется производителем. Результат должен быть больше или равен ПЗП.

5.10 Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию

Результат должен соответствовать ДЗП.

5.11 Деформативно-прочностные характеристики

Значение реакции на удлинение при растяжении как в продольном, так и в поперечном направлении должно соответствовать ДЗП.

- 5.12 Гибкость при пониженной температуре

Гибкость при пониженной температуре определяют для материала типа V. Для материалов типа I-IV определяют в случае, если показатель декларируется производителем. После проведения испытания должны отсутствовать трещины и отслаивания на лицевой стороне образцов.

5.13 Показатели пожарной опасности

Определяют для материалов толщиной более 0,2 мм следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести;

- группа воспламеняемости.

5.14 Сопротивление статическому продавливанию

Сопротивление статическому продавливанию определяют для материала типа V. Значение сопротивления статическому продавливанию должно соответствовать ДЗП.

5.15 Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов

Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов определяют для материала типа V. Для материалов типа I-IV определяют в случае, если производитель  декларирует показатель. Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала после испытания на старение не должна отклоняться более чем на ± 50 % от паропроницаемости или сопротивление паропроницанию материала до испытания на старение.

5.16 Стойкость к щелочам

Деформативно-прочностные характеристики материала типа V не должны изменяться после воздействия испытательной жидкости.

5.17 Требования к сырью

5.17.1 Материалы, используемые при изготовлении пароизоляционных гибких полимерных материалов, должны соответствовать нормативно-технической документации производителя.

5.17.2 Допускается применение вторичных ресурсов, объем и характеристики которых не должны приводить к ухудшению показателей пароизоляционных гибких полимерных материалов до значений ниже ПЗП.

5.18 Маркировка

При поставке на каждом рулоне или упаковке должны быть указаны следующие данные:

- дата изготовления или идентификационный номер;

- торговое название материала;

- длина и ширина полотна;

- масса материала;

- тип материала (согласно разделу 4);

- иная информация по решению производителя.

Особенности маркировки должны быть приведены в нормативных документах и технической документации производителя на конкретный вид материала.

5.19 Упаковка

Упаковка должна обеспечивать защиту материалов от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании и хранении.

6 Правила приемки

6.1 Общие требования к правилам приемки

6.1.1 Приемку готовой продукции (по результатам оценки соответствия материалов требованиям настоящего стандарта и заявленным значениям показателей) осуществляет служба контроля качества изготовителя.

Приемку готовой продукции осуществляют партиями. Партией считается совокупность продукции одного вида, изготовленной из одного и того же сырья, по одной и той же технологии, в течение срока, установленного изготовителем.

6.1.2 Для проведения испытаний материалы могут быть сгруппированы, если предполагается, что результаты по одной или нескольким характеристикам одного материала в пределах одной группы являются репрезентативными для всех материалов в пределах этой группы (материалы могут быть включены в разные группы для определения различных характеристик).

6.1.3 Испытания материалов для определения показателей, указанных в настоящем стандарте, проводимые с любой целью, кроме контроля готовой продукции на предприятии, должны быть начаты не позднее одного месяца после отгрузки продукции с предприятия. В течение этого срока материал должен храниться в соответствии с требованиями производителя по условиям хранения.

6.2 Производственный контроль

6.2.1 Для проверки соответствия готовой продукции требованиям настоящего стандарта проводят квалификационные, приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

6.2.2 Приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с перечнем показателей, установленным изготовителем в нормативной документации на конкретную продукцию.

6.2.3 Квалификационные и типовые испытания проводят для показателей, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень контролируемых показателей при проведении квалификационных и типовых испытаний материалов

| Показатель | Тип пленки |  |  |  |  | Пункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| Видимые дефекты | + | + | + | + | + | 5.2 |
| Длина, ширина, прямолинейность | + | + | + | + | + | 5.3 |
| Толщина | Если декларируется производителем |  |  |  |  | 5.4 |
| Масса на единицу площади | + | + | + | + | + | 5.4 |
| Водонепроницаемость | + | - | + | - | + | 5.5 |
| Сопротивление динамическому продавливанию | - | - | - | - | + | 5.6 |
| Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала после термического старения | + | + | + | + | + | 5.7 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | + | + | + | + | + | 5.8 |

Окончание таблицы 1

| Показатель | Тип пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения | Если декларируется производителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
| Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Деформативно-прочностные характеристики | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Гибкость при пониженной температуре | Если декларируется производителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 5.12 |
| Показатели пожарной опасности | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  | + | 5.13 |
| Сопротивление статическому продавливанию | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | + | 5.14 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Если декларируется производителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 5.15 |
| Стойкость к щелочам | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | + | 5.16 |
| Обозначения: «+» - необходимо провести испытание «–» - проводить испытание нет необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.4 Периодичность испытаний, а также перечень показателей, определяемых при периодических испытаниях, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень контролируемых показателей при проведении периодических испытаний материалов, минимальная периодичность при проведении периодических испытаний материалов

| Показатель | Тип пленки |  |  |  |  | Пункт настоящего стандарта | Минимальная периодичность проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |  |
| Видимые дефекты | + | + | + | + | + | 5.2 | Один раз за смену |
| Длина, ширина, прямолинейность | + | + | + | + | + | 5.3 | Один раз в месяц |
| Толщина | Если декларируется производителем |  |  |  |  | 5.4 | Один раз за смену |
| Масса на единицу площади | + | + | + | + | + | 5.4 | Один раз за смену |
| Водонепроницаемость | + | - | + | - | + | 5.5 | Один раз в 2 месяца |
| Сопротивление динамическому продавливанию | - | - | - | - | + | 5.6 | Один раз в месяц |

Окончание таблицы 2

| Показатель | Тип пленки |  |  |  |  | Пункт настоящего стандарта | Минимальная периодичность проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |  |
| Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала после термического старения | + | + | + | + | + | 5.7 | Один раз в год |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | + | + | + | + | + | 5.8 | Один раз в месяц |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения | Если декларируется производителем |  |  |  |  | 5.9 |  |
| Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию | + | + | + | + | + | 5.10 | Один раз в 2 месяца |
| Деформативно-прочностные характеристики | + | + | + | + | + | 5.11 | Один раз в месяц |
| Гибкость при пониженной температуре | Если декларируется производителем |  |  |  | + | 5.12 |  |
| Сопротивление статическому продавливанию | - | - | - | - | + | 5.14 |  |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Если декларируется производителем |  |  |  | + | 5.15 | Один раз в два года |
| Стойкость к щелочам | - | - | - | - | + | 5.16 | Один раз в год |
| Обозначения: «+» - необходимо провести испытание «–» - проводить испытание нет необходимости |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 Документ о качестве

При положительных результатах приемо-сдаточных испытаний служба контроля качества изготовителя оформляет документ о качестве на принятую продукцию. В документе о качестве должны быть указаны значения показателей материала, определенные в соответствии с методами испытаний, приведенными в настоящем стандарте. Документ о качестве должен содержать следующую информацию:

- наименование материала или его товарный знак;

- наименование и адрес производителя;

- назначение материала;

- знак системы сертификации при его наличии;

- информация для потребителя (например, ограничения, касающиеся применения и хранения материала, техники безопасности при его укладке и эксплуатации);

- иная информация по решению производителя.

7 Методы испытаний

7.1 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416. Для оценки соответствия продукции требованиям настоящего стандарта должно быть проведено не менее одного испытания для определения всех контролируемых показателей для данного типа материала.

7.2 Определение видимых дефектов

Видимые дефекты определяют в соответствии с ГОСТ EN 1850-2.

7.3 Определение линейных размеров, прямолинейности

Длину, ширину и прямолинейность полотна материала в рулоне определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1848-2:2001 (шифр 1.13.144-2.360.23).

7.4 Определение толщины и массы на единицу площади

Толщину материала определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1849-2.

Массу на единицу площади определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1849-2.

7.5 Испытание на водонепроницаемость

Водонепроницаемость материалов типов I и III определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1928 по методу А при давлении 2 кПа.

Водонепроницаемость материалов типа V определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1928 по методу В при заданном давлении.

7.6 Испытание на сопротивление динамическому продавливанию

Сопротивление динамическому продавливанию определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 31897 по методу А или В, при высоте падения бойка (300±5) мм.

7.7 Определение паропроницаемости или сопротивления паропроницанию материала после термического старения

Материал подвергают термическому старению в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1296 в течение 12 недель. Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала до и после термического старения определяют по ГОСТ 25898.

7.8 Испытание на сопротивление раздиру стержнем гвоздя

Для неармированных материалов сопротивление раздиру стержнем гвоздя определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 31898-1.

Для армированных материалов сопротивление раздиру стержнем гвоздя определяют в соответствии с требованиями приложения Г ГОСТ 35290.

7.9 Испытание на прочность на сдвиг клеевого соединения

Прочность на сдвиг клеевого соединения полотен материала определяют согласно ГОСТ EN 12317-2:2010 (шифр 1.13.144-2.364.23).

7.10 Испытание на паропроницаемость

Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию материала определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 25898.

7.11 Определение деформативно-прочностных характеристик

Деформативно-прочностные характеристики неармированных материалов определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 31899-2.

Деформативно-прочностные характеристики армированных материалов определяют в соответствии с требованиями приложения В ГОСТ (шифр 1.13.144-2.364.23).

7.12 Гибкость при пониженной температуре

Гибкость при пониженной температуре определяют согласно требованиям ГОСТ 2678.

7.13 Определение показателей пожарной опасности

Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости – по ГОСТ 30402.

7.14 Испытание на сопротивление статическому продавливанию

Сопротивление статическому продавливанию определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 12730.

7.15 Испытание на стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов

Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов определяют согласно ГОСТ 32317. В течение 336 ч материал подвергают воздействию УФ-излучения и повышенной температуры, а также периодическому орошению водой.

Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию  материала определяют после испытания на стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов по ГОСТ 25898.

7.16 Испытание на стойкость к щелочам

Стойкость к щелочам определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1847:2009 (шифр 1.13.144-2.363.23). Материал подвергают воздействию испытательной жидкости 2 (известковое молоко), при t = 23 °C в течение 28 дней.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение материалов осуществляют в соответствии с требованиями и указаниями производителя.

8.2 Транспортирование

8.2.1 Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность материалов.

8.2.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку материалов производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.3 Хранение

8.3.1 Материалы хранят в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца, рассортированными по маркам.

8.3.2 Запрещено хранить материалы вблизи отопительных приборов и источников открытого огня.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие материалов требованиям настоящего стандарта в течение гарантийного срока хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения изготовитель указывает в технической документации для конкретного типа материала.

УДК 691.8:006.354 МКС 91.100.50 NEQ Ключевые слова: пароизоляционные материалы, материалы гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные), технические требования, классификация

Руководитель разработки:

Заместитель исполнительного директора

Национального кровельного союза 			               А.А. Молчанова