ГОСТ 5274
(проект, BY, окончательная редакция)
ГОСТ 5274
(проект, BY, окончательная редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 5274
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Шарфы и платки трикотажные
Общие технические условия
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 ВЗАМЕН ГОСТ 5274-2014
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Шарфы и платки трикотажные
Общие технические условия
Knitted scarfes and shawls
General specifications
Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шарфы и платки кроеные из трикотажного полотна и вязаные на всех видах вязальных машин, в том числе на ручных вязальных аппаратах (далее – изделия).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ISO 105-С10 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой
ГОСТ ISO 105-Е04 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту
ГОСТ ISO 105-X12 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х12. Метод определения устойчивости окраски к трению

ГОСТ 1164 Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности 
ГОСТ ISO 1833-2 Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон
ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 3897 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ ИСО 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон
ГОСТ 4659 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний
ГОСТ 8845 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности 

ГОСТ 8846 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле 

ГОСТ 8871 Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия 

ГОСТ 9092 Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия 

ГОСТ 9173 Изделия трикотажные. Правила приемки 

ГОСТ 9706 Нить вискозная, крашенная в массе, бобинного способа получения. Технические условия 

ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям 

ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам 

ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту" 

ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 

ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)
ГОСТ ISO 14184-2 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Выделяемый формальдегид (метод абсорбции паром)

Проект, BY, окончательная редакция
ГОСТ 14308 Нить вискозная крашенная в массе, центрифугального способа получения. Технические условия
ГОСТ 14862 Нить вискозная на секционных катушках. Технические условия
ГОСТ 18621 Пряжа аппаратная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия
ГОСТ 19159 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 28554 Полотно трикотажное. Общие технические условия
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Технические требования
3.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим описаниям и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Техническое описание на каждую модель должно содержать:

- рисунок (фото) и описание внешнего вида;

- модель и/или артикул;
- размер (длину, ширину) изделия;

- состав сырья;
- вид и класс вязального оборудования (для вязаных изделий);

- наименование переплетения;
- поверхностную плотность и допускаемые отклонения;

- линейную плотность пряжи (нитей);

- число петельных столбиков и петельных рядов на 10 см и допускаемые отклонения;

- вид применяемых швейных ниток;

- наличие, вид и цвет прикладных и отделочных материалов;

- виды и параметры строчек и швов;

- особенности изготовления изделий.

Допускается в техническом описании устанавливать дополнительные требования.
3.3 Изделия изготавливают из пряжи и нитей из натуральных, химических волокон и их различных сочетаний.
3.4 Изделия могут быть одинарными или двойными, различных переплетений, одноцветными, пестровязаными, набивными, комбинированными по цвету, по видам переплетений, сырью и др.

3.5 Изготавливают изделия различных моделей: по форме (в виде прямоугольника, жгута, переплетенных жгутов и др.), по видам обработки сторон (бахрома, кисти и др.), с притачиванием дополнительных деталей (карманы, кисточки и др.), с отделкой, вышивкой, аппликацией и т.п.
3.6 Длину и ширину измеряют посередине изделия. Длину шарфа и размеры (длину, ширину) платка измеряют без учета длины бахромы, кистей и т.п.

3.7 Допускаемые отклонения от размеров (длины, ширины) изделий должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1 — Допускаемые отклонения от размеров (длины, ширины) изделий
	Наименование изделий, 
размеры
	Допускаемые отклонения от размеров (длины, ширины) изделий, см, не более

	для шарфов:

- по длине:

для изделий длиной до 130 см;

для изделий длиной от 131 до 150 см;

- по ширине:

для изделий шириной до 25 см;

для изделий шириной от 26 до 35 см;
	±3
±4

±1

±2

	для платков:

для изделий размерами до 130 см;

для изделий размерами от 131 до 150 см.
	± 3
± 4


Допускаемые отклонения от размеров (длины, ширины) изделий, превышающих перечисленные в таблице 1, должны быть установлены в техническом описании на модель.
Допускается увеличение ширины края:

- у изделий, изготовленных на плосковязальных и оборотных машинах из сырья всех видов – не более чем на 5 %;

- у изделий из козьего пуха – не более чем на 10 %.

3.8 Устойчивость окраски изделий должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.
Таблица 2 — Устойчивость окраски изделий
	Наименование изделий, 

возрастная группа
	Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействиям, баллов, не менее

	
	стирка
	пот
	сухое трение

	Шарфы и платки трикотажные для детей до года
	4
	4
	4

	Шарфы и платки трикотажные для детей старше года и подростков
	31) - 42)
	31) - 42)
	3

	Шарфы и платки трикотажные для взрослых
	4
	4
	3

	1) Относится к изделиям, изготовленным из шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных и смешанных трикотажных полотен.

2) Кроме изделий, изготовленных из шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных и смешанных трикотажных полотен.


3.9 Требования к сырью и материалам
3.9.1 Пряжа и нити, применяемые для изготовления вязаных изделий и трикотажного полотна, применяемого для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 18621, 
ГОСТ 9092, ГОСТ 8871, ГОСТ 9706, ГОСТ 14862, ГОСТ 14308 или другой нормативной документации.
3.9.2 Трикотажное полотно для кроеных изделий должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 28554 или другой нормативной документации и технической документации изготовителя.

3.10. Определение сортности изделий – по ГОСТ 1164.
3.11 Маркировка
3.11.1 Маркировка изделий — по ГОСТ 3897, ГОСТ 19159, с учетом технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. (далее— Соглашение), в котором введен в действие настоящий стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А.

3.12 Упаковка
3.12.1 Упаковка изделий — по ГОСТ 3897, ГОСТ 19159.
4 Требования безопасности
4.1 Изделия для взрослых по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, интенсивность запаха, уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий) и химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду в зависимости от химического состава материала и (или) 

назначения продукции, в том числе летучих химических веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.

4.2 Воздухопроницаемость изделий для взрослых должна быть не менее 100 дм3/м2 с.

Допускается не менее 70 дм3/м2 с для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями.

4.3 Содержание свободного формальдегида изделий для взрослых должно быть не более 75 мкг/г.4.4 Изделия, предназначенные для детей и подростков, по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, напряженность электростатического поля) и химическим (выделение вредных химических веществ, выделение летучих химических веществ) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт. 

4.5 Гигроскопичность, воздухопроницаемость, массовая доля свободного формальдегида изделий, предназначенных для детей и подростков, должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 3.
Таблица 3 — Гигроскопичность, воздухопроницаемость, массовая доля свободного формальдегида изделий, предназначенных для детей и подростков
	Наименование изделий, возрастная группа, возраст детей и подростков
	Гигроскопичность, %, не менее
	Воздухопроницаемость,
дм3/м2·с, не менее 
	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г, не более

	Платки

Для детей до одного года

Ясельная группа, от 1 года до 3 лет
Дошкольная группа, от 3 до 7 лет, школьная группы, от 7 до 14 лет
Подростковая группа, от 14 до 18 лет
	14
	150*
	20

	
	9
	150*
	20

	
	9
	100*
	75

	
	6
	100*
	75

	Шарфы

Для детей всех возрастных групп, включая детей до года
	–
	–
	75

	* Допускается не менее 70 дм3/м2·с для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен.


5 Правила приемки
5.1 Правила приемки готовых изделий – по ГОСТ 9173.
5.2 Контролю соответствия упаковки и правильности маркировки подвергают 100 % изделий.
5.3 Контроль изделий проводят:

- по размерам (длине, ширине) изделий, поверхностной плотности, числу петельных столбиков и петельных рядов на 10 см — при постановке продукции на производство, а также периодически согласно схеме контроля, установленной изготовителем;

- по устойчивости окраски — при постановке продукции на производство, при замене рецептур крашения, а также периодически согласно схеме контроля, установленной изготовителем, но не реже одного раза в 2 года;
- по составу сырья — при постановке продукции на производство, замене сырья.
5.4 Контроль изделий по показателям, установленным в 4.1–4.3, проводят при постановке продукции на производство, замене сырья, но не реже одного раза в 3 года.
5.5 Контроль изделий по показателям, установленным в 4.4–4.5, проводят при постановке продукции на производство, замене сырья, но не реже одного раза в 2 года.
6 Методы испытаний
6.1 Соответствие внешнего вида (в том числе образцу-эталону), упаковки, маркировки 
определяют внешним осмотром.
6.2 Определение размеров (длины, ширины), числа петельных рядов и петельных столбиков на 10 см — по ГОСТ 8846. 
6.3 Определение поверхностной плотности — по ГОСТ 8845.

6.4 Определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям — по ГОСТ 9733.0; 

к стирке -  по ГОСТ 9733.4 (стирка № 1), ГОСТ ISO 105-С10 (режим испытания А (1)). В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-С10 (режим испытания А (1)); 

к поту – по ГОСТ 9733.6, ГОСТ ISO 105-Е04. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-Е04; 

к сухому трению – по ГОСТ 9733.27, ГОСТ ISO 105-Х12. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105- Х12.
6.5 Определение состава сырья – по ГОСТ ISO 1833-2, ГОСТ 4659, ГОСТ ИСО 5088 и другим 
нормативным документам.

6.6 Определение воздухопроницаемости – по ГОСТ 12088.

6.7 Определение содержания свободного формальдегида – по ГОСТ ISO 14184-1, 
ГОСТ ISO 14184-2, ГОСТ 25617.
6.8 Определение гигроскопичности – по ГОСТ 3816.

6.9 Определение показателей, установленных в 5.1, 5.4, — по нормативным правовым актам, действующим на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.
7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение изделий — по ГОСТ 3897, ГОСТ 19159.
8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А
(справочное)

Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, 
в котором введен в действие настоящий стандарт

	Обозначение и наименование технического регламента
	Государство — участник Соглашения

	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
	AM, BY, KZ, KG, RU


УДК                                                                        МКС 61.040
Ключевые слова: шарфы и платки трикотажные, размер (длина, ширина), технические требования, правила приемки, методы контроля

	
	
	

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


2

