| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 11644 (проект, RU, первая редакция) |

КОЖА

Метод определения адгезии отделочного покрытия

(ISO 11644:2022, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

****

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 	от 	)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11644:2022 «Кожа. Метод определения адгезии отделочного покрытия («Leather. Test for adhesion of finish», IDT).

Международный стандарт разработан Комиссией по испытаниям на устойчивость Международного союза технологов кожевников и обществ Химиков (Комиссия IUF, IULTCS) в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN/TC 289 Европейского комитета по стандартизации (CEN) по коже в соответствии с соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 Взамен ГОСТ ISO 11644-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сущность метода

5 Аппаратура и материалы

6 Подготовка испытуемых проб

7 Кондиционирование испытуемых проб

8 Проведение испытаний

9 Протокол испытаний

Приложение А (справочное) Коммерческие поставщики аппаратуры и материалов….

Приложение Б  (справочное) Точные данные, полученные в ходе межлабораторного

совместного исследования…..…………………………………………….

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных  стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…………….

Введение

До первого издания настоящего стандарта в 1993 году в кожевенной промышленности много лет использовался аналогичный метод испытаний, описанный в данном стандарте, с применением эпоксидного клея и металлических пластин, но он никогда не был объявлен официальным методом IULTCS или ISO. Клей часто проникает в тонкие отделочные пленки, тем самым нереально завышая значение адгезии, и, как правило, невозможно измерить адгезию во влажном состоянии, поскольку при наличии воды адгезия к металлу недостаточна. Отделочные материалы с недостаточной адгезией, прилипание к клею также происходит довольно часто. Несмотря на эти недостатки, этот старый метод регулярно использовался и упоминался во многих технических требованиях. Метод, описанный в этом стандарте, устраняет большинство из этих недостатков.

Клеи, используемые в этом методе, быстро затвердевают, и у них нет времени проникнуть даже в очень тонкие отделочные поверхности, если только в них нет открытых трещин. Несмотря на то, что адгезия к большинству отделочных покрытий достаточна, все же существует несколько случаев, когда адгезия недостаточна, и приходится использовать либо другой клей, либо слегка шероховатую поверхность. Поскольку клей не проникает внутрь, вполне возможно испытывать различные слои многослойного покрытия по отдельности. Такое покрытие можно испытывать несколько раз, пока все слои не будут удалены с кожи. Целесообразно учитывать этот факт при составлении технических условий.

В качестве пластины используется полоска из твердого ПВХ; это обеспечивает хорошую адгезию во влажных условиях. Таким образом, адгезию во влажном состоянии можно легко измерить. Опыт показывает, что это «реальное» значение адгезии во влажных условиях часто ниже, и этот факт также следует учитывать при составлении технических требований, основанных на этом методе.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА

Метод определения адгезии отделочного покрытия

Leather. Test for adhesion of finish

Дата введения -

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения адгезии отделочного покрытия к коже или адгезии между двумя смежными слоями отделочного покрытия.

Метод применим для всех видов эластичных  кож с гладкой поверхностью, которые приклеиваются к адгезионной пластине без проникновения клея в покрытие. Для определения выполнения этих условий могут понадобиться предварительные эксперименты.

Данный метод испытаний применим к готовой коже с толстым слоем отделочного покрытия.

Метод, указанный в данном документе, не применяется к непигментированным изделиям или изделиям без сплошного покрытия, таким как:

– нубук;

– анилиновая кожа;

– кожа пулл-ап;

– замша;

– перфорированная кожа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты таким образом, что часть или все их содержание составляет требования настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание стандарта, на который дана ссылка (включая любые изменения).

ISO 105-А02, Textiles - Tests for colour fastness - Part A02. Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски)

ISO 2418, Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness tests - Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местоположения образца)

ISO 2419, Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and conditioning (Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка образцов и кондиционирование)

ISO 3696, Water for analytical laboratory use. Specification and test method (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

EN 15987, Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade (Кожа. Терминология. Основные определения для торговли кожей)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения, приведенные в EN 15987, а также следующие.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/

- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 адгезия: Сила, необходимая для отрыва кожи от слоя отделочного покрытия, равномерно приложенная под углом около 90° к жесткой адгезионной пластине, к которой приклеена отделанная поверхность кожи.

4 Сущность метода

Часть отделанной поверхности полоски кожи приклеивают к адгезионной пластине с помощью клеящей пленки. К свободному концу полоски прикладывают силу для отслаивания кожи от слоя отделочного покрытия на заданное расстояние. При этом слой отделочного покрытия остается на адгезионной пластине вместе с пленкой клея. Измеряют и записывают необходимую силу как значение адгезии отделочного покрытия.

Испытание проводят на испытуемых пробах, прошедших перед испытанием кондиционирование в стандартных атмосферных условиях. При необходимости испытание может быть дополнительно проведено на увлажненных испытуемых пробах или на испытуемых пробах, которые ранее подвергались другим способам обработки.

5 Аппаратура и материалы

5.1 Разрывная машина со следующими характеристиками:

a) диапазон силы, подходящий для испытуемой пробы;

b) постоянная скорость перемещения зажимов (100 ± 5) мм/мин;

с) подходящие приспособления для крепления держателя адгезионной пластины (5.3) и либо  соединительный крючок (5.4) или зажим (5.5).

d) возможность регистрации диаграммы зависимости силы от расстояния во время испытания.

5.2 Адгезионная пластина представляет собой кусок твердого поливинилхлорида (ПВХ) или другого подходящего материала размером примерно (70 х 20 х 3) мм, к которой приклеивают испытуемую пробу кожи. Предпочтительно применять ПВХ с высоким коэффициентом поглощения инфракрасного (ИК) излучения.

5.3 Держатель адгезионной пластины (рисунок 1), изготовленный из любого подходящего материала, предназначен для удержания адгезионной пластины, к которой приклеивают испытуемую пробу кожи, располагается в нижнем зажиме разрывной машины. При желании пластины могут быть надежно закреплены винтами по бокам  держателя пластины (рисунок 5).

Размеры в мм

Рисунок 1 - Держатель адгезионной пластины

(± 2 мм для 35 мм, в ином случае ± 1 мм)

Либо:

5.4 Соединительный крючок, изготовлен из стальной проволоки диаметром от 1 до 2 мм и длиной не менее 200 мм, предназначенный  для крепления свободного конца испытуемой пробы кожи к верхнему зажиму разрывной машины (рисунки 2 и 4). Длина соединительного крючка обеспечивает поддержание угла отслаивания близким к 90°.

Или:

5.5 Лабораторный винтовой зажим с плоскими губками (рисунок 3), подходящий для зажима испытуемой пробы кожи с соответствующим креплением для соединения лабораторного зажима с верхней губкой к зажиму разрывной машины (рисунок 5). Длина этого крепления должна составлять примерно 250 мм, чтобы обеспечить поддержание угла отслаивания, близким к 90°. В качестве альтернативы можно использовать устройство с плоскими губками, установленное непосредственно к разрывной машине так, чтобы угол отслаивания 90° поддерживался в течение всего испытания.

5.6 Пробойник, подходящий для пробивания отверстия диаметром от 2 до 3 мм в испытуемой пробе кожи в случае использования соединительного крючка (5.4).

Размеры в мм

Рисунок 2 – Соединительный крючок

Рисунок 3 - Зажим с плоскими губками

5.7 Клей, подходящий для приклеивания испытуемой пробы кожи к адгезионной пластине. Типы клеев, обеспечивающие удовлетворительные и воспроизводимые результаты,  следующие:

- однокомпонентный цианоакрилатный клей моментального действия, который затвердевает и склеивает в течение очень короткого времени, обеспечивающий предотвращение проникновения клея сквозь слой отделочного покрытия;

- двухкомпонентный полиуретановый клей, содержащий смолу и отвердитель.

Для двухкомпонентного клея обычно растворяют 20 г твердой смолы в 80 г этилацетата и добавляют 5 г отвердителя, если иное не указано поставщиком клея. Клей должен быть использован в течение 8 часов после добавления отвердителя, если иное не указано поставщиком.

Примечание - Примеры подходящих клеев, имеющихся в продаже, приведены в приложении А.

5.8 Инфракрасная лампа или сушильный шкаф, способные нагревать адгезионную пластину (5.2) и таким образом активирующая клей. Такая лампа (сушильный шкаф) требуется только в том случае, когда используется двухкомпонентный клей.

5.9 Груз, массой приблизительно 4,5 кг с плоским основанием.

5.10 Чистящий растворитель: гексан или смесь насыщенных углеводородов (алканов) с температурой кипения от 40 до 80°С (например, петролейный эфир), предназначен для чистки поверхности адгезионной пластины и отделанной поверхности испытуемой пробы кожи перед склеиванием.

5.11 Резак, способный вырезать испытуемую пробу кожи размером                    (100 ± 2) мм х (10 ± 1) мм в один прием.

5.12 Устройство для увлажнения испытуемой пробы, включающее элементы, указанные в 5.12.1- 5.12.3. Это устройство требуется только для испытания увлажненной кожи.

5.12.1 Вакуумный эксикатор, или другой стеклянный резервуар, пригодный для создания вакуума.

5.12.2 Вакуумный насос, способный в течение примерно 4 мин снизить давление воздуха в вакуумном эксикаторе (5.12.1) до уровня примерно 5 кПа                 (50 мбар).

5.12.3 Стакан, наполненный дистиллированной водой с температурой примерно 20°С, в который можно полностью погрузить испытуемые пробы (кожу, приклеенную к адгезионной пластине).

5.13 Серая шкала для оценки изменения окраски согласно ISO 105-A02. (Это требуется только в том случае, когда изменение окраски поверхности кожи оценивают после проведения испытания и повторной полировки).

5.14 Деминерализованная вода третьей степени чистоты согласно  ISO 3696.

6 Подготовка испытуемых проб

6.1 Из куска кожи, подлежащего испытанию, резаком (5.11) в один прием или с помощью подходящего штампа для резки вырезают полоски размером (100 ± 2) мм ×         (10 ± 1) мм.

В качестве альтернативы, чтобы избежать завышения результатов из-за попадания избытка клея по толщине краев (6.6), из испытуемой пробы кожи вырезают полоски размером более (10  ± 2) мм × (10 ± 1) мм. Затем выполняют ту же процедуру, что и в пунктах 6.2–6.5, используя более крупные полоски для подготовки адгезионной пластины.

Примечание - Например, подойдут полоски большего размера: (150 ± 2) мм ×                  (20 ± 1) мм.

По возможности отбирают не менее четырех испытуемых проб кожи согласно ISO 2418, два в продольном направлении и два в поперечном направлении относительно хребтовой линии, для каждого участка отбора испытуемой пробы кожи и для каждого условия кондиционирования испытуемой пробы.

Адгезия отделочного материала к коже может существенно отличаться даже в пределах одного куска (например, кожа, пола, вороток). Если требуется оценить эти различия, рекомендуется отбирать испытуемые пробы кожи не только из мест, указанных в ISO 2418, но и из воротка и полы.

Примечание - Для некоторых видов кож для верха обуви может быть целесообразно использовать испытуемые пробы большего размера и более широкие адгезионные пластины. Если используется испытуемая проба другого размера, это указывается в протоколе испытаний.

6.2 Если для удаления слоя отделочного покрытия используется система с соединительным крючком, то с помощью пробойника (5.6) проделывают отверстия диаметром примерно от 2 до 3 мм на каждом конце центральной линии каждой полоски на расстоянии примерно 5 мм от края.

Либо:

6.3 В случае двухкомпонентного клея прикрепляют испытуемую пробу кожи к адгезионной пластине.

6.3.1 Очищают поверхность адгезионной пластины (5.2), к которой будет приклеена испытуемая проба кожи, и испытуемую пробу со стороны отделочного покрытия с помощью чистой ткани, смоченной чистящим растворителем (5.10).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Работы проводить под вытяжной вентиляцией, избегать попадания растворителя на кожу, использовать защитные средства для глаз.

6.3.2 На очищенную поверхность адгезионной пластины аккуратно наносят тонкий слой клея, выдерживают при комнатной температуре не менее 30 мин. Адгезионная пластина с клеем должна быть использована в течение 8 ч после нанесения клея. Для кожи с рельефным рисунком лицевой поверхности клей необходимо наносить в несколько слоев, чтобы заполнить бороздки на коже.

6.3.3 Клейкую пленку на адгезионной пластине нагревают с помощью инфракрасной лампы или выдерживают в сушильном шкафу в течение 10 мин при температуре 85°С. Сразу после этого на адгезионную пластину помещают испытуемую пробу кожи отделочным покрытием вниз так, чтобы концы испытуемой пробы кожи выступали за клеевую пластину на 15 мм с каждой стороны, а сверху, не менее чем на 2 часа, кладут груз (5.9).

Или:

6.4  В случае использования однокомпонентного клея прикрепляют испытуемую пробу кожи к клеевой пластине.

6.4.1 Очищают поверхность адгезионной пластины (5.2), к которой будет приклеена испытуемая проба кожи, и испытуемую пробу со стороны отделочного покрытия с помощью чистой ткани, смоченной чистящим растворителем (5.10).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Работы проводить под вытяжной вентиляцией, избегать попадания растворителя на кожу, использовать защитные средства для глаз.

6.4.2 На очищенную поверхность адгезионной пластины наносят тонкий слой клея (5.7). Следует наносить клей равномерно в соответствии с инструкциями поставщика и сразу после нанесения клея аккуратно помещают испытуемую пробу кожи отделочным покрытием вниз на клеевую пленку так, чтобы кожа выступала примерно на 15 мм с каждой стороны пластины, а затем помещают груз (5.9) на кожу как минимум на 10 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - При проведении работ избегать контакта кожи с жидким цианоакрилатным клеем.

Примечание - При испытании адгезии отделочного покрытия кожи с рельефным рисунком, равномерную адгезию можно обеспечить, прокатав верхнюю поверхность кожи ручным валиком с умеренным нажимом, прежде чем поместить груз на испытуемую пробу.

6.5 Для некоторых видов кож может оказаться сложным достичь удовлетворительной адгезии, особенно, в случае использования клея на основе полиуретана. Чтобы избежать таких проблем, распространенной процедурой для достижения хорошей адгезии является придание легкой шероховатости поверхности отделочного покрытия с помощью мелкозернистой наждачной бумаги (Р600), например, проводя по ней дважды в направлении вперед и назад с последующей чисткой растворителем. При этом не должно происходить сквозного повреждения отделочного слоя.

6.6 Для предупреждения неверных (завышенных) результатов, вызванных прилипанием клея к боковой стороне поверхности испытуемой пробы кожи, следует избегать любого избытка клея в боковой части. Если обнаружено, что клей стекает по боковым сторонам испытуемой пробы кожи и попадает на срез, испытуемую пробу следует отбросить и подготовить новую.

Примечание - Чтобы избежать краевых дефектов, можно приклеивать испытуемые пробы большего размера (около 15 мм), а после высыхания вручную разрезать их на полоски размером 10 мм.

6.7 Если в соответствии с 6.1 подготавливаются и приклеиваются к адгезионной пластине более крупные полоски кожи, вырезают необходимые испытуемые пробы кожи размером (100 ± 2) мм × (10 ± 1) мм, поместив резак непосредственно на бахтармяную сторону испытуемой пробы, прикрепленную к адгезионной пластине. Используют подходящие способы для вырезания испытуемой пробы из более крупной полоски кожи за один прием.

7 Кондиционирование испытуемых проб

7.1 Перед испытанием все испытуемые пробы должны быть выдержаны в стандартных атмосферных условиях согласно ISO 2419 в течение не менее 16 ч для двухкомпонентного полиуретанового клея и не менее 1 ч для однокомпонентного цианоакрилатного клея после приклеивания кожи к адгезионной пластине.

Для определения времени отверждения клея необходимо проверить технические характеристики используемого цианоакрилата.

7.2 Испытания на увлажненной коже часто являются полезными. Однако, следует отметить, что могут возникнуть трудности из-за неравномерного увлажнения или набухания кожи, а также из-за воздействия воды на клей.

Если кожу испытывают во влажном состоянии, то ее следует подготовить следующим образом:

Испытуемую пробу кожи полностью погружают в стакан (5.12.3) с деминерализованной водой (5.14). Стакан помещают в вакуумный эксикатор (5.12.1) и выкачивают воздух из эксикатора до давления 5 кПа в течение приблизительно            4 мин. Поддерживают вакуум в течение 2 мин, а затем сбрасывают его. Повторяют процедуру разряжения/впуска воздуха еще два раза. Испытуемую пробу оставляют погруженной в воду с температурой (23 ± 3)°С на такое время, чтобы испытание на адгезию можно было проводить не менее 30 мин, но не более 120 мин с момента погружения испытуемой пробы в воду. Затем испытуемую пробу извлекают, удаляют излишки воды, например, фильтровальной бумагой.

8 Проведение испытаний

8.1 Держатель (5.3) закрепляют в нижнем зажиме разрывной машины (5.1).

8.2 Кондиционированную испытуемую пробу (адгезионную пластину с приклеенной на нее испытуемой пробой кожи) вставляют в держатель так, чтобы один конец пластины оказался на одном уровне с одним концом держателя.

Либо:

8.3 Один конец соединительного крючка (5.4) прикрепляют к верхнему зажиму разрывной машины, а другой конец прикрепляют к испытуемой пробе кожи, зацепив его за отверстие на конце испытуемой пробы (рисунок 4).

Или:

8.4 Один конец приспособления (5.5) или два соединительных крючка (5.4) прикрепляют к верхнему зажиму разрывной машины, а другие концы прикрепляют к лабораторному винтовому зажиму с плоскими губками (5.5), который прочно закрепляется на конце испытуемой пробы кожи (рисунок 5).

Для некоторых видов кожи может быть целесообразно использовать систему зажимов с плоскими губками, чтобы предотвратить скручивание испытуемой пробы при отслаивании отделочного покрытия. При использовании зажима с плоскими губками натяжение равномерно распределяется по всей ширине испытуемой пробы кожи. Отделочное покрытие должно отслаиваться как можно равномернее по всей ширине.

Примечание - После закрепления приспособлений в верхнем зажиме разрывной машины она обнуляется (или тарируется) с учетом массы.

Размеры в мм

Рисунок 4 - Расположение испытуемой пробы и зажимов для испытаний с помощью системы соединительных крючков (± 1 мм для 10 мм, в остальных случаях ± 2 мм)

Рисунок 5 - Расположение испытуемой пробы и зажимов для испытаний

с системой зажимов с плоскими губками

8.5 Устанавливают на разрывной машине постоянную скорость перемещения зажимов (100 ± 5) мм/мин и записывают диаграмму зависимости силы от расстояния, описывающую отслаивание отделочного покрытия от кожи на расстоянии от                   30 до 35 мм. Останавливают и поворачивают разрывную машину так, чтобы освободить испытуемую пробу кожи.

Сила должна быть приложена таким образом, чтобы испытуемая проба кожи отслаивалась под углом примерно 90° к жесткой адгезионной пластине.

Обращают внимание на то, как слой отделочного покрытия отделяется от кожи и на наличие каких-либо повреждений в испытуемой пробе кожи, которые не выявлены на диаграмме зависимости силы от расстояния. Регистрируют внешний вид кожи и пленки после испытания, особенно способ отделения отделочного покрытия, например, отслоение покрытия, разрыв кожи, разрыв места крепления или частичное отслоение отделочного слоя. Если происходит нарушение адгезии, значение адгезии для этого конкретного испытания не следует использовать для расчета среднего значения адгезии. Если нарушение адгезии наблюдается у всех испытуемых проб, то результаты отклоняют и повторяют испытание, используя другой метод адгезии.

Для оценки характера отслоения следует использовать следующие описания: «Отделочное покрытие удалено», «Отделочное покрытие удалено вместе с волокнами кожи», «Отделочное покрытие частично удалено», «Клеевое соединение разорвано», «Расслоение внутри отделочного покрытия», «Неразрывный/структурный разрыв».

Если слой отделочного покрытия, в основном, остается на коже, например, менее или равно 25 % поверхности, изменяют метод приклеивания или предварительной абразивной обработки поверхности и повторяют испытание с новой испытуемой пробой кожи.

Если отделочное покрытие кожи имеет толстый слой (например, кожа с лаковым покрытием) или она ламинирована пленкой, делают надрез на покрытии, по всей ширине испытуемой пробы кожи, чуть дальше от конца адгезионной пластины, где начинается расслоение. Это гарантирует, что прочностные свойства покрытия не повлияют на результаты.

8.6 Изменяют направление испытуемой пробы в держателе. Процедуру отслаивания повторяют в противоположном направлении в соответствии с 8.2, 8.3, 8.4.

Адгезия отделочного покрытия к коже может варьироваться в зависимости от направления волосяных фолликулов и направления полировки кожи с корректированной лицевой поверхностью. Поэтому необходимо измерять адгезию отделочного покрытия в обоих направлениях для каждой испытуемой пробы кожи.

8.7 Для  каждой диаграммы зависимости силы от расстояния, схематически изображенной на рисунке 6, определяют среднюю силу, возникающую во время отслаивания отделочного покрытия на участке испытуемой пробы кожи длиной примерно 30 мм, т.е. значение адгезии. Записывают это значение адгезии, выраженное в ньютонах на 10 мм (т.е. ширину образца), округленное с точностью до 0,1 Н/10 мм.

Если ширина испытуемой пробы отлична от 10 мм, это отражают в протоколе испытаний.

Обозначения

Х - расстояние

Y – сила

1 - расстояние приблизительно 30 мм

А - значение адгезии

Рисунок 6 – Построение  диаграммы зависимости силы от расстояния

Регистрацию силы начинают после достижения первого максимального значения силы (первого пика волны).

Регистрируют все пики, но первые и последние 10% перемещения не используют для оценки. Сила адгезии рассчитывается как среднее значение пиков и впадин силы.

Примечание - Если пиковые значения силы отсутствуют, общее расстояние перемещения (за исключением первых и последних 10%) делят на девять участков равной длины. Сила адгезии рассчитывается как среднее значение силы в начале каждого участка.

8.7 Для каждого состояния испытуемой пробы (сухое, влажное и т.п.) вычисляют и записывают среднее значение всех полученных значений адгезии. В приложении B представлены результаты данных о точности, полученные в ходе межлабораторного совместного исследования

8.8 При необходимости, оценивают различия окраски поверхности испытуемой пробы кожи после отслоения от нее покрытия, той же поверхности после полировки  и поверхности  исходной испытуемой пробы  кожи с отделочным покрытием, используя серую шкалу (5.13) согласно ISO 105-А02.

Примечание - Если кожа не была окрашена или была окрашена в цвет, не сочетающийся с отделочным покрытием, то окраска поверхности кожи, с которой удалено покрытие, будет в большей или меньшей степени отличаться от исходной кожи с отделочным покрытием.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующие сведения:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) описание вида испытуемой кожи;

c) используемый клей;

d) проводилось ли испытание в сухих или влажных условиях

e) количество испытуемых проб кожи, места, из которых они были взяты, и характеристики использованной процедуры кондиционирования;

f) среднее значение адгезии в ньютонах (Н) на 10 мм с точностью до 0,1 Н (т.е. среднее арифметическое всех испытуемых проб за исключением отбракованных);

g) при необходимости указывается среднее значение адгезии, измеренное в ньютонах (Н) на 10 мм, с точностью до 0,1 Н для испытуемых проб с более длинным краем, срезанным  параллельным основанию, и с более длинным краем, срезанным перпендикулярно основанию.

h) любые отличия характера отслаивания отделочного покрытия от кожи (8.4);

i) при необходимости, числовая оценка различий в окраске между кожей с неповрежденным отделочным покрытием и кожей после удаления отделочного покрытия и полировки;

j) подробную информацию о любых отклонениях от процедуры;

k) дата испытания.

Приложение А

(справочное)

Коммерческие поставщики аппаратуры и материалов

А.1 В данном приложении приведены примеры подходящих продуктов, имеющихся в продаже. Эта информация предоставлена ​​для удобства пользователей данного стандарта и не является одобрением ISO этих продуктов.

А.2 Куски твердого ПВХ размером 70 мм × 20 мм × 3 мм, используемые в качестве адгезионных пластин, можно приобрести партиями по 100 или 1000 штук в компании Swissatest Testmaterialien AG, Mövenstrasse 12, CH-9015 St.Gallen, Швейцария. Доступно по адресу: https://www.swissatest.ch.

А.3 Однокомпонентные цианоакрилатные клеи мгновенного действия. Например, коммерчески доступный универсальный клей Loctite® 401.

A.4 Двухкомпонентные полиуретановые клеи, компоненты которых реагируют при температуре приблизительно 80 °C, пригодны для использования  в качестве клея. Например, небольшие количества смолы Desmocoll® 400 и отвердителя       Desmodur® L75 можно приобрести у компании CSC Jaeklechemie GmbH and Co. KG, Matthiasstrasse 10–12, D-90431 Нюрнберг, Германия. Доступно по адресу: https://www.csc-jaekle.de.

Приложение В

(справочное)

Точные данные, полученные в ходе межлабораторного

совместного исследования

В.1 Совместные межлабораторные испытания

Проведены Комиссией по испытаниям кожи Объединения химиков и технологов кожевенной промышленности Германии (VGCT) в 2003 году: шесть лабораторий, метод при стандартных атмосферных условиях с использованием однокомпонентных и двухкомпонентных клеев (таблица В.1).

Таблица В.1 - Данные о точности результатов межлабораторных сравнительных испытаний

| Образец | Значение адгезии отделочного покрытия Н/10 мм | Стандартное отклонение Н\10 мм |
| --- | --- | --- |
| Кожа А | 8,8 | 1,3 |
| Кожа В | 4,5 | 0,6 |

В.2 Сравнение процедур подготовки образцов

Проведено Институтом дубления кожи г. Ройтлинген (Германия) (LGR) в 2004: метод для стандартных атмосферных условий, двухкомпонентный клей (таблица В.2).

Таблица В.2 - Среднее для 20 значений адгезии по результатам испытаний пяти образцов в продольном направлении и пяти образцов в поперечном направлении относительно хребтовой линии

| Образец | Стандартный метод |  | После придания шероховатости поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение адгезии отделочного покрытия Н/10 мм | Стандартное отклонение Н\10 мм | Среднее значение адгезии отделочного покрытия Н/10 мм | Стандартное отклонение Н\10 мм |
| Кожа C | 3,2 | 0,2 | 2,9 | 0,2 |
| Кожа D | 3,7 | 0,4 | 4,3 | 0,6 |
| Кожа E | 8,2 | 0,7 | 8,3 | 0,7 |
| Кожа F | 8,8 | 1,1 | 9,0 | 1,3 |
| Кожа G | 13,3 | 0,7 | 13,0 | 0,8 |
| Кожа H | 6,9 | 0,5 | 7,5 | 0,5 |
| Кожа I | 9,8 | 1,2 | 9,3 | 0,6 |

# Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-А02 | IDT | ГОСТ ISO 105-А02—2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |
| ISO 2418 | IDT | ГОСТ ISO 2418—2024 «Кожа. Химические, физические, механические испытания и испытания на прочность. Расположение и подготовка образцов для испытаний» |
| ISO 2419 | IDT | ГОСТ ISO 2419—2013 «Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб» |
| ISO 3696 | IDT | ГОСТ ISO 3696–2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» |
| EN 15987 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| УДК 675.016:006.354 | МКС 59.140.30 |  |  | IDT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, отделочное покрытие, адгезия, испытуемая проба, измерение, кондиционирование, протокол |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель разработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе, к.т.н. |  |  |  |  |  | Т.П. Назарова |  |
| Исполнители: |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха |  |  |  |  |  | Л.Н. Углова |  |
| Эксперт по стандартизации |  |  |  |  |  | Т.Е. Сырых |  |