ГОСТ 9441
(проект,BY,окончательная редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 9441
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Платки, шарфы и палантины чистошерстяные, 
шерстяные и полушерстяные
Общие технические условия
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 ВЗАМЕН ГОСТ 9441-2014
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Платки, шарфы и палантины чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные
Общие технические условия
All wool and blendet shawls, scarfs and palatines
General specifications
Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые тканые изделия: платки, шарфы, палантины и другие аналогичные изделия: гладкокрашеные, пестротканые и набивные, чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные, камвольные и тонкосуконные (далее — изделия).
Стандарт не распространяется на изделия текстильно-галантерейной отрасли, военного ассортимента и изделия художественных промыслов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 105-B01 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B01. Устойчивость окраски к свету: дневной свет

ГОСТ ISO 105-C10 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой
ГОСТ ISO 105-Е01 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к воздействию воды
ГОСТ ISO 105-E04 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту
ГОСТ ISO 105-X12 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х12. Метод определения устойчивости окраски к трению
ГОСТ ISO 139 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 878 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и маркировка
ГОСТ 1178 Изделия штучные тканые чистошерстяные и полушерстяные (смешанные). Определение сортности
ГОСТ ISO 1833-2 Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон
ГОСТ 3811 (ИСО 3801—77, ИСО 3932—76, ИСО 3933—76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3812 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса
ГОСТ 3813 (ИСО 5081—77, ИСО 5082—82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 4659 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний
ГОСТ ИСО 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон
ГОСТ 7000 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам

Проект, BY, окончательная редакция
ГОСТ 9733.5 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде
ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»

ГОСТ 9733.7 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению
ГОСТ 9733.13 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ ISO 13934-1 Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски

ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)
ГОСТ ISO 14184-2 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Выделяемый формальдегид (метод абсорбции паром)
ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 20566 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Технические требования

3.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим описаниям и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Техническое описание на каждый артикул или группу артикулов должно содержать:

- рисунок (фото) и описание внешнего вида;

- артикул (группу артикулов);

- размер изделия;

- размер бахромы или осыпки изделия;

- количество кистей на 10 см;

- поверхностную плотность;
- допускаемое отклонение по поверхностной плотности;
- число нитей на 10 см по основе и по утку;
- допускаемое отклонение по числу нитей на 10 см по основе и по утку;
- разрывную нагрузку (максимальное усилие) по основе и по утку;
- вид переплетения;

- состав сырья;
- массовую долю остаточного жира;

- линейную плотность пряжи по основе и по утку;
- вид применяемых ниток (при необходимости);
- методы обработки краев изделий;
- требования к строчкам (при необходимости).
Допускается в техническом описании устанавливать дополнительные требования.

3.3 Изделия могут быть с бахромой, осыпкой или обработкой краев изделий на швейной машине или с перевивочным переплетением в процессе ткачества, обеспечивающим неосыпание края.
Нитки, применяемые для обработки краев изделий на швейной машине, должны быть хлопчатобумажные или из химических волокон. Цвет ниток должен гармонировать с цветом изделия.

Строчка должна быть ровной, без пропусков и петлистости, с равномерным натяжением нити, концы швов должны быть прочно закреплены, количество стежков на 5 см должно быть не менее 12.
3.4 Размеры изделий и допускаемые отклонения от размеров по длине и по ширине изделий без бахромы или осыпки должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.
Таблица 1









В сантиметрах
	Размеры изделий
	Допускаемые отклонения от размеров по длине и по ширине изделий

	До 40 (кроме тонкосуконных изделий)
	±1

	До 40 см (тонкосуконных изделий)
	±2

	Свыше 40 до 100
	±2

	Свыше 100 до 145
	±3

	Свыше 145 до 170
	±4

	Свыше 170
	±5


Допускаемые отклонения от квадратной формы платков должны соответствовать указанным в ГОСТ 1178.
3.5 Размеры бахромы или осыпки изделий и допускаемые отклонения от размеров по длине бахромы или осыпки изделий должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.
Таблица 2









В сантиметрах
	Размеры бахромы или осыпки изделий
	Допускаемые отклонения от размеров по длине бахромы или осыпки изделий

	От 1,5 до 2,5
	±0,5

	Свыше 2,5 до 5,0
	±1,0

	Свыше 5,0 до 10,0
	±2,0

	Свыше 10,0
	±3,0


3.6 Разница по длине бахромы или осыпки на разных сторонах изделия не должна превышать 1 см.
При длине осыпки изделий до 1,5 см разницу по длине осыпки не учитывают.
3.7 Разницу расстояния от края изделия до каймы, рисунка или вышивки на разных сторонах изделия (за исключением пестротканых клетчатых платков и шарфов) определяют по каждому изделию на лицевой стороне.
3.8 Разрывная нагрузка (максимальное усилие) по основе и по утку должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование показателя
	Значение показателя для изделия

	
	камвольного
	тонкосуконного

	Разрывная нагрузка (максимальное усилие) полоски изделия размером 50 x 100 мм, Н, не менее:

по основе

по утку
	98
78
	78
29

	Примечание — Плюсовые отклонения по разрывной нагрузке (максимальному усилию) не ограничиваются.


3.9 По виду применяемого сырья изделия подразделяют на чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные.
К чистошерстяным относятся изделия, в которых кондиционная массовая доля шерстяного волокна должна быть не менее 95 %.
К шерстяным относятся изделия, в которых кондиционная массовая доля шерстяного волокна должна быть не менее 70 %.
К полушерстяным относятся изделия, в которых кондиционная массовая доля шерстяного волокна должна быть не менее 20 %.
3.10 По устойчивости окраски чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные изделия — гладкокрашеные, набивные и пестротканые, подразделяют на три группы:
обычная (ОК);

прочная (ПК);
особо прочная (ОПК).

Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных гладкокрашеных и пестротканых изделий устанавливают тон окраски:
светлый;
средний;

темный.

Устойчивость окраски изделий должна соответствовать требованиям, установленным в таблицах 4, 5, 6.
Таблица 4 — Устойчивость окраски гладкокрашеных и пестротканых изделий
	Тон окраски
	Группа устойчивости окраски
	Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию

	
	
	света
	дистиллированной воды
	стирки 

№ 1
	поту
	глажения с запариванием
	органических растворителей
	сухого трения

	
	
	Изменение первоначальной окраски
	Закрашивание белого хлопчатобумажного материала

	Светлый 
	Обычная

Прочная

Особо прочная
	3

4

5
	3

4

5
	4

4

4
	4

4

4
	3

4

5
	4

4

5
	3

4

5

	Средний
	Обычная

Прочная

Особо прочная
	4

5

6
	4

4

5
	4

4

4
	4

4

4
	4

4

5
	4

4

5
	3

4

5

	Темный
	Обычная

Прочная

Особо прочная
	5

5

6
	4

4

5
	4

5

5
	4

5

5
	4

4

5
	4

5

5
	3

3

5


Таблица 5 — Устойчивость окраски набивных изделий
	Характеристика изделия
	Группа устойчивости окраски
	Устойчивость окраски, баллы, не менее, к воздействию

	
	
	света
	дистиллированной воды
	глажения с запариванием
	органических растворителей
	сухого трения

	Чистошерстяные и шерстяные
	Обычная

Прочная

Особо прочная
	3
4

5
	3
4

4
	4
4

5
	4
5

5
	3
4

4

	Полушерстяные
	Обычная

Прочная

Особо прочная
	3
4

5
	3
4

5
	3
4

5
	4
4

5
	3
3

4

	Примечание — Для черного цвета показатель к сухому трению допускается на один балл ниже установленных норм, при этом значение показателя должно быть не менее 3 баллов.


Таблица 6 — Устойчивость окраски изделий, предназначенных для детей и подростков
	Наименование изделий, 
возрастная группа
	Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействиям, баллов, не менее

	
	стирка
	пот
	сухое трение

	Шарфы, платки и палантины для детей до года
	4
	4
	4

	Шарфы, платки и палантины для детей старше года и подростков
	3
	3
	3


3.11 Определение сортности изделий — по ГОСТ 1178.
3.12 Маркировка
3.12.1 Маркировка изделий — по ГОСТ 878, с учетом технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. (далее— Соглашение), в котором введен в действие настоящий стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А.
3.12.2 Транспортная маркировка изделий — по ГОСТ 7000, с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Крюками не брать» по ГОСТ 14192.
3.13 Упаковка
3.13.1 Первичная упаковка изделий — по ГОСТ 878.

3.13.2 Упаковка изделий для транспортирования и хранения — по ГОСТ 7000.
4 Требования безопасности
4.1 Изделия для взрослых по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, интенсивность запаха, уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий) и химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции, в том числе летучих химических веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.

4.2 Воздухопроницаемость изделий для взрослых должна быть не менее 100 дм3/м2·с.

Допускается не менее 70 дм3/м2·с для изделий из материалов с полиуретановыми нитями.

4.3 Содержание свободного формальдегида изделий для взрослых должно быть не более 75 мкг/г.

4.4 Изделия, предназначенные для детей и подростков, по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, напряженность электростатического поля на поверхности перчаточных изделий) и химическим (выделение вредных химических веществ, выделение летучих химических веществ) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт. 

4.5 Гигроскопичность, воздухопроницаемость, массовая доля свободного формальдегида изделий, предназначенных для детей и подростков, должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 7.

Таблица 7 — Гигроскопичность, воздухопроницаемость, массовая доля свободного формальдегида изделий, предназначенных для детей и подростков
	Наименование изделий, возрастная группа, возраст детей и подростков
	Гигроскопичность, %, не менее
	Воздухопроницаемость, дм3/м2·с, не менее 
	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г, не более

	Платки
Для детей до года
Ясельная группа, от 1 года до 3 лет

Дошкольная группа, от 3 до 7 лет, школьная группы, от 7 до 14 лет

Подростковая группа, от 14 до 18 лет
	14
	150
	20

	
	9
	150

	20

	
	9
	100
	75

	
	6
	100


	75

	Палантины
Для детей до года
Ясельная группа, от 1 года до 3 лет,

дошкольная группа, от 3 до 7 лет

Школьная группа, от 7 до 14 лет
	10
	100*
	20

	
	8
	100*
	75

	
	7
	100*
	75

	Окончание таблицы 7

	Наименование изделий, возрастная группа, возраст детей и подростков
	Гигроскопичность, %, не менее
	Воздухопроницаемость, дм3/м2·с, не менее
	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г, не более

	Подростковая группа, от 14 до 18 лет
	4
	100*
	75

	Шарфы
Для детей всех возрастных групп, включая детей до 1 года
	–
	–
	75

	* Допускается не менее 70 дм3/м2·с для материалов с полиуретановыми нитями.


5 Правила приемки
5.1 Правила приемки изделий — по ГОСТ 20566.
5.2 Контроль изделий проводят:

- по размерам изделий, размерам бахромы или осыпки изделий, разрывной нагрузке (максимальному усилию) по основе и по утку, поверхностной плотности, числу нитей на 10 см по основе и утку — при постановке продукции на производство, а также периодически согласно схеме контроля, установленной изготовителем;

- по устойчивости окраски — при постановке продукции на производство, при замене рецептур крашения, а также периодически согласно схеме контроля, установленной изготовителем, но не реже одного раза в 2 года;
- по составу сырья, массовой доли остаточного жира — при постановке продукции на производство, замене сырья.
5.3 Контроль изделий по показателям, установленным в 4.1–4.3, проводят при постановке продукции на производство, замене сырья, но не реже одного раза в 3 года.
5.4 Контроль изделий по показателям, установленным в 4.4–4.5, проводят при постановке продукции на производство, замене сырья, но не реже одного раза в 2 года.
6 Методы испытаний
6.1 Отбор образцов — по ГОСТ 20566.
6.2 Соответствие внешнего вида (в том числе образцу-эталону), упаковки, маркировки определяют внешним осмотром.
6.3 Определение размеров изделий, размеров бахромы или осыпки изделий, поверхностной плотности — по ГОСТ 3811.
6.4 Определение числа нитей на 10 см по основе и по утку — по ГОСТ 3812.
6.5 Определение разрывной нагрузки (максимального усилия) по основе и по утку — 
по ГОСТ 3813, ГОСТ ISO 13934-1. В качестве арбитражного метода следует применять 
ГОСТ ISO 13934-1.
6.6 Определение массовой доли остаточного жира — по ГОСТ 4659.
6.7 Определение устойчивости окраски: 

- к свету — по ГОСТ ISO 105-B01;

- к стирке — по ГОСТ 9733.4 (стирка № 1), ГОСТ ISO 105-C10 (режим испытания А (1)). В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-C10 (режим испытания А (1));

- к дистиллированной воде — по ГОСТ 9733.5, ГОСТ ISO 105-E01. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-Е01;

- к поту — по ГОСТ 9733.6, ГОСТ ISO 105-E04. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-E04;

- к глажению с запариванием — по ГОСТ 9733.7;

- к органическим растворителям — по ГОСТ 9733.13;

- к сухому трению — по ГОСТ 9733.27, ГОСТ ISO 105-X12. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-X12.
6.7.1 В отобранных пробах пестротканых и набивных изделий должны содержаться все цвета, имеющиеся в изделиях.

Устойчивость окраски оценивают по пробам, показавшим наибольшее изменение цвета.
6.7.2 Определение устойчивости окраски к глажению проводят с запариванием при температуре (150 ± 2) ºC.
6.7.3 Изменение окраски проб под воздействием глажения оценивают после выдерживания проб в течение 4 ч в стандартных атмосферных условиях по ГОСТ ISO 139.

6.7.4 Определение устойчивости окраски к свету проводят в летнее время. Тон окраски определяют по шкале стандартного тона, разработанной к ГОСТ 9733.0.
6.7.5 Светлым тоном считают окраску светлее стандартного тона.
6.7.6 Темным тоном считают окраску темнее стандартного тона, а также синий и черный цвета шкалы стандартного тона.

6.8 Определение разницы расстояния от края изделия до каймы (см. рисунок 1).

[image: image2.png]



Рисунок 1
На каждой стороне изделия в любой точке при помощи линейки измерительной металлической по ГОСТ 427 измеряют расстояние от края изделия до каймы.

За результат принимают максимальную разницу расстояний на смежных или параллельных сторонах изделия. 

6.9 Определение разницы расстояния от края изделия до рисунка или вышивки
На каждой стороне изделия через точку рисунка или вышивки, расположенную на самом близком расстоянии от края, проводят прямую линию, параллельную краю изделия. Затем проводят перпендикуляр от края изделия до линии и измеряют его длину.
За результат принимают максимальную разницу расстояний на смежных или параллельных сторонах изделия. Измерения проводят с погрешностью до 0,1 см.
6.10 Количество стежков на 5 см определяют с помощью линейки измерительной металлической по ГОСТ 427 путем подсчета.
6.11 Разницу по длине бахромы или осыпки на разных сторонах изделия определяют линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427.

6.12 Определение состава сырья – по ГОСТ ISO 1833-2, ГОСТ 4659, ГОСТ ИСО 5088 и другим нормативным правовым актам, действующим на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.
6.13 Определение воздухопроницаемости – по ГОСТ 12088.

6.14 Определение содержания свободного формальдегида – по ГОСТ ISO 14184-1, 
ГОСТ ISO 14184-2.

6.15 Определение гигроскопичности – по ГОСТ 3816.

6.16 Определение показателей, установленных в 5.1, 5.4, — по нормативным правовым актам, действующим на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.
7 Транспортирование и хранение
7.1 Изделия должны храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий.
7.2 Транспортирование изделий должно производиться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность изделий при транспортировании.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Приложение А
(справочное)

Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, 
в котором введен в действие настоящий стандарт

	Обозначение и наименование технического регламента
	Государство — участник Соглашения

	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
	AM, BY, KZ, KG, RU


УДК                                                                        МКС 61.040
Ключевые слова: платки, шарфы, палантины, изделия, технические требования, маркировка, упаковка, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

	
	
	

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


II

