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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

[bookmark: _Toc214983908]Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр»
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   ) 
За принятие проголосовали:
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4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.243-2013
5 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»


Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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[bookmark: _Toc214983909][bookmark: _Toc231555257]1 Область применения
[bookmark: i45187]Настоящий стандарт распространяется на невентилируемую специальную дополнительную одежду, надеваемую поверх основной специальной защитной одежды и служащую для дополнительной защиты кожных покровов и основной спецодежды, при проведении работ в условиях возможного загрязнения радиоактивными, химически токсичными веществами и воздействия ионизирующего излучения.
В стандарте установлены требования к специальной одежде многоразового, краткосрочного и одноразового применения, применяемой при работе с радиоактивными, химически токсичными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и органическими растворителями) и ионизирующим излучением.
Стандарт устанавливает общие технические требования к специальной одежде, материалам для ее изготовления и методам их испытаний.

[bookmark: _Toc214983910][bookmark: _Toc231555258]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3813 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 3816 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 8977 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения гибкости, жесткости и упругости
ГОСТ 14236 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 17035 (СТ СЭВ 5256-85) Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов
ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
ГОСТ 22900 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения
ГОСТ 25146 Материалы радиохимических производств и атомных энергетических установок. Метод определения коэффициента дезактивации
ГОСТ 26128 Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру
ГОСТ 12.4.217 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.218 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах
ГОСТ 12.4.220 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред
ГОСТ 12.4.265 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты, предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для их изготовления. Методы испытания и оценка коэффициента дезактивации
ГОСТ ISO 1421 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
ГОСТ ISO 4674-1 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью
ГОСТ ISO 6529 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от химических веществ. Метод определения стойкости материалов к проникновению жидких и газообразных химических веществ
ГОСТ ISO 13688 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная. Общие технические требования 
ГОСТ ISO 13935-1 Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия при разрыве шва методом полоски
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


[bookmark: _Toc214983911][bookmark: _Toc231555259]3 Термины и определения
[bookmark: i58907]В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 дополнительная специальная одежда: Одежда, изготавливаемая из изолирующих материалов, надеваемая поверх основной специальной одежды и предназначенная для дополнительной защиты кожных покровов и основной специальной одежды при проведении работ в условиях возможного загрязнения радиоактивными, химически токсичными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями, органическими растворителями и т. п.) и воздействии ионизирующего излучения.
3.2 невентилируемая специальная одежда: Специальная одежда, используемая только вместе с комплектом основной одежды и предназначенная для защиты пользователя (исключая защиту органов дыхания, лица, головы, рук или ног) от радиоактивного загрязнения аэрозолями, и в которую не подается чистый воздух для обеспечения вентиляции и создания положительного давления во внутреннем пространстве специальной одежды.
[bookmark: _Hlk230588950]3.3 средство индивидуальной защиты многоразового применения: СИЗ, предназначенное для многократного использования в течение длительного времени, устойчивое к многократной дезактивации в соответствии с требованиями нормативных документов и нормативных правовых актов или рекомендациями производителя.
3.4 средство индивидуальной защиты краткосрочного применения: СИЗ, предназначенное для использования без дезактивации в течение одной или нескольких рабочих смен, с последующей отправкой на утилизацию при превышении контрольных уровней радиоактивного загрязнения, установленных в нормативных документах и нормативных правовых актах, или потере физико-механических, защитных и эксплуатационных свойств СИЗ.
3.5 средство индивидуальной защиты одноразового применения: СИЗ, предназначенное для однократного использования и отправляемое после использования на утилизацию независимо от его внешнего вида и состояния.
3.6 дополнительная специальная одежда для защиты от ионизирующего излучения: Специализированная одежда, надеваемая поверх основной специальной одежды, представляет собой изделие, состоящее из основного (защитного) элемента, изготавливаемого из композитных материалов, содержащих элементы, эффективно поглощающие ионизирующее излучение (например, свинец, лантаноиды, барий, кадмий, молибден, вольфрам и др.) и внешнего покрытия (несъемного чехла) из синтетических тканей, предотвращающего загрязнение и облегчающего дезактивацию изделий.
3.7 изолирующие материалы: Полимерные пленочные материалы и материалы, представляющие собой пленки или текстильный материал с резиновым или пластмассовым покрытием (искусственные кожи, прорезиненные ткани и ламинированные текстильные материалы).
3.8 чехол: Элемент дополнительной специальной одежды от ионизирующего излучения, выполненный в виде внешнего покрытия из синтетических тканей (а также тканей с полимерным покрытием), предназначенный для предохранения нижележащих слоёв от радиоактивного загрязнения и облегчения процессов дезактивации.


[bookmark: _Toc214983912][bookmark: _Toc231555260]     4 Классификация 
4.1 По длительности применения специальную одежду подразделяют на специальную одежду многоразового, краткосрочного и одноразового применения.
4.2 В соответствии с 


ГОСТ 12.4.217 специальная одежда для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений выпускается следующих наименований: костюм, комбинезон, брюки, куртка, халат, полукомбинезон, полухалат, фартук, нарукавники, плащ (дождевик), жилет. 

[bookmark: _Toc214983913][bookmark: _Toc231555261]     5 Общие технические требования
[bookmark: _Toc214983914][bookmark: _Toc231555262][bookmark: _Hlk230584995]      5.1 Требования к конструкции специальной одежды 
5.1.1 Основные размеры дополнительной специальной одежды устанавливает производитель с учетом размеров комплекта основной специальной одежды, включая другие СИЗ, и нормативных документов организаций. 
5.1.2 Масса специальной одежды в зависимости от области применения должна соответствовать требованиям 


таблицы 1 или таблицы 2.

Таблица 1 - Требования к массе дополнительной специальной одежды при проведении работ в условиях возможного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами 

	Наименование специальной одежды
	Масса специальной одежды кг, не более

	Костюм (брюки + куртка)
Костюм (полукомбинезон + куртка)
Комбинезон
Брюки
Куртка
Халат
Полукомбинезон
Полухалат
Плащ (дождевик)
Фартук
Нарукавник (полупара)
	1,60
1,60
1,20 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,70 
1,00 
0,45 
0,20 




Таблица 2 - Требования к массе специальной одежды от ионизирующего излучения
	Наименование специальной одежды
	Масса специальной одежды кг,
не более

	Фартук
Жилет
	10,0
12,0


5.1.3 Специальная одежда должна легко сниматься и надеваться, что обеспечивает минимальный риск радиоактивного загрязнения. Эргономические свойства специальной одежды соответствовать ГОСТ ISO 13688 Приложение С.
5.1.4 Специальная одежда должна иметь минимальное число швов, карманов, застежек и других мест скопления загрязнений, которые затрудняют дезактивацию изделия.
5.1.5 Строчка ниточного шва специальной одежды должна быть ровной, без пропусков стежков, соединение сварного шва должно быть без прожогов, складок, пропусков и непроваров. В конструкции специальной одежды из изолирующих материалов допускаются ниточные швы при условии их дополнительной герметизации.
5.1.6 Специальная одежда многоразового применения должна сохранять защитные и физико-механические свойства после пятикратной дезактивации в соответствии с     ГОСТ 12.4.217 или в соответствии с инструкцией изготовителя.
5.1.7 Специальная одежда от ионизирующего излучения должна представлять из себя комплект из основного защитного элемента, обеспечивающего защитные свойства, и чехла, покрывающего всю поверхность защитного элемента (допускается изготавливать несъемным) и обеспечивающего надежное крепление на теле пользователя. 
 
[bookmark: _Toc214983915][bookmark: _Toc231555263]     5.2 Требования к материалам и прочности швов 
5.2.1 Материалы СИЗ должны соответствовать требованиям технического регламента, в том числе требованиям к санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям и/или нормативным документам и нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт [1]. 
5.2.2 Материалы и швы для специальной одежды должны быть стойкими к воздействию агрессивных сред по 


ГОСТ 12.4.220 и температуры, характерных для условий эксплуатации. 
5.2.3 Пленочные полимерные материалы, применяемые для изготовления специальной одежды, должны соответствовать требованиям 


таблицы 3. 

Таблица 3 - Требования к пленочным полимерным материалам
	Наименование показателя, единицы измерения
	Значение показателя

	1 Прочность при разрыве, МПа, не менее:
в продольном направлении 
в поперечном направлении
	
16,0
13,0

	2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
240
250

	3 Сопротивление раздиру, Н/мм, не менее
	20,0

	4 Жесткость (для материалов толщиной 0,25±0,05 мм), сН, не более:
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
2,0
1,8

	5 Жесткость (для материалов толщиной 0,7±0,1 мм), сН, не более:
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
14,0
14,0

	6 Коэффициент дезактивации после 4 циклов "загрязнение-дезактивация", не менее
(только для специальной одежды многоразового применения)
	
20

	7 Герметичность:
время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, мин, 
не менее
	
360




Окончание таблицы 3
	Наименование показателя, единицы измерения
	Значение показателя

	8 Стойкость к действию агрессивных сред (серная кислота 30% и гидроокись натрия 10%):
показатель стойкости к воздействию агрессивных сред, %, 
не менее
	

75

	9 Толщина, мм, не менее
	0,20



5.2.4 Ламинированные нетканые материалы с химически стойким пленочным полимерным покрытием (далее - ламинированные нетканые материалы), применяемые для изготовления специальной одежды, должны соответствовать требованиям 


таблицы 4.

Таблица 4 - Требования к ламинированным нетканым материалам
	Наименование показателя, 
единицы измерения
	Значение показателя

	
	многоразового применения
	краткосрочного применения
	однократного применения

	1 Максимальное усилие (размер образца 50х200), Н, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
	
	

	
	150 
	120 
	120 

	
	90 
	45 
	45 

	2 Удлинение при максимальном усилии, %, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
	
	

	
	120 
120
	25 
110
	25 
110


          
  

Окончание таблицы 4
	Наименование показателя,
единицы измерения
	Значение показателя

	
	многоразового применения
	краткосрочного применения
	однократного применения

	3 Сопротивление раздиру, Н, 
не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	

30,0 
20,0
	

14,0 
20,0
	

14,0
20,0 

	4 Влагопоглощение, %, не менее
	3,5 
	3,5 
	3,5 

	5 Коэффициент дезактивации  после 4 циклов "загрязнение-дезактивация", не менее
	
20
	
Не определяется
	
Не определяется

	6 Герметичность полимерного покрытия: 
время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, мин, не менее 
	  

30 
	  

30 
	  

30 

	7 Стойкость к действию агрессивных сред:      
показатель стойкости к воздействию агрессивных сред, %, не менее 
	

75
	

75
	

75



[bookmark: _Hlk215659984]5.2.5 Специальная одежда для защиты от ионизирующих излучений (от мягкого фотонного и рентгеновского излучений) должна обеспечивать кратность ослабления гамма-излучения, соответствующую свинцовому эквиваленту не менее 0,5 (5 класс защиты) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.217.
5.2.6 Материалы для изготовления чехла специальной одежды для защиты от ионизирующих излучений (от мягкого фотонного и рентгеновского излучений) должны соответствовать требованиям таблицы 5.


Таблица 5 - Требования к материалам чехла специальной одежды для защиты от ионизирующих излучений
	Наименование показателя, единицы измерения
	Значение показателя

	1 Разрывная нагрузка (50х200), Н, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
700
800

	2 Раздирающая нагрузка, Н, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
40
50

	3 Стойкость к истиранию, циклы, не менее: 
	3000

	4 Водоупорность, Па, не менее
	900

	5 Стойкость к действию агрессивных сред:      
показатель стойкости к воздействию агрессивных сред, % , не менее
	
75


5.2.7 Прочность сварных швов соединения элементов крепления специальной одежды из пленочных полимерных материалов должна соответствовать требованиям 


таблицы 6.

Таблица 6 - Требования к прочности сварных швов соединения элементов крепления специальной одежды из пленочных полимерных материалов
	Наименование свариваемых деталей
	Значения показателя прочности шва, Н, не менее

	1 Узел соединения бретелей с полукомбинезоном со стороны спины
2 Шов крепления эластичной ленты
3 Шов соединения шейных завязок
4 Шов соединения боковых завязок
	
75 
40 
32 
25 


          
5.2.8 Разрывная нагрузка сварного или ниточного шва соединений элементов крепления в спецодежде из ламинированных нетканых материалов должна быть не менее 30 Н.
5.2.9 Прочность швов соединения элементов специальной одежды должна быть не ниже прочности материала.
5.2.10 Специальная одежда многоразового применения должна сохранять защитные и физико-механические свойства после пятикратной дезактивации.

[bookmark: P011E][bookmark: P011F][bookmark: _Toc214983916][bookmark: _Toc231555264]     6 Методы испытаний
[bookmark: _Toc214983917][bookmark: _Toc231555265]      6.1 Оценка конструкции изделия 
6.1.1 Основные размеры специальной одежды определяют с помощью металлической линейки по 


ГОСТ 427 или металлической рулетки по ГОСТ 7502 в соответствии с нормативными документами на конкретные изделия.
6.1.2 Массу специальной одежды определяют взвешиванием на весах с погрешностью  ±5 г.
6.1.3 Оценку удобства конструкции специальной одежды и эргономических требований к ней проверяют по ГОСТ ISO 13688 Приложение С.
6.1.4 Оценку качества ниточных и сварных швов проводят осмотром невооруженным глазом в рассеянном естественном или искусственном свете при освещенности не менее 300 лк с использованием металлической линейки по 


ГОСТ 427. 

[bookmark: _Toc214983918][bookmark: _Toc231555266]      6.2 Испытания физико-механических свойств материала 
6.2.1 Прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве пленочных полимерных материалов определяют по 



ГОСТ 14236.
6.2.2 Максимальное усилие и удлинение при максимальном усилии ламинированных нетканых материалов определяют по ГОСТ ISO 1421 (метод испытания полоской).
6.2.3 Сопротивление раздиру пленочных полимерных материалов определяют по 


ГОСТ 26128 (метод А), сопротивление раздиру ламинированных нетканых материалов - по 

ГОСТ ISO 4674-1 (метод одинарного раздира).
6.2.4 Жесткость пленочных полимерных материалов и ламинированных нетканых материалов определяют по 


ГОСТ 8977.
6.2.5 Определение толщины пленочных материалов проводят по ГОСТ 17035. 
[bookmark: _Hlk216180320]6.2.6 Водоупорность материала чехлов определяют по ГОСТ 3816.
6.2.7 Разрывную и раздирающую нагрузку материала чехлов определяют по ГОСТ 3813.
6.2.8 Стойкость к истиранию материала чехлов определяют по ГОСТ 18976.
6.2.9 Влагопоглощение определяют по ГОСТ 22900. 

[bookmark: _Toc214983919][bookmark: _Toc231555267]      6.3 Испытания специальных свойств материала 
6.3.1 Коэффициент дезактивации определяют только для специальной одежды многоразового применения по 

ГОСТ 12.4.265. 
6.3.2 Герметичность пленочных, ламинированных нетканых материалов и швов определяют по времени проникания паров 35%-ной соляной кислоты по 


ГОСТ 12.4.218 или ГОСТ ISO 6529.
6.3.3 Стойкость к действию агрессивных сред определяют по 


ГОСТ 12.4.220.
6.3.4 Устойчивость к дезактивации определяют по 


ГОСТ 12.4.217 .
6.3.5 Кратность ослабления гамма-излучения и величину свинцового эквивалента определяют по ГОСТ 12.4.217.

[bookmark: _Toc214983920][bookmark: _Toc231555268]      6.4 Испытания прочности швов изделия 
6.4.1 Прочность ниточных швов определяют по ГОСТ ISO 13935-1.
6.4.2 Прочность сварных швов пленочных материалов определяют в соответствии с требованиями 



ГОСТ 14236 со следующими дополнениями.
6.4.2.1 Элементарную пробу размером 25х150 мм вырезают перпендикулярно к шву. Шов находится в середине элементарной пробы.
6.4.2.2. Расстояние между зажимами разрывной машины должно составлять 50 мм.
6.4.2.3 Испытания проводят до разрыва элементарной пробы по шву или материалу.
[bookmark: _Hlk214982511]6.4.2.4 За результат испытания элементарной пробы принимают максимальное усилие при разрыве.
6.4.2.5 За результат испытаний прочности сварных швов пленочного материала принимают среднеарифметическое значение не менее пяти параллельных определений.
6.4.3 Прочность сварных швов ламинированных нетканых материалов определяют в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 1421 со следующими дополнениями.
6.4.3.1 Элементарную пробу размером 50х200 мм вырезают перпендикулярно к шву. Шов находится в середине элементарной пробы.
6.4.3.2 Расстояние между зажимами разрывной машины должно составлять 100 мм.
6.4.3.3 Испытания проводят до разрыва элементарной пробы по шву или материалу.
6.4.3.4 За результат испытания элементарной пробы принимают максимальное усилие при разрыве.
6.4.3.5 За результат испытаний прочности сварных швов ламинированных нетканых материалов принимают среднеарифметическое значение не менее пяти параллельных определений.
6.4.4 Прочность сварных швов соединения элементов завязок-застежек специальной одежды определяют в соответствии с требованиями 



ГОСТ 14236 со следующими дополнениями.
6.4.4.1 Элементарную пробу размером 25х150 мм вырезают перпендикулярно к шву. Шов находится в середине элементарной пробы. Элементарные пробы вырезают в соответствии с требованиями нормативных документов на конкретную продукцию. 
6.4.4.2 Расстояние между зажимами разрывной машины должно составлять 50 мм.
6.4.4.3 Испытания проводят до разрыва элементарной пробы по шву или материалу.
6.4.4.4 За результат испытания элементарной пробы принимают максимальное усилие при разрыве.
6.4.4.5 За результат испытания прочности сварных швов соединений завязок-застежек специальной одежды принимают среднеарифметическое значение не менее пяти параллельных определений.

[bookmark: _Toc214983921][bookmark: _Toc231555269]      6.5 Форма представления результатов испытаний 
      
     Форма представления результатов испытаний и характеристик погрешности (неопределенности) испытаний должна соответствовать требованиям нормативных документов и нормативных правовых актов государств, принявших настоящий стандарт [2]. 

[bookmark: _Toc214983922][bookmark: _Toc231555270]      7 Маркировка 
7.1 Маркировка дополнительной специальной одежды должна соответствовать требованиям технического регламента и/или нормативных документов и нормативных правовых актов государств, принявших настоящий стандарт [1] . 
7.2 Маркировка должна быть четкой, не должна стираться и смываться в течение всего срока службы изделия. 
7.3 После проведения 5 циклов дезактивации вся информация маркировки должна быть читаема при визуальном осмотре, который проводится невооруженным глазом в рассеянном естественном или искусственном свете при освещенности не менее 300 лк. Оценка читаемости маркировки образцов проводится с привлечением трех испытателей, при этом не менее двух испытателей из трех должны оценить маркировку, как легко читаемую невооруженным глазом.  

[bookmark: _Toc214983923][bookmark: _Toc231555271]      8 Упаковка 
8.1 Требования к упаковочным материалам, способу и качеству упаковывания продукции и вкладываемых в тару документов, количество продукции в единице потребительской тары должны быть указаны в нормативных документах на конкретное изделие.
8.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность специальной одежды при транспортировании всеми видами транспорта при температуре от минус 40°C до плюс 40°C.
8.3 Распаковывать специальную одежду после транспортирования при отрицательных температурах следует после выдержки в упаковке предприятия-изготовителя в течение 24 ч при комнатной температуре.

[bookmark: _Toc214983924][bookmark: _Toc231555272]      9 Правила приемки 
9.1 Для проверки специальной одежды на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливают приемо-сдаточные и периодические испытания.
9.2 Объем и последовательность контроля и испытаний, которым подвергается специальная одежда при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, устанавливают в нормативных документах на специальную одежду, договорах и контрактах.

[bookmark: _Toc214983925][bookmark: _Toc231555273]      10 Транспортирование и хранение 
10.1 Изделие в упаковке для транспортирования следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
10.2 Минимально допустимую температуру транспортирования устанавливают в нормативных документах на конкретное изделие.
10.3 Специальную одежду следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, установленных нормативными документами на конкретное изделие.
10.4 Специальная одежда в упаковке предприятия-изготовителя после транспортирования и хранения при минусовой температуре должна быть выдержана перед вскрытием в течение не менее 24 ч при температуре (20±5)°C.
10.5 Не допускается совместное хранение специальной одежды с органическими растворителями, кислотами, щелочами и другими веществами, для которых отсутствует гарантия инертности по отношению к материалам изделия.

[bookmark: _Toc214983926][bookmark: _Toc231555274]      11 Указания по эксплуатации 
11.1 Условия и порядок эксплуатации специальной одежды определяют инструкцией по эксплуатации, которая должна входить в комплект поставки конкретного изделия.        
11.2 Инструкция по эксплуатации должна соответствовать требованиям технического регламента и/или нормативных документов и нормативных правовых актов государств, принявших настоящий стандарт [1] .
11.3 Специальная одежда краткосрочного применения не предназначена для повторного применения после дезактивации, замена осуществляется в следующих случаях:
а) превышение контрольных уровней радиоактивного загрязнения, установленных эксплуатирующей организацией;
б) наличие повреждений;
в) заметное изменение цвета или структуры поверхности изделия;
г) заметное изменение формы изделия и/или его элементов.

[bookmark: _Toc214983927][bookmark: _Toc231555275]      12 Гарантии изготовителя 
12.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
12.2 Гарантийный срок эксплуатации и хранения специальной одежды устанавливают в нормативных документах на конкретное изделие.
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