ГОСТ 5007
(проект, BY, первая редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 5007
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Изделия трикотажные перчаточные
Общие технические условия
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 ВЗАМЕН ГОСТ 5007-2014
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
[image: image2.png]™ FOCT 5007-2014.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.
©aiinPesaxmuposanme Mpocworp Owvo Crpaska

Tnaghas  MHCTpymenTHl

FOCT 5007-2014p... X

PucyHok 1

Paspews peaacrnposarne

Tun 1l

PucyHok 2

Mouck n

0 Cospars PDF
52 Penaxtuposars PDF
[3 3kcnopr PDF

[lo6asuTs KoMMeHTapHi
CucremaTvisuposars CTparuLibI
TIOBLICHTS KAUECTBO CKAHWMPOBaHNS
Sawmmurs

3anomwTs v noanMcaTs

B oopue:

£ OtnpaswTs Ha noannce

>+ OTnpaska u oTCIEXVBaHIE

[£5 CpasHwTs AoKyMeHTEI

@ [Jonontutenshsie MHCTpyMeHTs!

Xparure dainu u obuen:
Document Ci

Moapobree




Изделия трикотажные перчаточные
Общие технические условия

Knitted gloves and mittens
General specification
[image: image3.png]™ FOCT 5007-2014.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.
©aiinPesaxmuposanme Mpocworp Owvo Crpaska

Tnashas  VHCTpyMeHTI FOCT 5007-2014.p... X @ Boin
® 8 QI O® s/ | A MW OO & - § [l

| sor i comecyer o PO s s s et onSon ot e . P —

g 0 Cospars PDF

52 Penaxtuposars PDF
% roCT 5007—2014
o [3 3cnopr POF
Tetr n () [oBasuTs KommenTapuii

CucTemaTsupoBaTs CTpaHMLs!

TMoBbICTS KAUECTEO CKaHMPOBaHHS

O 3awmmms
. anonsuts w noanucats

» B oopue
«
9 xu OTNpaBuTH Ha noaMMCH
>+ OTnpaska u oTCIEXVBaHIE
o [¥3) CpaBHMTL AOKyMeEHTHI
@ [Jonontutenshsie MHCTpyMeHTs!

PucyHok 3

a

ay

as
a3

as

Xparure Gaiinu u oBMenuBaRTECH UMM &

Document Cloud

3.3 I'Iepanoqule nsgenna HeOGXO,ElVIMO usrotaenueBaTb B COOTBETCTBUN C pasMepamMu, yKkasaHHbIMU Moapobhee




Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кроеные из полотна или вязаные трикотажные перчаточные изделия из натурального, химического сырья и их различных сочетаний. Настоящий стандарт не распространяется на средства индивидуальной защиты рук.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ ISO 105-С10 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой

ГОСТ ISO 105-Е04 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту

ГОСТ ISO 105-X12 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х12. Метод определения устойчивости окраски к трению

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ ISO 1833-2 Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон
ГОСТ 1165 Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности 

ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 3897 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 4659 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний
ГОСТ ИСО 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон
ГОСТ ISO 5077 Материалы и изделия текстильные. Метод определения изменения размеров после стирки и сушки

ГОСТ 8845 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности 

ГОСТ 8846 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле 

ГОСТ 9092 Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия 

ГОСТ 9173 Изделия трикотажные. Правила приемки 

ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям 

ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам 

ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту" 

ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 

ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ 12739 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию
ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. 
Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции) 

ГОСТ ISO 14184-2 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. 
Часть 2. Выделяемый формальдегид (метод абсорбции паром) 

Проект, BY, окончательная редакция
ГОСТ 18621 Пряжа аппаратная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия 

ГОСТ 19159 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19712 Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных
ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 26223 Перчатки и варежки вязаные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки
ГОСТ 26667 Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки 

ГОСТ 28554 Полотно трикотажное. Общие технические условия
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Типы и размеры
3.1 Перчаточные изделия подразделяют на перчатки и варежки, которые изготавливают двойными или одинарными.
3.2 Перчаточные изделия изготавливают трех основных типов:
тип I – перчатки пятипалые (см. рисунок 1);
тип II – перчатки двупалые (см. рисунок 2);
тип III – варежки однопалые (см. рисунок 3).

Перчаточные изделия изготавливают разнообразных моделей и конструкций; с различным уровнем расположения пальцев, местом расположения большого пальца и т.д.



       Тип I





   Тип II


Рисунок 1





    Рисунок 2
    Тип III
Рисунок 3

3.3 Перчаточные изделия необходимо изготавливать в соответствии с размерами, указанными в таблице 1.
Таблица 1— Размеры перчаточных изделий
	Наименование перчаточного
изделия
	Тип
	Размер

	Перчатки
	
	

	Детские и подростковые
	I и II
	14; 16; 18

	женские
	I
	16; 17; 18; 19; 20

	мужские
	I и II
	18; 20; 22; 24; 26; 28

	Варежки
	
	

	Детские и подростковые
	III
	11; 12; 13; 14; 16; 18

	женские
	III
	16; 17; 18; 19; 20

	мужские
	III
	18; 20; 22; 24; 26; 28

	Примечания

1 Размер перчаток и варежек соответствует величине обхвата кисти, измеряемой на уровне середины расстояния между основаниями большого и указательного пальцев, в сантиметрах.

2 Вязаные и кроенные перчаточные изделия изготовляют тех размеров, на которые предусмотрены их линейные размеры.
Допускается выпускать перчаточные изделия других размеров по согласованию с заказчиком.


3.4 Линейные размеры перчаточных изделий приведены в приложении А (таблицы А.1 – А.7).

3.5 Места основных измерений перчаточных изделий указаны в таблице 2.
Таблица 2 –Места основных измерений перчаточных изделий
	Обозначение измерения на чертеже
	Место измерения перчаточного изделия
	Метод измерения

	а

(рисунки 1, 2)

(рисунок 3)
	Длина изделия общая:

перчаток

варежек
	По прямой от верхней точки среднего пальца до края напульсника (подолика)

По прямой от верха корпуса до края напульсника (подолика)

	б

(рисунки 1, 2)

(рисунок 3)
	Ширина:

перчаток

варежек
	На уровне середины расстояния между основаниями большого и указательного пальцев

На расстоянии 1,5-2,0 см выше основания большого пальца

	а1, а2, а3, а4, а5

(рисунок 1)

а1

а2, а3

а4,

а5
	Длина пальцев вязаных перчаток
Длина пальцев кроеных перчаток:

большого

указательного и среднего

безымянного

мизинца
	Посередине от верхней точки до основания
Вдоль шва большого пальца
По прорези между этими пальцами

По прорези со стороны среднего пальца

По прорези со стороны безымянного пальца

	в
(рисунок 1, 2, 3)
	Ширина большого пальца
	Посередине длины большого пальца

	в1, в2, в3, в4
(рисунок 1, 2)
	Ширина пальцев
	Посередине длины пальцев

	Примечания

1 Измерение перчаточных изделий необходимо проводить по ладонной стороне.

2 Дополнительные места измерений в зависимости от конструкции перчаточного изделия и способа изготовления устанавливают в техническом описании на модель.


4 Технические требования
4.1 Перчаточные изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.
4.2 Техническое описание на каждую модель должно содержать:

- рисунок (фото) и описание внешнего вида;

- модель и (или) артикул;

- размер перчаточного изделия;
- дополнительные места измерений (при необходимости);
- состав сырья;

- вид и класс вязального оборудования (для вязаных перчаточных изделий);
- заправочные данные;
- наименование переплетения;

- поверхностную плотность и допускаемые отклонения;

- линейную плотность пряжи (нитей);

- число петельных столбиков и петельных рядов на 10 см и допускаемые отклонения;
- устойчивость к истиранию;
- вид применяемых швейных ниток;

- наличие, вид и цвет прикладных и отделочных материалов;

- виды и параметры строчек и швов;

- особенности изготовления вязанных перчаточных изделий, в том числе обработку мысков корпуса верха и подкладки варежек, мысков верха и подкладки пальцев, обработку края напульсника;

- вид и обработку большого пальца, оформление и обработку края подолика, ширину напульсника (подолика), наличие полосок «со стрелками», наличие и размеры эластичной тесьмы кроеных перчаточных изделий.
Допускается в техническом описании устанавливать дополнительные требования.
4.3 Перчаточные изделия изготавливают гладкими или рисунчатыми переплетениями, одноцветными, пестровязаными, набивными, комбинированными по цвету, видам переплетений и полотен и в сочетании с различными видами материалов, а также из полотен с лощением, тиснением, отделанных под замшу или с другими видами отделки.

4.4 Перчаточные изделия могут быть отделаны машинной или ручной вышивкой, кожей, мехом или другими отделочными материалами.

4.5 Перчаточные изделия должны быть изготовлены (вязание, пошив, отделка) в соответствии с типовыми технологическими режимами изготовления перчаточных изделий.

4.6 Устойчивость окраски перчаточных изделий должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 3.

Таблица 3 — Устойчивость окраски перчаточных изделий
	Возрастная группа
	Устойчивость окраски (закрашивание белого материала)
к воздействиям, баллы, не менее

	
	стирка
	«пот»
	сухое трение

	Дети в возрасте до 1 года
	4
	4
	4

	От 1 года до 18 лет
	3
	3
	3

	Взрослые
	3
	3
	3


4.7 Изменение линейных размеров после стирки и сушки должно соответствовать
требованиям:

- для вязаных перчаточных изделий - по ГОСТ 26223;

- полотен, из которых изготавливают кроеные перчаточные изделия, - по ГОСТ 26667.

4.8 Растяжимость напульсника или подолика вязаных перчаточных изделий должна соответствовать требованиям, установленным в таблице 4.
Таблица 4 — Растяжимость напульсника или подолика вязаных перчаточных изделий 
	Размер перчаточного изделия
	Периметр напульсника или 
подолика, мм, не менее
	Размер перчаточного изделия
	Периметр напульсника или 
подолика, мм, не менее

	11
	140
	18
	220

	12
	150
	19
	230

	13
	160
	20
	240

	14
	170
	22
	260

	16
	190
	24
	280

	17
	210
	26
	300

	
	
	28
	320


Ширина подолика кроеных перчаточных изделий в растянутом состоянии должна быть на 2 см больше ширины изделия для взрослых и на 1,3 см больше ширины изделия для детей.

4.9 Требования к сырью и материалам
4.9.1 Пряжа, применяемая для изготовления вязаных перчаточных изделий, должна соответствовать требованиям ГОСТ 18621, ГОСТ 9092 или других нормативных документов.

4.9.2 Полотна, применяемые для изготовления кроеных перчаточных изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 28554 или других нормативных документов.

4.9.3 Прикладные и отделочные материалы, фурнитура должны соответствовать требованиям соответствующей нормативной документации. 
4.10 Определение сортности перчаточных изделий – по ГОСТ 1165.
4.11 Маркировка

4.11.1 Маркировка перчаточных изделий — по ГОСТ 3897, ГОСТ 19159, с учетом технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. (далее— Соглашение), в котором введен в действие настоящий стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении Б.
4.12 Упаковка

4.12.1 Упаковка перчаточных изделий — по ГОСТ 3897, ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности
5.1 Перчаточные изделия для взрослых по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, интенсивность запаха, уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий) и химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции, в том числе летучих химических веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.

5.2 Воздухопроницаемость перчаточных изделий для взрослых должна быть не менее
100 дм3/м2·с.

Допускается не менее 60 дм3/м2·с для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями.
5.3 Содержание свободного формальдегида перчаточных изделий для взрослых должно быть не более 300 мкг/г.
5.4 Перчаточные изделия, предназначенные для детей и подростков, по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, напряженность электростатического поля на поверхности перчаточных изделий) и химическим (выделение вредных химических веществ, выделение летучих химических веществ) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт. 
5.5 Гигроскопичность, воздухопроницаемость, массовая доля свободного формальдегида перчаточных изделий, предназначенных для детей и подростков, должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 5.

Таблица 5 —Гигроскопичность, воздухопроницаемость, массовая доля свободного формальдегида перчаточных изделий, предназначенных для детей и подростков
	Возрастная группа детей
и подростков
	Гигроскопичность, %, не менее


	Воздухопроницаемость, дм3/м2·с, не менее 
	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г, не более

	Дети в возрасте до 1 года
	10
	100*
	20

	От 1 года до 18 лет
	–
	–
	75

	* Допускается не менее 70 дм3/м2·с для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями.
Примечания

1 Не определяется гигроскопичность отделочных деталей и деталей верха перчаточных изделий, не имеющих непосредственного контакта с кожей пользователя, если они предназначены для декоративного оформления верха перчаточного изделия.

2 В перчаточных изделиях на подкладке гигроскопичность и воздухопроницаемость определяется отдельно для материала верха и для подкладки. 


6 Правила приемки
6.1 Правила приемки перчаточных изделий – по ГОСТ 9173.

6.2 Контролю соответствия упаковки и правильности маркировки подвергают 100 % перчаточных изделий.

6.3 Контроль перчаточных изделий проводят:

- по размерам перчаточных изделий, поверхностной плотности, числу петельных столбиков и петельных рядов на 10 см, изменению линейных размеров после стирки и сушки, устойчивость к истиранию, растяжимость напульсника или подолика вязаных перчаточных изделий — при постановке продукции на производство, а также периодически согласно схеме контроля, установленной изготовителем;

- по устойчивости окраски — при постановке продукции на производство, при замене рецептур крашения, а также периодически согласно схеме контроля, установленной изготовителем, но не реже одного раза в 2 года;

- по составу сырья — при постановке продукции на производство, замене сырья и материалов.
6.4 Контроль изделий по показателям, установленным в 5.1–5.3, проводят при постановке продукции на производство, замене сырья и материалов, но не реже одного раза в 3 года.

6.5 Контроль изделий по показателям, установленным в 5.4–5.5, проводят при постановке продукции на производство, замене сырья и материалов, но не реже одного раза в 2 года.
7 Методы испытаний
7.1 Соответствие внешнего вида (в том числе образцу-эталону), упаковки, маркировки 
определяют внешним осмотром.
7.2 Определение размеров, числа петельных рядов и петельных столбиков на 10 см – по ГОСТ 8846.
7.3 Определение поверхностной плотности — по ГОСТ 8845.
7.4 Определение изменения линейных размеров после стирки и сушки вязаных перчаточных изделий — по ГОСТ 26223.

7.5 Определение изменения линейных размеров полотна после стирки и сушки — по 
ГОСТ ISO 5077.
7.6 Определение устойчивости к истиранию – по ГОСТ 12739.
7.7 Определение растяжимости напульсника или подолика вязаных перчаточных изделий – по ГОСТ 19712.
7.8 Определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям — по ГОСТ 9733.0; 

к стирке - по ГОСТ 9733.4 (стирка № 1), ГОСТ ISO 105-С10 (режим испытания А (1)). В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-С10 (режим испытания А (1)); 

к поту – по ГОСТ 9733.6, ГОСТ ISO 105-Е04. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-Е04; 

к сухому трению – по ГОСТ 9733.27, ГОСТ ISO 105-Х12. В качестве арбитражного метода следует применять ГОСТ ISO 105-Х12.
7.9 Определение состава сырья – по ГОСТ ISO 1833-2, ГОСТ 4659, ГОСТ ИСО 5088 и другим 
нормативным документам.
7.10 Определение воздухопроницаемости – по ГОСТ 12088.

7.11 Определение содержания свободного формальдегида – по ГОСТ ISO 14184-1, 
ГОСТ ISO 14184-2, ГОСТ 25617.

7.12 Определение гигроскопичности – по ГОСТ 3816.
7.13 Определение ширины подолика кроеных перчаточных изделий
Ширину подолика кроеных перчаточных изделий измеряют линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427.

7.14 Определение показателей, установленных в 5.1, 5.4, — по нормативным правовым актам, действующим на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.
8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение перчаточных изделий — по ГОСТ 3897, ГОСТ 19159.
9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие перчаточных изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Приложение А 

(справочное)
Линейные размеры перчаточных изделий
Таблица А.1 – Линейные размеры перчаток кроеных из полотна I типа
     В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Назначение изделия
	Размер перчаток
	Допускаемое отклонение

	
	
	
	детских и подростковых
	женских
	мужских
	

	
	
	
	14
	16
	18
	16
	18
	20
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
	Длина общая
	Зимние и демисезонные

Летние

Летние (удлиненные)
	22,0

20,0

–
	24,0

22,0

–
	25,0

23,0

–
	24,0

22,0

30,0-40,0


	25,0

23,0

31,0-41,0
	26,0

24,0

32,0-42,0
	26,0

25,0

–
	27,0

–
	28,0

–
	29,0

–
	30,0

–
	±1,0

±1,0

	б
	Ширина
	Зимние

Демисезонные

Летние
	–
6,5

6,0
	8,0

7,0

6,5
	8,5

7,5

7,0
	8,0

7,5

6,5
	8,5

8,0

7,0
	9,0

8,5

7,5
	9,5

9,0

8,0
	10,5

10,0

9,0
	11,5

11,0

10,0
	12,5

12,0

11,0
	13,5

13,0

12,0
	± 0,5

± 0,5

± 0,5

	а9
	Расстояние от конца среднего пальца до нижней строчки большого пальца
	Зимние

Демисезонные и летние
	-

15,5
	16,0

16,5
	18,0

17,5
	17,0

16,5
	18,0

17,5
	19,0

18,5
	19,5

19,0
	20,5

20,0
	21,5

21,0
	22,5

22,0
	23,5

23,0
	±1,0

+0,1
- 0,5

	а6
	Расстояние между основаниями большого и среднего пальцев
	Для всех видов
	3,5
	3,8
	4,0
	3,8
	4,0
	4,2
	4,5
	4,8
	5,0
	5,3
	5,5
	±0,3

	а10
	Расстояние от нижней строчки большого пальца до середины резинки
	Для всех видов
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	1,5-2,5
	–



Продолжение таблицы А.1 













В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Назначение изделия
	Размер перчаток
	Допускаемое отклонение

	
	
	
	детских и подростковых
	женских
	мужских
	

	
	
	
	14
	16
	18
	16
	18
	20
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а1

а2

а3

а4

а5


	Длина пальцев:

Большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца


	Зимние 

	-

-

-

-

-
	5,5
6,3

7,5

6,5

5,3
	6,0
6,8

8,0

7,0

5,8
	5,5
6,3

7,5

6,5

5,3
	6,0
6,8

8,0

7,0

5,8
	6,5
7,3

8,5

7,5

6,3
	6,5

7,3

8,5

7,5

5,8
	7,0
7,8

9,0

8,0

6,3
	7,5

8,3

9,5

8,5

6,8
	8,0

8,8

10,0

9,0

7,3
	8,5
9,3

10,5

9,5

7,8
	+0,5
-0,3
+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

	а1

а2

а3

а4

а5
	Длина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца


	Демисезонные и
летние
	4,5
5,3

6,5

5,5

4,3


	5,0

5,8

7,0

6,0

4,8
	5,5

6,3

7,5

6,5

5,3


	5,0

5,8

7,5

6,0

4,8
	5,5

6,3

7,5

6,5

5,3
	6,0

6,8

8,0

7,0

5,8
	6,0

6,8

8,0

7,0

5,3
	6,5

7,3

8,5

7,5

5,8
	7,0
7,8

9,0

8,0

6,3
	7,5

8,3

9,5

8,5

6,8
	8,0

8,8

10,0

9,0

7,3
	+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

+0,5
-0,3

	в
в1
в2
в3
в4

	Ширина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца
	Зимние


	-
-

-

-

-
	3,0

3,0

2,9

2,8

2,6
	3,2

3,1

3,0

2,9

2,7
	3,0

3,0

2,9

2,8

2,6
	3,2

3,1

3,0

2,9

2,7
	3,3

3,2

3,1

3,0

2,8
	3,4

3,3

3,2

3,1

2,9
	3,6

3,4

3,3

3,2

3,0
	3,8

3,5

3,4

3,3

3,2
	4,0

3,6

3,5

3,4

3,3
	4,2

3,7

3,6

3,5

3,4
	±0,3

±0,3

±0,3

±0,3

±0,3


Окончание таблицы А.1 













В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Назначение изделия
	Размер перчаток
	Допускаемое отклонение

	
	
	
	детских и подростковых
	женских
	мужских
	

	
	
	
	14
	16
	18
	16
	18
	20
	20
	22
	24
	26
	28
	

	в
в1
в2
в3
в4

	Ширина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца


	Демисезонные


	2,3

2,2

2,1

2,0

1,9
	2,6

2,5

2,4

2,3

2,1


	2,8

2,6

2,5

2,4

2,2
	2,8

2,6

2,5

2,4

2,2
	2,9

2,7

2,6

2,5

2,4
	3,0

2,8

2,7

2,6

2,5
	3,2

2,9

2,8

2,7

2,6
	3,4

3,0

2,9

2,8

2,7
	3,6

3,1

3,0

2,9

2,8
	3,8

3,2

3,1

3,0

2,9
	4,0

3,3

3,2

3,1

3,0
	±0,3

±0,3

±0,3

±0,3

±0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в
в1
в2
в3
в4

	Ширина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца


	Летние


	2,0

2,0

1,9

1,8

1,7
	2,3

2,3

2,2

2,1

1,9
	2,5

2,4

2,3

2,2

2,0
	2,3

2,3

2,2

2,1

1,9
	2,5

2,4

2,3

2,2

2,0
	2,6

2,5

2,4

2,3

2,2


	2,7

2,6

2,5

2,4

2,3
	2,9

2,7

2,6

2,5

2,4
	3,1

2,8

2,7

2,6

2,5
	3,3

2,9

2,8

2,7

2,6
	3,5

3,0

2,9

2,8

2,7


	±0,3

±0,3

±0,3

±0,3

±0,3


Таблица А.2 – Линейные размеры варежек кроеных из полотна типа I


В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Размер
	Допускаемое отклонение

	
	
	11
	12
	13
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
	Длина общая
	15,0
	17,0
	19,0
	21,0
	23,0
	24,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	±1,0

	б
	Ширина
	7,0
	7,4
	7,7
	8,0
	8,5
	9,5
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	±0,5

	а4
	Длина варежек от верха корпуса до нижней строчки большого пальца
	11,0
	12,0
	14,0
	15,5
	17,0
	18,0
	19,5
	20,5
	21,5
	22,5
	23,0
	±0,1

	а2
	Расстояние от верха варежки до основания пальца
	7,0
	8,5
	9,5
	10,5
	11,5
	12,0
	13,5
	14,0
	14,5
	15,0
	15,5
	±0,5

	а3
	Расстояние от нижней строчки большого пальца до середины резинки
	1,0
	1,5
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,5
	2,5
	±0,5

	а5
	Расстояние от основания большого пальца до середины резинки
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,5
	8,0
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10,0
	±0,5

	а1
	Длина большого пальца
	–
4,2
	–
4,5
	––
4,8
	5,0
–
	5,5
–
	6,0
–
	6,5
–
	7,0
–
	7,5
–
	8,0
–
	8,5
–
	±0,5
±0,3

	в
	Ширина большого пальца (с подкладкой из начесного полотна)
	2,3
	2,3
	2,5
	2,8
	3,0
	3,2
	3,4
	3,7
	3,8
	4,0
	4,2
	±0,2

	в
	Ширина большого пальца (верх и подкладки из начесного полотна, из полотен с мехом
	2,8
	2,8
	3,0
	3,3
	3,5
	3,7
	3,9
	4,2
	4,3
	4,5
	4,7
	± 0,2


Таблица А.3 – Линейные размеры одинарных перчаток типа I



В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Размер
	Допускаемое отклонение

	
	
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
	Длина общая
	21,0
	23,5
	24,5
	26,5
	27,5
	28,5
	30,5
	31,0
	33,0
	33,5
	+2,0
-0,5

	б
	Ширина
	6,5
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10,5
	11,5
	12,5
	13,5
	±0,5

	а8
	Длина напульсника
	6,5
	6,5
	6,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,5
	8,5
	9,0
	9,0
	±0,5

	а7
	Длина напульсника до основания большого пальца
	4,0
	5,0
	5,5
	5,5
	6,0
	6,5
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	±0,5

	а6
	Длина от основания большого пальца до среднего пальца
	4,0
	4,5
	5,0
	5,0
	5,0
	5,5
	6,0
	6,0
	6,5
	6,5
	±0,5

	а1

а2

а3

а4

а5
	Длина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца
	4,5

5,0

6,5

5,0

4,0
	5,5

6,0

7,5

6,0

5,0
	6,0

6,5

7,5

6,5

5,0
	6,5

7,0

8,0

7,0

5,5
	6,5

7,0

8,5

7,5

6,0
	7,0

7,5

8,5

1,5

6,0


	7,5

8,0

9,5

8,0

6,5
	7,5

8,0

9,5

8,5

6,5
	8,0

8,5

10,0

9,0

7,0
	8,0

8,5

10,0

9,0

7,0
	±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

	в
в1
в2
в3
в4
	Ширина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца
	2,2

2,0

2,0

1,9

1,7
	2,7

2,6

2,5

2,3

2,1
	3,0

2,8

2,7

2,5

2,3
	3,1
2,9

2,8

2,7

2,4
	3,2

3,1

2,9

2,9

2,5
	3,4

3,3

3,1

2,9

2,7
	3,6

3,5

3,4

3,1

2,9
	3,8

3,8

3,6

3,3

3,1
	4,0

3,9

3,7

3,5

3,2
	4,2
4,1

4,0

3,6

3,3
	±0,3

±0,3

±0,3

±0,3

±0,3


Таблица А.4 – Линейные размеры вязаных двойных перчаток типа I


В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Размер
	Допускаемое отклонение

	
	
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
	Длина общая
	21,5
	24,0
	25,0
	27,0
	28,0
	29,0
	31,0
	31,5
	33,5
	34,0
	+2,0
-1,5

	б
	Ширина
	7,0
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	±0,5



	а8
	Длина напульсника
	6,5
	6,5
	6,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,5
	8,5
	9,0
	9,0
	±0,5



	а7
	Длина напульсника до основания большого пальца
	4,0
	5,0
	5,5
	5,5
	6,0
	6,5
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	±0,5



	а6
	Длина от основания большого пальца до основания среднего пальца
	4,0
	4,5
	5,0
	5,0
	5,0
	5,5
	6,0
	6,0
	6,5
	6,5
	±0,5



	а1

а2

а3

а4

а5
	Длина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца
	5,0

5,5

7,0

5,5

4,5
	6,0

6,5

8,0

6,5

5,5
	6,5
7,0

8,0

7,0

5,5
	7,0

7,5

8,5

7,5

6,0
	7,0

7,5

9,0

8,0

6,5
	7,5

8,0

9,0

8,0

6,5
	8,0

8,5

10,0

8,5

7,0
	8,0

8,5

10,0

9,0

7,0
	8,5

9,0

10,5

9,5

7,5
	8,5

9,0

10,5

9,5

7,5
	±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5



	в
в1
в2
в3
в4
	Ширина пальцев:

большого

указательного

среднего

безымянного

мизинца
	2,4

2,2

2,2

2,1

1,9
	2,9

2,8

2,7

2,5

2,3
	3,2

3,0

2,9

2,7

2,5
	3,3

3,1

3,0

2,9

2,5
	3,4

3,3

3,1

3,1

2,7
	3,6

3,5

3,3

3,1

2,9
	3,8

3,7

3,6

3,3

3,1
	4,0

4,0

3,8

3,5

3,3
	4,1

4,1

3,9

3,7

3,4
	4,3

4,3

4,2

3,8

3,5
	±0,3

±0,3

±0,3

±0,3

±0,3


Таблица А.5 – Линейные размеры вязаных двойных перчаток типа II



В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Размер
	Допускаемое отклонение

	
	
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
	Длина общая
	21,5
	24,0
	27,0
	29,0
	31,0
	31,5
	33,5
	34,0
	+2,0
-1,5

	б
	Ширина
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	±0,5



	а8
	Длина напульсника
	6,5
	6,5
	8,0
	8,0
	8,5
	8,5
	9,0
	9,0
	±0,5



	а7
	Длина напульсника до основания большого пальца
	4,0
	5,0
	5,5
	6,5
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	±0,5



	а6
	Длина от основания большого пальца до основания среднего пальца
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,0
	6,5
	6,5
	±0,5



	а1

а2


	Длина пальцев:

большого

указательного


	5,0

5,5
	6,0

6,5
	7,0

7,5
	7,5

8,0
	8,0

8,5
	8,0

8,5
	8,5

9,0
	8,5

9,0
	±0,5

±0,5



	в
в1

в2
	Ширина пальцев:

большого

указательного

ширина трех пальцев
	2,4

2,2

5,0
	2,9

2,8

5,7
	3,3

3,1

6,4
	3,6

3,5

7,0
	3,8

3,7

7,8
	4,0

4,0

8,5
	4,1

4,1

9,2
	4,3

4,3

9,8
	±0,3

±0,3

±0,3


Таблица А.6 – Линейные размеры вязаных одинарных варежек типа III









В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Размер 
	Допускаемое отклонение

	
	
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
б

а8

а3
а2

а1
в
	Длина общая
Ширина

Длина напульсника

Длина от напульсника до основания большого пальца

Длина от основания большого пальца до вершины

Длина большого пальца

Ширина большого пальца
	16,0

5,0

6,0

3,0

7,0

3,5

2,6
	16,5

5,5

6,0

3,0

7,5

4,0

2,6
	18,5

6,0

6,0

4,0

8,5

4,5

2,6
	20,0

6,5

6,5

4,0

9,5

4,5

2,7
	22,0

7,5

6,5

5,0

10,5

5,5

2,7
	23,0

8,0

6,5

5,5

11,0

6,0

3,0
	25,5

8,5

8,0

5,5

12,0

6,5

3,1
	26,5

9,0

8,5

6,0

12,5

6,5

3,2
	28,0

9,5

8,0

6,5

13,5

7,0

3,4
	30,0

10,5

8,5

6,5

15,0

7,5

3,6
	30,5

11,5

8,5

7,0

15,0

7,5

3,8
	31,5

12,5

9,0

7,0

15,5

8,0

4,0
	32,0

13,5

9,0

7,5

15,5

8,0

4,2
	-1,5
+2,0

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,3


Таблица А.7 – Линейные размеры вязаных двойных варежек типа III








В сантиметрах
	Обозначение измерения на рисунке
	Место измерения изделия
	Размер 
	Допускаемое отклонение

	
	
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	

	а
б

а8

а3
а2

а1
в
	Длина общая
Ширина

Длина напульсника

Длина от напульсника до основания большого пальца

Длина от основания большого пальца до вершины

Длина большого пальца

Ширина большого пальца
	16,5

5,5

6,0

3,0

7,5

4,0

2,8
	17,0

6,0

6,0

3,0

8,0

4,5

2,8
	19,0

6,5

6,0

4,0

9,0

5,0

2,8
	20,5

7,0

6,5

4,0

10,0

5,0

2,9
	23,0

8,0

6,5

5,0

11,5

6,0

2,9
	24,0

8,5

6,5

5,5

12,0

6,5

3,2
	26,0

9,0

8,0

5,5

12,5

7,0

3,3
	27,0

9,5

8,0

6,0

13,0

7,0

3,4
	28,5

10,0

8,0

6,5

14,0

7,5

3,6
	30,5

11,0

8,5

6,5

15,5

8,0

3,8
	31,0

12,0

8,5

7,0

15,5

8,0

4,0
	32,0

13,0

9,0

7,0

16,0

8,5

4,2
	32,5

14,0

9,0

7,5

16,0

8,5

4,4
	-1,5
+2,0

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,3


Примечания
1 Ширина одинарных вязаных перчаточных изделий жаккардовых переплетений, а также изделий с валкой или подвалкой должна быть на 0,5 см более норм, указанных в таблицах А.3, А.7.

2 Допускаются увеличение ширины вязаных перчаток, вырабатываемых на перчаточных автоматах без «захода» петель у основания пальцев, на 1,0-0,5 см.

3 Ширину напульсника (продолика) устанавливают в зависимости от модели и указывают в техническом описании на модель.

4 Длину перчаток и варежек при сохранении расстоянии от основания большого пальца до вершины среднего пальца можно менять в зависимости от модели.

Приложение Б
(справочное)

Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, 
в котором введен в действие настоящий стандарт

	Обозначение и наименование технического регламента
	Государство — участник Соглашения

	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
	AM, BY, KZ, KG, RU


УДК                                                                        МКС 59.080.30
Ключевые слова: изделия трикотажные перчаточные, типы и размеры, технические требования

	
	
	

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


2

