МКС 73.060.99

Изменение № 1 ГОСТ 4960‒2017 Порошок медный электролитический. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                    от___________________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по ‒ МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Заменить датированные ссылки на недатированные кроме 
ГОСТ 23148 и ГОСТ ИСО 5725-6»;

заменить нормативный документ: «ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800×1200 мм. Технические условия на «ГОСТ 33757 Поддоны плоские деревянные. Технические условия»;

дополнить нормативным документом:

«ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Подпункт 3.1.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2 – Гранулометрический состав медного порошка

| Номинальный размер ячейки (номинальный размер стороны ячейки в свету), мкм | Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав (массовая доля фракций), %, для марок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПМС-В | ПМС-К | ПМС-Н | ПМС-1 | ПМС-А | ПМС-11 |
| 450 | <450 | - | 90,0–100,0 | - | - | - | - |
| 224 | ≥224 | ≤ 0,1 | - | - | - | - | - |
| 224 | <224 | - | - | 95,0-100,0 | - | - | - |
| 180 | <180 | - | ≤ 10 | - | - | - | - |
| 140 | <224-≥140 | ≤ 1,0 | - | - | - | - | - |
| 100 | <140-≥100 | 5,0-15,0 | - | - | - | - | - |
|  | ≥100 | - | - | - | - | - | ≤ 0,1 |
|  | <100 | - | - | - | 99,5-100,0 | 99,5-100,0 | - |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | <71 | - | - | - | 90,0-100,0 | 90,0-100,0 | - |
| 63 | <100-≥63 | 35,0-45,0 | - | - | - | - | - |
|  | <63 | - | - | - | - | - | 95,0-100,0 |
| 45 | <63-≥45 | 25,0-35,0 | - | - | - | - | - |
|  | < 45 | 10,0-25,0 | - | - | 65,0-80,0 | 73,0-80,0 | - |
| Примечания 1 Знак "<" – проход через сито, знак «≥ – остаток на сите. 2 По требованию потребителя допускается определение гранулометрического состава порошка на ситах с другими номинальными размерами ячеек. |  |  |  |  |  |  |  |

».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3 Упаковка

Медный порошок упаковывают в стальные барабаны по ГОСТ 5044 с полиэтиленовым мешком по ГОСТ 17811.

Допускается использование иных барабанов (бочек) по нормативным документам, утвержденным и согласованным в установленном порядке, с аналогичными или более высокими техническими характеристиками, обеспечивающими сохранность продукции и безопасность транспортирования.

Полиэтиленовые мешки увязывают двойной увязкой, препятствующей проникновению посторонних предметов обеспечивающей сохранность при транспортировании и хранении.

По согласованию с потребителем допускается упаковка медного порошка в полипропиленовые мягкие специализированные контейнеры с вкладышами из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 грузоподъемностью 1000 и 1250 кг по нормативным документам, утвержденным и согласованным в установленном порядке, с техническими характеристиками, обеспечивающими сохранность продукции и безопасность транспортирования.»

Исключить сноски 1) и 2).

Пункт 4.2. Исключить знак сноски 3) и сноску.

Пункт 4.4. Исключить знак сноски 1) и сноску;

дополнить абзацем:

«Места пересыпки измельченного медного порошка должны быть оборудованы аспирационными установками. Системы аспирации должны быть защищены от статического электричества».

Пункт 4.13 дополнить абзацем: «В производственных помещениях, хранилищах химически опасных веществ, местах, где проводят работу с химически опасными веществами, следует иметь аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи)».

Пункт 7.2. Нормативную ссылку на ГОСТ 23148 дополнить годом принятия:
ГОСТ 23148-98.

Подпункт 7.5.2. Первый абзац. Второе перечисление дополнить ссылкой на «ГОСТ OIML R 76-1».

Подпункт 7.5.5.2. Заменить слова «между ними» на «между максимальным и минимальным результатами параллельных определений»;

дополнить предложением: «Если расхождение между наибольшим и наименьшим результатами параллельных определений превышает значение предела повторяемости, выполняют процедуры, изложенные в 5.2.2.1 ГОСТ ИСО 5725-6-2003.

Подпункт 7.6.5. Последний и предпоследний абзацы. Нормативные ссылки на ГОСТ ИСО 5725-6 дополнить годом принятия: ГОСТ ИСО 5725-6–2003.

Подпункт 7.8.1. Первое перечисление дополнить нормативной ссылкой: 
«ГОСТ OIML R 76-1»;

второе перечисление изложить в новой редакции:

«- набор сит с сетками контрольными по ГОСТ 6613 или сита контрольные по [1]»;

дополнить примечанием:

«Примечание – Допускается применение других средств измерений утвержденных типов, вспомогательных устройств и материалов, технические и метрологические характеристики которых не уступают указанным выше».

Подпункт 7.10.1. Первый абзац. Четвертое перечисление дополнить нормативной ссылкой: «ГОСТ OIML R 76-1»;

пятое перечисление изложить в новой редакции:

«- микрометры по ГОСТ 6507-90 типа МК50-1 и МК25-1 первого класса точности».

Пункт 7.11 изложить в новой редакции:

«7.11 Определение текучести проводят по ГОСТ 20899 или по [2]».

Пункт 8.1. Третий абзац. Заменить нормативную ссылку: «ГОСТ 9557» на 
«ГОСТ 33757».

Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

«8.3 В соответствии с ГОСТ 19433 медный порошок не относится к числу опасных грузов.»

Элемент стандарта «Библиография» дополнить ссылочным нормативным документом [2]:

«[2] ИСО 4490:2018 Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки (расходомер Холла)».

Генеральный директор

АО «Уралмеханобр»					 К.В. Булатов

Руководитель разработки

Начальник отдела стандартизации 			М.В. Минеева