| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 105-F06 (проект, BY, окончательная редакция) |

Материалы текстильные

Определение устойчивости окраски

Часть F06

Технические условия на смежные шелковые ткани

(ISO 105-F06:2000, Textiles – Tests for colour fastness – Part F06: Specification for silk adjacent fabric, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Госстандарт

Минск

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от 		20   г. №	)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 105-F06:2000 Textiles – Tests for colour fastness – Part F06: Specification for silk adjacent fabric (Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F06. Технические условия на смежные шелковые ткани).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 38 «Текстиль» Международного комитета по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для увязки с наименованиями в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные

Определение устойчивости окраски

Часть F06

Технические условия на смежные шелковые ткани

Textiles

Tests for colour fastness

Part F06

Specification for silk adjacent fabric

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к неокрашенной смежной шелковой ткани, которая применяется для оценки степени закрашивания в испытаниях по определению устойчивости окраски. Способность к закрашиванию смежной шелковой ткани при испытании оценивают сравнением с эталоном смежной шелковой ткани, для этого применяют эталон окрашенной шелковой ткани, которые приобретают из указанного источника.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения). Члены ISO и IEC ведут перечни действующих международных стандартов.

ISO 105-А02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour. (Текстиль — Испытание на устойчивость окраски – Часть А02: Серая шкала для оценки изменения окраски)

ISO 105-Е01:19941) Textiles — Tests for colour fastness — Part Е01: Colour fastness to water.         (Текстиль — Испытание на устойчивость окраски – Часть Е01: Устойчивость окраски к воде)

ISO 105-F02:–2) Textiles — Tests for colour fastness — Part F02: Specification for reference adjacent fabrics: Сotton and viscose. (Текстиль — Испытание на устойчивость окраски – Часть F02: Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани)

ISO 105-J01:1997 Textiles — Tests for colour fastness — Part J01: General principles for measurement of surface colour. (Текстиль — Испытание на устойчивость окраски – Часть J01: Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности)

ISO 105-J02:1997 Textiles — Tests for colour fastness — Part J02: Instrumental assessment of relative whiteness (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J02. Инструментальный метод оценки относительной белизны)

ISO 3071:19803) Textiles — Determination of pH of the aqueous extract (Текстиль — Определение pH водного экстракта)

ISO 3072:1975 Wool — Determination of solubility in alkali. (Шерсть — Определение растворимости в щелочи)

ISO 3801:1977 Textiles — Woven fabrics — Determination of mass per unit length and mass per unit area. (Текстиль — Ткани — Метод определения массы на единицу длины и массы на единицу площади)

_____________

1) Действует ISO 105-Е01:2013. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

2) Действует ISO 105-F02:2009

3) Действует ISO 3071:2020. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

Проект, BY, окончательная редакция

3 Материалы

3.1 Смежная шелковая ткань для испытаний в соответствии с требованиями раздела 4.

3.2 Эталон смежной шелковой ткани в соответствии с требованиями раздела 4.

3.3 Эталон окрашенной шелковой ткани, окрашенной красителем Кислотный синий 59 Cl (C.I. Acid Blue 59) в соответствии с требованиями раздела 4.

3.4 Эталон окрашенной хлопчатобумажной ткани, окрашенной красителем Прямой красный 79 Cl (C.I. Direct Red 79) в соответствии с требованиями lSO 105-F02.

П р и м е ч а н и е – Эталон смежной шелковой ткани, эталон окрашенной шелковой ткани и эталон окрашенной хлопчатобумажной ткани можно приобрести в Японской ассоциации стандартов по адресу: 1-24 Akasaka 4 Chome, Minato-ku, Tokyo 107, Japan.

4 Требования к смежной шелковой ткани

Ткань должна обладать следующими свойствами:

Поверхностная плотность – (60 ± 3) г/м2 при определении по lSO 3801.

Значение белизны:

Y10 = 91 ± 2

W10 = 79 ± 3

Т10 = –1 ± 1 (т.е. от –2 до 0)

Измерения проводят с использованием геометрии прибора d/0, включая зеркальную составляющую, по ISO 105-J01. Значения яркости (Y10), белизны (W10) и интенсивности окраски (Т10) рассчитывают с использованием стандартного источника света CIE D65 и дополнительного стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1964 (угол наблюдения 10°) в соответствии с ISO 105-J02.

pH водного экстракта должен быть (7,8 ± 0,5) при определении методом, описанным в ISO 3071.

Количество осадка после экстракции диэтиловым эфиром не должно превышать 0,5 %.

Растворимость в щелочи не должна превышать массовую долю 19 % при определении методом, описанным в ISO 3072 с использованием гидроксида натрия концентрацией 16 г/л вместо гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль/л, как указано в методе.

П р и м е ч а н и е — Информация об изготовлении эталона смежной шелковой ткани, эталона окрашенной шелковой ткани и эталона окрашенной хлопчатобумажной ткани содержится в отчете совместных секретариатов ISO/TC 38/SC 1.

5 Оценка способности к закрашиванию испытуемой смежной шелковой ткани

5.1 Общее требование

При испытаниях на устойчивость окраски для получения воспроизводимых результатов требуются смежные ткани со стандартизованными характеристиками закрашивания. Характеристики закрашивания испытуемой смежной шелковой ткани должны соответствовать аналогичным характеристикам эталона смежной шелковой ткани, применяемого при испытании с использованием эталона окрашенной шелковой ткани (3.3) и эталона окрашенной хлопчатобумажной ткани (3.4) по отдельности.

5.2 Процедура испытания

Эталон окрашенной шелковой ткани (3.3) помещают между испытуемой смежной шелковой тканью (3.1) и эталоном смежной шелковой ткани (3.2). Чтобы исключить возможные различия в условиях испытания в одной и той же составной испытуемой пробе, используют испытуемую смежную шелковую ткань и эталон смежной шелковой ткани. Испытывают испытуемую пробу по ISO 105-E01.

Испытание повторяют, используя эталон окрашенной хлопчатобумажной ткани (3.4) вместо эталона окрашенной шелковой ткани (3.3).

5.3 Технические требования

Для испытаний, проведенных по 5.2, разница в окраске между испытуемой смежной шелковой тканью и эталоном смежной шелковой ткани не должна быть больше 4-5 баллов при оценке с использованием шкалы серых эталонов для оценки изменения окраски в соответствии с ISO 105-A02.

- Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-А02:1993 | IDT | ГОСТ ISO 105-А02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 105-Е01:1994 | – | Отсутствует. Действует ГОСТ ISO 105-Е01-2015 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к воздействию воды (ISO 105-Е01:2013, IDT) |
| ISO 105-F02 | – | * |
| ISO 105-J01:1997 | IDT | ГОСТ ИСО 105-J01-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности |
| ISO 105-J02:1997 | IDT | ГОСТ ИСО 105-J02-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J02. Инструментальный метод оценки относительной белизны |
| ISO 3071:1980 | – | Отсутствует. Действует ГОСТ ISO 3071-2022 Материалы и изделия текстильные. Определение pH водного экстракта (ISO 3071:2020, IDT) |
| ISO 3072:1975 | – | * |
| ISO 3801:1977 | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 105-А01:1994 | Textiles – Tests for colour fastness – Part A01: General principles of testing (Текстиль – Испытание на устойчивость окраски – Часть А01: Общие требования к проведению испытаний) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO/CIE 10526:1999 | CIE standard illuminants for colorimetry (Источники света стандартные CIE для колориметрии) |
| [3] | ISO/CIE 10527:1991 | CIE standard colorimetric observers (Наблюдатели стандартные колориметрические CIE) |
| [4] | CIE Publication No. 15.2 | Colorimetry, 2nd ed., 1986 (Колориметрия, 2-е изд., 1986 г.) |

УДК                                    МКС 59.080.01                                                        IDT

Ключевые слова: материалы текстильные, устойчивость окраски, смежные шелковые ткани, эталон

| Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия |  | О.Ф.Ильянкова |
| --- | --- | --- |
| Инженер 1 категории ТО-14 |  | Н.С.Дерюжкова |
| Ведущий инженер ТО-14 |  | М.Е.Ляхнович |