МКС 91.100.10

Изменение № 2 ГОСТ 31108—2020 Цементы общестроительные. Технические условия

Принято М Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                   №                                )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 0042]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 35242 Цементы. Методы определения минеральных добавок».

Раздел 3. Исключить пункт 3.4.

Раздел 4. Пункт 4.3.3 изложить в новой редакции:

«Пуццоланы (П) и глиежи (Г)

4.3.3.1 Пуццолана – материал силикатного или алюмосиликатного состава или их комбинация. Пуццоланы не твердеют самостоятельно при затворении водой, однако в тонкоизмельченном виде и в присутствии воды при нормальной температуре реагируют с раствором гидроксида кальция Са(ОН)2,
образуя гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, обусловливающие прочность твердеющего материала. Образующиеся гидросиликаты и гидроалюминаты кальция аналогичны тем, которые образуются при твердении гидравлических вяжущих веществ.

4.3.3.2 Пуццоланы состоят преимущественно из реакционно-способного диоксида кремния (SiO2) и оксида алюминия (Al2O3), остальное – оксид железа (Fe2O3) и другие оксиды. Массовая доля реакционно-способного диоксида кремния (SiO2) – не менее 25 %. Определение содержания реакционно-способного диоксида кремния (SiO2) – по ГОСТ 5382.

4.3.3.3 Различают природные пуццоланы и глиежи искусственного или природного происхождения.

Природная пуццолана – материал осадочного (диатомиты, трепелы, опоки) или вулканического (пеплы, туфы, трассы, вулканические шлаки, цеолиты и цеолитизированные породы) происхождения соответствующего химико-минералогического состава.

Глиежи – горелые или термически активированные вулканические или осадочные породы, глины и сланцы.

В зависимости от состояния пуццоланы перед использованием дробят, гомогенизируют, сушат или подвергают термообработке и измельчению.

4.3.3.4 Для производства цементов используют пуццоланы, для которых значение t-критерия, определенное по ГОСТ 25094, составляет не менее 15».

Пункт 4.3.8 изложить в новой редакции:

«Известняк (И)

4.3.8.1 Титр известняка, используемого в качестве минеральных добавок – основных компонентов цемента, должен быть не менее 75 %.

Титр известняка определяется по ГОСТ 14050 и другим аттестованным методикам.

4.3.8.2 Применение доломитизированных, мергелистых известняков и мелов в качестве минеральных добавок – основных компонентов цемента, допускается только в том случае, если они не оказывают отрицательного влияния на строительно-технические свойства и долговечность цементов».

Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:

«4.4.1 Вспомогательные компоненты – неорганические природные и(или) техногенные минеральные вещества, в том числе отходы производства портландцементного клинкера и добавки, указанные в п. 4.3, которые в исходном виде или после соответствующей подготовки могут вводиться в состав цемента.

Вспомогательные компоненты не должны существенно повышать водопотребность и ухудшать свойства цемента».

Пункт 4.4.2 изложить в редакции:

«4.4.2 Вспомогательные компоненты могут быть инертными или проявлять слабо выраженные гидравлические, скрытогидравлические или пуццоланические свойства.

Специальные требования по данным свойствам к вспомогательным компонентам не предъявляются».

Пункт 4.3.3. Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание – Информация о наличии, составе и концентрации вспомогательных компонентов должна быть представлена производителем в товаросопроводительной документации».

Пункт 4.6. Второй абзац изложить в редакции:

Технологические добавки вводятся в состав цемента для улучшения процесса помола и (или) для облегчения транспортирования цемента по трубопроводам.

Технологические добавки не должны ухудшать строительно-технические свойства цемента.

Примечание – Информация о наличии, составе и концентрации технологических добавок должна быть представлена производителем в товаросопроводительной документации».

Раздел 6. Пункт 6.2.1. Таблица 1. Наименование столбца «Наименование цемента» изложить в новой редакции: «Наименование типа  цемента, сокращённое обозначение, включающее тип, подтип   цемента и вид минеральной добавки».

Раздел 7. Первое перечисление привести в редакции:

« из наименования типа цемента по таблице 1;».

Раздел 10. Пункт 10.1. Первый абзац изложить в редакции:

«Требования к безопасности цементов – по ГОСТ 30515».

Раздел 11. Добавить пункт 11.6 следующего содержания:

«11.6 В случае обнаружения при приемо-сдаточных испытаниях цемента малозначительного дефекта по ГОСТ 30515, не превышающего предельного значения, указанного в таблице 4, партию принимают, но учитывают как дефектную при оценке общего уровня качества.

Общее число партий с малозначительными дефектами, принятых в течение квартала, не должно быть более 5% общего числа партий цемента данного типа, класса и подкласса прочности, поставленных за этот период. При этом число дефектов учитывают раздельно по каждому показателю».

Пункт 11.5 изложить в редакции:

«11.5. Каждая партия цемента или ее часть, направляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве. Форма и содержание документа о качестве – по ГОСТ 30515».

Дополнить таблицу 11 в следующей редакции:

«Таблица 4  Номенклатура и значение малозначительных дефектов

| Наименование показателя | Предельное отклонение от требований нормативного документа для класса прочности цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32,5М | 32,5Н | 32,5Б | 42,5М | 42,5Н |  | 42,5Б | 52,5М | 52,5Н | 52,5Б |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее (нижний предел) в возрасте: 2 сут 7 сут 28 сут | – 10,0 30,0 | – 14,0 30,0 | 8,0 – 30,0 | – 14,0 40,0 | 8,0 – 40,0 |  | 18,0 – 40,0 | 8,0 – 50,0 | 18,0 – 50,0 | 28,0 – 50,0 |
| Начало схватывания, мин, не ранее (нижний предел) | 60 |  |  | 45 |  |  |  | 30 |  |  |
| Содержание оксида серы (VI) SO3, %, (верхний предел), не более, для цементов ЦЕМ 0, ЦЕМ I, ЦЕМ II *, ЦЕМ IV и ЦЕМ V | – | 4,0 |  | – | 4,0 | 4,5 |  | – | 4,5 |  |
| Содержание оксида серы (VI) SO3, %, (верхний предел), не более, для цементов: ЦЕМ III/A ЦЕМ III/B ЦЕМ III/C | 4,5 4,5 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание хлорид-иона Cl–, %, (верхний предел), не более ** | 0,11 *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание минеральных добавок , % **** | + 2 % для единичных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Цемент типа ЦЕМ II/В-Сл и ЦЕМ II/В-К с добавкой обожженного сланца более 20% может содержать до 5,0% SO3 для всех классов. **В цементе типа ЦЕМ III содержание хлорид-иона Cl– может быть более 0,11%, но в этом случае оно должно быть указано на упаковке и в документе о качестве. ***В цементах для преднапряженного бетона может быть установлено более низкое значение максимального содержание хлорид-иона Cl–. В этом случае величина 0,11 должна быть замещена более низким значением, о чем должна быть сделана отметка в товаросопроводительной документации ****От суммы основных и вспомогательных компонентов (кроме регулятора сроков схватывания), принятой за 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Раздел 12. Пункт 12.1 изложить в редакции:

«Содержание минеральных добавок в цементе, используемых в качестве основных и вспомогательных компонентов,  определяют по ГОСТ 35242».

Пункт 12.3 дополнить абзацем

Титр известняка определяют по ГОСТ 14050 и по другим аттестованным методикам».

Раздел 15. Название раздела привести в редакции:

«Оценка уровня качества цементов».

Пункт 15.1 привести в новой редакции:

«15.1 Оценка уровня качества осуществляется в целях подтверждения стабильности качества выпускаемых цементов и их постоянного соответствия требованиям нормативного документа.

Оценка уровня качества выполняется в соответствии с ГОСТ 30515».

Пункт 15.2 привести в новой редакции:

«15.2 Оценку уровня качества цементов проводят по переменным и по числу дефектных проб.

Оценку по переменным проводят по результатам испытаний каждой партии цемента по показателям прочности на сжатие в возрасте 2 (7) и 28 сут, содержанию оксида серы (VI) SО3 в цементе.

Оценку по числу дефектных проб – по времени начала схватывания, равномерности изменения объема (расширению), вещественному составу – содержанию основных и вспомогательных компонентов согласно таблице 1, содержанию хлорид-иона Cl–,  потерям массы при прокаливании (только для цементов ЦЕМ 0, ЦЕМ I, ЦЕМ III, с учетом 11.2), содержанию нерастворимого остатка (только для цементов ЦЕМ 0, ЦЕМ I, ЦЕМ III, с учетом 11.2)».

Исключить пункты 15.3 – 15.6.

Исключить таблицы 4, 5 и 6.

Председатель Комитета по стандартизации,

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»							    Ю.А. Яшина

Исполнительный директор

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 							Д.Ю. Мартынкина