МКС 91.100.10

Изменение № 2 ГОСТ 31108—2020 Цементы общестроительные. Технические условия
Принято М Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                   №                                )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 0042]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 35242 Цементы. Методы определения минеральных добавок».
Раздел 3. Исключить пункт 3.4.
Раздел 4. Пункт 4.3.3 изложить в новой редакции:
«Пуццоланы (П) и глиежи (Г)
4.3.3.1 Пуццолана – материал силикатного или алюмосиликатного состава или их комбинация. Пуццоланы не твердеют самостоятельно при затворении водой, однако в тонкоизмельченном виде и в присутствии воды при нормальной температуре реагируют с раствором гидроксида кальция Са(ОН)2,
образуя гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, обусловливающие прочность твердеющего материала. Образующиеся гидросиликаты и гидроалюминаты кальция аналогичны тем, которые образуются при твердении гидравлических вяжущих веществ.
4.3.3.2 Пуццоланы состоят преимущественно из реакционно-способного диоксида кремния (SiO2) и оксида алюминия (Al2O3), остальное – оксид железа (Fe2O3) и другие оксиды. Массовая доля реакционно-способного диоксида кремния (SiO2) – не менее 25 %. Определение содержания реакционно-способного диоксида кремния (SiO2) – по ГОСТ 5382.
4.3.3.3 Различают природные пуццоланы и глиежи искусственного или природного происхождения.
Природная пуццолана – материал осадочного (диатомиты, трепелы, опоки) или вулканического (пеплы, туфы, трассы, вулканические шлаки, цеолиты и цеолитизированные породы) происхождения соответствующего химико-минералогического состава.
Глиежи – горелые или термически активированные вулканические или осадочные породы, глины и сланцы.
В зависимости от состояния пуццоланы перед использованием дробят, гомогенизируют, сушат или подвергают термообработке и измельчению.
4.3.3.4 Для производства цементов используют пуццоланы, для которых значение t-критерия, определенное по ГОСТ 25094, составляет не менее 15».
Пункт 4.3.8 изложить в новой редакции:
«Известняк (И)
4.3.8.1 Титр известняка, используемого в качестве минеральных добавок – основных компонентов цемента, должен быть не менее 75 %.
Титр известняка определяется по ГОСТ 14050 и другим аттестованным методикам.
4.3.8.2 Применение доломитизированных, мергелистых известняков и мелов в качестве минеральных добавок – основных компонентов цемента, допускается только в том случае, если они не оказывают отрицательного влияния на строительно-технические свойства и долговечность цементов».
Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:
«4.4.1 Вспомогательные компоненты – неорганические природные и(или) техногенные минеральные вещества, в том числе отходы производства портландцементного клинкера и добавки, указанные в п. 4.3, которые в исходном виде или после соответствующей подготовки могут вводиться в состав цемента.
Вспомогательные компоненты не должны существенно повышать водопотребность и ухудшать свойства цемента».
Пункт 4.4.2 изложить в редакции:
«4.4.2 Вспомогательные компоненты могут быть инертными или проявлять слабо выраженные гидравлические, скрытогидравлические или пуццоланические свойства. 
Специальные требования по данным свойствам к вспомогательным компонентам не предъявляются».
Пункт 4.3.3. Примечание изложить в новой редакции:
«Примечание – Информация о наличии, составе и концентрации вспомогательных компонентов должна быть представлена производителем в товаросопроводительной документации».
Пункт 4.6. Второй абзац изложить в редакции:
Технологические добавки вводятся в состав цемента для улучшения процесса помола и (или) для облегчения транспортирования цемента по трубопроводам.
Технологические добавки не должны ухудшать строительно-технические свойства цемента.
Примечание – Информация о наличии, составе и концентрации технологических добавок должна быть представлена производителем в товаросопроводительной документации».
Раздел 6. Пункт 6.2.1. Таблица 1. Наименование столбца «Наименование цемента» изложить в новой редакции: «Наименование типа  цемента, сокращённое обозначение, включающее тип, подтип   цемента и вид минеральной добавки».  
Раздел 7. Первое перечисление привести в редакции:
« из наименования типа цемента по таблице 1;».	
Раздел 10. Пункт 10.1. Первый абзац изложить в редакции:
«Требования к безопасности цементов – по ГОСТ 30515».
Раздел 11. Добавить пункт 11.6 следующего содержания: 
«11.6 В случае обнаружения при приемо-сдаточных испытаниях цемента малозначительного дефекта по ГОСТ 30515, не превышающего предельного значения, указанного в таблице 4, партию принимают, но учитывают как дефектную при оценке общего уровня качества. 
Общее число партий с малозначительными дефектами, принятых в течение квартала, не должно быть более 5% общего числа партий цемента данного типа, класса и подкласса прочности, поставленных за этот период. При этом число дефектов учитывают раздельно по каждому показателю».
Пункт 11.5 изложить в редакции:
«11.5. Каждая партия цемента или ее часть, направляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве. Форма и содержание документа о качестве – по ГОСТ 30515».
 Дополнить таблицу 11 в следующей редакции:
 «Таблица 4  Номенклатура и значение малозначительных дефектов

	Наименование показателя
	Предельное отклонение от требований нормативного документа для класса прочности цемента

	
	32,5М
	32,5Н
	32,5Б
	42,5М
	42,5Н
	42,5Б
	52,5М
	52,5Н
	52,5Б

	Прочность на сжатие, МПа, не менее (нижний предел) в возрасте:
2 сут
7 сут
28 сут
	


–
10,0
30,0
	


–
14,0
30,0
	


8,0
–
30,0
	


–
14,0
40,0
	


8,0
–
40,0
	


18,0
–
40,0
	


8,0
–
50,0
	


18,0
–
50,0
	


28,0
–
50,0

	Начало схватывания, мин, не ранее (нижний предел)
	60
	45
	30

	Содержание оксида серы (VI) SO3, %, (верхний предел), не более, для цементов ЦЕМ 0, ЦЕМ I, ЦЕМ II *, ЦЕМ IV и ЦЕМ V
	–
	4,0
	–
	4,0
	4,5
	–
	4,5

	Содержание оксида серы (VI) SO3, %, (верхний предел), не более, для цементов: 
ЦЕМ III/A
ЦЕМ III/B
ЦЕМ III/C
	



4,5
4,5
5,0

	Содержание хлорид-иона Cl–, %, (верхний предел), не более **
	0,11 ***

	Содержание минеральных добавок , % ****
	+ 2 % для единичных результатов

	
*Цемент типа ЦЕМ II/В-Сл и ЦЕМ II/В-К с добавкой обожженного сланца более 20% может содержать до 5,0% SO3 для всех классов.
**В цементе типа ЦЕМ III содержание хлорид-иона Cl– может быть более 0,11%, но в этом случае оно должно быть указано на упаковке и в документе о качестве.
***В цементах для преднапряженного бетона может быть установлено более низкое значение максимального содержание хлорид-иона Cl–. В этом случае величина 0,11 должна быть замещена более низким значением, о чем должна быть сделана отметка в товаросопроводительной документации
****От суммы основных и вспомогательных компонентов (кроме регулятора сроков схватывания), принятой за 100 %.



».
Раздел 12. Пункт 12.1 изложить в редакции:
«Содержание минеральных добавок в цементе, используемых в качестве основных и вспомогательных компонентов,  определяют по ГОСТ 35242».
Пункт 12.3 дополнить абзацем 
Титр известняка определяют по ГОСТ 14050 и по другим аттестованным методикам».
Раздел 15. Название раздела привести в редакции:
«Оценка уровня качества цементов».
Пункт 15.1 привести в новой редакции:
«15.1 Оценка уровня качества осуществляется в целях подтверждения стабильности качества выпускаемых цементов и их постоянного соответствия требованиям нормативного документа.
Оценка уровня качества выполняется в соответствии с ГОСТ 30515».
Пункт 15.2 привести в новой редакции:
«15.2 Оценку уровня качества цементов проводят по переменным и по числу дефектных проб. 
Оценку по переменным проводят по результатам испытаний каждой партии цемента по показателям прочности на сжатие в возрасте 2 (7) и 28 сут, содержанию оксида серы (VI) SО3 в цементе.
Оценку по числу дефектных проб – по времени начала схватывания, равномерности изменения объема (расширению), вещественному составу – содержанию основных и вспомогательных компонентов согласно таблице 1, содержанию хлорид-иона Cl–,  потерям массы при прокаливании (только для цементов ЦЕМ 0, ЦЕМ I, ЦЕМ III, с учетом 11.2), содержанию нерастворимого остатка (только для цементов ЦЕМ 0, ЦЕМ I, ЦЕМ III, с учетом 11.2)».
Исключить пункты 15.3 – 15.6.
Исключить таблицы 4, 5 и 6.


Председатель Комитета по стандартизации, 
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»							    Ю.А. Яшина	

Исполнительный директор
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 							Д.Ю. Мартынкина
 
