| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 16422 -202Х (проект, RU, первая редакция) |

ОДЕЖДА

Физиологическое воздействие.

Классификация терморегулирующих свойств

(EN 16422:2025, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Производственно-внедренческим обществом с ограниченной ответственностью "Фирма "Техноавиа" (ПВ ООО "Фирма "Техноавиа") на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 16422:2025 «Одежда. Физиологическое воздействие. Классификация терморегулирующих свойств» («Clothing - Physiological effects - Classification of thermoregulatory properties», IDT).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 248 «Текстильные материалы и изделия».

В 5.2 (таблицы 2, 3) настоящего стандарта исправлены опечатки, выявленные в тексте указанного европейского стандарта, комментарии к исправлениям оформлены сноской

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………..…….. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………….…….. |  |
| 4 Методы испытания…………………………………………….................................... |  |
| 5 Эксплуатационные уровни свойств материала ................................................... |  |
| 6 Маркировка…………………………………………………………………………..…… |  |
| Приложение A (обязательное) Примеры классификации и маркировки……..….. |  |
| Библиография |  |

Введение

Настоящий стандарт разработан для оказания помощи поставщикам, изготовителям и потребителям в оценке терморегулирующих свойств текстильных материалов и изделий и выборе наиболее подходящих методов для определения индивидуальных требований к характеристикам материала.

В целях поощрения использования как можно более широкого выбора возможных материалов и технологий, настоящий стандарт представляет собой рекомендации и руководство по испытаниям или группам испытаний, которые позволяют проверить определенные эксплуатационные характеристики материала или пакета материалов. В нем обобщена область применения описанных испытаний и указан рекомендуемый диапазон результатов для указанных методов испытаний, что позволяет пользователю установить класс эксплуатационных характеристик оцениваемого материала. В тех случаях, когда для измерения одного и того же параметра материала доступен выбор методов испытаний, каждый из них описан так, чтобы пользователь настоящего стандарта мог выбрать наиболее подходящий метод для своих требований.

В настоящем стандарте также представлена система из трех эксплуатационных уровней для различных терморегулирующих свойств:

— теплоизоляция;

— передача паров влаги (способность пропускать пары влаги);

— воздухопроницаемость;

— водоупорность и водоотталкивание;

— регулирование жидкого пота.

Значительные различия в условиях использования требуют гибкого применения свойств и эксплуатационных уровней. Это позволяет выбрать подходящий уровень для каждого свойства и, таким образом, составить «профиль изделия», адаптированный к каждому конкретному типу использования. Например, существует значительная разница между терморегулирующими свойствами, необходимыми для верхней одежды для прохладной, ветреной и дождливой погоды при низкой активности, и носками для теплого использования в помещении во время интенсивной физической или спортивной деятельности. Кроме того одежда для работника магазина требует иных терморегулирующих свойств, чем нижнее белье, предназначенное для катания на лыжах, или домашняя одежда для пожилых людей. На требования влияют температура и влажность окружающей среды, ветер и уровень активности, контакт с кожей или другими слоями предмета(ов) одежды.

Следует учитывать, что на момент публикации отрасль находится в постоянном состоянии развития в отношении новых технологий для инновационных волокон и применений эксплуатационных характеристик, и что методы, необходимые для оценки этих новых технологий, в будущем могут отличаться от методов, описанных в настоящем стандарте. В последующих пересмотрах будет рассмотрено добавление любых новых методов испытаний, необходимых для поддержания актуальности рекомендаций отрасли и ее меняющихся потребностей.

Настоящий стандарт включает Приложение А. В данном Приложении А рассматривают вопросы конструкции и использования изделия, поскольку характеристики материала не являются единственным фактором, влияющим на терморегулирующие характеристики конечного изделия или комплекта, готового к использованию. В данном Приложении А также приведены примеры маркировки продукции.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОДЕЖДА

Физиологическое воздействие

Классификация терморегулирующих свойств

Clothing. Physiological effects. Classification of thermoregulatory properties

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает доступные методы испытаний для измерения терморегулирующих свойств текстильных материалов, используемых в предметах одежды, содержит рекомендации по подбору наиболее подходящих методов, если у пользователя есть выбор.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию терморегулирующих свойств по трем эксплуатационным уровням.

Настоящий стандарт не распространяется на предметы одежды или одежду, предназначенную для новорожденных, младенцев и детей, у которых терморегуляция в организме еще не полностью развита.

Настоящий стандарт не распространяется на терморегулирующие свойства средств индивидуальной защиты [СИЗ (PPE)] и предметов одежды или текстильных изделий, на которые уже установлены конкретные требования в стандартах.

Настоящий стандарт не распространяется на текстильные материалы и изделия с подогревом, материалы с фазовым переходом [МФП (PCM)] и аналогичные «умные» материалы для терморегуляции, рекомендации для которых приведены в CEN ISO/TR 23383.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 терморегулирующее свойство (thermoregulatory property): Свойство текстильных материалов и изделий, влияющее на терморегуляцию человеческого организма и позволяющее поддерживать температуру тела на стабильном и комфортном уровне.

Примечание – Свойства включают теплоизоляцию, передачу паров влаги (способность пропускать пары влаги), воздухопроницаемость, водоупорность и водоотталкивание, регулирование жидкого пота.

3.2 теплоизоляция Rct (thermal insulation), тепловое сопротивление (thermal resistance): Количественная характеристика текстильных материалов или пакетов материалов, сухой тепловой поток, проходящий через единицу площади, при постоянном градиенте температуры, выраженная в квадратных метрах кельвин на ватт (м² К/Вт).

Примечание – Сухой тепловой поток может состоять из одного или нескольких компонентов: кондуктивного, конвективного и лучистого.

3.3 передача паров влаги WVT (water vapour transmission), способность пропускать пары влаги (breathability): Способность текстильных материалов или пакетов материалов переносить водяной пар, выраженная либо в абсолютном значении – сопротивление проникновению пара Ret, либо в значении паропроницаемости WVP, либо в относительном значении, связанном с теплоизоляцией – коэффициент паропроницаемости imt.

3.4 сопротивление проникновению пара Ret (water vapour resistance): Количественная характеристика текстильных материалов или пакетов материалов, которая определяет «скрытый» тепловой поток испарений между двумя сторонами материала, проходящий через заданную площадь при постоянном градиенте давления водяного пара, выраженная в квадратных метрах паскаль на ватт (м2·Па/Вт).

Примечание – Тепловой поток испарений может состоять из диффузионного и конвективного компонентов.

3.5 коэффициент паропроницаемости imt (water vapour permeability index): Свойства переноса, связанные с теплоизоляцией, выражают коэффициентом от 0      до 1.

3.6 паропроницаемость WVP (water vapour permeability): Скорость передачи паров влаги, выраженная в граммах на квадратный метр час паскаль [г/(м2·Па·ч)]

3.7 воздухопроницаемость AP (air permeability): Объем воздуха, проходящего перпендикулярно через испытуемую пробу при заданных значениях испытуемой площади, перепада давления и промежутка времени (мм/с).

3.8 водоупорность WPR (water penetration resistance): Устойчивость материала к прониканию воды под гидростатическим давлением.

3.9 водоотталкивание (water repellence): Cпособность текстильного материала противостоять поверхностному смачиванию водой

3.10 регулирование жидкого пота (liquid sweat management): Сочетание впитывания или накопления пота кожей, с одной стороны, и переноса пота от кожи в окружающую среду, с другой стороны.

[EN 17534:2022, пункт 3.3]

3.11 изделие, имеющее непосредственный контакт с кожей (skin contact product): текстильный материал или предмет одежды, предназначенный в первую очередь для ношения непосредственно на коже.

Примечание – Типичные примеры: нижнее белье, футболки, рубашки, блузки, брюки, одежда для сна.

3.12 изделие второго или промежуточного слоя (second layer or intermediate layer product): текстильный материал или предмет одежды, предназначенный для ношения поверх изделий, имеющих непосредственный контакт с кожей, и под изделиями верхнего слоя.

Примечание – Типичные примеры: свитера, рубашки, жилеты, блузки.

3.12 изделие верхнего слоя (outer layer product): текстильный материал или предмет одежды, предназначенный для ношения в качестве верхнего слоя одежды, преимущественно на открытом воздухе.

Примечание – Типичные примеры: пальто, куртки, брюки, комбинезоны, дождевики.

4 Методы испытания

4.1 Теплоизоляция

4.1.1 Общие положения

Для целей настоящего стандарта были определены два метода испытаний по стандартам EN или ISO для измерения теплоизоляции. Оба метода позволяют получить значение теплоизоляции в м²·К/Вт, и результаты обоих испытаний сопоставимы.

4.1.2 ISO 5085-1 «Материалы и изделия текстильные. Определение теплового сопротивления. Часть 1. Низкое тепловое сопротивление»

4.1.2.1 Основные положения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопротивления текстильных материалов, пакетов текстильных материалов или волокнистых материалов в виде полотен передаче тепла через них в «стационарном состоянии». Настоящий стандарт применим к материалам, тепловое сопротивление которых составляет примерно до 0,2 м2·К/Вт.

Данный метод подходит для материалов толщиной до 20 мм (при превышении данной толщины становятся заметны потери тепла краями).

4.1.2.2 Сущность метода

Измеряют перепад температуры последовательно через материал с известным тепловым сопротивлением и через испытуемую пробу материала, подвергаемого испытанию, и по полученным значениям определяют тепловое сопротивление испытуемой пробы.

4.1.2.3 Применение

В стандарте указаны два метода (метод с одной пластиной и метод с двумя пластинами). В контексте данного стандарта используют метод с одной пластиной.

4.1.3 EN ISO 11092 «Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)» (ISO 11092)

4.1.3.1 Основные положения

Настоящий стандарт устанавливает методы измерения теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях.

Применение данного метода измерения ограничивается максимальным значением теплового сопротивления, которое зависит от размеров и конструкции используемого оборудования, 2 м2·К/Вт – минимальные технические характеристики оборудования, указанного в настоящем стандарте.

Условия испытаний, используемые в EN ISO 11092, не предназначены отражать конкретные комфортные условия, а также не установлены эксплуатационные характеристики в отношении физиологического комфорта.

4.1.3.2 Сущность метода

Испытуемую пробу помещают на электронагревательную пластину, вдоль которой параллельно верхней поверхности проходит кондиционированный воздух, как указано в ISO 11092.

Для определения теплового сопротивления измеряют тепловой поток, проходящий через испытуемую пробу, после достижения стационарных условий испытания.

Тепловое сопротивление Rct материала определяют путем вычитания теплового сопротивления пограничного воздушного слоя над поверхностью испытательного оборудования из суммарного теплового сопротивления испытуемой пробы и пограничного воздушного слоя, измеренных при одинаковых условиях.

Примечание – Более доступный альтернативный метод для EN ISO 11092 и ISO 5085-1 описан в EN 17667.

4.2 Передача паров влаги (способность пропускать пары влаги)

4.2.1 Общие положения

Для определения передачи паров влаги текстильных материалов используют различные методы. В контексте настоящего стандарта следует использовать стандарт EN ISO 11092, который определяет методы измерения сопротивления проникновению пара и коэффициента паропроницаемости.

4.2.2 EN ISO 11092 «Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)» (ISO 11092)

4.2.2.1 Основные положения

Применение данного метода измерения ограничивается максимальными значением сопротивления проникновению пара, которое зависит от размеров и конструкции используемого оборудования, 700 м2·Па/Вт – минимальные технические характеристики оборудования, указанного в настоящем стандарте.

4.2.2.2 Сущность метода

Испытуемую пробу помещают на электронагревательную пластину, вдоль которой параллельно верхней поверхности проходит кондиционированный воздух, как указано в ISO 11092.

Для определения сопротивления проникновению пара электронагревательную пористую пластину покрывают мембраной, проницаемой для водяного пара, но непроницаемой для воды в виде жидкости. Вода, подаваемая на нагреваемую пластину, испаряется и проходит через мембрану в виде пара, так что вода в жидком состоянии не контактирует с испытуемой пробой. Когда испытуемую пробу помещают на мембрану, тепловой поток, необходимый для поддержания постоянной температуры на пластине, является мерой скорости испарения воды, исходя из этого, определяют сопротивление проникновению пара испытуемой пробы.

Сопротивление проникновению пара Ret материала определяют путем вычитания сопротивления проникновению пара пограничного воздушного слоя над поверхностью испытательного оборудования из сопротивления проникновению пара испытуемой пробы и пограничного воздушного слоя, измеренных при одинаковых условиях.

В частности, для трикотажных материалов и объемной специальной одежды от пониженных температур, которые из-за своей толщины имеют высокие значения сопротивления проникновению пара, более показательным является коэффициент паропроницаемости imt, который выражает соотношение между теплоизоляцией Rct и сопротивлением проникновению пара Ret.

4.3 Воздухопроницаемость

4.3.1 Общие положения

Испытания проводят в соответствии с EN ISO 9237, «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости».

4.3.2 Основные положения

Стандарт описывает метод определения воздухопроницаемости текстильных материалов и который может быть применен к большинству видов текстильных материалов, включая ткани технического назначения, нетканые материалы и готовые текстильные изделия, обладающие воздухопроницаемостью.

4.3.3 Сущность метода

Скорость воздушного потока, проходящего через заданную площадь текстильного материала перпендикулярно его поверхности, определяют при заданном значении перепада давления через испытуемую поверхность текстильного материала за определенный промежуток времени.

В контексте настоящего стандарта измерение следует проводить при перепаде давления через испытуемую пробу 100 Па и площади держателя испытуемой пробы          20 см².

4.4 Водоупорность и водоотталкивание

4.4.1 Общие положения

Защита от жидкой воды может быть выражена различными свойствами текстильного материала, например, устойчивостью к гидростатическому давлению или водоотталкиванием. Для испытаний существует несколько стандартов EN или ISO, в контексте настоящего стандарта могут применяться следующие методы в зависимости от ситуации, результаты разных методов не сопоставимы.

4.4.2 EN ISO 811, «Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением» (ISO 811)

4.4.2.1 Основные положения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения водоупорности текстильных материалов путем создания гидростатического давления.

4.4.2.2 Сущность метода

Гидростатическое давление, выдерживаемое текстильным материалом, является мерой его водоупорности. В стандартных условиях испытуемую пробу с лицевой стороны подвергают воздействию постоянно увеличивающегося давления воды до тех пор, пока вода не просочится в трех точках. Давление, при котором на поверхности пробы появилась третья капля воды, фиксируется. Давление воды может быть подведено снизу или сверху испытуемой пробы. Выбранный вариант следует указать в протоколе. Результат испытания напрямую зависит от свойств текстильных изделий, которые подвергают действию давления воды в течение коротких и средних периодов времени.

В контексте настоящего стандарта используют скорость испытания                       (60±3) см вод.ст./мин.

Значение гидростатического давления в см вод.ст. также может быть выражено в единицах СИ – Па. 1 см вод.ст. соответствует приблизительно 100 Па                                       (1 см вод.ст. = 98,066 Па).

4.4.3 EN 29865, «Материалы текстильные. Определение водоотталкивающих свойств способом дождевания (методу Бундесманна)»    (ISO 9865)

4.4.3.1 Основные положения

Стандарт описывает метод определения водоотталкивающих свойств текстильных материалов способом дождевания, известный как метод Бундесманна. Данное испытание может быть использовано для оценки эффективности процедур отделки, придающей текстильным материалам водоотталкивающие свойства.

4.4.3.2 Сущность метода

Испытуемые пробы текстильных материалов закрепляют на чашках и затем подвергают воздействию дождевания при заданных условиях. Водоотталкивающие свойства оценивают путем визуального сравнения намоченных испытуемых проб с эталонными фотографиями. Количество воды, поглощенное испытуемыми пробами при испытаниях, определяют с помощью взвешивания. Воду, просочившуюся сквозь испытуемые пробы, собирают в чашки и также регистрируют.

4.4.4 EN ISO 4920, «Материалы текстильные. Определение устойчивости к поверхностному смачиванию (метод испытания разбрызгиванием)» (ISO 4920)

4.4.4.1 Основные положения

Стандарт устанавливает метод определения устойчивости к поверхностному смачиванию путем разбрызгивания воды на поверхность текстильных материалов, в том числе, имеющих водостойкую или водоотталкивающую обработку.

Данный метод не предназначен для прогнозирования устойчивости материалов к проникновению дождя, поскольку не измеряет проникание воды сквозь поверхность.

4.4.4.2 Сущность метода

Заданный объем дистиллированной воды разбрызгивают на испытуемую пробу, которую закрепляют в кольце (держателе для испытуемых проб) и фиксируют под углом 45° таким образом, чтобы центр пробы находился на заданном расстоянии от разбрызгивающего сопла. Оценку разбрызгиванием проводят путем сравнения внешнего вида испытуемой пробы после испытания с описаниями и фотографиями эталонов.

4.5 Регулирование жидкого пота

4.5.1 Общие положения

В контексте настоящего стандарта для данного свойства могут быть применены следующие два метода испытаний, в зависимости от ситуации.

4.5.2 EN 17534 «Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение переноса и накопления жидкого пота»

4.5.2.1 Основные положения

Данный метод испытаний предназначен для измерения свойств регулирования жидкого пота трикотажных, тканых и нетканых текстильных материалов, таких как индекс накопления, переноса пота и впитывание пота.

4.5.2.2 Сущность метода

Накопительную емкость и перенос жидкого пота текстильного материала измеряют с помощью греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной, указанной в EN ISO 11092. с дополнительными компонентами: газовым счетчиком и двумя датчиками температуры на входе и выходе газового счетчика. Для измерительного блока и воздуха в климатической камере устанавливают постоянную температуру 35°C и относительную влажность 30%. Для проведения испытания измерительный блок греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной накрывают тонкой фольгой, непроницаемой для воды и водяного пара. Поверх фольги размещают полиэфирную ткань. Эта ткань имитирует потоотделение человеческой кожи, а фольга предотвращает проникновение воды в измерительный блок во время испытания. 15 см³ воды с температурой 35°C равномерно распределяют по полиэфирной ткани. Затем испытуемую пробу размещают без складок на полиэфирной ткани. Ровно через 15 минут испытуемую пробу удаляют. В ходе испытания, с одной стороны, происходит диффузия водяного пара через испытуемую пробу. С другой стороны, испытуемая проба поглощает воду из нижележащей полиэфирной ткани, которая также частично испаряется.

Измерение может проводиться по методу А или методу В. В методе А газовый счетчик и два датчика температуры вводят в контур с насосом и осушающей колонкой, поддерживающей относительную влажность на уровне 30 %. Общее количество водяного пара, переносимого через испытуемую пробу, определяют по объему воздуха, циркулирующего через газовый счетчик в течение периода испытания.   Метод В представляет собой альтернативу, если невозможно модифицировать греющую пластину с имитацией потоотделения путем добавления газового счетчика. В методе В тонкий пластиковый лист приклеивают к нижней поверхности рамы, что позволяет переносить испытуемую пробу и полиэфирную ткань к весам без потери жидкой воды. Общее количество водяного пара, переносимого через испытуемую пробу, затем определяют путем взвешивания испытуемой пробы и полиэфирной ткани до и сразу после периода испытания. В обоих методах А и В впитывание пота также определяют с помощью аналогичной процедуры взвешивания. Было показано, что оба метода дают схожие результаты.

4.5.3 AATCC Test Method 195 «Метод испытания влагорегулирующих свойств текстильных материалов»

4.5.3.1 Основные положения

Данный метод испытаний предназначен для измерения, оценки и классификации влагорегулирующих свойств текстильных материалов. Метод испытаний позволяет получить объективные измерения влагорегулирующих свойств трикотажных, тканых и нетканых текстильных материалов.

Результаты, полученные с помощью данного метода испытаний, основаны на характеристиках водостойкости, водоотталкивания и водопоглощения структуры текстильного материала, включая геометрическую и внутреннюю структуру текстильного материала, а также капиллярные свойства его волокон и нитей.

4.5.3.2 Сущность метода

Влагорегулирующие свойства текстильного материала оценивают путем размещения испытуемой пробы между двумя горизонтальными (верхним и нижним) электрическими датчиками, каждый из которых имеет семь круглых рядов из круглых штифтов. Заранее определенное количество испытательного раствора, облегчающее измерение изменений электропроводности, наносят на центр обращенной вверх поверхности испытуемой пробы. Испытательный раствор может свободно перемещаться в трех направлениях: радиальное растекание по верхней поверхности, перемещение через испытуемую пробу с верхней поверхности на нижнюю и радиальное растекание по нижней поверхности испытуемой пробы. Во время испытания измеряют и регистрируют изменения электрического сопротивления испытуемых проб.

Показания электрического сопротивления используют для расчета изменений содержания жидкой влаги в текстильном материале, которые количественно определяют динамическое поведение переноса жидкой влаги в нескольких направлениях испытуемой пробы. Сводные данные измерений используют для оценки влагорегулирующих свойств текстильного материала с помощью заранее определенных индексов.

5 Эксплуатационные уровни свойств материала

5.1 Общие положения

Свойства текстильных материалов классифицируют по трем эксплуатационным уровням: A, B и C. A — очень хорошие, B — хорошие, а C — приемлемые, в зависимости от предполагаемого климата и вида деятельности. Таблицы 1 – 3 относятся к теплому климату, таблицы 4 – 6 — к холодному климату, таблица 7 — к очень холодному климату для многослойных материалов (инструкции по классификации типичных областей применения приведены в Приложении A).

Понятия «холодный климат» и «теплый климат» весьма субъективны и зависят не только от температуры. Они также зависят от скорости ветра, влажности (особенно в теплых/жарких условиях), уровня активности, температурной истории, акклиматизации к климатической среде и даже культурных или региональных привычек. Однако людям не нужно определение «холода» и «тепла», чтобы адаптироваться к климатической среде, например, выбирая наиболее подходящую одежду или регулируя уровень активности в зависимости от реальной ситуации, поскольку обычно они основывают свой выбор на опыте и здравом смысле.

Учитывая значения теплового сопротивления, указанные в таблице 7, ориентировочный диапазон температур для очень холодного климата в контексте настоящего стандарта составляет от -5°C до 0°C.

В каждой таблице в столбце 1 указано терморегулирующее свойство и стандарт, описывающий испытание для его измерения, в столбце 2 указано, в каких единицах выражены результаты, а в столбцах 3 – 5 указаны эксплуатационные уровни, специфичные для данного стандарта.

Если для данного климата указаны эксплуатационные уровни для разных слоев (а именно, контактирующих с кожей, промежуточного или верхнего слоя), можно носить комбинацию этих слоев.

5.2 Эксплуатационные уровни материалов одежды для теплого климата

Таблица 1 – Эксплуатационные уровни материалов, контактирующих с кожей, для теплого климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≤ 0,015 | 0,015 < Rct ≤ 0,030 | 0,03 < Rct ≤ 0,040 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |
| Трикотажные материалы |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | Коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,35 | 0,35 > imt ≥ 0,25 | 0,25 > imt ≥ 0,15 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 3 | 3 < Ret ≤ 4 | 4 < Ret ≤ 5 |
| Воздухопроницаемость EN ISO 9237 | мм/с | - | - | - |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | - | - | - |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | - | - | - |

Окончание таблицы 1

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | ОММС ≥ 4 | 4 > ОММС ≥ 3 | ОММС < 3 |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | F ≥ 810 | 810 > F ≥ 765 | 765 > F ≥ 695 |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | Kf ≥ 0,95 | 0,95 > Kf ≥ 0,85 | 0,85 > Kf ≥ 0,78 |

Таблица 2 – Эксплуатационные уровни материалов второго (промежуточного) слоя, для теплого климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≤ 0,02 | 0,020 < Rct ≤ 0,035 | 0,035 < Rct ≤ 0,045 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |
| Трикотажные материалы |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,35 | 0,35 > imt ≥ 0,25 | 0,25 > imt ≥ 0,15 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 4 | 4 < Ret ≤ 5 | 5 < Ret ≤ 6 |
| Воздухопроницаемость EN ISO 9237 | мм/с | 100 < AP | 5 < АР ≤ 100 | АР ≤ 5 |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | - | - | - |

Окончание таблицы 2

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | - | - | - |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | ОММС ≥ 3 | 3 > ОММС > 2 | ОММС ≤ 2 |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | - | - | - |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | - | - | - |

Таблица 3 – Эксплуатационные уровни материалов верхнего слоя, для теплого климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≤ 0,02 | 0,020 < Rct ≤ 0,035 | 0,035 < Rct ≤ 0,045 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |
| Трикотажные материалы |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,35 | 0,35 > imt ≥ 0,25 | 0,25 > imt ≥ 0,15 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 4 | 4 < Ret ≤ 5 | 5 < Ret ≤ 6 |
| Водонепроницаемые ткани |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 6 | 6 < Ret ≤ 13 | 13 < Ret ≤ 20 |

Окончание таблицы 3

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухопроницаемость, ветронепроницаемые текстильные материалы EN ISO 9237 | мм/с | АР ≤ 5 | 5 < АР ≤ 100 | 100 < AP |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | WR ≥ 400 | 400 > WR ≥ 130 | WR > 130 |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | 5 5 | 4 4 | 3 3 |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | - | - | - |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | - | - | - |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | - | - | - |
| а Классификация воздухопроницаемости рекомендуется для предметов одежды, предназначенной для использования в условиях сильного ветра. В теплом климате, например, при высокой влажности воздуха, может быть предпочтительнее использовать верхний слой предмета одежды с более высокой воздухопроницаемостью (B или C). |  |  |  |  |

5.3 Эксплуатационные уровни материалов одежды для холодного климата

Таблица 4 – Эксплуатационные уровни материалов, контактирующих с кожей, для холодного климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≥ 0,08 | 0,08 > Rct ≥ 0,05 | Rct < 0,05 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трикотажные материалы или объемные текстильные материалы для защиты от пониженных температур |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,45 | 0,45 > imt ≥ 0,35 | 0,35 > imt ≥ 0,25 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 4 | 4 < Ret ≤ 5 | 5 < Ret ≤ 6 |
| Воздухопроницаемость EN ISO 9237 | мм/с | - | - | - |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | - | - | - |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | - | - | - |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | ОММС ≥ 4 | 4 > ОММС ≥ 3 | ОММС < 3 |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | F ≥ 810 | 810 > F ≥ 765 | 765 > F ≥ 695 |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | Kf ≥ 0,95 | 0,95 > Kf ≥ 0,85 | 0,85 > Kf ≥ 0,78 |

Таблица 5 – Эксплуатационные уровни материалов второго (промежуточного) слоя, для холодного климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≥ 0,09 | 0,09 > Rct ≥ 0,06 | 0,06 > Rct ≥ 0,04 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |
| Трикотажные материалы или объемные текстильные материалы для защиты от пониженных температур |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,55 | 0,55 > imt ≥ 0,45 | 0,45 > imt ≥ 0,35 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 5 | 5 < Ret ≤ 6 | 6 < Ret ≤ 7 |
| Воздухопроницаемость EN ISO 9237 | мм/с | 100 < AP | 5 < АР ≤ 100 | АР ≤ 5 |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | - | - | - |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | - | - | - |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | ОММС ≥ 3 | 3 > ОММС > 2 | ОММС ≤ 2 |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | - | - | - |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | - | - | - |

Таблица 6 – Эксплуатационные уровни материалов верхнего слоя, для холодного климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≥ 0,09 | 0,09 > Rct ≥ 0,06 | 0,06 > Rct ≥ 0,04 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |
| Трикотажные материалы или объемные текстильные материалы для защиты от пониженных температур |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,55 | 0,55 > imt ≥ 0,45 | 0,45 > imt ≥ 0,35 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 5 | 5 < Ret ≤ 6 | 6 < Ret ≤ 7 |
| Водонепроницаемые текстильные материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 8 | 8 < Ret ≤ 15 | 15 < Ret ≤ 22 |
| Воздухопроницаемость EN ISO 9237 | мм/с | АР ≤ 5 | 5 < АР ≤ 100 | 100 < AP |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | WR ≥ 400 | 400 > WR ≥ 130 | WR > 130 |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | 5 5 | 4 4 | 3 3 |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |

Окончание таблицы 6

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | - | - | - |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | - | - | - |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | - | - | - |

Таблица 7 – Эксплуатационные уровни материалов верхнего слоя и многослойных материалов, для очень холодного климата

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция ISO 5085-1 или EN ISO 11092 | м2·К/Вт | Rct ≥ 0,18 | 0,18 > Rct ≥ 0,12 | 0,12 > Rct ≥ 0,06 |
| Передача паров влаги |  |  |  |  |
| Трикотажные материалы или объемные текстильные материалы для защиты от пониженных температур |  |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости по EN ISO 11092 | коэффициент 0-1 | imt ≥ 0,55 | 0,55 > imt ≥ 0,45 | 0,45 > imt ≥ 0,35 |
| Тканые материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 13 | 13 < Ret ≤ 20 | 20 < Ret ≤ 40 |
| Водонепроницаемые текстильные материалы |  |  |  |  |
| Cопротивление проникновению пара по EN ISO 11092 | м2·Па/Вт | Ret ≤ 22 | 22 < Ret ≤ 35 | 35 < Ret ≤ 55 |
| Воздухопроницаемость EN ISO 9237 | мм/с | АР ≤ 5 | 5 < АР ≤ 100 | 100 < AP |

Окончание таблицы 7

| Свойство | Единица измерения | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоупорность и водоотталкивание |  |  |  |  |
| Водоупорность EN ISO 811 | см вод.ст. | WR ≥ 400 | 400 > WR ≥ 130 | WR > 130 |
| Водоотталкивание EN 29865 EN ISO 4920 | степень 1-5 оценка разбрызгиванием | 5 5 | 4 4 | 3 3 |
| Регулирование жидкого пота |  |  |  |  |
| Влагорегулирование AATCC TM 195 | балл 1-5 | - | - | - |
| Перенос жидкого пота EN 17534 (25 °C; 50 % относительная влажность) | г/( м2·ч) | - | - | - |
| Накопление жидкого пота EN 17534 | коэффициент 0-1 | - | - | - |

6 Маркировка

Классификация может использоваться для предоставления информации о терморегулирующих свойствах, характерных для конкретного материала или изделия.

Для маркировки продукции следует использовать эксплуатационные уровни A, B и C согласно таблицам 1 – 7, см. раздел 5.

Если свойство, указанное в таблицах, не было испытано или не соответствует эксплуатационным уровням, указанным в таблице, это свойство не указывают в маркировке.

Если продукция подлежит маркировке, маркировка должна проводиться в соответствии с классификацией.

Инструкции по маркировке типичных областей применения указаны в Приложении А.

.

Приложение А

(обязательное

Примеры классификации и маркировки

A.1 Общие положения

Настоящий стандарт содержит систему классификации терморегулирующих свойств материалов, используемых для производства функциональной одежды для различных применений. Соответствующие эксплуатационные уровни зависят от предполагаемых условий использования (окружающая среда и физическая активность). Если используют более одного слоя одежды, каждый слой способствует терморегуляции и комфорту пользователя. Слои должны взаимодействовать, обеспечивая комфорт для пользователя в оптимальном комплекте. Помимо свойств материала, конструкция одежды может сильно влиять на комфорт.

Следует отметить, что терморегулирующие свойства предметов и комплектов одежды зависят не только от используемых материалов, но и от конструкции и посадки одежды, а также от используемых комбинаций.

Возможная вентиляция в воздушных слоях между кожей и предметами одежды может существенно способствовать тепло- и влагопереносу между телом и окружающей средой. В этом смысле для оценки реальных характеристик изделий следует использовать испытания на термоманекене в соответствии с EN ISO 15831 и/или EN 17528.

A.2 Примеры

A.2.1 Общие положения

Примеры маркировки даны в Таблицах А.1 – А.13.

А.2.2 Высокая физическая активность в помещении (например, аэробика)

В большинстве видов спорта в помещениях и гимнастике высокая физическая активность в сочетании с относительно высокой температурой приводит к обильному потоотделению. Одежда должна быть как можно тоньше (с низкой теплоизоляцией) и обладать очень хорошими влагорегулирующими свойствами, то есть низкой передачей паров влаги и высокой способностью к регулированию жидкого пота.

Таблица А.1 – Пример маркировки, контакт с кожей, теплый климат (см. Таблицу 1)

| Теплоизоляция | А |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | А |

А.2.3 Высокая физическая активность в условиях низких температур (например, беговые лыжи, уборка снега лопатой)

Выбор одежды с достаточной теплоизоляцией при высокой активности в условиях низких температур имеет первостепенное значение. Слишком низкая теплоизоляция приводит к охлаждению тела. Слишком высокая теплоизоляция приводит к потоотделению, которое из-за низкой температуры окружающей среды будет конденсироваться внутри одежды. Потоотделения следует избегать, но если оно происходит, важно, чтобы предметы, контактирующая с кожей, обладала хорошими свойствами регулирования жидкого пота. Верхняя одежда должна быть ветро- и водонепроницаемой, промежуточный слой (слои) должен обеспечивать теплоизоляцию в зависимости от температуры и активности, а нижнее белье должно отводить влагу.

Таблица А.2 – Пример маркировки, контакт с кожей, холодный климат (см.          Таблицу 4)

| Теплоизоляция | С |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | А |

Таблица А.3 – Пример маркировки, изделия промежуточного слоя, холодный климат (см. Таблицу 5)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |

Таблица А.4 – Пример маркировки, верхняя одежда, холодный климат (см.          Таблицу 6)

| Теплоизоляция | С |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | В |
| Воздухопроницаемость | А |
| Водоотталкивание | В |

А.2.4 Низкая физическая активность в условиях низких температур (например, медленная ходьба)

Чем ниже температура, тем выше теплоизоляция требуется при низкой физической активности. Соответствующая теплоизоляция обычно достигается за счет сочетания теплоизолирующей верхней одежды и промежуточного слоя. Верхняя одежда также должна обладать низкой воздухопроницаемостью, а при температурах выше или около 0 °C — водоотталкивающими свойствами.

Таблица А.5 – Пример маркировки, контакт с кожей, холодный климат (см.          Таблицу 4)

| Теплоизоляция | С |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | А |

Таблица А.6 – Пример маркировки, изделия промежуточного слоя, холодный климат (см. Таблицу 5)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |

Таблица А.7 – Пример маркировки, верхняя одежда, холодный климат (см.          Таблицу 6)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | В |
| Воздухопроницаемость | А |
| Водоотталкивание | А |

А.2.5 Высокая физическая активность в условиях влажности (например, пеший туризм)

Водоотталкивающие свойства в сочетании с хорошей передачей паров влаги верхней одежды имеют решающее значение. Для обеспечения комфорта необходимо нижнее белье с хорошими впитывающими свойствами и промежуточный слой с теплоизоляцией, соответствующей температуре и уровню активности.

Таблица А.8 – Пример маркировки, контакт с кожей, теплый климат (см. Таблицу 1)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | А |

Таблица А.9 – Пример маркировки, изделия промежуточного слоя, теплый климат (см. Таблицу 2)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | В |

Таблица А.10 – Пример маркировки, верхняя одежда, теплый климат (см. Таблицу 3)

| Теплоизоляция | А |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Воздухопроницаемость | В |
| Водоотталкивание | А |

А.2.6 Низкая физическая активность в условиях влажности (например, лодочный спорт)

Водоупорность верхней одежды имеет чрезвычайно важное значение

Таблица А.11 – Пример маркировки, контакт с кожей, теплый климат (см. Таблицу 1)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | А |

Таблица А.12 – Пример маркировки, изделия промежуточного слоя, теплый климат (см. Таблицу 2)

| Теплоизоляция | В |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Регулирование жидкого пота | В |

Таблица А.13 – Пример маркировки, верхняя одежда, теплый климат (см. Таблицу 3)

| Теплоизоляция | А |
| --- | --- |
| Передача паров влаги | А |
| Воздухопроницаемость | А |
| Водоупорность | А |

# Библиография

|  | EN 17528 | Clothing — Physiological effects — Measurement of water vapour resistance by means of a sweating manikin (Одежда. Физиологическое воздействие. Измерение сопротивление проникновению пара с помощью манекена, имитирующего потоотделение.) |
| --- | --- | --- |
|  | EN 17534:2022 | Textiles — Physiological effects — Measurement of liquid sweat transport and buffering (Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение переноса и накопления жидкого пота) |
|  | EN 17667а | Test method — Determination of thermal resistance of fiIled textile articles and similar items using small guarded hotplate apparatus (Метод испытания. Определение теплового сопротивления текстильных изделий с наполнителем и аналогичных изделий с использованием малогабаритного прибора с горячей охранной зоной) |
|  | EN 29865 | Textiles — Determination of water repellency of fabrics by the Bundesmann rain-shower test (ISO 9865:1991) [Материалы текстильные. Определение водоотталкивающих свойств способом дождевания (методу Бундесманна)] |
|  | EN ISO 811 | Textiles — Determination of resistance to water penetration — Hydrostatic pressure test (ISO 811) (Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением) |
|  | EN ISO 4920 | Textile fabrics — Determination of resistance to surface wetting (spray test) (ISO 4920) [Материалы текстильные. Определение стойкости к поверхностному смачиванию (метод испытания разбрызгиванием)] |
|  | EN ISO 9237 | Textiles — Determination of permeability of fabrics to air (ISO 9237) (Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости) |
|  | EN ISO 11092 | Textiles — Physiological effects — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test) (ISO 11092) [Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)] |
|  | EN ISO 15831 | Clothing — Physiological effects — Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin (ISO 15831) (Одежда. Физиологическое воздействие. Измерение теплоизоляции на термоманекене) |
|  | CEN ISO/TR 23383 | Textiles and textile products — Smart (intelligent) textiles — Definitions, categorisation, applications and standardization needs (ISO/TR 23383) (Материалы и изделия текстильные — «Умные» (интеллектуальные) текстильные материалы и изделия — Определения, классификация, области применения и потребности в стандартизации.) |
|  | ISO 5085-1 | Textiles — Determination of thermal resistance — Part 1: Low thermal resistance (Материалы и изделия текстильные. Определение теплового сопротивления. Часть 1. Низкое тепловое сопротивление) |
|  | AATCC TM 195 | Test method for liquid moisture management properties of textile fabrics (Метод испытания влагорегулирующих свойств текстильных материалов) |

| УДК 645.482:006.354 | МКС 59.040 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: терморегулирующие свойства, классификация, теплоизоляция, тепловое сопротивление, передача паров влаги, способность пропускать пары влаги, сопротивление проникновению пара, коэффициент паропроницаемости, паропроницаемость, воздухопроницаемость, водоупорность, водоотталкивание |  |  |

| Генеральный директор ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» |  | А.С. Попов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель направления стандартизации и испытаний, к.т.н. |  | Н.В. Колесников |
| Старший инженер отдела стандартизации |  | М.А. Перова |

Для термина "изделие, имеющее непосредственный контакт с кожей" применяют эквивалентный термин "изделие первого слоя"

Для термина "изделие верхнего слоя" применяют эквивалентный термин "изделие третьего слоя".

Исправлена опечатка EN 16422:2025. Произведена замена знака «≤» на «<».

Исправлена опечатка EN 16422:2025. Произведена замена знака «≤» на «<».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 9865-2014 «Материалы текстильные. Определение водоотталкивающих свойств способом дождевания (метод Бундесманна)».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 811-2021 «Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 4920-2021 «Материалы текстильные. Определение устойчивости к поверхностному смачиванию (метод испытания разбрызгиванием)».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 9237-2013 «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 11092-2021 «Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 15831-2013 «Одежда. Физиологическое воздействие. Метод измерения теплоизоляции на термоманекене».

В рамках МГС применяют ГОСТ ISO 5085-1-202Х ««Материалы и изделия текстильные. Определение теплового сопротивления (низкое тепловое сопротивление)».