Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность нефтехимическая

ПЛАСТМАССЫ

Определение ударной прочности по Изоду

СТ РК ISO 180-20

(ISO 180:2019 Plastics — Determination of Izod impact strength, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

# Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»  Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от «__»______2022 года № _____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 180:2019 Plastics –

Determination of Izod impact strength (Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 61, Пластмассы, Подкомитетом SC 2, Механические свойства.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные и региональные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии стандартов (национальных, межгосударственных) ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4   ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ISO 180–2015 «Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Актуальная версия ISO 180:2019 разработана Техническим комитетом ISO/TC 61, Пластмассы, Подкомитетом SC 2, Механические свойства.

Актуальная версия ISO 180:2019 отменяет и заменяет ISO 180:2000.

Изменения по сравнению с предыдущим изданием заключаются в следующем:

- дополнен раздел 2;

- изменены следующие разделы: раздел 5, раздел 6, раздел 7, раздел 8, раздел 9.

- дополнен раздел «Библиография».

Обращаем внимание на то, что некоторые компоненты настоящего документа могут быть предметом патентных прав. ISO не несет ответственности за определение таких патентных прав. Подробная информация о патентных правах, выявленных при разработке документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Процедуры, использованные для разработки данного документа, и процедуры, предназначенные для его дальнейшего обслуживания, описаны в Директивах ISO/IEC, часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Данный документ составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения конкретных терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) см. следующий URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность нефтехимическая

ПЛАСТМАССЫ

Определение ударной прочности по Изоду

Дата введения__________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод определения ударной вязкости по Изоду в заданных условиях. В стандарте установлены различные типы образцов и условия испытаний. Заданы параметры испытаний в зависимости от типа испытуемого материала, образца и типа надреза.

1.2 Настоящий стандарт применяются для оценки поведения образцов, предусмотренных настоящим стандартом, в заданных условиях и для оценки поведения образцов при ударе (хрупкого или вязкого).

1.3 Настоящий стандарт применим для использования к следующим видам материалов:

- жесткие термопластичные формованные и экструзионные материалы, включая составы с наполнителями и армированные составы без наполнителей, жесткие термопластичные листы;

-	жесткие термореактивные формованные материалы, включая составы с наполнителями и армированные составы; жесткие термореактивные листы, включая слоистый пластик;

- термо- и реактопластов, армированных волокном, включая материалы с однонаправленными или неоднонаправленными армирующими компонентами, такими как маты, ткани, ткани из ровинга, рубленные нити, комбинированные и гибридные армирующие компоненты, ровинги и измельченные волокна, или листов из предварительно пропитанных материалов (препреги);

- термотропных жидкокристаллических полимеров.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на жесткие ячеистые материалы и слоистые структуры, содержащие ячеистые материалы. Образцы с надрезом обычно не применяют для испытания композиционных материалов или термотропных жидкокристаллических полимеров, армированных длинным волокном.

1.5 Настоящий стандарт применим для использования образцов, которые могут быть отлиты по выбранным размерам, выточены из центральной части стандартного многоцелевого образца для испытаний (см. ISO 20753) из готовых изделий или полуфабрикатов, таких как формовки, экструдированный или литой лист.

1.6 В настоящем стандарте установлены рекомендуемые размеры образца для испытания. Испытания, проведенные на образцах разных размеров или с разными надрезами, или на образцах, изготовленных при разных условиях, могут дать несопоставимые результаты. Запас энергии маятника, скорость маятника в момент удара и условия кондиционирования образцов также влияют на результаты испытания. В том случае, когда требуется получить сопоставимые результаты, эти факторы следует контролировать и регистрировать.

Проект, редакция 2

1.7 Настоящий стандарт не рекомендуется применять для проектных расчетов. Информацию о типичных свойствах материала можно получить, испытывая его при различных температурах, скоростях маятника в момент удара, путем изменения радиуса надреза и/или толщины образца, а также испытывая образцы, изготовленные в различных условиях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 291:2008 Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (Пластмассы. Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытания).

ISO 293:2004 Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials (Пластмассы. Образцы для испытаний из термопластичных материалов, изготовленные методом прямого прессования).

ISO 294-1:2017 Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens (Пластмассы. Литье образцов под давлением для испытаний термопластичных материалов. Часть 1. Общие принципы и литье образцов для испытаний многоцелевого назначения и в виде брусков).

ISO 295:2004 Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials (Пластмассы. Изготовление образцов из термореактивных материалов методом прямого прессования).

ISO 1268 (все части) Fibre-reinforced plastics - Methods of producing test plates (Армированные волокном пластмассы. Способы изготовления тестовых пластин).

ISO 2602:1980 Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval (Статистическая интерпретация результатов испытаний. Оценка среднего значения. Доверительный интервал).

ISO 2818:2018 Plastics - Preparation of test specimens by machining (Пластмассы. Приготовление образцов для испытаний с помощью механической обработки).

ISO 10724-1:1998 Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) - Part 1: General principles and moulding of multipurpose test specimens (Пластмассы. Литье под давлением испытательных образцов термореактивных порошкообразных формовочных материалов. Часть 1. Общие принципы и литье под давлением испытательных образцов многоцелевого назначения).

ISO 13802:2015 Plastics - Verification of pendulum impact-testing machines - Charpy, Izod and tensile impact-testing (Пластмассы. Верификация маятникового копра для испытания на удар. Испытание на ударную вязкость по Шарпи, Изоду и при ударном растяжении).

ISO 20753:2018 Plastics - Test specimens (Пластмассы. Образцы для испытаний).

3 Термины и определены

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ISO/IEC, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам: Платформа просмотра ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp; IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 Ударная вязкость по Изоду образца без надреза aiU (Izod unnotched impact strength): Энергия удара, поглощенная при разрушении испытуемого образца без надреза, отнесенная к площади первоначального поперечного сечения образца.

Примечание - Единицей измерения является килоДжоуль на квадратный метр (кДж/м2).

3.2 Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом aiN (Izod notched impact strength): Энергия удара, поглощенная при разрушении испытуемого образца с надрезом, отнесенная к площади первоначального поперечного сечения образца в месте надреза.

Примечание  - Единицей измерения является килоДжоуль на квадратный метр (кДж/м2).

3.3 Параллельный удар р (parallel impact): (для слоистых армированных пластмасс) Направление удара параллельно плоскости армирующего материала.

Примечание - Направление удара при испытании по Изоду обычно «параллельно ширине» 
(см. рисунок 1).

3.4 Перпендикулярный удар n (normal impact): (для слоистых армированных пластмасс) Направление удара перпендикулярно плоскости армирующего материала.

Примечание  - При испытании по Изоду обычно такой тип удара не применяется, однако указывается ради завершенности (см. рисунок 1).

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в разрушении консольно закрепленного образца ударом маятника на определенном расстоянии от места закрепления, в случае образца 
с надрезом – от средней линии надреза (см. рисунок 2).

5 Оборудование

5.1 Испытательный прибор

5.1.1 Принципы, параметры и процедуры верификации испытательных приборов установлены в ISO 13802. ISO 13802 устанавливает процедуры частичной и полной верификации. При полной верификации некоторые параметры невозможно определить для приборов в сборе. В таких случаях ответственность за верификацию данных параметров несут изготовители.

5.1.2 Некоторые пластмассы чувствительны к давлению зажимов. При испытании таких материалов необходимо использовать средства с установленным усилием зажима и внести это усилие в протокол испытания. Усилие зажима можно контролировать, используя калиброванный гаечный ключ с ограничением крутящего момента или пневматическое или гидравлическое приспособление для зажимного винта зажимов.

5.2 Микрометры и измерительные приборы

Необходимо использовать микрометры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение основных размеров испытуемых образцов с точностью до 0,02 мм. Для измерения ширины bN образцов с надрезом, следует использовать микрометры, оборудованные измерительной губкой шириной от 2 до 3 мм и соответствующей по форме надрезу.

6 Образцы для испытания

6.1 Подготовка образцов

6.1.1 Формованные и экструзионные материалы

Образцы следует изготовлять в соответствии с нормативными документами или технической документацией на материал. Если такие требования отсутствуют и если нет других соглашений между заинтересованными сторонами, образцы изготовляют прессованием или литьем под давлением в соответствии с ISO 293, ISO 294-1, ISO 295 или ISO 10724-1, а также путем механической обработкой в соответствии с ISO 2818. Образцы допускается вырезать из многоцелевых образцов, соответствующих типу А по ISO 20753.

Обозначение

| 1 - направление удара 2 - подвижная губка тисков 3 - неподвижная губка тисков | е - поперечное направление f - перпендикулярное направление n - нормально p - параллельно |
| --- | --- |

Примечания

1 Поперечное направление (e) и перпендикулярное направление (f) указывают направление удара в отношении к толщине (h) и ширине (b) образца. Нормально (p) и параллельно (n) указывают направление удара в отношении к плоскости слоев.

2 Обычно при определении ударной вязкости по Изоду используют направление удара к параллельно ориентации слоев. Если h = b, возможно использовать как параллельное, так и перпендикулярное направления удара.

Рисунок 1 - Схема обозначений, описывающих направление удара

Размеры в миллиметрах

Обозначение

| 1 | боек (радиус по ISO 13802); |
| --- | --- |
| 2 | надрез; |
| 3 | край тисков, относительно которого происходит изгиб (радиус по ISO 13802); |
| 4 | поверхность тисков, удерживающая образец; |
| 5 | неподвижная губка тисков; |
| 6 | подвижная губка тисков; |
| bN | ширина образца под надрезом (8 ± 0,2) мм. |

Рисунок 2 - Тиски, образец с надрезом и боек, показанные в момент удара

Радиус вершины надреза rN = 0,25 ± 0,05 мм                      Радиус вершины надреза rN = 1 ± 0,05 мм

a) Тип A                                                                          b) Тип B

Обозначение

| b | ширина образца (10 ± 0,2) мм |
| --- | --- |
| bN | ширина образца под надрезом (8 ± 0,2) мм |

Рисунок 3 - Типы надрезов

6.1.2 Листы

Механическая обработка листов для изготовления образцов проводится в соответствии с ISO 2818. Рекомендуется использовать образцы с надрезом типа А. 
Механически обработанная поверхность образца без надреза не должна подвергаться растяжению при испытании.

6.1.3 Материалы, армированные длинными волокном

Образцы для испытаний подготавливают согласно соответствующей части ISO 1268 или другими способами, установленным в нормативных технических документах. Образцы подвергают механической обработке в соответствии с ISO 1268.

6.1.4 Проверка

Образцы не должны быть изогнуты, все поверхности образцов должны быть взаимно перпендикулярными и параллельными. Поверхности и кромки образцов не должны иметь вмятин, царапин, усадочных раковин, заусенцев.

Образцы следует проверять на соответствие указанным требованиям путем визуального осмотра с помощью столярного угольника или плоской плиты и измерения микрометром.

Образцы, которые после осмотра или измерения не соответствуют требованиям, должны быть изъяты или обработаны до необходимых размеров и формы перед испытанием.

6.1.5 Нанесение надреза

6.1.5.1 Наносимые механическим способом надрезы должны быть выполнены с соблюдением требований ISO 2818. Профиль зуба режущего инструмента должен быть таким, чтобы получить на образце надрез, контуром и глубиной соответствующий надрезу, приведенному рисунке 3, под прямыми углами к его основным осям. Профиль надреза необходимо регулярно проверять.

6.1.5.2 Образцы с надрезами, полученными при формовании образца, можно использовать, если это указано в нормативном документе или технической документации на материал. Образцы с отформованными надрезами дают результаты, несопоставимые с результатами, полученными на образцах с надрезами, нанесенными механическим способом. Профиль надреза необходимо регулярно проверять.

6.2 Анизотропия

Определенные виды листового или панельного материала могут проявлять различные ударные свойства в зависимости от направления в плоскости листа или панели. В подобных случаях следует разрезать образцы таким образом, чтобы их основная ось была параллельна или перпендикулярна направлению изменения какого-либо свойства листа или панели, которое видимо или получено из сведений о способе производства.

6.3 Форма и размеры

6.3.1 Общие положения

Размеры образцов приведены в таблице 1.

При использовании некоторых типов оборудования допускается симметрично сокращать длину образца до 63,5 мм.

Продольное направление надреза всегда параллельно толщине h.

Таблица 1 - Способ обозначения, типы образцов и надрезов, размеры надрезов

Размеры в миллиметрах

| Способ обозначения1,2 | Образец | Тип надреза | Радиус вершины надреза rN | Ширина bN под надрезом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 180/U | Длина l = 80 ± 2 Ширина b = 10,0 ± 0,2 Толщина h = 4,0 ± 0,2 | Без надреза | - | - |
| ISO 180/A |  | А | 0,25 ± 0,05 | 8,0 ± 0,2 |
| ISO 180/B |  | B | 1,00 ± 0,05 |  |
| 1 Если образцы отобраны из листов или готовых изделий, толщина h листа или изделия должна быть указана в обозначении метода. Не допускается проводить испытания образцов, механически обработанная поверхность которых находится под растяжением. 2 Если толщина h листа равна ширине b, направление удара (перпендикулярное n или параллельное p) должно быть указано в обозначении метода. |  |  |  |  |

6.3.2 Формованные и экструзионные материалы

Испытывают образцы с надрезом, тип которого соответствует указанным в таблице 1 и на рисунке 3. Надрез должен располагаться в центре образца для испытания.

Рекомендуемым типом надреза является надрез типа А. Если необходима информация о чувствительности материала к надрезу, необходимо испытать образцы с надрезами типа А и типа В.

6.3.3 Листовые материалы, включая материалы, армированные длинным волокном

Рекомендуемая толщина образцов h - 4 мм. Если образец вырезан из листа или изделия толщиной не более 10,2 мм, толщина образца должна быть равна толщине листа или изделия.

Если толщина листа или изделия более 10,2 мм, образцы обрабатывают с одной стороны до толщины (10,0 ± 0,2) мм  при этом листовой материал должен быть однородный по толщине и включать наполнитель только одного типа, распределенный равномерно. Если испытывают образцы без надреза, необработанную поверхность образца следует испытывать на растяжение, чтобы избежать поверхностных дефектов.

Образцы необходимо испытывать в параллельном направлении удара, за исключением тех образцов, у которых толщина и ширина равна h = b = 10 мм и которые можно испытывать при параллельном или перпендикулярном направлении удара к плоскости слоев (см. рисунки 1 и 2).

6.4  Количество образцов для испытания

6.4.1  Количество образцов указывают в нормативном документе или технической документации на материал. Если таких указаний нет, испытывают не менее 10 образцов. Если коэффициент вариации менее 5 % (см. ISO 2602) испытывают пять образцов.

6.4.2 Если слоистый материал испытывают в перпендикулярном и параллельном направлениях, для каждого направления необходимо испытать по 10 образцов.

6.5 Кондиционирование

Условия кондиционирования образцов указывают в нормативном документе или технической документации на материал. Если таких указаний нет, образцы для испытания необходимо кондиционировать в течение не менее 16 ч при температуре 23 °С и относительной влажности 50 % в соответствии с ISO 291, если нет других соглашений между заинтересованными сторонами. В случае образцов с надрезом время кондиционирования считают с момента нанесения надреза.

7 Проведение испытания

7.1 Испытания проводят в тех же условиях, которые использовались для кондиционирования образцов, если нет других соглашений между заинтересованными сторонами, например, испытания при низких или высоких температурах.

7.2 Перед испытанием измеряют ширину b и толщину h в середине каждого образца с точностью до 0,02 мм. У образцов с надрезом измеряют ширину образцов под надрезом bN с точностью 0,02 мм.

При испытании образцов, изготовленных литьем под давлением, допускается измерять размеры одного образца из подлежащих испытанию. При соответствии размеров образца размерам, приведенным в таблице 1. Для образцов, изготовленных в многоместных пресс формах, необходимо удостовериться в соответствии размеров образцов.

7.3 Маятниковый копер выбирают таким образом, чтобы он обеспечивал требуемую скорость удара и энергия, затрачиваемая на разрушение образца, W, была в диапазоне от 10 % до 80 % первоначального запаса энергии E. Если этому требованию соответствуют несколько маятников, то используют маятник максимальным запасом энергии.

7.4 Определяют потери на трение и вносят поправку в значение поглощенной энергии в соответствии с ISO 13802.

7.5 Поднимают маятник на заданную высоту и фиксируют его. Образец закрепляют в зажимах, как показано на рисунке 2, в соответствии с пунктом 5.1.2. При определении ударной вязкости по Изоду образца с надрезом надрез должен быть обращен в сторону маятника.

7.6 Отпускают маятник. Записывают энергию удара, поглощенную образцом, и вносят необходимые поправки с учетом потери на трении (см. 7.4).

7.7 При испытании могут возникнуть разрушения четырех типов, обозначаемые следующими буквенными символами:

| С | Полное разрушение: разрушение, при котором образец разделяется на две или несколько частей; |
| --- | --- |
| Н | Шарнирообразное разрушение: неполный разрыв, при котором одна часть образца не может удерживаться выше горизонтали, другая часть удерживается вертикально, угол менее 90°; |
| P | Частичное разрушение: неполное разрушение, которое не подходит под определение шарнирообразного разрушения; |
| N | Разрушение не произошло: разрушение отсутствует, и образец только изгибается и выталкивается из зажимов, возможно, в сочетании с белением от напряжения. |

8 Обработка результатов

8.1 Образцы без надреза

Ударную вязкость по Изоду образца без надреза aiU, кДж, вычисляют по формуле (1):

aiU= Wch×b ×103                                                                                                (1)

| где | Wc | скорректированная энергия, затраченная на разрушение образца, Дж; |
| --- | --- | --- |
|  | h | толщина образца, мм; |
|  | b | ширина образца, мм. |

8.2 Образцы с надрезом

Ударную вязкость по Изоду образца с надрезом aIN, кДж, типов А и Б вычисляют по формуле (2):

aiN= Wch×bN ×103                                                                                                  (2)

| где | Wc | скорректированная энергия, затраченная на разрушение образца, Дж; |
| --- | --- | --- |
|  | h | толщина образца, мм; |
|  | bN | ширина образца под надрезом, мм. |

8.3 Статистические параметры

При необходимости рассчитывают среднее арифметическое значение результатов испытаний и стандартное отклонение по ISO 2602. Для различных видов разрушений в пределах одной выборки присваивают номера соответствующих образцов и рассчитывают средние значения.

8.4 Значащие цифры

Все вычисленные значения округляют до двух значащих цифр.

9 Прецизионность

См. приложение А.

10 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) метод испытания, обозначенный в соответствии с таблицей 1, например:

c) всю необходимую информацию для определения испытуемого материала, включая тип, источник, наименование изготовителя, сорт и другие сведения о материале, если таковые имеются;

d) описание природы и формы материала, то есть испытывают изделие, полуфабрикат, лист или образец, включая основные размеры, форму, метод изготовления и т. д.. если это известно;

e) скорость удара;

f) номинальный запас энергии маятника;

g) давление зажима, если он применяется (см. 5.1.2);

h) метод подготовки образцов для испытания;

i) если материал испытывают в форме готового изделия или полуфабриката, то ориентацию испытуемого образца по отношению к изделию или полуфабрикату, из которого этот образец вырезан;

j) число испытанных образцов;

k) стандартную атмосферу для кондиционирования и испытания, любую специальную обработку в процессе кондиционирования, если указано в нормативном документе или технической документации на материал:

l) тип(ы) наблюдаемых разрушений;

m) отдельные результаты испытания, представленные следующим образом (см. таблицу 2):

| 1) | результаты группируют по трем основным типам разрушения: |  |
| --- | --- | --- |
|  | С | полное разрушение, включая шарнирообразное разрушение Н: |
|  | Р | частичное разрушение; |
|  | N | разрушение не произошло. |
| 2) | выбирают наиболее часто встречающийся тип разрушения и записывают средне арифметическое значение х ударной вязкости для данного типа разрушения с последующим обозначением буквой С или Р для этого типа; |  |
| 3) | если наиболее часто возникающим типом является N. записывают только N. |  |
| 4) | добавляют (в скобках) букву С, Р или N для второго наиболее часто встречающегося типа разрушения, но только если к нему относится более 1/3 разрушений (если меньше - добавляют знак «*»); |  |

n) стандартное отклонение среднего значения (если это необходимо);

o) дату испытания.

Таблица 2 - Представление результатов испытаний

| Тип разрушения |  |  | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| С | Р | N |  |
| x | а | а | x C а |
| x | (P) | а | x C(P) |
| x | а | (N) | x C(N) |
| а | X | а | x P а |
| (C) | X | а | x P(C) |
| а | X | (N) | x P(N) |
| а | а | N | N а |
| (C) | а | N | N(C) |
| а | (P) | N | N(P) |
| x - среднеарифметическое значение ударной вязкости для наиболее часто встречаемого типа разрушения. исключая тип N. C, P или N - наиболее часто встречающийся тип разрушения. (C), (P) или (N) - второй наиболее часто встречающийся тип разрушения, записывают, если к нему относится более 1/3 разрушений. а - результат не значителен. |  |  |  |

Приложение А

(информационное)

Установление прецизионности

А.1 Таблица А.1 основана на круговых испытаниях трех материалов, проведенных шестью лабораториями. Все образцы для испытаний получены из одного источника, надрез на образцах осуществляли лаборатории. Надрезы были проверены в лаборатории, ответственной за распределение образцов. Каждый «результат испытания» был среднее арифметическим значением, полученным из 10 индивидуальных показателей. Каждая лаборатория получила и отчиталась по результатам двух испытаний, проводимых в течение двух дней подряд для каждого материала. Результаты испытаний маркированы в соответствии с обозначением лаборатории и дня испытания (например, А1, А2, В1, В2). Результаты испытаний, полученные в лаборатории F, существенно отличались от результатов, полученных в остальных лабораториях, по этой причине они были исключены из анализа и не представлены.

А.2 Таблица А.2 содержит статистику результатов в соответствии с ASTM E691.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Полученные значения г и R предназначены только для рассмотрения приблизительной прецизионности данного метода испытаний. Данные таблицы А.2 не могут служить руководством для отбраковки материала, так как являются характерными только для данных проведенных круговых испытаний и не могут быть показательными для других выборок, условий, материалов или лабораторий.

А.3 Значения r и R в таблице А.2: если sr и sR были рассчитаны из достаточно большого количества данных и для результатов испытаний, полученных при одном измерении:

а) повторяемость: два результата испытаний, полученных в одной лаборатории, считаются не эквивалентными, если они отличаются более чем на значение r, для данного материала. r является интервалом, показывающим максимальное различие между двумя результатами испытаний для одного материала, полученными одним оператором, использующим одно и то же оборудование в данной лаборатории.

b) воспроизводимость: два результата испытаний, полученных в разных лабораториях считаются не эквивалентными, если они отличаются более чем на значение R для данного материала. R является интервалом, показывающим максимальное различие между двумя результатами испытаний для одного материала, полученными разными операторами, использующими разное оборудование в разных лабораториях.

Показатели в А.3, будут иметь вероятность около 95 % (0.95).

Таблица А.1 - Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом, данные двух дней подряд

Ударная вязкость с надрезом в килоджоулях на квадратный метр (кДж/м2)

| Лаборатория/ день | АБС |  | ПБТ |  | ПБТ GF30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | Стандартное отклонение | Среднее значение | Стандартное отклонение | Среднее значение | Стандартное отклонение |
| А1 | 22,32 | 1,72 | 5,96 | 2,48 | 11,13 | 1,53 |
| А2 | 22,46 | 0,64 | 6,46 | 0,96 | 11,31 | 0,84 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| B1 | 20,70 | 0,32 | 4,81 | 0,37 | 10,12 | 0,62 |
| B2 | 21,08 | 0,44 | 4,59 | 0,16 | 10,41 | 0,46 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| C1 | 20,27 | 0,35 | 4,37 | 0,29 | 9,19 | 0,36 |
| C2 | 19,97 | 0,27 | 4,11 | 0,13 | 8,93 | 0,31 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| D1 | 20,57 | 0,41 | 5,09 | 0,12 | 9,85 | 0,52 |
| D2 | 20,54 | 0,46 | 5,16 | 0,06 | 10,06 | 0,64 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| E1 | 21,59 | 0,85 | 7,73 | 0,38 | 12,00 | 1,23 |
| E2 | 20,59 | 0,56 | 7,61 | 0,28 | 11,96 | 1,61 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Среднее значение | 21,01 | - | 5,59 | - | 10,50 | - |

Таблица А.2 — Показатели прецизионности для ударной вязкости с надрезом.

Ударная вязкость с надрезом в килоджоулях на квадратный метр (кДж/м2)

| Материал | Среднее значение | sr | sR | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБС | 21,01 | 0,35 | 0,89 | 0,99 | 2,49 |
| ПБТ | 5,59 | 0,20 | 1,38 | 0,55 | 3,86 |
| ПБТ GF30 | 10,50 | 0,15 | 1,14 | 0,42 | 3,19 |
| sr = внутрилабораторное стандартное отклонение; sR = межлабораторное стандартное отклонение; r = 95 % предел повторяемости =2,8 sr; R = 95 % предел воспроизводимости =2,8 sR. |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] ASTM E691-11, Стандартная методика проведения межлабораторных исследований для определения точности результатов испытаний (Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method).

Приложение ДА
(информационное)

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии стандартов (национальных, межгосударственных) ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 291:2008 Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (Пластмассы. Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытания). | MOD | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб). |
| ISO 293:2004 Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials (Пластмассы. Образцы для испытаний из термопластичных материалов, изготовленные методом прямого прессования)* | - | * |
| ISO 294-1:2017 Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens (Пластмассы. Литье образцов под давлением для испытаний термопластичных материалов. Часть 1. Общие принципы и литье образцов для испытаний многоцелевого назначения и в виде брусков). | IDT | СТ РК ISO 294-1-2018 Пластмассы. Литье образцов под давлением для испытаний термопластичных материалов. Часть 1. Общие принципы и литье образцов для испытаний многоцелевого назначения и в виде брусков. |
| ISO 295:2004 Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials (Пластмассы. Изготовление образцов из термореактивных материалов методом прямого прессования). | - | * |
| ISO 2818:2018 Plastics - Preparation of test specimens by machining (Пластмассы. Приготовление образцов для испытаний с помощью механической обработки). | - | * |
| ISO 13802:2015 Plastics - Verification of pendulum impact-testing machines - Charpy, Izod and tensile impact-testing (Пластмассы. Верификация маятникового копра для испытания на удар. Испытание на ударную вязкость по Шарпи, Изоду и при ударном растяжении). | MOD | ГОСТ 34373-2017 (ISO 13802:2015) Пластмассы. Верификация маятникового копра для испытания на удар. Испытание на ударную вязкость по Шарпи, Изоду и при ударном растяжении. |
| ISO 20753:2018 Plastics - Test specimens (Пластмассы. Образцы для испытаний). | MOD | ГОСТ 33693-2015 (ISO 20753:2008) Пластмассы. Образцы для испытаний. |
| ISO 1268-1:2001 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 1: General conditions (Армированные волокном пластмассы — Способы изготовления тестовых пластин - Часть 1: Общие условия) | MOD | ГОСТ 33345-2015(ISO 1268-1:2001) Композиты полимерные. Производство пластин для изготовления образцов для испытаний. Общие технические требования |
| ISO 1268-2:2001 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 2: Contact and spray-up moulding Армированные волокнами пластмассы — Методы изготовления тестовых пластин - Часть 2: Контактное формование и распыление | MOD | ГОСТ 33346-2015 (ISO 1268-2:2001) Композиты полимерные. Производство пластин контактным формованием и напылением для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-3:2000 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 3: Wet compression moulding (Армированные волокном пластмассы — Методы изготовления тестовых пластин — Часть 3: Мокрое прессование) | MOD | ГОСТ 33347-2015 (ISO 1268-3:2000) Композиты полимерные. Производство пластин прессованием для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-4:2005/Amd 1:2010 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 4: Moulding of prepregs — Amendment 1 | MOD | ГОСТ 33348-2015 (ISO 1268-4:2005) Композиты полимерные. Производство пластин из препрегов для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-5:2001 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 5: Filament winding | MOD | ГОСТ 33349-2015 (ISO 1268-5:2001) Композиты полимерные. Производство пластин намоткой для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-6:2002 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 6: Pultrusion moulding | MOD | ГОСТ 33371-2015 (ISO 1268-6:2002) Композиты полимерные. Производство пластин пултрузией для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-7:2001 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 7: Resin transfer moulding | MOD | ГОСТ 33350-2015 (ISO 1268-7:2001) Композиты полимерные. Производство пластин литьевым прессованием для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-8:2004 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 8: Compression moulding of SMC and BMC | MOD | ГОСТ 33367-2015 (ISO 1268-8:2004) Композиты полимерные. Производство пластин прямым прессованием препрегов и премиксов для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-9:2003 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 9: Moulding of GMT/STC | MOD | ГОСТ 33372-2015 (ISO 1268-9:2003) Композиты полимерные. Производство пластин прямым прессованием для изготовления образцов для испытаний |
| ISO 1268-10:2005 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 10: Injection moulding of BMC and other long-fibre moulding compounds — General principles and moulding of multipurpose test specimens | MOD | ГОСТ 33351-2015 (ISO 1268-10:2005) Композиты полимерные. Изготовление образцов для испытаний литьем под давлением длинноволокнистых пресс-материалов |
| ISO 1268-11:2005 Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test plates — Part 11: Injection moulding of BMC and other long-fibre moulding compounds — Small plates | - | * |
| * Соответствующие национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют. До их принятия рекомендуется использовать оригинал или перевод. |  |  |

_____________________________________________________________________________

МКС 83.080 IDT

Ключевые слова: пластмассы, ударная вязкость, ударной вязкости, Изод, маятник

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

МКС 83.080 IDT

Ключевые слова: пластмассы, ударная вязкость, ударной вязкости, Изод, маятник

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                           __________   А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД                               __________   А. Сопбеков

Ведущий специалист

Западно-Казахстанского филиала                           __________    М. Шокалаков