КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»

(РГП «КАЗСТАНДАРТ»)

https://markmet.ru/nemetallicheskie-vklucheniya/kolichestvennaya-otsenka-zagryaznennosti-stali-nemetallicheskimi-vklyuc

| Рег. № 022/6371 от 14.02.2022 г. |  |
| --- | --- |

СТАЛИ КОВАНЫЕ. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

WROUGHT STEELS - MACROSCOPIC METHODS FOR ASSESSING THE CONTENT OF NON-METALLIC INCLUSIONS

Перевод аутентичен оригиналу; Перевод: РГП «КазСтандарт» Редактор: Мысыкбаева Г.О. Кол-во стр.: 12. Кол-во табл.: 4. Перевод выполнен: 14.02.2022 г.. Редактирование выполнено: 14.02.2022 г..

г. Нур-Султан

2022 г.

ISO 3763:1976

СТАЛИ КОВАНЫЕ. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

WROUGHT STEELS - MACROSCOPIC METHODS FOR ASSESSING THE CONTENT OF NON-METALLIC INCLUSIONS

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) – всемирная федерация национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов, как правило, осуществляется техническими комитетами ISO. В случае если вопрос, для решения которого был создан определенный технический комитет, представляет интерес для какого-либо органа-члена ISO, данный орган имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ISO, также принимают участие в этой работе.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются для утверждения Советом ISO в качестве международного стандарта.

Международный стандарт ISO 3763 был разработан Техническим комитетом ISO/TC 17 Стали и разослан членам органам в мае 1975 года.

Настоящий стандарт было утвержден членами органов следующих стран:

| Австралия Австрия | Иран Ирландия | Южно-Африкан. Респ. Испания |
| --- | --- | --- |
| Бельгия Канада Чехословакия | Италия НДР Корея Нидерланды | Швеция Швейцария Турция |
| Дания Финляндия | Новая Зеландия Норвегия | Великобритания США |
| Франция | Польша | СССР |
| Венгрия | Румыния | Югославия |

Орган член ИСО следующей страны выразил неодобрение в отношении документа по техническим причинам:

Япония

СТАЛИ КОВАНЫЕ. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

1 Область применения

1.1 Настоящий международный стандарт устанавливает макроскопические методы, используемые в современной практике для оценки содержания неметаллических включений в кованых стальных изделиях.

1.2 Макроскопические методы относятся к неметаллическим включениям, видимым невооруженным глазом или с помощью лупы с увеличением не более чем × 10. Учитываются только включения, равные или превышающие 1 мм длиной.

1.3 Методы, обычно применяемые и определяемые в настоящем международном стандарте:

- метод испытаний на синий излом;

- испытание механической обработки ступенчатой поверхности;

- метод магнитопорошкового контроля

2 Общие положения

2.1 Характеристики неметаллических включений

Неметаллические включения, показанные на макроскопических методах, приведенные в пунктах 3, 4 и 5, представлены как строчечные включения.

Параметры, характеризующие неметаллические включения, должны включать их общее количество и их длину или толщину. Различия по типу включений отсутствуют.

2.2 Отбор проб

Следует отметить, что форма включения, а также количество включений и их распределение зависят от марки стали, способа производства, условий глушения, от формы слитка и прокатного обжатия. Эти различные факторы следует принимать во внимание при выборе образца.

По этим причинам невозможно сформулировать универсальный метод отбора проб и соответственно общие правила в случае каждого метода.

3 Метод испытаний на синий излом

3.1 Метод

Метод испытания на синий излом заключается в определении общего количества и распределении неметаллических включений, видимых на поверхности излома, подвергшегося синему отжигу. Настоящий перелом происходит в продольном направлении изделия, а включения обычно представлены строчечными включениями белого цвета.

3.2 Область применения

Метод испытания на синий излом применим к кованым или прокатным изделия и может быть использован для широкого спектра продуктов. Как правило, испытание проводится на полу обработанной продукции.

3.3 Отбор проб и подготовка образца для испытаний

3.3.1 Отбор проб

Образец для испытаний должен состоять из среза толщиной (например, от 5 до 20 мм), которые зависят от размера изделия, измеряемой толщины параллельно продольному направлению, и среза, полученного горячим или холодным пилением или газопламенной резкой. В целом рекомендуется толщина 10 мм.

При использовании газопламенной резки необходимо следить за тем, чтобы разрушение происходило вне зоны термического влияния.

Количество и положение образцов для испытаний должны быть предметом соглашения между заинтересованными сторонами.

3.3.2 Подготовка

Образец для испытаний может иметь канавку в середине одной из главных сторон (т.е. перпендикулярно продольной оси изделия). Его форма изменчива, а глубина должна быть такой, чтобы толщина оставшегося среза согласовывалась с условиями, определенными выше. Цель этой канавки заключается в том, чтобы облегчить перелом образца для испытаний.

3.4 Порядок проведения

После прохождения нормализующей обработки при необходимости образец для испытаний должен либо

- нагреваться на воздухе так, чтобы в момент начала испытания, металл находился при температуре синеломкости (от 300 до 350 °С), или

- разрушался при температуре окружающей среды и два образца для испытаний, впоследствии нагревались до синего цвета изломов.

В некоторых случаях, которые могут быть предметом соглашения между заинтересованными сторонами, образец для испытаний может быть закален, возможно, с последующим отпуском.

Излом одной из двух разрушенных частей образца для испытаний следует осматривать невооруженным глазом или с помощью лупы с увеличением менее чем или равным × 10.

3.5 Результаты

Исследование может быть проведено качественно или необходимо специальное соглашение между заинтересованными сторонами относительно количества.

3.5.1 Качественное исследование

Качественное исследование проводится путем сравнения с серией из десяти справочных диаграмм, включенных в приложение A. При толковании в сочетании с этим приложением следует учитывать положения включений внутри сечения, например в сердцевине, на поверхности или равномерное распределение

3.5.2 Количественное исследование

Количественное исследование проводят путем подсчета включения и использование одного (или обоих) из следующих параметров включений:

- длина;

- толщина.

Распределение включений по выбранным параметрам должно быть установлено в соответствии с таблицей 1 и/или 2.

Таблица 1. Распределение включений по длине

| Символ | Длина l мм |
| --- | --- |
| L0 | Макроскопические включения отсутствуют |
| L1 | 1,0 ≤ l ≤ 2,5 |
| L2 | 2,5 < l ≤ 5,0 |
| L3 | 5,0 < l ≤ 5,0 |
| L4 | l > 10 |

Таблица 2. Распределение включений по толщине

| Символ | Толщина е мм |
| --- | --- |
| T0 | Макроскопические включения отсутствуют |
| T1 | 0,1 ≤ e ≤ 0,25 |
| T2 | 0,25 < e ≤ 0,50 |
| T3 | 0,50 < e ≤ 1,00 |
| T4 | e > 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие включений длиной менее 1 мм должно, быть отмечено.

3.5.3 Интерпретация результатов

Способ, которым оцениваются полученные результаты, должен быть предметом специального соглашения.

3.6 Примечания

Сравнительные испытания должны проводиться на изделиях, которые подверглись аналогичной горячей термообработке.

Кроме того, следует отметить, что включения появляются явно для одного диапазона твердости. Так, для мягкой стали предыдущая обработка (закалка без отпуска) образца для испытаний часто предпочтительнее.

Следует соблюдать осторожность при исследовании сталей с полосами феррита или карбидными строчечными включениями, так как их можно спутать со строчечными включениями.

4 Испытание механической обработки ступенчатой поверхности

4.1 Порядок проведения

Метод испытаний механической обработки ступенчатой поверхности заключается в подсчете общего количества и распределении неметаллических включений, выявленных вследствие механической обработки и видимых на продольных поверхностях цилиндрического ступенчатого испытуемого образца.

4.2 Область применения

Испытание применимо к прокатным и кованым изделиям простой формы. Образец для испытаний обычно изготавливают из образцов прутков или заготовок.

4.3 Отбор проб и подготовка образца для испытаний

4.3.1 Отбор проб

Количество испытательных образцов и их расположение должны быть согласованы между заинтересованными сторонами.

4.3.2 Подготовка

В зависимости от типа продукта и целей испытания цилиндрический образец для испытаний должен содержать один или несколько концентрических ступеней. Изделия с некруглым сечением могут быть предварительно выкованы в круглые стержни.

Испытательный образец в обычном использовании состоит из трех ступеней, размеры которых указаны в таблице 3.

Таблица 3. Размеры ступеней на испытательном образце

| Ступень | Диаметр | Длина мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,90 D | 60 |
| 2 | 0,75 D | 72 |
| 3 | 0,60 D | 90 |

D = диаметр или сторона изделия.

В испытательном образце с размерами, указанными в таблице 3, длины ступеней таковы, что площадь поверхности каждой ступени идентичный. Другие размеры ступеней могут быть использованы при условии согласования между заинтересованными сторонами.

Образец для испытаний должен быть тщательно центрирован. Где необходимо иметь большую площадь для осмотра, каждая ступень обрабатывается последовательно по всей длине образца, после установления количества включений для каждой ступени.

Образец для испытаний должен быть повернут так, чтобы глубина последнего среза была менее 0,2 мм. Обработанная поверхность должна быть гладкая и не должна иметь рельефа, который слишком отчетливо выражен

4.4 Порядок проведения

Образец для испытаний должен быть осмотрен невооруженным глазом или с помощью лупы (максимальное увеличение × 10).

Для облегчения исследования образец можно оставить на токарном станке, чтобы он вращался. Опорная линия должна быть промаркирована по всей длине образца. Точно так же подсчитанные включения тоже должны быть отмечены (можно обвести их кружком, например), чтобы избежать двойного подсчета.

Когда в некоторых случаях трудно наблюдать включения, можно использовать магнитопорошковый метод контроля. (Смотреть раздел 5.)

При осмотре следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы учитывать только полосы, относящиеся к неметаллическим включениям, так как механическая обработка поверхности образца может также выявлять макроскопические неровности, такие как трещины, швы, металлические включения и др.

4.5 Результаты

Для каждой ступени количество включений и их длины должны быть определены.

Распределение включений по размерам можно получить, используя классификацию, приведенную в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4 – Распределение включений по длине

Размеры в миллиметрах

| Длина l включений | Приблизительная средняя длина |
| --- | --- |
| 1 ≤ l ≤ 2,5 | 2 |
| 2,5 < l ≤ 5 | 4 |
| 5 < l ≤ 10 | 8 |
| 10 ≤ l ≤ 20 | 16 |
| l ≥ 20 | Индивидуальная длина |

Оценка результатов зависит от специального согласования между заинтересованными сторонами.

4.6 Примечания

При проведении сравнительных испытаний необходимо соблюдать осторожность, чтобы образцы испытаний одного типа и изделия имели одинаковую степень обжатия.

5 Магнитно-порошковый способ контроля

5.1 Порядок проведения

Испытание заключается в осмотре обработанной поверхности образца для испытаний или продукта, подвергнутого воздействию магнитного поля и покрытого жидкостью, содержащей ферромагнитную порошковую взвесь1).

Неметаллические включения вызывают искажение наведенного магнитного поля. Это искажение притягивает и удерживает ферромагнитный порошок, давая видимую индикацию.

1 Магнитно-порошковый контроль может проводиться сухим методом по специальному соглашению между заинтересованными сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует отметить, что другие неровности металла такие как трещины, пузыри, усадочные трещины и т. д. также дают индикацию при магнитопорошковом контроле. Меры предосторожности должны быть приняты для того, чтобы убедиться, что полученные показания соответствуют должным образом неметаллическим включениям с помощью дополнительного исследования, например, испытанием на проникающую способность красителя.

5.2 Область применения

Магнитно-порошковый контроль действителен только для ферромагнитных сталей. Он обычно используется для таких изделий, как плиты, прутки, заготовки и трубные заготовки круглого сечения.

5.3 Порядок работы

5.3.1 Подготовка поверхности

Поверхность, подлежащая осмотру, должна находиться в продольной плоскости изделия. Характерные отличия используемого образца для испытаний могут сильно различаться в зависимости от формы продукта и в зависимости от проведенного исследования.

Методы отбора проб, количество проб и их положения подлежат согласованию заинтересованных сторон.

В случае прутков, заготовок и трубных заготовок круглого сечения могут быть выбраны различные проверки поверхности:

- поверхность изделия после тонкой шлифовки;

- осевой разрез изделия;

- образец для испытаний механической обработки ступенчатой поверхности, определенный в разделе 4;

- цилиндрические образцы для испытаний, полученные механической обработкой или поковкой и взятые из четверти сечения, при проведенной механической обработке таким образом, чтобы ось изделия находилась на поверхности образца для испытаний; и это должно быть отмечено (см. рисунок).

Первые три типа поверхности для исследования, как правило, используются для изделий диаметром или стороной менее 100 мм. Последний вид поверхности для исследования используется для изделий большего сечения.

Подготовка поверхности, подлежащей исследованию или образца для испытаний, должна быть выполнена тонкой шлифовкой перпендикулярно направление прокатки, чтобы можно было отличить любые следы обработки и не допустить отрыва всех включений.

Следует отметить, что чем аккуратнее будет выполняться подготовка, тем меньшие включения, будет возможно выявить. Концы образца для испытаний также должны быть обработаны для облегчения намагничивания.

В некоторых случаях неоднородной структуры возможно необходимо провести термическую обработку образцов для испытаний.

Рисунок. Отбор проб

5.3.2 Порядок проведения

Порядок проведения магнитно-порошкового контроля будет описан в отдельном международном стандарте. До этого момента должен применяться метод работы, указанный в приложении B настоящего международного стандарта.

5.4 Результаты

Магнитное изображение исследуют при хорошем рассеянии света. Флуоресцентный белый свет в большинстве случаев является удовлетворительным.

Вместо измерения непосредственно на исследуемой поверхности, можно измерить копию поверхности. Преимуществом этого метода является получение записи образа. Для этого отрезок прозрачной целлюлозной клейкой ленты соприкасается с поверхностью, при этом клейкая сторона обращена к образцу. Эту ленту затем прижимают к образцу так, чтобы магнитный порошок прилип к нему. Эти операции желательно выполнять при протекании током, чтобы не допустить изменения магнитного изображения. После выключения тока лента удаляется из образца и наклеивается либо на белую бумагу, либо на прозрачный лист пластика.

Количество строчечных включений и их длина должны определяться либо непосредственно на поверхности, либо на копии.

Распределение включений по размерам может быть получено по той же классификации, что и для метода испытания механической обработки ступенчатой поверхности образца (раздел 4).

Оценка результатов подлежит специальному согласованию между заинтересованными сторонами.

5.5 Примечания

Результаты подсчета после обработки магнитно-порошковым методом могут отличаться от результатов, полученных при исследовании поверхности только после механической обработки. На самом деле, когда они прослеживаются магнитным порошком, строчечные включения указывают их максимальную длину, даже если большая часть включения лежит ниже исследуемой поверхности

Точно так же включения, полностью лежащие ниже поверхности могут дать нечеткое указание.

Следует отметить, что некоторые составляющие структуры, такие как карбидные строчечные включения, могут приводить к неверным результатам.

Приложение А

Стандартные диаграммы для метода испытаний на синий излом

|  | Включения длиной более 1 мм отсутствуют Единичные ультракороткие строчечные включения Несколько ультракоротких строчечных включений Единичные ультракороткие включения и короткие строчечные включения Несколько коротких строчечных включений Несколько коротких строчечных включений и ультракоротких строчечных включений Несколько коротких строчечных включений и одно длинное строчечное включение Несколько длинных строчечных включений и ультракоротких строчечных включений Несколько длинных строчечных включений Несколько длинных утолщенных строчечных включений |
| --- | --- |

Пояснения терминов

Ультракороткие строчечные включения: от 1 до 2,5 мм

Короткие строчечные включения: > 2,5 , < 5

Длинные строчечные включения: > 5 мм

Единичные: < 3

Несколько: > 3

Утолщенные: > 0,5 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Порядок проведения магнитно-порошкового контроля

B.1 Магнитная жидкость

Магнитная жидкость состоит из мелкозернистого ферромагнитного порошка в виде суспензии в жидкости.

В качестве жидкости может использоваться вода (с антикоррозионной добавкой), парафин или прозрачное светлое минеральное масло, его вязкость обычно менее 3 мм 2/с *.

Магнитный порошок должен быть магнитным оксидом железа, с размером частиц от 0,5 до 1 мкм, все способны притягиваться магнитом.

Концентрация жидкости должна быть от 5 до 10 г. магнитного порошка на литр и должен проверяться во время использования.

Можно также использовать флуоресцентные пасты или жидкости.

В.2 Намагничивание

Используемый метод намагничивания должен включать прямое прохождение тока, образец для испытаний действует как проводник. Тип тока и сила тока подлежат специальному согласованию между сторонами. Как правило, сила тока в 200 А/см диаметр образца для испытаний детали подходящий.

B.3 Способ эксплуатации

Перед испытанием поверхность следует тщательно очистить растворителем, чтобы не осталось следов жира или каких-либо загрязнений.

В случае цилиндрического образца для испытаний его можно поместить так, чтобы он мог вращаться вокруг своей оси.

Затем пропускают ток намагничивания и жидкость сразу разливается по всей поверхности, при этом ток поддерживается.

Затем поверхность тщательно просушивают струей воздуха. Для сушки, можно также использовать летучий растворитель. При поддержании электрического тока, растворитель необходимо вылить на поверхность и сушка должна осуществляться с помощью воздушной струи. В этом случае рекомендуется удалить любой избыток растворителя во избежание загрязнения индикаторной жидкости.

В случае высокопрочной (легированной) стали (более 50 HRC или 515 l-W) нанесение индикатора производится после намагничивания образца.

Рекомендуется, чтобы аппарат был проверен посредством контрольных образцов, чтобы гарантировать, что контроль достаточно точный.