КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»

(РГП «КАЗСТАНДАРТ»)

| Рег. № 022/6438 от 14.03.2022 г. |  |
| --- | --- |

ПЛАСТМАССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗГИБА ПОД НАГРУЗКОЙ. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

PLASTICS — DETERMINATION OF TEMPERATURE OF DEFLECTION UNDER LOAD —

PART 1: GENERAL TEST METHOD

Перевод аутентичен оригиналу; Перевод: РГП «КазСтандарт» Редактор: Мысыкбаева Г.О.. Кол-во стр.: 14. Кол-во табл.:. Перевод выполнен: 14.03.2022 г.. Редактирование выполнено: 14.03.2022 г..

Нур-Султан

2022 г.

ISO 75-1:2020

ПЛАСТМАССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗГИБА ПОД НАГРУЗКОЙ. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

PLASTICS — DETERMINATION OF TEMPERATURE OF DEFLECTION UNDER LOAD —

PART 1: GENERAL TEST METHOD

Содержание

Предисловие

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Принцип

5 Аппаратура

5.1 Устройство для создания изгибающего напряжения

5.2 Нагревательное устройство

5.3 Грузы

5.4 Устройства для измерения температуры

5.5 Устройство для измерения прогиба

5.6 Микрометры и другие средства измерений

6 Образцы для испытания

6.1 Общие положения

6.2 Форма и размеры

6.3 Проверка образцов

6.4 Число образцов для испытания

7 Кондиционирование

8 Проведение испытания

8.1 Вычисление прилагаемой нагрузки

8.2 Начальная температура нагревательного устройства

8.3 Проведение испытания

9 Обработка результатов

10 Прецизионность

11 Протокол испытания

Библиография

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый член, заинтересованный в предмете, по которому создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам электротехнической стандартизации.

Процедуры, использованные для разработки этого документа, и процедуры, предназначенные для его дальнейшего обслуживания, описаны в Директивах ISO/IEC, часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Этот документ составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Обращаем внимание на то, что некоторые компоненты настоящего документа могут быть предметом патентных прав. ISO не несет ответственности за определение таких патентных прав. Подробная информация о патентных правах, выявленных при разработке документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, используемое в этом документе, является информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не означает одобрения.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения конкретных терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) см. следующий URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 61, Пластмассы, Подкомитетом SC 2, Механическое поведение, в сотрудничестве с Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Техническим комитетом CEN/TC 249, Пластмассы, в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

Настоящее четвертое издание отменяет и заменяет третье издание (ISO 75-1:2013), которое было технически пересмотрено. Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией заключаются в следующем:

— изъято указание на разницу температур между серединой и концами испытуемых образцов;

— расширена спецификация положения наконечника датчика температуры;

— внесены редакционные изменения.

Список всех частей серии ISO 75 можно найти на веб-сайте ISO.

Любые отзывы или вопросы по этому документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти на сайте www.iso.org/members.html.

Пластмассы. Определение температуры изгиба под нагрузкой

Часть 1. Общий метод испытания

1.1 Настоящий документ устанавливает общий метод определения температуры прогиба (изгиба) пластмасс под нагрузкой (изгибающее напряжение при трехточечном нагружении). Для различных пластмасс применяют различные типы образцов для испытания и различные постоянные нагрузки.

1.2 Международный стандарт ISO 75-1 устанавливает конкретные требования для пластмасс (включая наполненные пластмассы и пластмассы, армированные волокном длиной не более 7,5 мм) и эбонита, а ISO 75-3 устанавливает конкретные требования для высокопрочных термореактивных слоистых пластиков и пластмасс, армированных волокном длиной более 7,5 мм.

1.3 Настоящий метод испытаний применяют для сравнительной оценки поведения различных пластмасс при повышенной температуре под нагрузкой при установленной скорости повышения температуры. Полученные данные необязательно являются максимальными температурами эксплуатации материалов, так как на практике такие факторы, как время, условия нагружения и номинальное прилагаемое напряжение, могут отличаться от условий испытания. Достоверная сопоставимость данных может быть достигнута только для материалов, имеющих близкие значения модуля упругости при изгибе при температуре окружающей среды.

1.4 В настоящем стандарте приведены предпочтительные размеры образцов для испытания.

1.5 Данные, полученные с использованием настоящего метода, не следует использовать для прогнозирования эксплуатационных характеристик конечных изделий и для проектно-конструкторских расчетов или для прогноза долговечности материалов при повышенных температурах.

1.6 Данный метод широко известен как HDT-тест (испытание на прогиб при нагреве или деформация при нагреве), хотя в официальных документах это обозначение не используется.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения к нему):

ISO 75-2, Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой

ISO 75-3, Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмасса, армированная длинным волокном

ISO 291, Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ISO 16012, Пластмассы. Определение линейных размеров испытательных образцов

IEC 60584-1, Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы (EMF)

IEC 60751, Термометры сопротивления промышленные платиновые

3 Термины и определены

В настоящем стандарте применены нижеследующие термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартах по следующим адресам:

- Платформа просмотра ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1 деформация изгиба

εf

Номинальное относительное изменение длины участка поверхности образца, противоположной нагруженной стороне, в середине между опорами.

Примечание 1 к определению Выражено в безразмерной величиной или процентах (%).

3.2 увеличение деформации изгиба

Δεf

Заданное увеличение деформации изгиба (3.1), происходящее в процессе нагревания.

Примечание 1 к определению Выражено в процентах (%).

3.3 прогиб

s

Расстояние, на которое при изгибе верхняя или нижняя поверхность испытуемого образца в середине между опорами отклоняется от своего первоначального положения.

Примечание 1 к определению Выражено в миллиметрах (мм).

3.4 заданная величина прогиба

Δs

Увеличение прогиба (3.3), соответствующее увеличению деформации изгиба (3.2) испытуемого образца, величина прогиба устанавливается в ISO 75-2 или ISO 75-3.

Примечание 1 к определению Выражено в миллиметрах (мм). См. формула (4)

3.5 изгибающее напряжение

σf

Номинальное напряжение, возникающее на поверхности испытуемого образца, противоположной нагруженной стороне посередине между опорами.

Примечание 1 к определению Выражено в мегапаскалях (МПа).

3.6 нагрузка

F

Сила, приложенная к испытуемому образцу посередине между опорами, которая вызывает заданное изгибающее напряжение (3.5).

Примечание 1 к определению Выражено в ньютонах (Н). См. формулы (1)-(3).

3.7 температура изгиба под нагрузкой

Tf

Температура, при которой прогиб (3.4) испытуемого образца достигает заданной величины по мере увеличения температуры.

Примечание 1 к определению Выраженоо в градусах Цельсия (°C).

4 Принцип

Испытуемый образец подвергают трехточечному изгибу под действием постоянной нагрузки в положении "плашмя", что приводит к возникновению одного из значений изгибающего напряжения, установленного в стандарте на конкретный вид продукции. Температуру поднимают с постоянной скоростью и фиксируют температуру, при которой достигается заданная величина прогиба.

5 Аппаратура

5.1 Устройство для создания изгибающего напряжения

Рекомендуемая схема устройства должна быть сконструирована согласно рисунку 1. Устройство состоит из жесткой металлической рамы, в которой в вертикальном направлении свободно перемещается стержень, соединенный с нагружающим наконечником, через который передается нагрузка на образец. На основании рамы имеются опоры для размещения образца. Опоры и другие вертикальные части рамы изготавливают из металла, имеющего тот же коэффициент линейного теплового расширения, что и стержень.

Опоры для образцов для испытания состоят из металлических частей цилиндрической формы с горизонтально расположенными линиями контакта с образцом. Расстояния между опорами, то есть расстояние между линиями контакта с образцом, установлены в ISO 75-2 или ISO 75-3. Опоры должны быть прикреплены к основанию рамы так, чтобы нагрузка прилагалась к образцу в вертикальном направлении через нагружающий наконечник посередине между опорами с погрешностью ±1 мм. Опоры должны быть расположены параллельно нагружающему наконечнику под прямым углом к направлению длины образца, симметрично помещенного на опоры. Радиус закругления опор и нагружающего наконечника, контактирующих с образцом, составляет (3,0±0,2) мм, ширина контактной поверхности должна быть больше ширины образца.

Если у вертикальных деталей аппаратуры различные коэффициенты линейного теплового расширения, то разница в изменении длины этих частей вносит ошибку в отсчет прогиба испытуемого образца. В связи с этим необходимо проводить контрольное испытание с использованием образца из жесткого материала с низким коэффициентом линейного теплового расширения. Контрольное испытание следует проводить в диапазоне используемых температур и определять поправочный коэффициент для каждой температуры. Если поправочный коэффициент равен 0,01 мм или более, следует указать его алгебраический знак и учитывать его при каждом испытании, прибавляя его алгебраически к полученному значению прогиба испытуемого образца.

Примечание В качестве материалов для испытуемого образца при контрольном испытании можно применять инвар и боросиликатное стекло.

Обозначение

1 - измерительный прибор с круговой шкалой

2 – термометр

3 – мешалка

4 – груз

b - ширина образца для испытаний

h - толщина образца для испытаний

L - расстояние между опорами

Рисунок 1 - Схема типового прибора для определения температуры изгиба под нагрузкой

5.2 Нагревательное устройство

В качестве нагревательного устройства можно использовать термостат с соответствующей теплопередающей жидкостью или термошкаф с принудительной циркуляцией воздуха. В теплопередающую среду, если это не газ (воздух), испытуемый образец погружают на глубину не менее 50 мм. Во время испытания жидкую среду перемешивают. Необходимо, чтобы теплопередающая жидкость была стабильна в используемом диапазоне температур и не оказывала воздействия на испытуемый материал, например не вызывала набухания или растрескивания образца.

Метод с использованием жидкой теплопередающей среды является рекомендуемым - в случае разногласий следует использовать жидкую теплопередающую среду, если это возможно в используемом диапазоне температур.

Нагревательное устройство должно быть снабжено регулятором, обеспечивающим равномерное повышение температуры со скоростью (120±10)°C/ч.

Скорость нагрева следует периодически

- контролировать автоматически или

- вручную, не реже чем через каждые 6 мин.

Требования к скорости нагрева считают удовлетворительной, если в процессе испытания изменение температуры через каждые 6 мин составит (12±1)°C.

Примечание 1 Аппаратура может быть снабжена устройством для автоматической остановки нагревания и подачи сигнала, когда достигается заданная величина прогиба.

Примечание 2 В качестве теплопередающей среды можно использовать жидкий парафин, трансформаторное масло, глицериновое и силиконовое масла, а также другие масла. Для псевдоожиженных слоев подходит порошок оксида алюминия.

5.3 Грузы

Набор грузов, масса которых подобрана так, чтобы обеспечить требуемое изгибающее напряжение образца, которое вычисляют в соответствии с 8.1.

5.4 Устройства для измерения температуры

Допускается использовать устройства для измерения температуры с ценой деления ± 1°C.

Устройства для измерения температуры должны быть откалиброваны на глубину погружения, характерную для используемой аппаратуры. Термочувствительная часть прибора должна располагаться не дальше 12,5 мм от точки контакта нагружающей кромки с образцом. Чувствительная к температуре часть прибора не должна касаться образца или какой-либо части корпуса.

Термопары должны соответствовать требованиям IEC 60584-1. Термометры сопротивления должны соответствовать требованиям IEC 60751.

Рекомендуется оборудовать нагревательную баню отдельным прибором для измерения температуры на каждой испытательной станции, если их несколько.

5.5 Устройство для измерения прогиба

Используйте калиброванный циферблат или любое другое показывающее или записывающее устройство, включая устройство для измерения электрического смещения, для измерения отклонения образца в точке, где нагружающая кромка касается образца. Устройство для измерения прогиба должен измерять с точностью до 0,01 мм.

В некоторых типах измерительных устройств действие силы Fs пружины микрометра направлено вверх и поэтому уменьшает направленную вниз нагрузку, которую создает нагружающий наконечник, а в других типах Fs измерительных устройств сила  действует вниз, и ее следует прибавлять к нагрузке, создаваемой нагружающим наконечником. В этих случаях необходимо определить значение и направление силы Fs, чтобы компенсировать ее (см. 8.1). В некоторых измерительных устройствах с круговой шкалой сила Fs значительно изменяется в диапазоне измерений, поэтому ее следует измерять в той части диапазона, в которой производят испытание.

5.6 Микрометры и другие средства измерений

Микрометры и другие средства для измерения ширины и толщины испытуемых образцов. Микрометры и другие средства измерений должны обеспечивать измерение с точностью до 0,01 мм и соответствовать ISO 16012.

6 Образцы для испытания

6.1 Общие положения

Не допускается коробление всех образцов для испытания. Коробление образцов при нагревании, то есть изгиб без нагрузки, может произойти из-за различия в условиях охлаждения отлитых образцов или другой асимметрии в структуре. Коробление можно уменьшить, нагружая противоположную поверхность образца.

6.2 Форма и размеры

Образцы для испытания должны иметь форму прямоугольного бруска (длина l > ширина b > толщина h). Размеры испытуемых образцов - в соответствии с ISO 75-2 или ISO 75-3.

Толщина и ширина каждого испытуемого образца за пределами одной трети центральной части длины не должна превышать среднеарифметическое значение более чем на 2%.

Метод изготовления образцов - по ISO 75-2 или ISO 75-3.

6.3 Проверка образцов

Образцы не должны быть изогнуты, все поверхности образцов должны быть взаимно перпендикулярны и параллельны. Поверхности и кромки образцов не должны иметь вмятин, царапин, усадочных раковин, заусенцев и других видимых дефектов.

Примечание - Образцы для испытания, полученные литьем под давлением, как правило, имеют скос углов от 1° до 2° для свободного извлечения из литьевой формы, поэтому боковые грани литьевых образцов не параллельны. Кроме того, образцы для испытания, полученные литьем под давлением, всегда имеют усадочную раковину, так как вследствие различных условий охлаждения толщина в центре испытуемого образца обычно меньше, чем у краев.

Необходимо убедиться, что все обработанные поверхности максимально гладкие и все следы механической обработки имеют продольное направление.

Образцы следует проверять на соответствие указанным требованиям путем визуального осмотра с помощью столярного угольника или плоской плиты и измерения микрометром.

Образцы, которые после осмотра или измерения не соответствуют указанным требованиям, должны быть изъяты или перед испытанием обработаны до необходимых размеров и формы.

6.4 Число образцов для испытания

Следует испытывать не менее двух образцов. Для компенсации коробления при испытании следует нагружать разные стороны образцов. Для повторного испытания, если оно необходимо, как указано в ISO 75-2 или ISO 75-3, следует испытывать два образца.

В целях контроля качества или по взаимному согласию заинтересованных сторон допускается испытание только одной стороны образца. В этом случае укажите сторону, отраженная в протоколе испытаний.

7 Кондиционирование

Если в нормативном документе или технической документации на материал нет других указаний, образцы следует кондиционировать и испытывать в условиях, приведенных в ISO 291.

8 Проведение испытания

8.1 Вычисление прилагаемой нагрузки

В методе изгибающего напряжения при трехточечном нагружении, используемом в настоящем документе, сила, приложенная к испытательному образцу, выражается в ньютонах как функция изгибающего напряжения по формуле (1)

где

F - нагрузка, в ньютонах;

σf - изгибающее напряжение, в мегапаскалях, на поверхности испытуемого образца;

b - ширина образца для испытания, мм;

h - толщина образца для испытания, мм;

L - расстояние между опорами, мм.

Размеры b и h в миллиметрах следует измерять с точностью до первого десятичного знака, а размер L - с точностью до 0,5 мм.

Значения изгибающего напряжения и расстояния между опорами приведены в ISO 75-2 или ISO 75-3.

Следует учитывать, что масса mr стержня, к которому прилагается нагрузка F, вносит вклад в общую испытательную нагрузку. Если используют измерительный прибор с пружиной, следует также учитывать величину и направление силы Fs, создаваемой пружиной, как положительную или отрицательную часть нагрузки F.

Массу дополнительных грузов mw, кг, которые помещают на стержень для получения требуемой общей нагрузки F, вычисляют по формулам (2) и (3):

где

mr — масса в килограммах узла стержня, на который действует испытательное усилие;

mw – масса дополнительных грузов в килограммах;

F — общая нагрузка в ньютонах, приложенная к образцу для испытаний;

Fs — сила в ньютонах, создаваемая измерительным прибором с пружиной.

Значение силы Fs считают положительной величиной, если действие пружины направлено в сторону образца (то есть вниз), и отрицательной величиной, если действие пружины направлено в противоположную сторону (то есть против движения стержня), или равным нулю, если не применяют приборы с пружиной.

Допускаемое отклонение прилагаемой нагрузки должно составлять F ±2,5%.

Примечание - Все формулы, относящиеся к свойствам при изгибе, справедливы только для линейной зависимости "нагрузка-прогиб", поэтому для большинства пластмасс формулы точны только при малых значениях прогиба. Однако приведенные формулы можно использовать при сравнении пластмасс.

8.2 Начальная температура нагревательного устройства

Температура нагревательного устройства должна быть не выше 27°C в начале каждого испытания, если предыдущие испытания не показали, что для данного испытуемого материала не вызывает ошибки применение более высокой начальной температуры.

8.3 Проведение испытания

Испытания, проведенные на образцах разных размеров или на образцах, изготовленных при разных условиях, могут дать несопоставимые результаты. Следовательно, для получения сопоставимых результатов необходимо, чтобы образцы изготавливали в одинаковых условиях, а условия испытания также были одинаковыми.

Проверяют, а при необходимости устанавливают соответствующую величину расстояния между опорами. Измеряют это расстояние с точностью 0,5 мм и регистрируют для использования при вычислениях по 8.1.

Испытуемый образец помещают на опоры так, чтобы продольная ось образца была перпендикулярна к опорам. Помещают собранную конструкцию в нагревательное устройство. Прилагают нагрузку, вычисленную по 8.1, чтобы создать изгибающее напряжение в испытуемом образце в соответствии с ISO 75-2 или ISO 75-3. Через пять минут после приложения нагрузки регистрируют показания прибора, измеряющего прогиб, или устанавливают его на нуль.

Примечание — 5-минутный период ожидания предусмотрен для частичной компенсации ползучести, проявляемой некоторыми материалами при комнатной температуре, если они подвергаются определенному изгибному напряжению. Ползучесть, возникающая в первые 5 минут, обычно составляет значительную долю от ползучести, возникающей в первые 30 мин. Данный период ожидания можно не проводить при испытании материалов, не проявляющих заметной ползучести в течение первых 5 мин при исходной используемой температуре.

Температуру нагревательного устройства равномерно повышают со скоростью (120±10)°C/ч. Отмечают температуру, при которой прогиб образца достигает заданной величины, то есть температуру изгиба под нагрузкой при изгибающем напряжении, указанном в ISO 75-2 или ISO 75-3, а также в нормативных документах или технической документации на пластмассу. Заданная величина прогиба - функция ширины образца h, расстояния между опорами и увеличения деформации изгиба, которые указаны в ISO 75-2 или ISO 75-3. Заданную величину прогиба вычисляют по формуле 4:

где

Δs - заданная величина прогиба в миллиметрах;

L - расстояние между опорами, то есть расстояние между линиями контакта испытуемого образца и опор;

ΔSf - увеличение деформации изгиба, %;

h - толщина испытуемого образца в миллиметрах.

Часто бывает полезно при интерпретации результатов испытаний, если известно, что прогиб образца зависит от температуры образца. Таким образом, рекомендуется, по возможности, постоянно контролировать отклонение образца в течение периодов ожидания и нагрева.

9 Обработка результатов

Если нет других указаний в ISO 75-2 или ISO 75-3, за температуру изгиба под нагрузкой для конкретного испытуемого материала, °C, принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний всех образцов, округленное до целого числа.

10 Прецизионность

Для пластмасс и эбонита имеются данные о прецизионности (приведены в ISO 75-2). Для высокопрочных термореактивных ламинатов и пластиков, армированных длинными волокнами (приведенных в ISO 75-3), на момент публикации такие данные отсутствуют.

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) всю информацию, необходимую для идентификации испытуемого материала;

c) метод изготовления образцов;

d) использованную теплопередающую среду;

e) условия кондиционирования образцов;

f) температуру изгиба под нагрузкой в градусах Цельсия (если индивидуальные результаты двух измерений различаются на величину, превышающую предел, указанный в ISO 75-2 или ISO 75-3, в протоколе следует указывать все индивидуальные результаты);

g) использованное значение изгибающего напряжения;

h) использованное расстояние между опорами;

i) информацию о нагружаемой стороне образца, если нагружалась только одна сторона;

j) любые особенности поведения образца, отмеченные в процессе испытания или после удаления образца из аппаратуры;

k) дату испытания.

Библиография

[1] ISO 20753, Пластмассы. Образцы для испытания