| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 6745—202 (Проект, RU, первая редакция) |

ЭМАЛЬ ГФ-1426

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система  стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары» (АНО «СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                             202    г.  №              )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН  ГОСТ 6745—79

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЭМАЛЬ ГФ-1426

Технические условия

Enamel GF-1426. Specifications

Дата введения – 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на эмаль ГФ-1426 (далее – эмаль).

Эмаль предназначена для окраски загрунтованных и незагрунтованных       металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Эмаль представляет собой суспензию пигментов в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 1012 Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 5233 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору

ГОСТ 6456 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6806 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8784 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости

ГОСТ 8832—2024 Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9109 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия

ГОСТ 9980.1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка

ГОСТ 9980.4 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 10054 Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия

ГОСТ 12707 Грунтовки фосфатирующие ВЛ-02 и ВЛ-023. Технические условия

ГОСТ 13345 Жесть. Технические условия

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18187 Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические условия

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19433.1 Грузы опасные. Классификация

ГОСТ 19433.3 Грузы опасные. Маркировка

ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20799 Масла индустриальные. Технические условия

ГОСТ 24297 Верификация закупаемой продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25718 Грунтовки АК-069, АК-070 и АК-070 М. Технические условия

ГОСТ 29319 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31939 Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 31973 (ISO 1524:2000) Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира

ГОСТ 31993 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия  настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Эмаль должна соответствовать требованиям настоящего стандарта  и быть изготовлена по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Сырье, применяемое для изготовления эмали, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов или технической документации, указанных в рецептуре и технологическом регламенте, и разрешено к применению. Рекомендуется для сырья проводить входной контроль с учетом требований ГОСТ 24297.

3.3 Эмаль должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Цвет покрытия эмали: защитный | В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «Картотеки» 704, 719 | По 7.2.1 и ГОСТ 29319 |
| 2 Внешний вид покрытия | После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень | По 7.2.2 |
| 3 Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 50–80 | По 7.2.3 и ГОСТ 8420 |
| 4 Массовая доля нелетучих веществ, % | 58,0–65,0 | По 7.2.4 и ГОСТ 31939 |
| 5 Степень перетира, мкм, не более | 20 | По 7.2.5 и ГОСТ 31973 |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 6 Время высыхания до степени 3 при температуре (100 ± 2) °С, ч, не более | 3 | По 7.2.6 и ГОСТ 19007 |
| 7 Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 | По 7.2.7 и ГОСТ 6806 |
| 8 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У–1, см, не менее | 50 | По 7.2.8 и ГОСТ 4765 |
| 9 Адгезия покрытия, баллы, не более | 0 | По 7.2.9 и ГОСТ 31149 |
| 10 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | 0,33 | По 7.2.10 и ГОСТ 5233 |
| 11 Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 60 | По 7.2.11 и ГОСТ 8784 |
| 12 Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20 ± 2)°С, ч, не менее: - воды - индустриального масла - бензина (нефраса) | 24 36 8 | По 7.2.12 и ГОСТ 9.403 |
| П р и м е ч а н и я 1 Для нормирования цвета эмали используют зарегистрированный в качестве средства измерения набор мер цвета лакокрасочных материалов (далее – «Картотека»). 2 Допускается увеличение условной вязкости эмали при хранении, если после разбавления ортоксилолом в количестве не более 10 % до вязкости от 50 до 80 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С эмаль соответствует техническим требованиям настоящего стандарта. |  |  |

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при применении эмали

4.1.1 Эмаль должна соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П р и м е ч а н и е  –  Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении А.

4.1.2 Для обеспечения безопасности при испытании и применении эмали необходимо соблюдать требования, предъявляемые к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002, общие требования безопасности при проведении окрасочных работ по ГОСТ 12.3.005 и правила пожарной безопасности государства-изготовителя.

4.1.3 Все работы, связанные с испытанием и применением эмали, необходимо проводить в помещении при постоянно включенной вентиляции по                 ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, в котором концентрация вредных веществ не должна превышать значений предельно допустимых концентраций (ПДК).  Контроль  содержания  вредных веществ  в  воздухе  рабочей зоны необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.1.005 по нормам, указанным в гигиенических нормативах государства-изготовителя.

4.1.4 При применении и испытании эмали персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, защитными мазями и пастами, резиновыми перчатками по ГОСТ 20010.

Для защиты органов дыхания применяют респираторы по ГОСТ 12.4.296 или другие средства защиты органов дыхания, обеспечивающие уровень защиты не ниже, чем у указанных респираторов. Для защиты глаз должны применяться защитные очки по ГОСТ 12.4.253.

Производственные помещения должны быть обеспечены аварийным комплектом противогазов по ГОСТ 12.4.121.

4.1.5 Для безопасного применения эмали необходимо обеспечить надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

4.1.6 Более полную информации по безопасному обращению эмали указывают в паспорте безопасности по ГОСТ 30333.

4.2 Требования безопасности, предъявляемые к эмали

4.2.1 Применение и хранение эмали должно соответствовать нормам и правилам в области промышленной безопасности государства-изготовителя.

4.2.2 Эмаль является токсичным, пожаровзрывоопасным материалом, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в ее состав.

4.2.3 Токсикологическое воздействие эмали определяется свойствами входящих в ее состав компонентов. Токсикологические характеристики компонентов эмали представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование компонента | Агрегатное состояние | Класс опасности | ПДК1), мг/м3 | Характер действия на организм при превышении ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефрас-С4-150/200 | пары | 4 | 300/100 | Вещество малоопасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистых глаз |
| Ортоксилол | пары | 3 | 150/50 | Вещество умеренно опасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистых глаз. Длительное воздействие вызывает заболевание нервной системы и кроветворных органов |
| Сольвент нефтяной | пары | 4 | 300/100 | Вещество малоопасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистых глаз |
| Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) | пары | 4 | 900/300 |  |
| 1) ПДК – предельно допустимая концентрация. |  |  |  |  |

4.2.4 Эмаль должна обладать допустимым уровнем раздражающего действия на кожные покровы и сенсибилизирующего действия.

4.3 Требования по пожарной безопасности

4.3.1 Эмаль относят к легковоспламеняющимся жидкостям.

Основные характеристики пожароопасности эмали по ГОСТ 12.1.044:

- температура вспышки в закрытом тигле – не менее 34 °С;

- температура воспламенения – не менее 29 °С;

- температура самовоспламенения – не менее 384 °С.

4.3.2 При применении в воздушную среду выделяются пары растворителей, содержащихся в эмали. Растворители могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации. Показатели пожароопасности растворителей, входящих в состав эмали, приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а   3

| Наименование компонента | Температура, °С |  |  | Пределы распространения пламени (воспламенения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вспышки в закрытом тигле | воспламенения | самовоспламенения | температурные, °С | концентрационные, % об. |
| Нефрас-С4-150/200 | 31 | — | 270 | — | 0,83–5,95 |
| Ортоксилол | 31 | — | 460 | 27–65 | 1,0–6,7 |
| Сольвент нефтяной | 21 | 83 | 520 | 21–56 | 1,0–8,0 |
| Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) | 33 | 47 | 250 | 33–68 | 0,7–5,6 |

4.3.3 При применении эмали необходимо соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

Допускается применять следующие средства пожаротушения: песок, противопожарное полотнище, огнетушители порошковые или углекислотные ОУ-2 и ОУ-5, тонкораспыленную воду.

4.4 Требования, предъявляемые к покрытиям на основе эмали

4.4.1 Высушенное покрытие на основе эмали не оказывает вредного воздействия на организм человека.

4.4.2 Содержание вредных веществ, входящих в состав эмали, не должно превышать значений предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с гигиеническими нормативами государства, принявшего стандарт.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 При применении эмали образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды.

5.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ).

5.3 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.

5.4 Отходы, образующиеся при испытаниях и применении эмали, утилизируют в соответствии с действующим законодательством государства-изготовителя.

5.5 Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки – по ГОСТ 9980.1.

При приемке эмали проводят приемо-сдаточные и периодические испытания с учетом требований ГОСТ 15.309, проверку соответствия упаковки и маркировки по разделу 8 настоящего стандарта.

6.2 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии по показателям 1 – 11 таблицы 1.

6.3 Показатель 12 таблицы 1 изготовитель определяет периодически не реже одного раза в шесть месяцев.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проверяют каждую партию до получения удовлетворительных результатов подряд не менее чем на трех партиях.

7 Методы испытаний

7.1 Подготовка образцов к испытанию

7.1.1 Отбор проб – по ГОСТ 9980.2.

7.1.2 Подготовка эмали

Перед испытанием эмаль выдерживают в помещении до достижения температуры (20  2) С и тщательно перемешивают.

Условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленной эмали.

Эмаль тщательно перемешивают и разбавляют до рабочей вязкости             от 20 до 25 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С.

Для разбавления эмали используют ортоксилол или смесь растворителей, состоящую из ортоксилола и нефраса С4-150/200, взятых в соотношении 1:1 (по массе). Ортоксилол и нефрас С4-150/200 изготавливают в соответствии с требованиями, установленными в национальных стандартах или иных документах, разработанных в государстве, принявшем стандарт.

Затем эмаль фильтруют через сито с сеткой 009 Н – 01 Н по ГОСТ 6613.

7.1.3 Подготовка пластинок

Подготовку пластинок для нанесения эмали проводят по ГОСТ 8832—2024 (раздел 5).

Цвет покрытия, внешний вид покрытия, время высыхания, адгезию покрытия, стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей определяют на пластинках размером 70  150 мм из черной или белой жести по ГОСТ 13345 толщиной       от 0,25 до 0,32 мм или из углеродистой стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523  толщиной от 0,8 до 1,0 мм.

Эластичность покрытия при изгибе определяют на пластинках размером      20  150 мм из черной или белой жести по ГОСТ 13345 толщиной от 0,25 до 0,32 мм.

Перед применением пластинки из белой жести обрабатывают шлифовальной шкуркой зернистостью 4 – 6 по ГОСТ 6456 или ГОСТ 10054.

Прочность покрытия при ударе определяют на пластинках из углеродистой стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523 размером 70  150 мм и толщиной от 0,8 до 1,0 мм.

Твердость покрытия и укрывистость высушенного покрытия определяют на пластинках  из  стекла листового по ГОСТ 111 размером 90  120 мм и толщиной (2,0 ± 0,2) мм.

7.1.4 Нанесение эмали

Готовую эмаль наносят на подготовленные пластинки методом пневматического распыления для определения:

- цвета  покрытия, внешнего вида покрытия, времени высыхания, эластичности покрытия при изгибе, прочности покрытия при ударе, адгезии покрытия, твердости покрытия – в один слой;

- укрывистости высушенного покрытия – до полного укрытия окрашиваемой поверхности;

- стойкости покрытия к статическому воздействию жидкостей – в один слой на обе стороны подготовленной пластинки и дополнительно на края пластинки.

7.1.5 Режим сушки

При определении времени высыхания окрашенные пластинки сушат в течение времени и при температуре, указанной для показателя 6 таблицы 1.

При определении цвета покрытия, внешнего вида покрытия, времени высыхания, эластичности покрытия при изгибе, прочности покрытия при ударе, адгезии покрытия, твердости покрытия, стойкости покрытия к статическому воздействию жидкостей окрашенные пластинки сушат при температуре (100 ± 2) °С – в течение 3 ч.

При определении укрывистости высушенного покрытия первый слой эмали сушат при температуре (100 ± 2) °С в течение 3 ч. Перед нанесением следующего слоя пластинки выдерживают при температуре (20 ± 2) °С в течение 15 мин (до охлаждения). Сушку следующих слоев проводят при температуре (100 ± 2) °С в течение 30 мин.

Для сушки окрашенных пластинок при температуре (100 ± 2) °С используют сушильный шкаф с принудительной вентиляцией, обеспечивающий заданную температуру нагрева с допустимым предельным отклонением температуры по объему камеры не более 2 °С от номинальной.

7.1.6 Толщина высушенного однослойного покрытия эмали должна быть от 20 до 25 мкм.

Толщину покрытия определяют по ГОСТ 31993 или по иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт. Для определения толщины используют микрометр или другой прибор для измерения толщины покрытия с погрешностью измерения не более 2 мкм.

7.1.7 Выдержка высушенного покрытия

Высушенные пластинки выдерживают при температуре (20  2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % перед определением:

- цвета покрытия, внешнего вида покрытия, времени высыхания, эластичности покрытия при изгибе, прочности покрытия при ударе, адгезии покрытия, твердости покрытия, укрывистости высушенного покрытия – в течение 30 мин;

- стойкости покрытия к статическому воздействию жидкостей – в течение 24 ч.

7.2 Проведение испытаний

7.2.1 Цвет покрытия эмали определяют при естественном дневном рассеянном свете или искусственном дневном освещении по ГОСТ 29319 методом визуального сравнения с образцом цвета «Картотеки».

Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии от 300 до 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск покрытия.

7.2.2 Внешний вид покрытия определяют визуально при естественном дневном рассеянном свете или искусственном дневном освещении.

Испытуемые образцы должны находиться на расстоянии от 300 до 500 мм от глаз наблюдателя.

При разногласиях в оценке внешнего вида за результат принимают определение при искусственном дневном освещении (уровень освещенности от 1000 до  2500 лк).

7.2.3 Условную вязкость эмали определяют по ГОСТ 8420 при температуре (20,0 ± 0,5) °С  по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм.

7.2.4 Для определения массовой доли нелетучих веществ пробу эмали      массой (1,0  0,1) г взвешивают на весах с классом точности I и ценой деления      0,1 мг,  помещают  в  сушильный  шкаф  и  выдерживают  при  температуре  125 С  в  течение 1 ч.

Используют сушильный шкаф с принудительной вентиляцией, обеспечивающий заданную температуру нагрева с допустимым предельным отклонением температуры по объему камеры не более 2 °С от номинальной.

7.2.5 Степень перетира эмали определяют по ГОСТ 31973.

7.2.6 Время высыхания покрытия эмали до степени 3 определяют при температуре (100 ± 2) °С по ГОСТ 19007. Допускается удаление бумаги любым способом кроме отрыва, не приводящим к видимым повреждениям покрытия: на бумаге отсутствуют следы эмали, а на месте испытания – волокна.

7.2.7 Эластичность покрытия эмали при изгибе определяют по ГОСТ 6806.

7.2.8 При определении прочности покрытия при ударе пластинку помещают на приборе типа У-1 на наковальню под боек покрытием вверх (прямой удар).

Допускается использовать для определения прочности прибор типа У-1А с диаметром рабочей части наковальни (30,0±0,2) мм, диаметром сферической части бойка (8,0±0,3) мм, диаметром отверстия наковальни (15,0±0,2) мм.

7.2.9 Для определения адгезии на покрытии окрашенной пластинки делают решетчатые надрезы ручным однолезвиевым инструментом (бритвенным лезвием в держателе любого типа или скальпелем). Допускается использовать другие режущие инструменты по ГОСТ 31149. Затем удаляют отслоившееся покрытие с площади надрезов, осторожно проводя мягкой кистью несколько раз вперед и назад вдоль обеих диагоналей решетки. Результаты испытания оценивают по ГОСТ 31149.

7.2.10 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) определяют по ГОСТ 5233.

7.2.11 Укрывистость высушенного покрытия определяют по ГОСТ 8784      (метод А).

7.2.12 Для определения стойкости покрытия к статическому воздействию жидкостей применяют воду дистиллированную, индустриальное масло (марок И–12А, И–50А), бензин (нефрас марки С2-80/120 или марки С3-80/120). Допускается применение бензина авиационного марки Б-70.

Дистиллированную воду изготавливают по ГОСТ 6709, индустриальное масло марок И–12А, И–50А – по ГОСТ 20799, нефрас марки С2-80/120 или марки             С3-80/120 и бензин авиационный марки Б-70 – в соответствии с требованиями, установленными в национальных стандартах или иных документах по стандартизации, разработанных в государстве, принявшем стандарт.

Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей определяют по ГОСТ 9.403 (метод А).

Подготовленные  по  7.1  пластинки  помещают  в  испытуемую жидкость на 2/3  высоты и выдерживают в течение времени, указанного для показателя 12 таблицы 1.

После испытаний в воде и бензине пластинки осушают фильтровальной бумагой.

После испытания в индустриальном масле пластинки протирают ватой, слегка смоченной нефрасом С4–150/200 (до полного удаления следов масла).

Затем пластинки выдерживают на воздухе при температуре (20  2) С в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           течение 2 ч и осматривают невооруженным глазом.

После испытания проводят оценку внешнего вида покрытия эмали по       ГОСТ 9.407. Допускается незначительное изменения цвета (до балла Ц2) и блеска (до балла Б2).

8 Упаковка и маркировка

8.1 Упаковка

Эмаль упаковывают в тару, предназначенную для упаковывания материалов, относящихся к опасным грузам.

Упаковка эмали – по ГОСТ 9980.3 (группа 5). По согласованию сторон допускается упаковка эмали в другую тару, обеспечивающую ее сохранность.

Допускаемое отрицательное или положительное отклонение содержимого нетто от номинального количества каждой упаковочной единицы – по ГОСТ 8.579 и ГОСТ 9980.3.

8.2 Маркировка

8.2.1 Маркировка эмали – по ГОСТ 9980.4.

На транспортную упаковку наносят данные, характеризующие опасность груза, в соответствии с классом опасного груза, установленным по ГОСТ 19433.1 (для эмали класс опасного груза – 3):

- знак опасности для опасных грузов класса 3 по ГОСТ 19433.3,

- транспортное наименование груза – КРАСКА,

- номер ООН – 1263,

- классификационный шифр – 3013 по ГОСТ 19433.3,

- манипуляционный знак по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей».

Маркировка эмали должна содержать данные, характеризующие опасность груза и знаки опасности, в соответствии с требованиями, установленными правилами перевозки опасных грузов для конкретного вида транспорта или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

8.2.2 Предупредительная маркировка эмали – по ГОСТ 31340.

На предупредительную маркировку должны быть нанесены описание опасности и меры по предупреждению опасности в зависимости от классификации опасности компонентов эмали по ГОСТ 32419.

П р и м е ч а н и е – Предупредительная маркировка является частью общей маркировки и может быть совмещена с транспортной и/или потребительской маркировкой.

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение эмали – по ГОСТ 9980.5.

10 Указания по применению

После хранения при отрицательных температурах эмаль следует выдержать при температуре не ниже 18 °С до достижения указанной температуры.

Перед применением эмаль тщательно перемешивают и разбавляют ортоксилолом или смесью растворителей, состоящей из ортоксилола и                               нефраса-С4-150/200, взятых в соотношении 1:1 (по массе). Разбавитель марки     РЭ-10В по ГОСТ 18187 используют при нанесении методом электростатического распыления. Допускается по рекомендации изготовителя использовать для разбавления эмали другие растворители, если после разбавления эмаль будет соответствовать требованиям настоящего стандарта.

При нанесении эмали используют следующие методы окрашивания:

- метод пневматического распыления – рекомендуемая рабочая вязкость от 20 до 30 с (вискозиметр типа ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, температура (20,0 ± 0,5) °С);

- метод электростатического распыления – рабочую вязкость подбирают в зависимости от технологии нанесения на предприятии-изготовителе и действующего окрасочного оборудования;

- окунание – рекомендуемая рабочая вязкость от 16 до 30 с (вискозиметр типа ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, температура (20,0 ± 0,5) °С);

- с помощью кисти – разбавление при необходимости до рабочей вязкости     от 40 до 60 с (вискозиметр типа ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, температура           (20,0 ± 0,5) °С).

Параметры рабочей вязкости для эмали могут быть подобраны (уточнены) в зависимости от условий нанесения, метода нанесения и используемого окрасочного оборудования.

Приготовленную эмаль тщательно перемешивают и при необходимости фильтруют по 7.1.2.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, обеспыленной. При необходимости поверхность обезжиривают от жировых и масляных загрязнений.

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию по ГОСТ 9.402.

Требования по подготовке поверхности из древесины устанавливают в нормативных документах и технической документации на изделие или в рекомендациях изготовителя эмали.

Для грунтования поверхности перед нанесением эмали используют грунтовки АК-070 (ГОСТ 25718), ВЛ-02 (ГОСТ 12707), ФЛ-03К (ГОСТ 9109). Допускается         использовать другие грунтовки, указанные в нормативных документах и технической документации на изделие или в рекомендациях изготовителя эмали.

Эмаль наносят на подготовленную поверхность при температуре окрашиваемой поверхности и окружающего воздуха не ниже 15 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Рекомендуемые режимы сушки однослойного покрытия на основе эмали:

- при температуре (23 ± 5) ºС – в течение 24 ч;

- при температуре (100 ± 2) ºС – в течение 3 ч.

Допускается сушка покрытия эмали при других температурных режимах, установленных в нормативных документах и технической документации на изделие.

Выбор технологии нанесения (количество слоев, метод окрашивания, время и условия сушки каждого слоя, толщина покрытия и др.) зависит от применяемой системы покрытий.

При нанесении эмали в несколько слоев и сушке каждого слоя при температуре (100 ± 2) °С для обеспечения межслойной адгезии рекомендуется шлифование покрытия эмали абразивными материалами Р240-Р320.

Рекомендуемая толщина однослойного высушенного покрытия эмали - от 20 до 25 мкм.

Теоретический расход эмали на однослойное покрытие составляет от 80 до 110 г/м2. Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемого изделия и метода нанесения.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие эмали требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

11.2 Гарантийный срок эмали – 6 мес с даты изготовления.

Приложение А

(справочное)

Информация о применяемых нормативных правовых актах

в государствах–участниках СНГ

| Наименование нормативного правового акта | Государство – участник СНГ |
| --- | --- |
| Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) | AM, BY, KZ, KG, RU |

| УДК 667.633.263.3:678.674.522.62 |  | МКС 87.040 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: эмаль ГФ-1426, для окраски металлических поверхностей, деревянных поверхностей. |  |  |

Руководитель разработки

Руководитель Испытательного Центра  АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»,

канд.хим.наук                                                                                      О.А. Куликова

должность                                                                      личная подпись                       инициалы, фамилия

Исполнитель  специалист по стандартизации                                О.В. Митрохина

должность                                              личная подпись                 инициалы, фамилия