ГОСТ 17339–202

(проект RU, окончательная редакция)
ГОСТ 17339–202

(проект RU, окончательная редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ЕАSС)

	[image: image1.png]



	М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т
	ГОСТ

17339–
202
(проект RU, окончательная редакция)


Упаковка картонная для сыпучих 

товаров бытовой химии
Технические условия
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202
Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Компания ЕвроБалт» (ООО «Компания ЕвроБалт»).
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка» 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                   )

За принятие проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК 

(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	


4 ВЗАМЕН ГОСТ 17339–79
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.
Содержание

1 Область применения………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………

3 Термины и определения…………………………………………………………………..

4 Размеры ……………………………………………………………………………………….
5 Технические требования …………………………………………………………………..

6 Требования к утилизации и охране окружающей среды…..…………………………

7 Правила приемки ……………………………………………………………………………

8 Методы контроля …………………………………………………………………………….

9 Транспортирование и хранение …………………………..………………………………
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
упаковка картонная для сыпучих товаров 
бытовой химии
Технические условия
Carton packaging for bulk household chemical products. Specifications. 
Дата введения 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на картонную упаковку (коробки, пачки, иные виды картонной упаковки) (далее – упаковка), предназначенную для упаковывания сыпучих (порошкообразных, гранулированных, агломерированных) товаров бытовой химии.

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1760 Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 3282 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 7247 Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах пищевых продуктов, промышленной продукции и непродовольственных товаров. Общие технические условия

ГОСТ 7480 Проволока полиграфическая. Технические условия

ГОСТ 7933 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 8273 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения
ГОСТ 18992 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия 
ГОСТ 33781 Упаковка потребительская из картона, бумаги и 
комбинированных материалов. Общие технические условия
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527.

4 Размеры
4.1 Конструкция упаковки – по ГОСТ 33781, виды I, II, III.

4.2 Размеры упаковки должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1

	Номер упаков-ки
	Вид упаков-ки
	Номиналь-ная вмести-мость, см³
	Масса упаковываемой продукции, кг
	Внутренний размер, мм.
	Теоретический наружный размер (максимальный), мм
	Толщи-на картона, мм

	
	
	
	
	Дли-

на
	Шири-

на
	Высо-та
	Дли-

на
	Шири-на
	Высо-та
	

	2
	II
	112
	от 0,05 до 0,10 включ.
	59
	28
	68
	63
	31
	71
	0,4

	3
	I
	150
	» 0,1 » 0,15 »
	59
	28
	91
	63
	31
	95
	0,4

	4
	I, II
	222
	» 0,10 » 0,20 »
	66
	37
	91
	71
	42
	95
	0,4

	6
	I
	330
	» 0,15 » 0,30 »
	66
	41
	122
	71
	47
	126
	0,4

	7
	I, II
	425
	» 0,20 » 0,40 »
	85
	41
	122
	95
	47
	126
	0,4

	8
	I, II, III
	450
	» 0,20 » 0,40 »
	88
	37
	138
	95
	42
	142
	0,4

	9
	I, II, III
	543
	» 0,20 » 0,50 »
	89
	50
	122
	95
	57
	126
	0,4

	11
	I
	739
	» 0,35 » 0,50 »
	89
	50
	166
	95
	63
	171
	0,4

	12
	I
	875
	» 0,40 » 0,50 »
	110
	43
	185
	114
	47
	190
	0,4

	13
	I, II
	994
	» 0,40 » 0,60 »
	125
	43
	185
	126
	47
	190
	0,4

	14
	I, II
	1102
	» 0,30 » 1,00 »
	125
	43
	205
	126
	47
	208
	0,5

	15
	I
	1209
	» 0,30 » 1,00 »
	125
	43
	225
	126
	47
	228
	0,5

	16
	I
	1827
	» 0,50 » 1,00 »
	140
	58
	225
	142
	63
	228
	0,6

	17
	I
	3744
	» 1,00 » 1,70 »
	187
	89
	225
	190
	95
	229
	0,6

	18
	I
	4693
	» 1,50 » 2,10 »
	187
	89
	282
	190
	95
	285
	0,7

	19
	I
	5227
	» 1,50 » 2,00 »
	197
	99
	268
	200
	101
	272
	0,8

	20
	I
	7425
	» 2,4 » 3,6 »
	250
	90
	330
	253
	95
	335
	–

	21
	I
	3754
	» 1,2 » 1,7 »
	191
	72
	273
	193
	76
	278
	0,7


Окончание таблицы 1
	Номер упаков-ки
	Вид упаков-ки
	Номиналь-ная вмести-мость, см³
	Масса упаковываемой продукции, кг
	Внутренний размер, мм.
	Теоретический наружный размер (максимальный), мм
	Толщи-на картона, мм

	
	
	
	
	Дли-

на
	Шири-

на
	Высо-та
	Дли-

на
	Шири-на
	Высо-та
	

	22
	I
	3676
	» 1,2 » 2,0 »
	187
	72
	273
	190
	76
	278
	0,6

	23
	I
	2441
	» 0,6 » 1,5 »
	187
	58
	225
	190
	63
	228
	0,6

	24
	I
	656
	» 0,25 » 0,6 »
	125
	43
	122
	126
	47
	125
	0,4


4.3 Предельные отклонения от условленных внутренних размеров упаковки не должны превышать минус 1 мм.
5 Технические требования

5.1 Упаковку изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке
, и с учетом требований ГОСТ 33781.

5.2 Требования к сырью и материалам
5.2.1 Для изготовления упаковки должны применяться следующие материалы:

- картон подгруппы «Хром – эрзац» по ГОСТ 7933 или по технической документации, утвержденной в установленном порядке;

- бумага марок 0, A по ГОСТ 7247;

- картон коробочный с защитным покрытием: полимерным, парафиновым и микровосковым по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных.
Для изготовления упаковки № 20 должен применяться микрогофрированный картон по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2.2 Упаковка должна быть склеена или сшита.
Сшитая упаковка должна применяться в комплекте с вложенными в нее внутренними пакетами.
Допускается по согласованию с заказчиком изготовлять упаковку в виде высечек.

5.2.3 Для изготовления внутренних пакетов должны применяться следующие материалы: 

- подпергамент марки П, масса 1 м² которого составляет 50–53 г, по ГОСТ 1760;
- бумага оберточная марки А, масса 1 м² которой составляет 40–50 г, по 
ГОСТ 8273;
- пленка полиэтиленовая толщиной 0,06–0,12 мм по ГОСТ 10354. Допускается использование других типов полимерных пленок по согласованию с заказчиком.
5.2.4 Для склеивания и сшивания упаковки должны применяться следующие материалы: 

- дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная по 
ГОСТ 18992. Допускается применять другие клеи, по качеству не ниже указанных;

- проволока стальная светлая по ГОСТ 3282 или проволока полиграфическая по ГОСТ 7480 диаметром 0,35–1,00 мм.

5.3 Линии сгиба на упаковке должны быть нанесены равномерно и обеспечивать сохранность поверхности картона при сгибании под углом 180°.
Продольные и поперечные линии сгиба должны быть взаимно перпендикулярны.
Упаковка №12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, предназначенная для упаковывания синтетических моющих средств, должна иметь перфорированные насечки для высыпания порошка.
Насечки следует наносить в верхней части боковой грани упаковки.

5.4 Поверхность упаковки не должна иметь загрязнений, масляных пятен, разрывов, расслоения материалов и иных дефектов, влияющих на безопасность упаковки и размещенной в ней продукции, а также ухудшающих внешний вид упаковки.
5.5 Упаковка
Упаковка по 5.5 ГОСТ 33781–2016.
Края кромок должны иметь ровный обрез без разрывов и расслоения картона. 

5.6 Маркировка

5.6.1 На каждую упаковку (или на этикетку/ярлык) наносят маркировку, содержащую следующую информацию:

- наименование и местонахождение изготовителя (производителя, уполномоченного изготовителем лица) или импортера, информацию для связи с ним и/или его товарный знак (при наличии);
- наименование упаковки;

- обозначение настоящего стандарта;

- дата изготовления (в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт)

- срок хранения (если установлен изготовителем (производителем))

- знак соответствия (если такое требование установлено законодательством государства, принявшего настоящий стандарт);

- условия хранения (если такое требование установлено законодательством государства, принявшего настоящий стандарт);
- возможность утилизации (если такое требование установлено законодательством государства, принявшего настоящий стандарт).

Рекомендуется предусмотреть на упаковке место для нанесения символа штрихового кода, применяемого для прослеживаемости упакованной продукции в цепи поставок и ее обработки.

5.6.2 Маркировка должна быть четкой, стойкой к истиранию и легко читаемой.

5.6.3 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192, с указанием манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Крюками не брать».
6 Требования к утилизации и охране окружающей среды

Использование и последующая утилизация картонной упаковки, предназначенной для сыпучих товаров бытовой химии, должны осуществляться в соответствии с законодательством об охране окружающей среды государства, принявшего настоящий стандарт.
Рекомендуется перерабатывать отходы, образующиеся при изготовлении картонной упаковки, а также картонную упаковку, бывшую в употреблении, во вторичное сырье на специализированных предприятиях.
7 Правила приемки 
Правила приемки упаковки по разделу 8 ГОСТ 33781–2016, учитывая следующие дополнения.

7.1 При контроле качества проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания упаковки в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

	Контролируе-мый

показатель
	Количество

испытуемых

образцов
	Вид испытаний
	Номер подраздела, пункта

	
	
	приемо-сдаточные
	периоди-ческие
	типо-вые
	технических

требований
	методов

контроля

	Качество изготовления

упаковки, внешний вид
	Каждая единица

выборки
	+
	–
	+
	5.3, 5.4
	8.1

	Размеры
	В соответствии с планом контроля
	+
	–
	+
	4.2
	8.2


8 Методы контроля 

8.1 Соответствие качества изготовления упаковки, внешний вид контролируют визуально.

8.2 Внутренние размеры упаковки контролируют линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 с точностью до 1,0 мм.

За результат принимают среднеарифметическое значение всех измерений, выполненных в соответствии с правилами приемки, установленными в разделе 7 настоящего стандарта.
9 Транспортирование и хранение
9.1 Картонную упаковку транспортируют всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
9.2 Хранение по ГОСТ 33781.

______________________________________________________________________
УДК 621.798.14:006.354                                                                                МКС 55.160
Ключевые слова: упаковка картонная, пачки, коробки, сыпучие товары бытовой химии, упаковывание, транспортирование, хранение

Руководитель разработки, разработчик

Генеральный директор ООО «Компания «ЕвроБалт»                                А.В. Минин
� В соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.





IV
III

