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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)], 
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от _______ 20__ г. № ____)
За принятие проголосовали: 
	Краткое наименование страны по МК
(ИСО 3166) 004–97
	 Код страны по МК (ИСО 3166)
004–97
	Сокращенное наименование
национального
органа по стандартизации

	
	
	


4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»





























Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях
ОДЕЖДА СПАСАТЕЛЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
Общие технические требования и методы испытаний
Safety in emergencies. Lifeguard's protective special clothing.
General technical requirements and test methods


Дата введения –____________
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на одежду спасателя защитную специальную, применяемую при проведении работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – специальная одежда) в зонах радиационного загрязнения, химического и биологического заражения, пожаров, наводнений и затоплений и в условиях пониженных температур. 
1.2 Настоящий стандарт не распространяется на средства индивидуальной 
защиты – по ГОСТ 22.9.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.416-2025), снаряжение, средства защиты рук, ног и головы спасателя. 
2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.103–2020 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.217–2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.218 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах
ГОСТ 12.4.220 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред
ГОСТ 12.4.243–2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420:1987) Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод определения водопроницаемости
ГОСТ 12.4.280–2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.281–2014 (ISO 20471:2013+Amd 1:2016) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.303–2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования
ГОСТ 22.9.47–2025 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты ног спасателя при выполнении аварийно-спасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22.9.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.416-2025) Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Одежда спасателя защитная общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 166 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ ISO 1421 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
ГОСТ 3813 (ИСО 5081–77, ИСО 5082–82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ ISO 4674-1 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытаний на раздир с постоянной скоростью
ГОСТ 8972 Кожа искусственная. Методы определения намокаемости и усадки
ГОСТ 8977 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения гибкости, жесткости и упругости
ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.3 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа) 
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.5 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде
ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»
ГОСТ 9733.13 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 10581 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ ISO 11092 Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной)
ГОСТ 11209–2014 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ 12807 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ ISO 13996 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от механических воздействий. Метод определения стойкости к проколу
ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)
ГОСТ 14236 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ ISO 17491-1 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Методы испытаний. Часть 1. Определение герметичности при испытании избыточным давлением 
ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
ГОСТ 19616 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления
ГОСТ 20489 Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления
ГОСТ 22900–78 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения
ГОСТ 25146–82 Материалы радиохимических производств и атомных энергетических установок. Метод определения коэффициента дезактивации
ГОСТ 26128 Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру
ГОСТ 28073 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
ГОСТ 28638 Изделия щетинно-щеточные бытового назначения. Общие технические условия
ГОСТ 29122 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам
ГОСТ 30292–96 (ИСО 4920–81) Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием
ГОСТ 31396 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды
ГОСТ 31399 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды
ГОСТ 32995 Материалы текстильные. Методика измерения напряженности электростатического поля
ГОСТ 34734–2021 Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 30630.2.3–2002 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 одежда спасателя защитная специальная; специальная одежда: Средство индивидуальной защиты спасателей, обеспечивающее защиту или ослабление величины воздействия различных поражающих факторов для здоровья спасателя при выполнении аварийно-спасательных работ. 
3.2 одежда третьего слоя: Изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя (костюм, комбинезон, куртка, брюки, полукомбинезон). 
Примечания:
1 Под одеждой первого слоя понимают изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека (нательное белье, футболки, термобелье, летние головные уборы, косынки, чулочно-носочные изделия).
2 Под одеждой второго слоя понимают изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей человека (фартуки, брюки и костюмы без подкладки, комбинезоны и полукомбинезоны, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента).
3.3 коэффициент дезактивации: Отношение уровней радиоактивного загрязнения специальной одежды до и после ее дезактивации.
3.4 коэффициент защиты: Кратность снижения специальной одеждой (одеждой третьего слоя) уровня воздействия на человека поражающего фактора.
3.5 коэффициент защиты от радиоактивных веществ: Отношение концентрации аэрозольных частиц, газов или паров в окружающей среде к концентрации аэрозольных частиц, газов или паров в пододежном пространстве.
3.6 коэффициент защиты от бета-излучения: Отношение плотности потока бета-частиц на внешней стороне материала специальной одежды к плотности потока бета-частиц на внутренней (прилегающей к телу) стороне материала специальной одежды.
3.7 фурнитура: Изделия из любых материалов, кроме бумажных и тканевых, предназначенные для применения специальной одежды по назначению (виду АСР), а также обозначения отличительных особенностей спасателя.
3.8 подкладка: Внутренний материал без водонепроницаемых свойств и теплоизоляции. 
3.9 шов: Постоянное соединение между двумя или несколькими частями материала, исполненное методом шитья, сваркой или иными методами. 
3.10 водонепроницаемость: Свойство одежды выдерживать воздействие воды в течение продолжительного времени без впитывания влаги.  
3.11 одежда защитная специальная многоразового применения: Одежда, предназначенная для многократного использования в течение длительного времени, устойчивая к многократной дезактивации и/или стирке в соответствии с требованиями нормативных документов.
3.12 одежда защитная специальная краткосрочного применения: Одежда, предназначенная для применения без дезактивации и/или стирки в течение нескольких использований до выхода ее из строя.
Примечание – Одежда может однократно быть подвергнута полной или частичной (локальной) дезактивации в соответствии с рекомендациями изготовителя.
3.13 одежда защитная специальная одноразового применения: Одежда, предназначенная для однократного применения и отправляемая после использования на утилизацию независимо от ее внешнего вида и состояния. 
3.14 сохраняемость: Свойство защитной одежды спасателя общего назначения сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих ее способность выполнять требуемые функции
4 Классификация 
Защитная специальная одежда имеет классификацию в зависимости от типа поражающих факторов: 
- радиационного загрязнения;
- химического и биологического заражения;
- пожаров;
- пониженных температур;
- наводнений и затоплений.
5 Общие технические требования
5.1 Показатели назначения
5.1.1 Специальная одежда предназначена для всесезонного использования и относится к одежде третьего слоя.
5.1.2 Специальная одежда, предназначенная для эксплуатации в условиях одновременного воздействия нескольких поражающих факторов в зоне чрезвычайной ситуации, должна обеспечивать защиту от всех воздействующих факторов.
5.1.3 По длительности применения специальную одежду подразделяют на специальную одежду многоразового, краткосрочного и однократного применения.
5.2 Конструктивные требования
5.2.1 Специальную одежду изготавливают на типовые фигуры мужчин и женщин в соответствии с классификациями по ГОСТ 31399 и ГОСТ 31396.
5.2.2 Обозначение размера специальной одежды, а также рекомендуемые конструктивные прибавки – по ГОСТ 12.4.280–2014 (приложения А и Б).
5.2.3 Фурнитура из любых применяемых материалов должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке, после проведения которых не допускается появления признаков коррозии, разрушения, растрескивания и расслоения покрытий.
5.2.4 Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122, разрывная нагрузка шва по ГОСТ 28073.
5.2.5 При изготовлении специальной одежды для исключения возникновения искровых разрядов должны применяться ткани с удельным поверхностным электрическим сопротивлением не более 107 Ом по ГОСТ 11209–2014.
5.2.6 Паропроницаемость материалов специальной одежды с полимерным покрытием и искусственных кож должна быть не менее 4 мг/см2 ч. При использовании материалов, имеющих меньшую величину паропроницаемости, специальная одежда должна обеспечивать воздухообмен пододежного пространства с помощью специальных конструктивных элементов (например, вентиляционных отверстий). 
5.2.7 Для материалов, используемых в качестве накладок, величина паропроницаемости не нормируется.
5.2.8 Специальная одежда должна иметь вставки из световозвращающего материала не менее, чем в трех местах в соответствии с классом 3 предметов специальной одежды по ГОСТ 12.4.281–2014.
5.2.9 Материал специальной одежды в процессе эксплуатации не должен выделять в окружающую среду опасных химических веществ.
5.2.10 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности специальной одежды не должен превышать 15 кВ/м.
5.2.11 Содержание свободного формальдегида материалов специальной одежды не должен превышать 300 мкг/г.
5.2.12 Материалы специальной одежды должны быть пожаробезопасными.
5.3 Требования к совместимости 
Конструкция специальной одежды должна обеспечивать возможность ее использования со средствами индивидуальной защиты рук, ног, головы, органов дыхания, зрения, слуха.
5.4 Требования надежности 
5.4.1 Срок сохраняемости специальной одежды – не менее трех лет.
5.4.2 Срок службы специальной одежды многократного применения – не менее одного года.
5.5 Требования стойкости к внешним воздействиям
5.5.1 Устойчивость окраски тканей для специальной одежды по видам физико-химического воздействия должна соответствовать нормативным значениям по 
ГОСТ 11209–2014 (таблица 1).
5.5.2 Специальная одежда должна изготавливаться в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150–69.
5.5.3 Для специальной одежды, предназначенной для выполнения аварийно-спасательных работ в условиях наводнений и затоплений в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150–69 допускают нижний температурный показатель минус 10 °С.
5.5.4 Для работы в условиях низких температур допускается изготовление специальной одежды в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150–69.
5.5.5 Специальная одежда должна обеспечивать возможность обработки: 
- дегазирующими и дезактивирующими растворами;
- дезинфицирующими средствами;
- воздушным потоком;
- механическим воздействием неметаллическими щетками.
5.5.6 После обработки допускают ухудшение физико-химических и механических показателей по 5.12.2, 5.13.1, 5.13.3, 5.14.3, 5.14.4, 5.15.3 не более, чем на 3%.
5.5.7 Показатель удельного поверхностного электрического сопротивления должен сохранять значение по 5.2.5 без изменения после воздействия пятикратной мокрой обработки.
5.6 Требования эргономики
5.6.1 Специальная одежда должна обеспечивать спасателям уровень комфорта, который соответствует требуемому уровню защиты от предполагаемой опасности, условиям окружающей среды, уровню физической активности, а также предполагаемому времени использования.
5.6.2 Специальная одежда не должна иметь необработанные, острые или жесткие поверхности, которые могут травмировать спасателя.
5.6.3 В конструкции специальной одежды должны быть предусмотрены средства регулировки для адаптации специальной одежды к морфологии спасателя.
5.6.4 Конструкция специальной одежды должна предусматривать:
- надевание и снятие специальной одежды без посторонней помощи;
- при подъеме рук и наклоне должен сохраняться перехлест куртки и брюк. Комплект должен закрывать запястья и лодыжки;
- при ношении должна обеспечиваться свобода движений;
- возможность использования специальной одежды со средствами индивидуальной защиты рук, ног, головы, органов дыхания, зрения, слуха.
5.7 Требования технологичности 
Специальная одежда должна обеспечивать ремонтопригодность (возможность наложения заплаток, замены фурнитуры (кнопки, пуговицы)) с сохранением физико-химических и механических показателей по 5.12.2, 5.13.1, 5.13.3, 5.14.3, 5.14.4, 5.15.3. 
5.8 Требования транспортабельности
Специальная одежда в упакованном виде должна быть приспособлена к перевозке в закрытом транспорте (воздушных судах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах морских и речных судов и т. д.) при условии соблюдения требований ГОСТ 15150–69 (пункты 10.3 и 10.4). Подготовку к перевозке и перевозку специальной одежды осуществляют в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
5.9 Комплектность
5.9.1 Комплект специальной одежды может формироваться из следующих изделий:
- костюм (брюки и куртка);
- костюм (полукомбинезон и куртка);
- комбинезон;
- брюки;
- куртка;
- полукомбинезон.
5.9.2 К каждому изделию прилагается комплект запасных частей, состоящий из материала верха или основного материала специальной одежды размером не менее 150×150 мм, нитей длиной не менее 2 м, фурнитуры не менее 1 шт. каждого вида.
5.9.3 К каждому изделию прилагается эксплуатационная документация – руководство по эксплуатации и паспорт.
5.10 Требования к маркировке
5.10.1 На специальную одежду и упаковку должна наноситься маркировка, содержащая следующую информацию: 
- наименование продукции и ее тип (вид), марка, модель; 
- назначение, основные технические параметры и характеристики продукции; 
- наименование страны-изготовителя; 
- местонахождение и адрес юридического лица, являющегося изготовителем (адрес места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и/или адреса электронной почты); 
- товарный знак (при наличии); 
- дата изготовления продукции (месяц, год); 
- срок службы (годности);
5.10.2 Пиктограммы области применения специальной одежды должны соответствовать ГОСТ 12.4.103–2020 (приложение А).
5.10.3 Маркировка должна быть нанесена на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуется продукция. При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках при условии идентичности содержания с текстом. 
5.10.4 Если маркировку невозможно нанести непосредственно на продукцию, маркировка должна быть нанесена на упаковку и внесена в техническую документацию на продукцию. Изготовитель самостоятельно устанавливает возможность или невозможность нанесения маркировки на продукцию. 
5.10.5 Маркировка продукции должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена в доступном для осмотра месте.
5.11 Требования к упаковке
Упаковка готовой специальной одежды – по ГОСТ 10581 (в части спецодежды).
5.12 Требования к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах радиационного загрязнения
5.12.1 Специальная одежда для защиты от поражающих радиационных факторов должна соответствовать следующим требованиям: 
- материалы специальной одежды для защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов, имеющих атомную массу более 30 г/моль;
- коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (с энергией до 60 кэВ) материала специальной одежды должны быть не менее 3; 
- коэффициент дезактивации наружной поверхности специальной одежды из текстильных материалов с эластомерным покрытием должен быть не менее 10;
- коэффициент дезактивации наружной поверхности специальной одежды с пластмассовым и пленочным покрытием должен быть не менее 20; 
- материалы специальной одежды многоразового применения должны сохранять защитные свойства от бета-излучения и мягкого фотонного излучения после 5 циклов «загрязнение – дезактивация»;
- разрывная и раздирающая нагрузки материалов специальной одежды 
(см. табл. 1) не должны уменьшаться более чем на 10 % после 5 циклов «загрязнение – дезактивация»;
- усадка материалов специальной одежды после проведения 5 дезактиваций не должна превышать 3,5 %. 
5.12.2 Материалы, используемые для специальной одежды, должны соответствовать требованиям таблицы 1.
Таблица 1 – Физико-химические и механические характеристики материалов специальной одежды для защиты от радиационных загрязнений
	Наименование показателя
	Тип одежды

	
	Костюмы краткосрочного и одноразового применения
	Костюмы многократного применения

	Стойкость к истиранию текстильных материалов, количество циклов, не менее 
	
100
	
1500

	Сопротивление проколу, Н, не менее
	
10
	
100

	Разрывная нагрузка (при ширине образца 50 мм), Н, не менее: 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении
	


120

45
	


150

90

	Раздирающая нагрузка (сопротивление раздиранию), Н, не менее
	
20
	
40


5.13 Требования к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах химического и биологического заражения
5.13.1 Пленочные полимерные материалы, применяемые для изготовления спецодежды, должны соответствовать требованиям таблицы 2.
Таблица 2 – Требования к пленочным полимерным материалам
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1 Прочность при разрыве, МПа, не менее:
- в продольном направлении
- в поперечном направлении
	
16,0
13,0

	2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:
- в продольном направлении
- в поперечном направлении
	
240
250

	3 Сопротивление раздиру, Н, не менее
	20,0

	4 Жесткость, сН, не более:
- в продольном направлении
- в поперечном направлении
	
2,0
1,8

	5 Дезактивируемость (только для спецодежды многоразового применения): 
- коэффициент дезактивации после 4 циклов «загрязнение-дезактивация», не менее
	


20

	6 Герметичность: 
- время проникания паров 35 %-ной соляной кислоты, мин, не менее
	

360

	7 Стойкость к действию агрессивных сред:
- показатель стойкости к воздействию агрессивных сред (коэффициент), %
	

Не менее 75


5.13.2 Нетканые материалы, ламинированные химически стойким пленочным полимерным покрытием (далее – ламинированные нетканые материалы), применяемые для изготовления верха специальной одежды, должны соответствовать требованиям таблицы 3.
Таблица 3 – Требования к ламинированным нетканым материалам
	
Наименование показателя
	Значения показателя для спецодежды

	
	многоразового
применения
	краткосрочного
применения
	однократного
применения

	1 Разрывная нагрузка, Н, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	
150
90
	
120
45
	
120
45




Окончание таблицы 3
	
Наименование показателя
	Значения показателя для спецодежды

	
	многоразового
применения
	краткосрочного
применения
	однократного
применения

	2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	

120
120
	

25
110
	

25
110

	3 Сопротивление раздиранию, Н, не менее: 
в продольном направлении
в поперечном направлении
	

30
20
	

14
20
	

14
20

	4 Влагопоглощение, %, не менее
	3,5
	3,5
	3,5

	5 Дезактивируемость:
коэффициент дезактивации после 4 циклов «загрязнение-дезактивация», не менее
	


20
	


-
	


-

	6 Герметичность полимерного покрытия:
время проникания паров 35 %-ной соляной кислоты, мин, не менее
	

30
	

30
	

30

	7 Стойкость к действию агрессивных сред: 
показатель стойкости к воздействию агрессивных сред (коэффициент), %
	



Не менее 90
	



Не менее 75
	



Не менее 75


5.13.3 Разрывная нагрузка сварного или ниточного шва соединений элементов завязок-застежек в специальной одежде из ламинированных нетканых материалов должна быть не менее 30 Н.
5.13.4 Прочность ниточного шва должна быть не ниже прочности материала.
5.13.5 Масса спецодежды должна соответствовать требованиям таблицы 4. 
Таблица 4 – Требования к массе спецодежды
	Наименование специальной одежды
	Масса специальной одежды, кг

	Костюм (брюки и куртка)
Костюм (полукомбинезон и куртка)
Комбинезон
Брюки
Куртка
Полукомбинезон
	1,60
1,60
1,20
0,80
0,80
0,80


5.14 Требования к специальной одежде для выполнения аварийно-спасательных работ в зоне пониженных температур
5.14.1 Нормативные значения суммарного теплового сопротивления пакета, применяемых в специальной одежде материалов при температуре воздуха минус 40 °С должно быть не менее 0,8 м2 оС/Вт. 
5.14.2 Значения суммарного теплового сопротивления пакета материалов установлены при воздухопроницаемости материала верха не более 40 дм3/(м2 с). Допускается использование материала верха с воздухопроницаемостью более 40 дм3/(м2 с) при условии применения в пакете материалов ветрозащитной прокладки с паропроницаемостью не менее 4,0 мг/(см2 ч).
5.14.3 Теплоизоляция комплекта специальной одежды в зависимости от условий эксплуатации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.
Таблица 5 – Теплоизоляция комплекта специальной одежды в зависимости от условий эксплуатации
	

Температура воздуха, °С
	

Скорость ветра, м/с
	Нормативное значение суммарной теплоизоляции комплекта, оС м2/Вт

	
	
	При воздухопроницаемости материала верха, дм3/(м2 с)

	
	
	10
	20
	30

	Минус 25
	6,8
	0,669
	0,714
	0,764

	Минус 41
	1,3
	0,744
	0,752
	0,759


5.14.4 Показатели физико-механических свойств материалов для специальной одежды соответствовать требованиям, указанным в таблице 6
Таблица 6 – Показатели физико-механических свойств материалов для специальной одежды 
	Наименование показателя
	Нормативное значение показателя

	1. Раздирающая нагрузка, Н, не менее:
- основа
- уток
	
30
25

	2.Воздухопроницаемость, дм3/(м2 с), не более
	40

	3.Водоотталкивание, уел. ед., не менее:
- в исходном виде
- после пяти стирок (химических чисток)
	
90
80

	4. Стойкость к истиранию, цикл, не менее:
- тканей
- искусственных кож
- кожи
	
3000
1600
7000

	5. Паропроницаемость, мг/(см2 ч), не менее
	4,0

	Примечания
1 Позиция 1 — если иное не установлено соответствующим стандартом на конкретный вид специальной одежды.
2 Позиция 2 — в том числе при использовании ветрозащитной прокладки.
3 Позиция 3 — химчистка — кроме материалов с покрытием.
4 Позиция 4 — кроме материалов с покрытием.
5 Позиция 5 — для материалов с покрытием (пленочным, вспененным и др.)



5.15 Требования к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах наводнений и затоплений
5.15.1 В специальной одежде для защиты от воды соединительные швы должны быть герметичные. 
5.15.2 Водонепроницаемость специальной одежды должна быть не менее 7000 Па.
5.15.3 Ткани, искусственные кожи, материалы с покрытием, прорезиненные материалы по показателям физико-химических и механических свойств должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.
Таблица 7 – Нормативные значения показателей физико-химических и механических свойств материалов специальной одежды для выполнения аварийно-спасательных работ в условиях наводнений и затоплений
	Наименование показателя
	Нормативное значение показателя

	
	Для тканей с содержанием природных волокон
(хлопок, лен) не менее 75 %)
	Для тканей из химических волокон (нитей) и их смесей
	Для искусственной кожи, материалов с пленочным покрытием и прорезиненных материалов

	Разрывная нагрузка по основе (длине), Н, не менее
	
700
	
800
	
40

	Раздирающая нагрузка (сопротивление раздиранию) по основе (длине), Н, не менее
	

30
	

50
	

40

	Изменение размеров по основе (длине) после мокрой обработки, %, не более
	

-3,5
	

-3,5
	

-2,5


5.16 Требования к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах пожаров
5.16.1 Устойчивость материалов специальной одежды к воздействию пламени – не менее 15 с по ГОСТ 22.9.47–2025 (п. 5.16.6).
5.16.2 Время остаточного горения материалов специальной одежды – не менее 2 с по ГОСТ 22.9.47–2025 (п. 5.16.6).
5.16.3 Время остаточного тления материалов специальной одежды – не менее 5 с по ГОСТ 22.9.47–2025 (п. 5.16.6).
5.16.4 Устойчивость материалов специальной одежды к прожиганию насквозь по ГОСТ 22.9.47–2025 (п. 5.16.6).
6 Методы испытаний
6.1 Проверка конструктивных требований
6.1.1 Обозначение размера специальной одежды (см. 5.2.2) осуществляют визуальным контролем.
6.1.2 Проверку фурнитуры из применяемых материалов (см. 5.2.3) после химической чистки, стирки и влажно-тепловой обработки на появление признаков коррозии, разрушения, растрескивания и расслоения покрытий осуществляют техническим осмотром.
6.1.3 Проверку требований к стежкам, строчкам и швам (см. 5.2.4) – количество стежков в 1 см строчки, закрепление концов строчек, стягивание, растяжение и посадка материалов, прожоги, несоединенные места, продавливание в ниточно-клеевых швах осуществляют техническим осмотром.
6.1.4 Проверку удельного поверхностного электрического сопротивления материалов (см. 5.2.5) для всей специальной одежды осуществляют по ГОСТ 19616.
6.1.5 Проверку величины паропроницаемости (см. 5.2.6) осуществляют по 
ГОСТ ISO 11092.
6.1.6 Проверка вставок из световозвращающего материала (см. 5.2.8). 
6.1.6.1 Измерение площади вставок из световозвращающего материала проводят на двух и более образцах каждого наименования с помощью штангенциркуля с погрешностью измерения – не более 0,1 мм по ГОСТ 166. Площадь измеряют на наименьшем размере. Площадь световозвращающего материала должна составлять не менее (0,1–0,2) м2 по ГОСТ 12.4.281–2014 (таблица 1).
6.1.6.2 Коэффициент световозвращения R', кдлк-1м-2, определяют ретрорефлектометром с областью измерения диаметром 25 мм и углом наблюдения в диапазоне от 0 до 2 град. При измерении следует применять адаптер для угла освещения 20°.
Определяют на световозвращающей вставке точку для проведения измерений, через которую проходит прямая линия в вертикальной плоскости под углом около 10° к вертикали.
Под углом около 10° вверх относительно горизонтальной плоскости, проходящей через точку для проведения измерений, подносят окошко измерительного канала ретрорефлектометра вплотную к световозвращающей вставке. После выдержки от 2 до 3 с фиксируют значение коэффициента световозвращения, отображенного на дисплее прибора. Если коэффициент соответствует значениям по ГОСТ 12.4.281–2014 (таблицы 5–7), то материал прошел проверку.
6.1.7 Проверку уровня напряженности электростатического поля на поверхности специальной одежды (см. 5.2.10) осуществляют по ГОСТ 32995. 
6.1.8 Проверку на содержание свободного формальдегида материалов специальной одежды (см. 5.2.11) проводят в соответствии с ГОСТ ISO 14184-1 и ГОСТ ISO 14184-2.
6.1.9 Проверку материалов специальной одежды на пожаробезопасность (см. 5.2.12) осуществляют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
6.2 Проверка требований к совместимости
Проверку (см. 5.3) осуществляют испытателями на образцах максимального и минимального размеров специальной одежды. Размеры специальной одежды должны соответствовать размерам испытателей. Исходное положение – стоя. При проверке поднимают обе руки выше головы, а потом наклоняются, касаясь кончиками пальцев пола. В положениях стоя, с поднятыми вверх руками и при наклоне должен сохраняться перехлест куртки и брюк. 
Запястья, предплечья и лодыжки должны быть закрыты при возврате в положение стоя.
Далее испытатели надевают средства индивидуальной защиты рук, ног, головы, органов дыхания, зрения, слуха. Исходное положение – стоя. Совершают поочередно не менее 5 наклонов вперед, приседаний, поднятий и сгибов рук вверх, поворотов корпуса, поворотов головы. Специальная одежда должна обеспечивать выполнение указанных действий, не допускается сползание и/или цепляние специальной одежды и средств индивидуальной защиты, перекручивание брючин и рукавов.
6.3 Проверка требований надежности
6.3.1 Проверка срока сохраняемости (см. 5.4.1)
Испытания на проверку срока сохраняемости допускается проводить по 6.3.1.1 или 6.3.1.2.
6.3.1.1 Испытания на проверку срока сохраняемости в камере солнечного излучения.
Испытаниям подвергают одно изделие каждого наименования.
В качестве испытательного оборудования применяют камеру солнечного излучения, обеспечивающую верхнее значение температуры внутри 40 °С и характеристики спектра излучения в соответствии с ГОСТ 30630.2.3–2002 (таблица 1).
Сохраняемость образца оценивают по стойкости материала верха к воздействию солнечного излучения, которую осуществляют путем проведения испытания по ГОСТ 30630.2.3–2002 (метод 211-2). 
Испытуемый образец помещают в камеру солнечного излучения с расстоянием от стенок камеры не менее 5 см.
Выдержку образца в камере солнечного излучения осуществляют циклически в соответствии с установленными в ГОСТ 30630.2.3–2002 (метод 211-2) интенсивностью излучения, периодичностью изменения температурного режима и временем излучения. Количество циклов – 5 (соответствует сроку использования – 1 год).
По окончании испытаний проводят проверки на стойкость к истиранию (см. 6.11.8), к разрыву (см. 6.11.8), на прочность ниточных швов (см. 5.2.4). Результаты данных испытаний принимают за результат испытания на сохраняемость.
6.3.1.2 Испытания на проверку срока сохраняемости в камере с ксеноновой лампой.
Испытаниям подвергают одно изделие каждого наименования.
В качестве испытательного оборудования применяют камеру с приспособлением для размещения образцов и ксеноновой лампой высокого давления с колбой из кварцевого стекла номинальной мощностью 450 Вт (например, лампа типа XBO – 450W/4, или аналогичная). 
Примечание – Внутренние размеры камеры должны позволять разместить образец таким образом, чтобы он не касался стенок камеры.
Проведение испытаний и обработка результатов
Каждый испытуемый образец помещают в камеру и размещают в вертикальном положении на расстоянии (150 ± 5) мм от оси лампы.
Образец подвергают облучению в течение суммарного времени (80±1) ч. После этого извлекают из камеры и приводят к нормальным климатическим условиям испытаний.
6.3.1.3 По окончании испытаний проводят проверки на соответствие требованиям на стойкость к истиранию (см. 6.11.8), к разрыву (см. 6.11.8), на прочность ниточных швов (см. 5.2.4).
6.3.2 Срок службы специальной одежды многократного применения (см. 5.4.2) подтверждается производителем документально. Проверка срока службы производится визуальным контролем.
6.4 Проверка требований стойкости к внешним воздействиям
6.4.1 Проверка устойчивости окраски тканей специальной одежды к физико-химическим воздействиям (см. 5.5.1) (света, стирки 3 (60 оС), «пота», трения сухого, дисцилированной воды, органических растворителей) – по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.3, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6 (метод 1), ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27.
6.4.2 Проверка (см. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4) проводится:
Испытательное оборудование
Термокамера с принудительной циркуляцией воздуха, обеспечивающая температуру от плюс 50 °С до минус 60 °С.
Камера влажности, обеспечивающая поддержание влажной среды не менее 95 % и температуры до 55 °С в течение не менее 24 ч. Конструкция камеры не должна допускать, чтобы с ее стенок и потолка конденсированная вода попадала на испытуемые изделия. Рекомендуется, чтобы рН воды, применяемой для достижения влажности, при температуре (25 ± 3) °С, был 6,0–7,0.
Проведение испытаний
Для проведения испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации специальную одежду размещают в термокамере по возможности ближе к ее центру.
Затем температуру в термокамере повышают до (50 ± 3) °С и выдерживают специальную одежду при данной температуре в течение 3 ч.
6.4.2.1 Для проведения испытания на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации специальную одежду размещают в термокамере по возможности ближе к ее центру.
Затем температуру в термокамере понижают до минус (60 ± 3) °С и выдерживают специальную одежду при данной температуре в течение 3 ч.
6.4.2.2 Для проведения испытания на воздействие влажности воздуха специальную одежду размещают в камере влажности, чтобы конденсированная вода со стенок и потолка не попадала на специальную одежду.
Затем влажность воздуха в камере влажности повышают до (95 ± 3) % и выдерживают специальную одежду при температуре (25 ± 3) °С в течение 1 ч.
6.4.2.3 По окончании каждого испытания фиксируют значительное изменение цвета деталей или его отсутствие.
При отсутствии указанных внешних дефектов в срок, не превышающий 5 мин после каждого испытания, проводят испытания стойкость к истиранию (см. 6.11.8), к разрывной нагрузке см. 6.11.8), прочность ниточных швов (см. 5.2.4). Результаты испытаний по этим характеристикам принимают за результат проверки стойкости специальной одежды к климатическим воздействиям.
6.4.3 Проверку на возможность обработки дегазирующими и дезактивирующими растворами (см. 5.5.5) 
6.4.3.1 Проверку требований на возможность проведения дегазации и дезактивации осуществляют путем последовательного воздействия дегазирующих растворов № 1 и № 2, и дезактивирующего раствора на основе моющего порошка. Для проведения испытания отбирают не менее двух образцов каждого наименования.
Для приготовления дегазирующего раствора № 1 в емкость с дихлорэтаном засыпают дихлорамин из расчета 2 % по массе. Смесь перемешивают в течение 10–15 мин.
Состав дегазирующего раствора № 2 (по массе):
- едкий натр – 2 %;
- моноэтаноламин – 5 %;
- аммиачная вода 20 %–25 %-ной концентрации – 93 %.
Для приготовления дегазирующего раствора № 2 в емкость сначала заливают около 1/9 части аммиачной воды и растворяют в ней измельченный едкий натр. К полученному раствору добавляют остальную аммиачную воду, моноэтаноламин и перемешивают в течение 1–3 мин.
6.4.3.2 Состав моющего порошка для дезактивирующего раствора (по массе):
- сульфонол – 25 %;
- триполифосфат – 50 %;
- сульфонат – 18 %;
- влажная составляющая – 7 %.
Дезактивирующий раствор готовят путем растворения моющего порошка в воде до концентрации 0,15 % по массе.
Воздействие дегазирующими растворами осуществляют путем орошения с нормой расхода 0,6 л на м2, а дезактивирующим раствором с нормой орошения 3 л на м2. Орошение проводят путем распыления растворов на наружные поверхности испытуемых образцов и выдерживают их в орошенном состоянии под каждым раствором в течение 
30 мин. 
По истечении времени выдержки удаляют остатки раствора с поверхностей образца влажной ветошью и поверхности просушивают.
Орошение и протирку необходимо проводить в средствах защиты органов зрения и дыхания.
Процедуры по приготовлению растворов и их воздействию повторяют на одни и те же образцы суммарно четыре раза, каждый из которых в последовательности: дегазирующий раствор № 1, дегазирующий раствор № 2, дезактивирующий раствор.
После испытаний проводят проверки по 6.11.8, 5.2.4 и визуальным контролем определяют наличие или отсутствие изменения цвета по сравнению с образцом аналогичной модели. Результаты этих испытаний являются результатами на возможность проведения дезактивации и дегазации специальной одежды.
6.4.3.3 Проверку требований на возможность проведения дезинфекции осуществляют путем орошения с нормой расхода 0,6 л водного раствора 
на м2, приготавливаемого из препаратов с активным содержанием хлора от 0,5 до 0,9 % (например, раствор хлоргексидина биглюконата 2 %). Орошение поверхностей проводят путем распыления растворов на наружные поверхности образца и выдерживают их в орошенном состоянии в течение 120 мин. 
По истечении времени выдержки удаляют остатки раствора с поверхностей образца влажной ветошью и поверхности просушивают.
Орошение и протирку необходимо проводить в средствах защиты органов зрения и дыхания.
После процедуры воздействия дезинфицирующим средством на испытанном образце ОЗОН проводят проверки по 6.11.8, 5.2.4 и визуальным контролем определяют наличие или отсутствие заломов, изменения цвета по сравнению с образцом аналогичной модели и размера. Результаты этих испытаний являются результатами на возможность проведения дезинфекции специальной одежды.
6.4.3.4 Проверку сохранения характеристик специальной одежды при воздействии воздушным потоком проводят посредством размещения не менее двух образцов каждого наименования в камере, обеспечивающей циркуляцию воздуха при температуре 50 °С со временем экспозиции 2 ч. 
По истечении времени специальную одежду извлекают, проводят проверку по 6.11.8, 5.2.4 и визуальным контролем определяют наличие или отсутствие заломов, изменения цвета по сравнению с образцом аналогичной модели и размера. Результаты этих испытаний являются результатами на возможность проведения обработки специальной одежды воздушным потоком.
6.4.3.5 Проверку сохранения характеристик специальной одежды при воздействии неметаллическими щетками проводят посредством фиксации не менее двух образцов ткани верха каждого наименования специальной одежды размером не менее 150×150 мм с обеспечением соприкосновения верхней части образца с сухой щеткой-щитом подножным по ГОСТ 28638 не менее чем на одну треть куста щетки, при 1 000 соприкосновений. 
По истечении времени специальную одежду извлекают и визуально определяют оказанное воздействие – наличие или отсутствие полос катышков, зацепок, заломов, их размер, количество, неравномерность и степень изменения окраски (сравнение проводят с образцом аналогичной модели и размера).
6.4.4 Проверку изменения физико-химических и механических показателей (см. 5.5.6) проводят путем измерения показателей (табл. 1) и сравнения их с измеренными до испытаний значениями этих показателей.
6.4.5 Проверку показателя поверхностного электрического сопротивления (см. 5.5.7) осуществляют по ГОСТ 19616 для всей специальной одежды до и после пятикратной мокрой обработки – не более 107 Ом.
6.5 Проверка требований эргономики 
6.5.1 Проверку (см. 5.6.1, 5.6.2) осуществляют визуальным контролем.
6.5.2 Проверку конструктивного исполнения (см. 5.6.3) осуществляется на образцах максимального и минимального размеров испытателями с такими же размерами. Специальная одежда не должна создавать парусность, стеснять движения, создавать помехи при движении, обеспечивать комфортное прилегание. Специальная одежда не должна препятствовать приседанию (таз и бедра опускаются ниже уровня коленей, угол сгибания в коленном суставе превышает 90 град, достигая максимальной амплитуды, при которой бедра проходят параллель с полом) на корточки и сведению плеч внутрь.
6.6 Проверка требований технологичности
Проверку ремонтопригодности (см. 5.7) осуществляют путем проверки наложения заплаток на внешнюю сторону специальной одежды. Материал верха испытуемого образца разрезают. Разрез осуществляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях, длина разреза в каждом направлении не менее 50 мм. Подбирают заплатку, превосходящую размеры разреза не менее, чем на 20 мм с каждой стороны. Подгибают края заплатки не менее, чем на 5 мм, проглаживают, прикалывают заплатку булавками к материалу верха, закрывая разрез, пришивают. Швы выполняются по 
ГОСТ 12807. Выполняют проверку (см. 5.2.4).
6.7 Проверка требований транспортабельности
Проверку требований транспортабельности (см. 5.8) осуществляют не менее, чем на двух образцах максимального и минимального размеров специальной одежды, упакованных по 5.11. Требование подтверждают по 6.4.
6.8 Проверка комплектности
6.8.1 Проверку комплектности (см. 5.9.1, 5.9.3) осуществляют визуальным контролем.
6.8.2 Проверку комплекта запасных частей (см. 5.9.2) осуществляют визуальным контролем и техническим осмотром.
6.9 Проверка требований к маркировке
Проверку маркировки (см. 5.10) проводят визуальным контролем путем определения наличия на специальной одежде, в эксплуатационной документации и на упаковке минимального количества информации согласно требованиям 5.10.1–5.10.5.
Визуальный контроль проводят при освещенности места считывания информации от 50 до 100 лк. 
6.10 Проверка требований к упаковке
Проверку требований к упаковке (см. 5.11) осуществляют визуальным контролем и техническим осмотром. Наличие следов намокания и разрывов (проколов) упаковки не допускается. 
6.11 Проверка требований к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах радиационного загрязнения
6.11.1 Проверку величины коэффициентов защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (с энергией до 60 кэВ) материала специальной одежды (см. 5.12.1) осуществляют по ГОСТ 12.4.217–2001 (Приложение Б). 
6.11.2 Проверку коэффициентов дезактивации наружной поверхности специальной одежды из текстильных материалов с эластомерным покрытием, пластмассовым и пленочным покрытием (см. 5.12.1) осуществляют по ГОСТ 25146–82.
6.11.3 Проверку защитных свойств материалов специальной одежды многоразового применения от бета-излучения и мягкого фотонного излучения после 5 циклов «загрязнение – дезактивация» (см. 5.12.1) осуществляют по ГОСТ 12.4.217–2001 (Приложение Д).
6.11.4 Проверку разрывной и раздирающей нагрузок материалов специальной одежды (см. 5.12.1) осуществляют по ГОСТ 3813. Если после 5 циклов «загрязнение – дезактивация» разрывная и раздирающая нагрузки материалов специальной одежды не уменьшаются более чем на 10 % (см. таблицу 1), то материалы считаются выдержавшими испытания. 
6.11.5 Проверку изменения размеров материалов специальной одежды (см. 5.12.1) проводят путем измерения размеров образца 300×300 мм до и после проведения 5 дезактиваций. Если усадка не превышает 3,5 %, то материал считается выдержавшим испытание.
6.11.6 Проверку на отнесение специальной одежды к одноразовой, краткосрочной или многократного применения (см. 5.12.1) осуществляют по маркировке техническим осмотром.  
6.11.7 Проверку характеристик материалов специальной одежды для защиты от радиоактивных загрязнений (см. 5.12.2) проводят после выдержки образцов размером 300х300 мм в климатической камере при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % в течение 24 ч. Если стойкость к истиранию текстильных материалов (см. 6.11.8), сопротивление проколу (см. 6.11.9), разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях (см. 6.11.8) и раздирающая нагрузка (см. 6.11.8) соответствуют приведенным в таблице 1, то материалы считаются выдержавшими испытания.
6.11.8 Проверку нормативных значений физико-механических показателей материалов (см. 5.12.2) осуществляют по ГОСТ 18976 (стойкость к истиранию), ГОСТ 3813 (разрывная и раздирающая нагрузки).
6.11.9 Проверку стойкости к проколу материалов специальной одежды (см. 5.12.2) осуществляют по ГОСТ ISO 13996. Для испытаний выбираются 4 пробы, диаметр каждой пробы не менее 50 мм. Если стойкость к проколу для тканей не менее 13 Н, для искусственных кож и материалов с полимерным покрытием не менее 22 Н и для натуральных кож не менее 58 Н, то материалы считаются выдержавшими испытания.  
6.12. Проверка требований к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах химического и биологического заражения
6.12.1 Проверку показателей материалов специальной одежды на стойкость к воздействию агрессивных сред (см. 5.13.1, 5.13.2, 5.13.3) осуществляют в соответствии с ГОСТ 12.4.243–2013 (п. 6.2).
6.12.2 Прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве пленочных полимерных материалов (табл. 2) определяют по ГОСТ 14236.
6.12.3 Разрывная нагрузка и относительное удлинение при разрыве ламинированных нетканых материалов (табл. 3) определяют по ГОСТ ISO 1421.
6.12.4 Сопротивление раздиру пленочных полимерных материалов (табл. 2) определяют по ГОСТ 26128, сопротивление раздиранию ламинированных нетканых материалов (табл. 3) по ГОСТ ISO 4674-1.
6.12.5 Жесткость пленочных полимерных материалов (табл. 2) определяют по ГОСТ 8977. 
6.12.6 Дезактивируемость (табл. 2, табл. 3) определяют по ГОСТ 25146–82 только для специальной одежды многоразового применения.
6.12.7 Герметичность пленочных материалов, ламинированных нетканых материалов (табл. 2, табл. 3) и сварных швов определяют по времени проникновения паров 35 %-ой соляной кислоты по ГОСТ 12.4.218.
6.12.8 Стойкость к действию агрессивных сред (табл. 2, табл. 3) определяют по ГОСТ 12.4.220.
6.12.9 Для определения влагопоглощения (табл. 3) элементарную пробу по всей ширине материала и длиной 60 мм взвешивают и погружают в сосуд с дистиллированной водой на время (60 ± 1) мин. Пробу вынимают из воды, помещают на фильтровальную бумагу, сложенную в три слоя, покрывают сверху тремя слоями фильтровальной бумаги и отжимают один раз валиком, после чего сразу взвешивают. Влагопоглощение в процентах вычисляют по формуле: (масса влажной пробы – начальная масса пробы) х 100/начальную массу пробы. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов трех опытов, вычисленное с погрешностью не более 0,1 %.
6.12.10 Разрывную нагрузку сварного или ниточного шва соединений элементов завязок-застежек в специальной одежде из ламинированных нетканых материалов (см. 5.13.3) определяют по ГОСТ 12.4.243–2013 (п. 6.4.4–6.4.4.5).
6.12.11 Проверку прочности ниточного шва (см. 5.13.4) определяют по ГОСТ 28073, сравнивая ее потом с прочностью материала.
6.12.12 Массу специальной одежды (см. 5.13.5) определяют взвешиванием на весах с погрешностью ±5 г и сравнивая ее с данными таблицы 4. 
6.13 Проверка требований к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах пониженных температур
6.13.1 Определение значений суммарного теплового сопротивления пакета материалов (см. 5.14.1) осуществляют по ГОСТ 20489. Значения должны соответствовать указанным в таблице 5.
6.13.2 Определение воздухопроницаемости материал верха специальной одежды (см. 5.14.2) по ГОСТ 12088. Определение паропроницаемости (см. 5.14.3) по ГОСТ 22900–78 (метод 1.1). Значения воздухопроницаемости и паропроницаемости должны соответствовать указанным в п. 5.14.3 (таблица 5).
6.13.3 Проверка величин теплоизоляции комплекта специальной одежды (см. 5.14.4) по ГОСТ12.4.303-2016 (приложение В). Значения величин суммарной теплоизоляции комплекта специальной одежды в зависимости от условий эксплуатации должны соответствовать указанным в таблице 6.
6.13.4 Норматив теплоизоляции комплекта (см. 5.14.4) специальной одежды установлен применительно к трехчасовому пребыванию на холоде.
6.13.5 Проверка раздирающей нагрузки (см. 5.14.5, табл. 7) по ГОСТ 3813.
6.13.6 Проверка воздухопроницаемости (см. 5.14.5, табл. 7) по ГОСТ 12088.
6.13.7 Проверка водоотталкивания (см. 5.14.5, табл. 7) по ГОСТ 30292–96 (подраздел 7.10).
6.13.8 Проверка стойкости к истиранию (см. 5.14.5, табл. 7) по ГОСТ 18976.
6.13.9 Проверка паропроницаемости (см. 5.14.5, табл. 7) по ГОСТ 22900–78 (метод 1.1).
6.14 Проверка требований к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах наводнений и затоплений
6.14.1 Проверку герметичности соединительных швов специальной одежды для защиты от воды (см. 5.15.1) осуществляют по ГОСТ ISO 17491-1.
6.14.2 Проверку водонепроницаемости материалов специальной одежды (см. 5.15.2) по ГОСТ 12.4.263. 
6.14.3 Проверку на разрывную нагрузку материалов специальной одежды (см. 5.15.3, табл. 8) осуществляют по ГОСТ 3813.
6.14.4 Проверку на раздирающую нагрузку материалов специальной одежды (см. 5.15.3, табл. 8) осуществляют по ГОСТ 3813.
6.14.5 Проверку на изменение размеров по основе (длине) после мокрой обработки специальной одежды (см. 5.15.3, табл. 8) осуществляют по ГОСТ 8972.
6.15 Проверка требований к специальной одежде при проведении аварийно-спасательных работ в зонах пожаров
6.15.1 Проверку устойчивости к воздействию открытого пламени проводят по 
ГОСТ 34734-2021 (п. 6.10.1–6.10.3). По результатам испытания фиксируют время остаточного горения, время остаточного тления, наличие или отсутствие сквозного прожога материала верха.
6.15.2 Если воздействие пламени не менее 15 с (см. 5.16.1) по ГОСТ 22.9.47–2025  (п. 6.16.5), то проверка считается выполненной.
6.15.3 Если время остаточного горения (см. 5.16.2) по ГОСТ 22.9.47–2025  (п. 6.16.5) не менее 4 с, то проверка считается выполненной.
6.15.4 Если время тления (см. 5.16.3) по ГОСТ 22.9.47–2025 (п. 6.16.5) не менее 4 с, то проверка считается выполненной.
6.15.5 Если отсутствует сквозной прогар в зоне воздействия открытого пламени (см. 5.16.4) по ГОСТ 22.9.47–2025 (п. 6.16.5), то проверка считается выполненной.
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